山西省工程建设地方标准

DBJ04-271-2024

备案号：J11347-2024

城镇道路工程施工技术标准

Construction technical standard of urban road projects

(征求意见稿)

2024-x-x发布                           2024-x-x实施

山西省住房和城乡建设厅  发布

山西省工程建设地方标准

城镇道路工程施工技术标准

DBJ04-271-2024

Construction technical standard of urban road projects

(征求意见稿)

主编单位：太原市政建设集团有限公司

批准部门：山西省住房和城乡建设厅

实施日期：2024年x月x日

2024·山西太原

前    言

根据山西省住房和城乡建设厅《关于印发2022年工程建设地方标准制（修）订计划（第二批）的通知》（晋建科字〔2022〕232号）的要求，标准修订组广泛调研、开展专题论证，全面总结近年来城镇道路工程施工经验，参考相关技术标准，并在广泛征求意见的基础上，全面修订了本标准。

修订后的标准共13章：1.总则；2.术语及代号；3.施工准备；4施工测量；5.路基施工；6.基层； 7. 透层、粘层与封层；8.面层；9.人行地道结构；10.挡土墙；11.附属工程；12.季节性施工；13. 安全生产与文明环保施工。

修订的主要内容有：

（1）调整了本标准中的术语。

（2）调整了路基周围管线开挖的范围及技术要求。

（3）增加了挖方边坡线、零填、路堑路床、临时排水措施的技术要求。

（4）增加了石方开挖中关于逐级开挖、爆破法开挖石方的技术要求及边坡整修。

（5）增加了粉煤灰路基压实度标准的内容。

（6）调整了混凝土路面不同摊铺方式的搅拌站最小配置容量（m3/h）中的数值。

（7）调整了混凝土运输车辆的计算公式。

（8）调整了滑模摊铺机的基本技术参数表中的数值。

（9）调整了软土路基加固粉喷桩、砂桩、碎石桩、CFG桩施工质量标准中的数据。

（10）增加了水泥稳定材料中关于水泥级配砂石或砾石的级配范围和技术要求。

（11）提高了基层和底基层施工压实度标准。

（12）提高了材料的压碎值技术要求，明确了各种稳定材料的级配范围要求。

（13）增加了综合稳定材料的相关技术要求，调整了无机结合料稳定材料的强度标准。

（14）增加了综合稳定材料、沥青路面再生沥青混合料、彩色沥青混合料路面、透水沥青路面等施工内容。

本标准由山西省住房和城乡建设厅负责管理，由太原市政建设集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送太原市政建设集团有限公司（地址：太原市新建路85号，邮编：030002，邮箱：zonggongban@126.com），以供今后修订时参考。

本标准主编单位：太原市政建设集团有限公司

本标准主要起草人：

本标准主要审查人员：

目  次

1 总则	9

2 术语及代号	10

2.1  术语	10

2.2  代号	14

3 施工准备	16

4 测量	17

4.1  一般规定	17

4.2  平面控制测量	18

4.3  高程控制测量	21

4.4  施工放线测量	22

4.5  竣工测量	23

5 路基施工	24

5.1  一般规定	24

5.2  挖方路基	24

5.3  填方路基	26

5.4  路肩	32

5.5  特殊土路基	32

6 基层	42

6.1  一般规定	42

6.2  水泥稳定材料	45

6.3  石灰稳定材料	51

6.4  综合稳定材料	55

6.5  石灰或水泥工业废渣稳定材料	59

6.6  级配碎石及级配砾石	60

7 透层、粘层与封层	64

7.1  透层	64

7.2  粘层	65

7.3  封层	66

8 面层	68

8.1  一般规定	68

8.2  沥青混合料面层	71

8.3  再生沥青混合料面层	100

8.4  彩色沥青混合料面层	110

8.5  透水沥青混合料面层	122

8.6  温拌沥青混合料面层	130

8.7  沥青贯入式与沥青表面处治面层	133

8.8  水泥混凝土路面	138

9   人行地道结构	169

9.1　一般规定	169

9.2　现浇钢筋混凝土人行地道	169

9.3  预制安装钢筋混凝土结构人行地道	173

9.4  砌筑墙体、钢筋混凝土顶板结构人行地道	175

10   挡土墙	177

10.1  一般规定	177

10.2  现浇钢筋混凝土挡土墙	177

10.3  装配式钢筋混凝土挡土墙	178

10.4  砌体挡土墙	178

10.5  加筋土挡土墙	179

11   附属工程	181

11.1  铺砌式面层、人行道、广场与停车场	181

11.2  侧平石与路缘石	187

11.3  雨水口及雨水支管	189

11.4  排水沟与截水沟	191

11.5  倒虹管及涵洞	192

11.6  无障碍设施	193

11.7  隔离墩及隔离栅	193

11.8  护坡	194

11.9  护栏	196

11.10  防眩板	196

11.11  声屏障	197

11.12  土工合成材料	198

11.13  桥面沥青铺装层	202

12   季节性施工	203

12.1  一般规定	203

12.2　雨期施工	203

12.3　冬期施工	204

12.4　高温施工	206

13  安全生产与文明环保施工	207

13.1  一般规定	207

13.2  安全生产	207

13.3  文明环保施工	208

附录A  山西省沥青路面使用性能气候分区	209

附录B  本规范用词说明	212

附录C   引用标准名录	213

条文说明	214

Table of Contents

1  General Provision 	1

2  Terminology and Code	2

2.1 Terminology	2

2.2 Code	6

- Construction Preparation	8

3.1 Construction Preparation	8

4  Survey	16

4.1 General	16

4.2 Measurement for Plan Control	9

4.3 Measurement for Altimetric Control	13

4.4 Measurement for Setting-out	14

4.5 Measurement for Completion 	15

5  Subgrade Construction 	16

5.1 General 	16

5.2 Subgrade Excavation 	16

5.3 Embankment Filling 	18

5.4 Road Shoulder 	24

5.5 Special Earth Subgrade 	24

6  Base	16

6.1 General	16

6.2 Cement Stabilized Soil	16

6.3 Lime Stabilized Soil	16

6.4 Composite Stabilized Material	16

6.5 Lime Industrial Muck Stabilized Soil	16

6.6 Graded Broken Stone and Graded Gravel	16

7  Bituminous Prime , Tack Coats and Seal Coats 	63

7.1 Bituminous Prime	63

7.2 Tack Coats	64

7.3 Seal Coats	65

8  Surface Layer	16

8.1 General	16

8.2 Asphalt Mixture Surface Layer	16

8.3 Recycled Asphalt Mixture Surface Layer	16

8.4 Colored Asphalt Mixture Surface Layer	16

8.5 Permeable Asphalt Mixture Surface Layer	16

8.6 Warm Mix Asphalt Mixture Surface Layer	16

8.7 Bitumen Penetrate and Surface Treated Pavement 	98

8.8 Cement Concrete Pavement 	139

9  Underground Man Way Structure 	170

  - 9.1General 	170

  - 9.2Cast-in-place Reinforced Concrete Underground Man Way 	170

  - 9.3Pre-casting and Installing Reinforced Concrete Structural Underground Man Way	174

  - 9.4Masonry and Reinforced Concrete Ceiling Structural Underground Man Way 	174

10  Retaining Wall  	179

  - 10.1General 	179

  - 10.2Cast-in-place Reinforced Concrete Retaining Wall 	179

  - 10.3Assembled  Reinforced Concrete Retaining Wall 	179

  - 10.4Masonry Retaining Wall 	179

  - 10.5Reinforced Earth Retaining Wall 	180

11  Ancillary Engineering	16

  - 11.1Paved Surface Course ,Man Way and Parking Areas	186

  - 11.2Curb and Marginal Stone	192

  - 11.3Rain inlet and Rain Branch Pipe 	195

  - 11.4Drain and Catch Ditch 	197

  - 11.5Upside-down Siphon Tube Culvert	198

  - 11.6Barrier-free Facilities 	195

  - 11.7Spacer Mound and Screen	199

  - 11.8Slope Protection	16

  - 11.9Safety Guards 	200

  - 11.10Glare-proof Shield 	201

  - 11.11Sound Barrier 	201

  - 11.12Earthwork Composite Material 	59

  - 11.13Asphalt Pavement Layer on Bridge Deck	16

12  Seasonal Construction	16

  - 12.1 General	16

  - 12.2Construction in Rainy Season 	203

  - 12.3Construction in Winter 	204

  - 12.4High Temperature Construction	16

13  Safety Production and Civilized Environmental Construction 	207

  - 13.1 General	207

  - 13.2 Safety Production	207

  - 13.3 Civilized Environmental Construction	208

AppendixA  Shanxi Provincial Bitumen pavement Specification for different regions with different Climate	209

Appendix B  Instructions for Norms and Terms	212

Appendix C  Cited Norms List 	213

Attachment: Explanation of Articles	214

# 1 总则

1.0.1  为适应我省市政工程建设的需要，统一我省城镇道路施工技术标准，保证市政工程施工质量，提高城市道路工程施工技术水平，特制定本标准。

1.0.2  本标准适用于山西省新建、扩建、改建的城镇道路及广场、停车场等工程的施工。

1.0.3  施工单位应具备相应的城镇道路工程施工资质。

1.0.4 道路工程施工必须按照国家有关的基本建设程序进行。施工单位对工程应进行自检，在工程完成后应配合监理工程师进行竣工检查验收。

1.0.5  施工中必须建立安全技术交底制度，并对作业人员进行相关的安全技术教育与培训。作业前主管施工技术人员必须向作业人员进行详尽的安全技术交底，并形成文件。

1.0.6  道路施工必须做好施工前的准备工作和施工中的技术交底、施工组织、施工管理工作，应严格执行本规范及有关技术操作规程的规定。

1.0.7  道路施工应积极采用推广经试验和实践证明有效并经主管部门批准的新技术、新工艺、新材料、新设备，提高道路工程质量及施工技术水平。

1.0.8  道路施工应节约用地，少占农田，并按照国家有关规定采取相关措施降低或减少环境污染，保护环境。

1.0.9  施工中，前一分项工程未经验收合格严禁进行后一分项工程施工。

1.0.10  与道路同期施工，敷设于城镇道路下的新管线等构筑物，应按先深后浅的原则与道路配合施工。施工中应保护好既有及新建地上杆线、地下管线等构筑物。

1.0.11  施工单位应按合同规定的、经过审批的有效设计文件进行施工。严禁按未经批准的设计变更、工程洽商进行施工。

1.0.12 道路范围（含人行步道、隔离带）内的各种检查井井座应设于混凝土或钢筋混凝土井圈上。井盖宜能锁固。检查井的井盖、井座应与道路交通等级匹配。

1.0.13 道路施工除执行本规范外，尚应符合国家及行业现行的有关标准的规定。

# 2 术语及代号

## 2.1  术语

2.1.1  路基  subgrade

按路线位置和一定技术要求修筑的带状构造物，是路面的基础，承受由路面传来的行车荷载。

2.1.2  路床  roadbed

路面结构层以下0.8m或1.20m范围内的路基部分，分为上路床及下路床两层。上路床厚度0.3m；下路床厚度在轻、中及重交通公路0.5m。

2.1.3  路堤  embankment

路堤是高于原地面的填方路基。路堤在结构上分为上路堤和下路堤，上路提是指路床以下0.8m厚度范围的填方部分，下路堤是指上路堤以下的填方部分。

2.1.4  路堑  cutting

低于原地面的挖方路基。

2.1.5  填石路堤  rock-fill embankment

用粒径大于40mm且含量超过总质量70%的石料填筑的路堤。

2.1.6  土石路堤  earth-rock embankment

石料含量占总质量30%～70%的土石混合材料修筑的路堤。

2.1.7  CBR（加州承载比） california bearing ratio

表征路基土、粒料、稳定土强度的一种指标，即标准试件在贯入量为时所施加的试验荷载与标准碎石材料在相同贯入量时所施加的荷载之比值，以百分率表示。

2.1.8  基层  base

直接位于沥青路面面层下的主要承重层、或直接位于水泥混凝土面板下的结构层。

2.1.9  底基层  subbase

在沥青路面基层下铺筑的次要承重层或在水泥混凝土路面基层下铺筑的辅助层。

2.1.10  水泥稳定材料cement stabilized material

以水泥为结合料，通过加水与被稳定材料共同拌和形成的混合料，包括水泥稳定级配碎石、水泥稳定级配砾石、水泥稳定石屑、水泥稳定土、水泥稳定砂等。

2.1.11  石灰稳定材料 lime stabilized material

以石灰为结合料，通过加水与被稳定材料共同拌和形成的混合料，包括石灰碎石土、石灰土等。

2.1.12  工业废渣稳定材料  industrial waste stabilized material

以石灰或水泥为结合料，以煤渣、钢渣、矿渣等工业废渣为主要被稳定材料，通过加水拌和形成的混合料。

2.1.13  综合稳定材料 composite stabilized material

以两种或两种以上材料为结合料，通过加水与被稳定材料共同拌和形成的混合料，包括水泥石灰稳定材料、水泥粉煤灰稳定材料、石灰粉煤灰稳定材料等。

2.1.14  级配碎石  graded  crushed   rock

各档粒径的碎石和石屑按一定比例混合，级配满足一定要求且塑性指数和承载比均符合规定要求的混合料。

2.1.15  级配砾石 graded gravel

各档粒径的砾石和砂按一定比例混合，级配满足一定要求且塑性指数和承载比均符合规定要求的混合料。

2.1.16  未筛分碎石  crushed run rock

粒径大小不一的碎石仅用一个与规定最大工程粒径相符的筛筛去超尺寸颗粒后得到的碎石混合料。

2.1.17  松铺系数  Coefficient of  loose  paving  material

材料的松铺厚度与达到规定压实度的压实厚度之比称为松铺系数。

2.1.18  松铺厚度  thickness  of  uncompacted  layer

用各种不同方法摊铺任何一种混合料时，其密实度经常显著小于碾压后达到的规定的密实度。这种未经压实的材料层厚度称为松铺厚度。

2.1.19  容许延迟时间 permitted delay time

在满足强度标准的前提下，水泥稳定材料拌和后至碾压成型之前所容许的最大时间间隔。

2.1.20  土工合成材料  geosynthetics

以人工合成的高分子聚合物（聚乙烯、聚酯、聚酰胺、聚丙烯、聚氯乙烯等）为原料制成的各类型产品，包括土工布、土工网、土工垫、土工膜、土工格栅等，是岩土工程中应用的合成材料的总称。

2.1.21  碾压遍数 compaction time

压路机沿相同或相近轮迹往、返碾压各1次，成为碾压1遍，并以此方式计算碾压数量。

2.1.22  道路石油沥青  petroleum asphaltic bitumen

符合沥青路面使用技术要求的石油沥青。

2.1.23  沥青结合料  asphalt  binder

在沥青混合料中起胶结作用的沥青类材料（含添加的外掺剂、改性剂等）的总称。

2.1.24  乳化沥青  emulsified  bitumen

沥青与水在乳化剂、稳定剂等的作用下经乳化加工制得的均匀沥青产品，也称沥青乳液。

2.1.25  液体沥青  liquid bitumen

用汽油、煤油、柴油等溶剂将石油沥青稀释而成的沥青产品，也称轻制沥青或稀释沥青。

2.1.26  改性沥青  modified  bitumen

掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、天然沥青、磨细的橡胶粉，或者其他材料等外掺剂（改性剂）制成的沥青结合料，从而使沥青或沥青混合料性能得以改善。

2.1.27  改性乳化沥青  modified emulsified bitumen

在制作乳化沥青的过程中同时加入聚合物胶乳，或将聚合物胶乳与乳化沥青成品混合，或对聚合物改性沥青进行乳化加工得到的乳化沥青产品。

2.1.28  沥青面层  bituminous  surface  course

用沥青作结合料铺筑道路面层的总称。是由沥青材料、矿料及其它外掺剂按要求比例混合铺筑而成的单层或多层式结构层。沥青面层自上而下称为上面层、中面层及下面层。

2.1.29  透层  prime  coat

为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好，在基层上喷洒液体石油沥青、乳化沥青、煤沥青而形成的透入基层表面一定深度的薄层。

2.1.30  粘层  tack  coat

为加强路面沥青层与沥青层之间、沥青层与水泥混凝土路面之间的粘结而洒布的沥青材料薄层。

2.1.31  封层  ealing membrance

设置在半刚性上基层表面具有隔离与防冲刷功能的柔性功能薄层，可采用沥青表处工艺，铺设式封层由不透水薄膜或沥青油毡满铺。

2.1.32  沥青混合料  bituminous  mixtuers

由矿料与沥青结合料拌和而成的混合料的总称。按材料组成及结构分为连续级配、间断级配混合料。按矿料级配组成及空隙率大小分为密级配、半开级配、开级配混合料。按公称最大粒径的大小可分为特粗式（公称最大粒径大于31.5mm）、粗粒式（公称最大粒径等于或大于26.5mm）、中粒式（公称最大粒径16mm或19mm）、细粒式（公称最大粒径9.5mm或13.2mm）、砂粒式（公称最大粒径小于9.5mm）沥青混合料。按制造工艺分为热拌沥青混合料、冷拌沥青混合料、再生沥青混合料。

2.1.33  间断级配沥青混合料  gap-graded bituminous paving mixtures

矿料级配组成中缺少1个或几个粒径档次（或用量很少）而形成的沥青混合料。

2.1.34  沥青稳定碎石混合料（简称沥青碎石）bituminous stabilization aggregate  pavingmistures

由矿料和沥青组成具有一定级配要求的混合料，按空隙率、集料最大粒径、添加矿粉数量的多少，分为密级配沥青稳定碎石（ATB）、开级配沥青碎石（OGFC表面层及ATPB基层）、半开级配沥青碎石（AM）。

2.1.35  沥青玛蹄脂碎石混合料  stone mastic  asphalt

由沥青结合料与少量的纤维稳定剂、细集料以及较多量的填料（矿粉）组成的沥青玛蹄脂填充于间断级配的粗集料骨架的间隙，组成一体的沥青混合料，简称SMA。

2.1.36  密级配沥青混合料  dense-graded bituminous mixtures

按密实级配原理设计组成的各种粒径颗粒的矿料与沥青结合料拌和而成，设计空隙率较小（对不同交通及气候情况、层位可作适当调整）的密实式沥青混凝土混合料（以AC表示）和密实式沥青稳定碎石混合料（以ATB表示）。按关键性筛孔通过率的不同又可分为细型、粗型密级配沥青混合料等。粗集料嵌挤作用较好的也称为嵌挤密实型沥青混合料。

2.1.37  开级配沥青混合料  open-graded bituminous paving  mixtures

矿料级配主要由粗集料嵌挤组成，细集料及填料较少，设计空隙率为18%的混合料。

2.1.38  半开级配沥青混合料  half(semi)-open-graded bituminous

由适当比例的粗集料、细集料及少量填料（或不加填料）与沥青结合料拌和而成，经马歇尔标准击实成型试件的剩余空隙率在6%～12%的半开式沥青碎石混合料（以AM表示）。

2.1.39  路面水泥混凝土  paving cement  concrete

满足路面摊铺工作性，弯拉强度，表面功能，耐久性及经济性等要求的水泥混凝土材料。

2.1.40  工作性  workabilit

混凝土拌合物在浇筑、振捣、成形、抹平等过程中可操作性，它是拌合物流动性、可塑性、稳定性和易密性的综合体现。

2.1.41  构造深度  texture  depth

使用拉毛、塑性刻槽或硬性刻槽等工艺制作的沟槽或纹理的平均深度

2.1.42  滑膜摊铺机铺筑  slipform paving

采用滑膜摊铺机铺筑水泥混凝土面层的施工工艺。其特征是不架设边缘固定模板，能够一次完成布料、摊铺、振捣密实、挤压成型、抹面修饰等施工流程在摊铺机行进过程中连续完成。

2.1.43  三辊轴机组铺筑 paving with vibrator and triple-roller-tube combination

采用振捣机具和三辊轴整平机配合铺筑水泥混凝土面层的施工工艺。其特征是需要在边缘架设固定模板，模板同时兼具三辊轴整平机轨道的功能。

2.1.44  小型机具铺筑  simple machine paving

采用固定模板，人工布料，手持振捣棒、振动板或振捣梁振实，棍杠、修整尺、抹刀整平的混凝土路面施工工艺。

2.1.45  真空脱水工艺  vacuum pumping technique

混凝土路面摊铺后，随即使用真空泵及真空垫等专用吸水装置，将新铺筑路面混凝土中多余水分吸除的一种面层施工工艺。

2.1.46  前置钢筋支架法  pre-loacated steel guesses method

预先在基层顶面安装与固定加工精度符合要求的胀缝传力杆、缩缝传力杆与拉杆钢筋支架的施工方法。

2.1.47  传力杆插入装置  dowel bar inserter(DBI)

滑膜摊铺机配备的一种可自动插入缩缝传力杆的装置。

2.1.48  碱集料反应  alkali aggregate reaction

指混凝土中的碱和环境中可能渗入的碱与集料中的碱活性矿物成分在混凝土固化后缓慢发生导致混凝土破坏的化学反应。

## 2.2  代号

A—道路石油沥青；

AC—密级配沥青混凝土混合料，分为粗型和细型两类；

AL(M)—中凝液体石油沥青；

AL(R)—快凝液体石油沥青；

AL(S)—慢凝液体石油沥青；

AM—半开级配沥青碎石混合料；

ATB—密级配沥青稳定碎石混合料；

ATPB—铺筑在沥青层底部的排水式沥青稳定碎石混合料；

BA—拌和型阴离子乳化沥青；

BC—拌和型阳离子乳化沥青；

DS—沥青混合料车辙试验的动稳定度，Dynamic Stability之略语；

ES—乳化沥青稀释封层沥青混合料；

EVA—乙烯-醋酸乙烯共聚物，Ethyl-Vinyl-Acetate之略语；

FB(BPN)—用摆式仪测定的路面摩擦系数摆值，其单位BPN是British Pendulum(Tester)  Number之略语；

FL—马歇尔试验的流值；

GTM—美国工程兵旋转压实剪切试验机，用于沥青混合料的配合比计，Gyratory Testing Machine之略语；

HMA—热拌沥青混合料，Hot Mix Asphalt之略语；

IP —土的塑性指数；

l0 —路基顶面实测代表弯沉值；

MS—马歇尔稳定度；

OAC—沥青混合料的最佳沥青用量，Optimum Asphalt Content之略语；

OGFC—大孔隙开级配排水式沥青磨耗层，美国、日本的OGFC(Open-grade Friction Course)之略语；

PA—喷洒型阴离子乳化沥青；

Pa—沥青混合料的油石比；

Pb—沥青混合料中的沥青含量；

PC—喷洒型阳离子乳化沥青；

PE—聚乙烯，Polyethylene之略语

PG—美国沥青路用性能分级规格，Performance Graded之略语

PI—沥青的针入度指数，Penetration Idex之略语

PMB(或PMA)—聚合物改性沥青，Polymer Modified Bitumen(或Asphalt)的略语；

PSV—石料磨光值，Polish Stone Value之略语；

RTFOT—沥青的旋转薄膜加热试验，Rolling Thin Film Oven Test之略语；

SBR—苯乙烯-丁二烯橡胶（丁苯橡胶），Styrene-Butadiene-Rubber之略语；

SBS—苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物，Styrene-Butadiene- Styrene Block Copolymer；

SMA—玛蹄脂碎石混合料，Stone Matrix Asphalt(或Stone沥青 Mastic Asphalt)之略语；

Superpave—美国SHRP(Strategic Hightway Research Program)沥青混合料配合比设计体系的注册名称，Superor Performing Asphalt Pavements之略语；

TFOT—沥青的薄膜加热试验，Thin Film Oven Test之略语；

VCA—粗集料骨架间隙率，Percent Air Voids in Coarse Aggregate之略语；

VMA—压实沥青混合料的矿料间隙率，即试件全部矿料部分以外的体积占试件总体积的百分率，Voids in Mineral Aggregate之略语；

VV—压实沥青混合料的空隙率，即矿料及沥青以外的空隙（不包括矿料自身内部的孔隙）的体积占试件总体积的百分率，Volume of Air Voids之略语

w0—土的压实最佳含水量；

γb —沥青相对密度；

γt—沥青混合料的最大理论相对密度；

# 3 施工准备

3.0.1 开工前建设单位的工作内容：

1  开工前，建设单位应向施工、监理、设计等单位有关人员进行交底，并形成文件。

2  开工前，建设单位应向施工单位提供施工现场及其毗邻区域内各种地下管线等构筑物的现况详实资料和地勘、气象、水文观测资料，相关设施管理单位应向施工、监理单位的有关技术管理人员进行详细的交底；应研究确定施工区域内地上、地下管线等构筑物的拆移或保护、加固方案，并应形成文件实施。

3  开工前，建设单位应组织设计、勘测单位向施工单位移交现场测量控制桩、水准点，并形成文件。施工单位应结合实际情况，制定施工测量方案，建立测量控制网、线、点。

3.0.2  施工单位应根据建设单位提供的资料，组织有关人员对施工现场进行全面深入的调查；应熟悉现场地形、地貌、环境条件；应掌握水、电、劳动力、设备等资源供应条件；并应核实施工影响范围内的管线、构筑物、河湖、绿化、杆线、文物古迹等情况。

3.0.3  开工前，施工技术人员应对施工图进行认真审查，发现问题应及时与设计人联系，进行变更，并形成文件。

3.0.4  开工前施工单位应编制施工组织设计。施工组织设计应根据合同、标书、设计文件和有关施工的法规、标准、规范、规程及现场实际条件编制。内容应包括：施工部署、施工方案、保证质量和安全的保障体系与技术措施、必要的专项施工设计，以及环境保护、交通疏导措施等。

3.0.5  施工单位必须建立健全质量保证体系。主要内容包括：质量目标、质量保证机构、质量保证程序、质量保证措施。

3.0.6  施工中应建立施工测量的技术质量保证体系，建立健全测量复核制度。从事施工测量的作业人员应经专业培训，考核合格后持证上岗。

# 4 测量

## 4.1  一般规定

4.1.1 施工测量开始前应完成下列准备工作:

1  建设单位组织设计、勘测单位向施工单位办理桩点交接手续。给出施工图控制网、点等级、起算数据，并形成文件。施工单位应进行现场踏勘、复核。

2  施工单位应组织学习设计文件及相应的技术标准，根据工程需要编制施工测量方案。

3  测量仪器、设备、工具等使用前应进行符合性检查，确认符合要求。严禁使用未经计量检定、校准及超过检定有效期或检定不合格的仪器、设备、工具。

4.1.2  根据设计图纸和资料进行沿线调查，调查的主要内容有：

1  核实施工范围内对施工有影响和需拆迁、征地的各种构筑物的确切位置和数量，需拆迁的各种地上、地下管线、树木、农作物等的数量及情况，进行清点和丈量，并与有关所属单位派人现场监护。

2  复测原地面纵横断面，并核对土方数量。做好土方平衡调度。

3  查明沿线附近排水管的管径、流向或可供排水的沟渠情况，以便考虑施工期间的排水措施。

4  了解现场的给水、供电、通信情况及场内外运输路线等。

5  施工期间的交通维持方案及临时疏导交通的施工准备。

4.1.3  开工前设计单位应进行设计、测量交底，施工单位按设计图纸做好水准基点、导线桩及拴桩的桩位记录，对桩点采取必要的保护措施。

4.1.4  开工前施工单位应在合同规定的期限内向建设单位提交测量复核书面报告。经监理工程师签认批准后，方可作为施工控制桩放线测量、建立施工控制网、线、点的依据。

4.1.5  施工单位开工前应对施工图规定的基准点、基准线和高程测量控制资料进行内业及外业复核。复核过程中，当发现不符或与相邻施工路段或桥梁的衔接有问题时，应向建设单位提出，进行查询，并取得准确结果。

4.1.6  施工测量用的控制桩应进行保护并校测。

4.1.7  测量记录应使用专用表格，记录应字迹清楚，严禁涂改。

4.1.8  测量控制网应做好与相邻道路、桥梁控制网的联系。

4.1.9  施工测量除执行本规范规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

,

## 4.2  平面控制测量

4.2.1  平面测量。应按当地城市统一的坐标系统实施。当采用当地城市统一坐标系统确有困难时，小测区所采用的假设坐标系统应经上级建设行政主管、规划部门批准。

4.2.2  平面控制网的布设。应因地制宜、确保精度。满足施工实际需要，且方便应用。

4.2.3  国家有关标准规定的各种精度的三角点，一级、二级、三级导线点以及相应精度的GPS点，根据施工需要均宜作为施工测量的首级控制。施工图提供首级控制点（交桩点）点位中误差（相对起算点）不得大于5cm。首级控制点应满足施工复核和施工控制需要，首级控制点应为2个以上，间距不宜大于700m。控制点宜为控制道路施工图的相交道路交点、中线点、折点（及）附近点、控制施工点等。

4.2.4  施工测量应作好起点、终点、转折点、道路相交点及其他重要设施的位置、方向的控制及校核。

4.2.5  三角测量应符合下列规定：

1  城镇道路工程施工首级控制（交桩点）、复核的小三角测量的主要技术指标，应符合表4.2.5-1的规定。

表4.2.5-1  三角测量的主要技术指标

| 控制等级 | 平均边长（m） | 测角中误差（″） | 起始边边长相对中误差 | 最弱边边长相对中误差 | 测回数 | 三角形最大闭合差（″） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DJ2 | DJ6 |  |
| 一级小三角 | 1000 | ±5 | ≤1/40000 | ≤1/20000 | 2 | 4 | ±15 |
| 二级小三角 | 500 | ±10 | ≤1/20000 | ≤1/10000 | 1 | 2 | ±30 |

2  城镇道路工程施工控制网的三角测量的主要技术指标不得低于4.2.5-2的规定精度。

表4.2.5-2 施工控制三角测量的主要技术指标

| 控制等级 | 边长（m） | 测角中误差（″） | 锁的三角形个数 | 测回数DJ6 | 三角形最大闭合差（″） | 方位闭合差（″） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工控制 | ≤150 | ±20 | ≤13 | 1 | ±60 | ±40 |

3  三角测量控制网（锁）布设应符合下列要求：

1）各等级的首级控制网，宜布设成近似等边三角形的网（锁），且其三角形的最大内角不应大于100°，最小内角不宜小于30°，个别角受条件限制时可为25°。

2）加密控制网，可采用插网、线形锁或插点等形式。各等级的插点宜采用坚强图形布设。插点的内交会方向数不应少于4个或外交会方向数不应少于3个。

3）三角网有布设，可采用线形锁。线形锁的布设，宜近于直伸形状。狭窄地区布设线形锁控制时，按传距角计算的图形强度的总和值，应以对数6位取值，并不应小于60。

4.2.6  导线测量应符合下列规定：

1　城镇道路工程施工首级控制（交桩点）测量、复核的主要技术指标，应符合表4.2.6-1规定。

表4.2.6-1导线测量的主要技术指标

| 控制等级 | 导线长度（km） | 平均边长（km） | 测角中误差（″） | 测距中误差（mm） | 测距相对中误差 | 测回数 | 方位角闭合差（″） | 相对闭合差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | DJ2 | DJ6 |  |  |
| 一级 | 4.0 | 0.5 | ±5 | ±15 | ≤1/30000 | 2 | 4 | ±10 | ≤1/15000 |
| 二级 | 2.4 | 0.25 | ±8 | ±15 | ≤1/14000 | 1 | 3 | ±16 | ≤1/10000 |
| 三级 | 1.2 | 0.1 | ±12 | ±15 | ≤1/7000 | 1 | 2 | ±24 | ≤1/5000 |

注：n为测站数。

2　城镇道路工程施工控制网的导线测量、复核的主要技术指标，应符合表4.2.6-2的规定。

表4.2.6-2 施工控制导线测量的主要技术指标

| 控制等级 | 导线长度（m） | 相对闭合差 | 边长（m） | 测距中误差（mm） | 测回数 DJ6 | 方位角闭合差（″） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工控制 | 1000 | ≤1/4000 | 150 | ±20 | 1 | ±40 |

3　当导线平均边长较短时，应控制导线的边数，但不应超过表4.2.6-1中相应等级导线平均长度和平均边长算得的边数；当导线长度小于表4.2.6-1中规定的长度的1/3时，导线全长的绝对闭合差不应大于13cm。

4　导线宜布设成直线形状，相邻边长不宜相差过大。当附合导线长度超过规定时，应布设成结点网形。结点与结点、结点与高级点之间的导线长度，不应大于规定长度的70％。

4.2.7边角测量应符合下列规定：

1　各等级边角组合网的设计应与三角网的规格取得一致，也应重视图形结构，各边边长宜近似相等，各三角形内角宜为30°～100°；个别角受条件限制时不应小于25°。

2　城镇道路的各等级边角组合网中边长测量的主要技术指标应符合表4.2.7的规定。

表4.2.7  边长测量的主要技术指标

| 控制等级 | 平均边长（m） | 测距中误差（mm） | 相对测距中误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 1000 | ±16 | ≤1/60000 |
| 二级 | 500 | ±16 | ≤1/30000 |

3  边角组合网的角度测量的主要技术指标应符合本规范表4.2.5-1的有关规定。

4　对于由测边组成的中点多边形、大地四边形或扇形，应根据经各项改正后的边长观测值进行圆周角条件及组合条件的检核。

4.2.8水平角观测应符合下列规定：

1　水平角观测所用的仪器在使用前，应进行检验确认完好，各项技术性能、指标应符合相关的技术要求。

2　水平角观测应采用方向观测法。当方向数不多于3个时，可不归零。方向观测法的技术指标应符合表4.2.8的规定。

表4.2.8方向观测法的技术指标

| 控制等级 | 仪器类型 | 测回数 | 光学测微器再次重合读数差（″） | 半测回归零差（″） | 一测回中2倍照准差变动范围（″） | 同一方向值各测回较差（″） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级及以下 | DJ2 | 2 | ≤3① | ≤12 | ≤18 | ≤12 |
|  | DJ6 | 4 | — | ≤18 | — | ≤24 |

注：只用于光学经纬仪。

3　水平角观测结果后，应计算三角形闭合差、导线闭合差及测角中误差。

4.2.9 距离测量宜优先采用Ⅰ级或Ⅱ级电磁波测距仪（含全站仪），并应符合下列规定：

1　当采用电磁波测距仪时，应符合下列要求：

1）当测距长度小于等于1km时，仪器精度应分别为：

Ⅰ级：︳mD︳≤5mm

Ⅱ级：5mm＜︳mD︳≤10mm

Ⅲ级：10mm＜︳mD︳≤20mm

仪器标准精度计算应符合下式要求：

mD=(a+b×D)(mm)                                   （3.2.9）

式中 mD——测距中误差（mm）；

a——固定误差（mm）；

b——比例误差系数（mm/km）；

D——测距长度（km）。

2）测距边宜选在地面覆盖物相同、无强电磁场与强热源地段。仪器架设高度应距地面1.3m以上，应便于观测并避开强电磁干扰。

3）操作仪器时，应符合仪器使用规定。

4）测距边的水平距离应按规定进行计算、修正。

5）电磁波测距仪测距的主要技术指标，应符合表4.2.9-1的规定。

表4.2.9-1电磁波测距仪测距的主要技术指标

| 仪器等级 | 测回数 | 一测回数读数较差（mm） | 测回间较差（mm） | 往返测或不同时间所测较差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | ＞2 | ≤5 | ≤7 | 2(a+b·D) |
| Ⅱ级 | ≥2 | ≤10 | ≤15 | 2(a+b·D) |

2当采用普通钢尺测距时，应符合国家现行标准《城市测量规范》CJJ8的有关规定。普通钢尺测距的主要技术指标，应符合表4.2.9-2的规定。

表4.2.9-2普通钢尺测距的主要技术指标

| 控制 精度 | 边长丈量较差的相对误差 | 作业 尺数 | 丈量 总次数 | 尺段高差较差（mm） | 估读数值至（mm） | 温度读数值至（℃） | 读尺 次数 | 同尺各次或同段各尺的较差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | ≤1/30000 | 2 | 4 | ≤5 | 0.5 | 0.5 | 3 | ≤2 |
| 二级 | ≤1/20000 | 1～2 | 2 | ≤10 | 0.5 | 0.5 | 3 | ≤2 |
|  | ≤1/10000 | 1～2 | 2 | ≤10 | 0.5 | 0.5 | 2 | ≤3 |

3 施工控制直线丈量测距的允许偏差应符合表4.2.9-3的规定。

表4.2.9-3直线丈量测距的允许偏差

| 固定测桩间距离（m） | 允许偏差△ |
| --- | --- |
| ＜200 | ≤1/5000 |
| 200～500 | ≤1/10000 |
| ＞500 | ≤1/20000 |

4.2.10 内业计算应符合下列规定：

1　计算所用全部外业资料与起算数据，应经两人独立检核，确认无误后方可使用。

2　各级平面控制点的计算，可根据需要采用严密平差法或近似平差法，计算时应采用两人对算或验算方式。

3　使用电子计算机平差计算时，应对所用程序进行确认，对输入数据进行校对、检验。

4　经平差后的坐标值应作为控制的依据，对方位角、夹角和距离应按平差结果反算求得。

## 4.3  高程控制测量

4.3.1  高程控制应在当地城市建立的高程系统下进行。当小测区采用独立高程系统时，应经上级行政主管和规划部门批准。

高程控制测量应采用直接水准测量。城镇道路工程应按二、三等级水准测量方法建立首级工程控制。高程控测量应起闭于设计施工图给定的城镇水准点。

4.3.2水准测量的主要技术指标，应符合表4.3.2的规定。

表4.3.2水准测量的主要技术指标

| 等级 | 每千米高差全中误差（mm） | 路线长度（km） | 水准仪型号 | 水准尺 | 观测次数 | 往返较差闭合或环线闭合差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 与已知点联测 | 附合或环线 |  |
| 二等 | ≤2 | — | DS1 | 铟瓦 | 往返各一次 | 往返各一次 | ±4 |
| 三等 | ≤6 | ≤50 | DS1 | 铟瓦 | 往返各一次 | 往一次 | ±12 |
|  |  |  |  |  |  | 往返各一次 |  |
|  |  |  | DS3 | 双面 |  |  |  |

注：①节点之间或节点与高级点之间，其路线的长度不得大于表中规定的0.7倍；

②L为往返测段、附合或环线的水准路线长度（km）；

③三等水准测量可采用双仪高法单面尺施测；每站观测顺序为后—前—前—后。

4.3.3水准测量所使用的仪器及水准尺，应符合下列规定：

1水准仪视准轴与水准管轴的夹角，DS1不得超过15〞，DS3不得超过20〞。

2水准尺上的米间隔平均真长与名义长之差，对于铟瓦水准尺不得超过0.15mm，对于双面水准尺不得超过0.5mm。

3当二等水准测量采用补偿式自动安平水准仪时，其补偿误差（△α）不得超过0.2〞。

4水准观测应按照操作规程、仪器使用说明书的规定进行。

4.3.4水准观测的主要技术指标，应符合表4.3.4的规定。

表4.3.4水准观测的主要技术指标

| 等级 | 水准仪型号 | 视线长度（m） | 前后视距较差（m） | 前后视距累计差（mm） | 视线距地面最低高度（m） | 基本分划、辅助分划或黑面、红面的读数较差（mm） | 基本分划、辅助分划或黑面、红面的所测高差较差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二等 | DS1 | ≤50 | ≤1 | ≤3 | 0.5 | ≤0.5 | ≤0.7 |
| 三等 | DS1 | ≤100 | ≤3 | ≤6 | 0.3 | ≤1.0 | ≤1.5 |
|  | DS3 | ≤75 |  |  |  | ≤2.0 | ≤3.0 |

注：①二等水准视线长度小于２0m时，其视线高度不应低于0.3m；

②三等水准采用变动仪器高度观测单面水准尺时，所测两次高差较差，应与黑面、红面所测高差之差的要求相同。

4.3.5 光电测距三角高程测量可代替四等水准测量。具体测量方法可按国家现行标准《城市测量规范》CJJ8的有关规定进行。

4.3.6   对高程控制网应进行平差计算，高程控制点的高程应以平差后的结果为准。

## 4.4  施工放线测量

4.4.1  施工中应根据施工方案布设施工中线与高程控制桩,并根据工序要求布设测桩。

4.4.2  道路开工前应全面恢复中线并固定路线主要控制桩，如交点、转点、园曲线和缓和曲线的起讫点等，对城市规划路应采用坐标法恢复主要控制桩。复测导线时，必须和相邻施工段的导线闭合。

4.4.3  道路施工前，应详细检查、核对纵横断面图，发现问题时应进行复测。若设计单位未提供横断面图，应全部补测。

4.4.4  测量作业前、后均应采用不同数据采集人核对的方法，分别核对从图纸上所采集的数据、实测数据的计算过程与计算结果，并应据以判定测量成果的有效性。

4.4.5  施工布桩、放线测量前应建立平面、高程控制网，依实地情况埋设牢固、通视良好。道路施工放线采用经纬仪等级不应低于DJ6级。以三级导线平面控制测量时，方位角闭合差为±24（″）；以施工平面控制测量时，方位角闭合差为±40（″），且应报建设单位验收、确认。

4.4.6  路基施工前应根据图纸、资料和现场情况，测标出路基施工中可能暴露、触及、损坏的地下管线等构筑物的位置。

4.4.7  施工准备阶段核对占地、拆迁范围时，应在现场测设道路施工范围边线。

4.4.8  当工程规模较大，测量桩在施工中可能被损坏时，应设辅助平面测量基线与高程控制桩。

4.4.9  施工中应及时完成中线桩的恢复与校测。

4.4.10  城镇道路高程控制应符合下列规定：

1  高程测量视线长宜控制在50～80m；

2  水准测量应采用DS3及以上等级的水准仪施测；

3  水准测量闭合差为±12mm（L为相邻控制点间距，单位为km）。

4.4.11  城镇道路控制测量应符合下列规定：

1 施工控制导线闭合差应符合本规范第4.2.6条有关规定。

2 采用DJ2级仪器时，角度应至少测一测回；采用DJ6级仪器时，角度应至少测两测回。

3 距离应采用普通钢尺往返测一测回，用电磁波测距仪可单程测定。

4 当采用全站仪观测时，应符合本规范第4.2.9条和第4.3.4条的有关规定。采用全站佼测设坐标定点应使用不同方法进行坐标计算并进行已知点的复核，并均应有工作、复核记录，实施测量前应经监理签认。

5 放样测量直线丈量测距的偏差应符合本规范第4.2.9-3的规定。

6 施工放样点允许误差M，相对于相邻控制点，按极坐标法放样，应符合表4.4.11的规定。

7道路中心桩间距宜为10～20m。

表4.4.11 施工放样点的点位允许误差M（cm）

| 横向偏位要求 | ≤1 | ≤1.5 | ≤2 | ≤3 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位放样允许误差 | 0.7 | 1 | 1.3 | 2 | 5 |
| 例 | 人行地道中线 | 砌筑片石、块石挡土墙 | 路面、基层中线 | 路床中线 | 一般桩位 |

4.4.12  平曲线和坚曲线桩应在道路中线桩、边桩的测设中完成，并标出设计高程。当曲线长度小于等于40m时，桩间距宜小于等于5m；当曲线长度大于40m时，桩间距宜小于等于10m。

4.4.13  交叉路口路面高程作业测量应按设计规定的高程方格网、等分圆网等，分层测定高程。

4.4.14  与路面有关的附属构筑物的外观控制测量应在控制方向按平面、高程控制需要设控制桩。

4.4.15  施工测量的记录及成果均应在正式记录本上填写，并按规定整理测量资料。

4.4.16  工程验收的测量依据点应按程序报经建设单位验收、确认。

## 4.5  竣工测量

4.5.1  城镇道路工程完工后应进行竣工测量。

4.5.2  竣工测量应包括：中心线位置、高程、横断面图式、附属结构和地下管线的实际位置和高程。

4.5.3测量成果应在竣工图中标明。

# 5 路基施工

## 5.1  一般规定

5.1.1 开工及施工前工作内容：

1  在开工前核对设计图纸，确定现场工作界线。对界线内的各种地下地上管线包括给水、排水、煤气、通信电缆、电力电缆等隐蔽设施，必须按设计图纸标注的种类和位置，进行现场核对和补充调查，弄清具体种类、尺寸、位置、覆土深度，应插标记牌，并要求所属单位在施工时派人现场监护，层层进行交底，落实到单位和个人，并留原始记录。

2  施工前，应根据现场与周边环境条件、交通状况与道路交通管理部门，研究制定交通疏导或导行方案，并实施完毕。施工中影响或阻断既有人行交通时，应在施工前采取措施，保障人行交通畅通、安全。

3  施工前，应根据工程地质勘察报告，对路基土进行天然含水量、液限、塑限、标准击实、CBR试验，必要时应做颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量、冻膨胀和膨胀量试验。

4  施工前，应根据工程地质、水文、气象资料、施工工期和现场环境编制排水与降水方案。在施工期间排水设施应及时维修、清理，保证排水通畅。

5.1.2在距离电力、通讯电缆2m范围内，距燃气、热力、给排水等管道1m范围内，必须在主管单位人员的监护下采取人工开挖。人工开挖上述管道沟槽应视土层地质情况及开挖深度必要时应采用支护措施。各种管线覆土小于500mm深度时，不得使用压路机碾压。危险易损管线应按所属单位要求加固。

5.1.3  施工地段内的电杆、建筑物、构筑物，应采取必要的防护或加固措施。取土坑与高压电力线路及建筑物应保持一定的安全距离。取土坑要有土质资料和地下水位资料，并作好排水工作。

5.1.4  当施工中破坏地面原有排水系统时，应采取有效处理措施。

5.1.5  沿线的永久性或临时性水准点及测量桩橛，应妥善保护，不得掩埋或碰动，已经碰动或必须移动时，应通知专业测量人员补桩或联系有关单位办理。沿线所设置的导线、中线、水准点等，如发现与设计图纸不符应及时通知设计单位核实。

5.1.6  必须遵守国家文物保护的法律法规，遇有文物、古迹、不明物时，应立即停止施工，并保护好现场，通知有关单位妥善处理。

5.1.7  施工排水与降水应保证路基土壤天然结构不受扰动，保证附近建筑物和构筑物的安全。

5.1.8  特殊路基施工应执行本规范相应的有关规定。对不同类型的路基处理应在全面开始之前先铺筑长度不小于200m（全幅路基）试验段，试验段结果批准后，方可进行规模施工。

## 5.2  挖方路基

5.2.1  路基挖方范围应按设计图纸进行，保证基层宽度和深度。路堑应按要求挖出坡度，挖方路基路床顶面标高，应考虑因压实而产生的下沉量，其值通过试验确定。

5.2.2  开挖土方必须注意临近建筑物的安全，采取有效措施，保护房屋及人身安全。

5.2.3  路基施工前，应将现状地面上的积水排除、疏干，将树根坑、井穴、坟坑等进行技术处理，并将地面整平。路基范围内的树根、草根，垃圾等杂物应认真清除干净，并防止乱堆乱放堵塞交通、污染环境。

5.2.4  人机配合土方作业，必须设专人指挥。机械作业时，配合作业人员严禁处在机械作业和走行范围内。配合人员在机械走行范围内作业时，机械必须停止作业。

5.2.5  土方开挖应根据地面坡度、开挖断面、纵向长度及出土方向等因素结合土方调配，选用安全、经济的开挖方案。

5.2.6  挖方施工应符合下列规定：

1 挖土时应自上向下分层开挖，严禁掏洞开挖。作业中断或作业后，开挖面应做成稳定边坡。

2 机械开挖作业时，必须避开构筑物、管线，在距管道边1m范围内应采用人工开挖；在距直埋缆线2m范围内必须采用人工开挖。

3 严禁挖掘机等机械在电力架空线路下作业。需在其一侧作业时，垂直及水平安全距离应符合表5.2.6的规定。

表5.2.6 挖掘机、起重机（含吊物、载物）等机械与电力架空线路的最小安全距离

| 电压（kv） | ＜1 | 10 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全距离（m） | 沿垂直方向 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 |
|  | 沿水平方向 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 |

4 开挖至边坡线前，应预留一定宽度不少于30cm，预留的宽度应保证刷坡过程中设计边坡线外的土层不受到扰动。

5 开挖至零填、填挖交接处、路堑路床部分后，应及时进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少300mm厚的保护层。

6 应采取临时排水措施，施工作业面不得积水；将水引入路基排水系统。

5.2.7  石方开挖（包括开挖旧路）应符合下列规定：

1 应根据地形、地质、开挖断面及施工机械配备情况，选用能保证边坡稳定的工艺施工，应尽量选择机械或人工进行石方开挖。

2 爆破作业必须符合现行国家标准《爆破安全规程》GB6722的有关规定，并按相关规定报批。石方爆破作业以小型及松动爆破为主，严禁过量爆破，并应在施工前制定出施工方案（包括安全措施），编制专项施工方案。

3 对爆破器材的存放地点、数量、警卫、收发、安全措施、爆破工艺编制报告，在爆破器材进入工地之前报监理工程师审批。

4 在爆破危险区范围内，采取有效措施防止人、畜、建筑物和其他公共设施受到危害或损坏。在危险区边界必须设置明显标志，派专人看守，严禁在爆破时人员进入危险区。

5 爆破施工必须由取得爆破专业技术资质的企业承担，爆破工应经技术培训持证上岗。现场必须设专人指挥。

6 应逐级开挖，逐级按设计要求进行防护。

7爆破法开挖石方，应先查明空中缆线、地下管线的位置，开挖边界线外可能受爆破影响的建筑物结构类型、居民居住情况等，对不能满足安全距离的石方宜采用化学静态爆破或机械开挖。

8边坡应逐级进行整修，同时清除危石及松动石块。

5.2.8  对旧混凝土路面或旧沥青路面先用铣刨机或机械破碎，然后采用挖土机装车运到指定地点。

5.2.9  当挖方接近设计标高时，应根据土质适当留虚高，应用平地机找平。对石方路槽或旧路路槽，也必须按照设计纵、横断面要求进行清整，如发现有超挖，应选用合格材料回填并碾压密实达到规定要求，并应根据道路中心线检查两侧路基宽度，防止偏移。

5.2.10  路基边沟、截水沟、排水沟开挖应符合下列规定：

1  道路施工中应保持土方开挖处于干燥状态，必要时采取临时排水措施。

2  边沟、截水沟应从下游向上游开挖。开挖后，应及时进行防渗处理，不得渗漏、积水和冲刷边坡及路基。

3  边沟、截水沟、排水沟的位置、断面和沟底纵坡应符合设计图纸要求。特别注意有超高路段的边沟沟底纵坡，应与曲线前后沟底相衔接，不允许曲线内侧边沟积水或外溢。

4  开掘石质边沟，应用小孔少量炸药，超掘部分应采用小石块浆砌实心密实修整。沟底凸出部分予以凿开。

5  改河、改渠、改路应先挖新河或新渠，后填老河、老渠，先修新路后封老路。开挖出的土石方除可利用的外，应按弃土妥善处理。

5.2.11  路基开挖未被利用的剩余土石方、旧路废渣、沥青混凝土块、混凝土块和挖出的淤泥、腐植土、树根、杂物等废弃物应及时清运至指定地点，避免造成环境污染。

## 5.3  填方路基

5.3.1  填方的基本要求包括以下内容：

1  填土前，原地面的草皮、树根、垃圾、淤泥及其他杂物应清除干净。对原有排水沟及坑穴要分层填平夯实，将原地面大致找平。

2  路基填方材料应尽可能因地制宜就地取材，利用路基开挖中挖出来的可利用材料，对旧路土碴或工业废渣等需经过试验，确认可靠并经建设单位、设计单位同意后可使用。

3  不得使用淤泥、沼泽土、冻土、生活垃圾、有机土和含有生活垃圾的腐殖质的土做路基填料。对液限大于50%、塑性指数大于26、可溶盐含量大于5%、700℃有机质烧失量大于8%的土、盐渍土、膨胀土及含水量超过规定的土，不得直接填筑路基，应采取技术措施后方可使用。强风化岩石及浸水后易崩解的岩石不宜作为浸水部分路基填料。

4  路堤填料中石料含量等于或大于70%时，应按填石路堤施工；小于70%时应按填土路堤施工。

5  路基填料中其石块最大粒径应小于层厚的2/3，路床顶面以下50cm厚度以内不得采用石块填筑。路基填料的强度（CBR）值和最大粒径应符合表5.3.1要求。

表5.3.1    路基填料最小强度（CBR）和最大粒径要求

| 填方类型 | 路床顶面以下深度（cm） | 最小强度（CBR）% | 填料最大粒径（cm） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 城市快速路、主干路 | 其他等级道路 |  |
| 路床 | 0～30 | 8.0 | 6.0 | 10 |
| 路基 | 30～80 | 5.0 | 4.0 | 10 |
| 路基 | 80～150 | 4.0 | 3.0 | 15 |
| 路基 | ＞150 | 3.0 | 2.0 | 15 |

注：①当路床填料CBR值达不到要求时，可采取掺石灰或其他稳定材料处理。

②粗粒土（填石）填料的最大粒径，不应超过压实层厚度的2/3。

6  在路基宽度内，每层虚铺厚度应视压实机具的功能确定。人工夯实虚铺厚度应小于20cm，填土宽度每侧宽出设计50cm。为便于排除雨水，填土表面可作2～4%横坡。

7  路基土方工程，要实行分段循环流水作业，不同性质的土应分类、分层填筑，不得混填。填土中大于10cm的土块应打碎或剔除。

8  路基加宽，应将加宽一侧边坡上的草皮、树根及一切杂物清除干净，并沿旧路边坡挖成向内倾斜的台阶，台阶高不大于0.3m，宽不小于1m。填土层次要分明，以利新旧路基搭接。

9  路基填方高度应按设计标高增加预沉量值，同时加强沉降观测。预沉量应根据工程性质、填方高度、填料种类、压实系数和地基情况与建设单位、监理工程师、设计单位共同商定确认。

5.3.2  填方路基基底的处理应符合下列规定：

1  原地面横向坡度在1：10～1：5时，应先将地表树根、草皮或腐殖土予清除，翻松表土再进行填土；地面横坡陡于1：5时，原地面应挖成台阶(台阶宽度不小于1m)，台阶顶面应向内倾斜，沙性土地段可不作台阶，但应翻松表层土。填筑应由最低一层台阶填起，并分层压实。所有台阶填完后，即可按一般填土进行。

2  在基底范围内由于地表水或地下水影响路基稳定时，应采取拦截、引排等措施，或在路堤底部填筑不易风干的片石、块石或砂砾等透水性材料。

3  路堤处为耕地或土质松散时，应在填筑前进行压实，压实度应不小于90%。

4  路堤处于水稻田、湖塘地段时，应视具体情况采取排水，清淤、晾晒、换填、掺灰及其他加固措施进行处理。当为软土时，应按特殊路基处理。

5.3.3  土方路基的填筑应符合下列规定：

1  路基填土应分层平行摊铺，每层虚铺厚度应根据现场试验确定，每层填筑宽度每侧应超出设计宽度500mm，以保证整修边坡后路基边缘有足够的压实度，不同土质的填料应分层填筑，填筑至路床顶面最后一层的压实厚度不应小于100mm。

2  路基填土高度小于800mm（不包括路面厚度）时，清理原地表之后，将基底表面翻松300mm后整平压实。

3  路基填土高度大于800mm时，应将基底整平处理并在填筑前先碾压，压实度不应小于90%。

4  填土路基分几个作业段施工时，如相邻段交接处不同时填筑，则先填段应按1:1～1:2坡度分层留作业台阶；如两段同时施工，则应分层相互交叠衔接，其搭接长度不小于2m。

5  在透水性不好的压实层上填筑透水性较好的填料前，应在其表面设2%～4%的双向横坡，并采取相应的排水措施。不得在透水性较好的填料所填筑的路基边坡上覆盖透水性不好的填料。

6  河滩路基填土应在河槽加宽和加深工程完成后及附属构造物完成一部分后填筑，保证汛期路基不受冲刷。

7  土方路基压实度应符合表5.3.3的规定。

表5.3.3  土质路基压实度标准

| 填挖类型 | 路床顶面以下深度（m） | 压实度（%） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 快速路、主干路 | 次干路 | 支路及其他小路 |
| 填方路基 | 0～0.80 | ≥96 | ≥94 | ≥90 |
|  | 0.80～1.50 | ≥94 | ≥93 | ≥90 |
|  | ＞1.50 | ≥93 | ≥92 | ≥90 |
| 挖方路基 | 0～0.30 | ≥96 | ≥94 | ≥90 |

8  压实度的检测用灌砂法、灌水（水袋）法检测压实度时，取土样的底面位置为每一压实层底部；用环刀法试验时，环刀中部处于压实层厚的1/2深度。

5.3.4  填石路基

1  施工前应先修筑试验段，以确定能达到最大压实干密度的松铺厚度与压实机械组合，及相应的压实遍数、沉降差等施工参数。填石路基应分层水平填筑，石料强度不应小于15MPa，石块最大粒径不得超过压实层厚的2/3，大面向下摆放平稳，紧密靠拢，缝隙用小石块或石屑嵌紧。在路床顶面以下50厘米范围内应铺填有适当级配的砂石料，最大料径不超过100mm。

2  原地面坡度大于30度，岩石上表土不足300mm时，应将表土清除，并将底层岩面凿成向内倾斜的台阶。

3  填石路基压实宜选用自重不小于18t的振动压路机分层压实，压实时边压边用小石子或石屑填缝，压实度由遍数控制，遍数由现场试验决定，以压实层顶面稳定无轮迹，嵌挤紧密，重轮碾压不松动，表面平整为度。

4  填石路基施工质量应符合下列规定：

1）填石路基施工过程中的每一压实层，可用试验路段确定的工艺流程和工艺参数，控制压实过程；用试验路段确定的沉降差指标检测压实质量。

2）填石路基成型后的外观质量标准：路基表面无明显孔洞；大粒径石料不松动，铁锹挖动困难；边坡码砌紧贴、密实，无明显孔洞、松动，砌块间承接面向内倾斜，坡面平顺。

5.3.5  土石路基的填筑应符合以下规定：

1  压实机械宜选用自重不小于18t的振动压路机。

2  施工前，应根据土石混合材料的类别分别进行试验路段施工，确定能达到最大压实干密度的松铺厚度、压实机械型号及组合、压实速度及压实遍数、沉降差等参数。

3  土石路基不得倾填，应分层填筑压实。

4  碾压前应使大粒径石料均匀分散在填料中，石料间孔隙应填充小粒径石料、土和石渣。

5  压实后透水性差异大的土石混合材料，应分层或分段填筑，不宜纵向分幅填筑；如确需纵向分幅填筑，应将压实后渗水良好的土石混合材料填筑于路基两侧。

6  土石混合材料来自不同料场，其岩性或土石比例相差较大时，宜分层或分段填筑。

7  填料由土石混合材料变化为其他填料时，土石混合材料最后一层的压实厚度应小于300mm，该层填料最大粒径宜小于150mm，压实后，该层表面应无孔洞。

8  采用强夯、冲击压路机进行增强补压时，若附近有构筑物应采取措施避免对其影响或者采取其它的压实施工方法。

5.3.6  粉煤灰路基应符合下列规定：

1  粉煤灰路基应分层填筑，分层碾压，并应采用振动压路机碾压，分段接茬部位应分层作成台阶，互相重叠反搭接，搭接长度应大于1.5m，并保证接头搭接部分的压实度达到规定要求。

2  粉煤灰路基与土质护坡应同步施工，土质边坡宽度应保证削坡后净宽满足设计要求。同时应按图纸要求作好土质护坡的排水肓沟。

3  粉煤灰路基施工应随铺随压，当天摊铺，当天碾压完毕，避免水分蒸发而影响压实效果。

4  当铺筑至粉煤灰路基顶层时，宜及时按设计要求做封闭层。

5  粉煤灰路基施工，应采取措施防止污染环境，达到国家和地方环保部门的要求。

6  粉煤灰路基压实度应符合表5.3.6的规定。

表5.3.6  粉煤灰路基压实度标准

| 填料应用部位（路床顶面以下深度）（m） | 压实度（%） |
| --- | --- |
|  | 快速路、主干路 | 一般道路 | 次干路 | 支路及其他小路 |
| 路床 | 0～0.30 | ≥95 | ≥93 |  | ≥90 |
| 路基 | 0.30～0.80 | ≥93 | ≥90 | ≥93 | ≥90 |
|  | 0.80～1.50 | ≥92 | ≥87 | ≥90 | ≥90 |
|  | ＞1.50 | ≥90 | ≥87 | ≥90 | ≥87 |

5.3.7  高填方路基应符合下列规定：

1  高填方路基填料宜优先采用强度高、水稳性好的材料，或采用轻质材料。受水淹、浸的部分，应采用水稳性和透水性均好的材料。

2  基底承载力应满足设计要求。特殊地段或承载力不足的地基应按设计要求进行处理。

3  覆盖层较浅的岩石地基，宜清除覆盖层。

4  施工中应按设计要求预留路基高度与宽度，并进行动态监控。

5  施工过程中宜进行沉降观测，按照设计要求控制填筑速率。

6  高填方路基宜优先安排施工。

5.3.8  结构物处及沟槽处回填应符合下列规定：

1  结构物（包括桥涵台背、锥坡、挡土墙背等）的回填是指各种结构物完成后，用符合要求的材料分层填筑结构物与路基之间空隙部分。

2  回填土应保证涵洞（管）、地下构筑物结构安全和外部防水层及保护层不受破坏。预制涵洞的现浇混凝土基础强度及预制件装配接缝的水泥砂浆强度达5MPa后，方可进行回填。砌体涵洞应在砌体砂浆强度达到5MPa，且预制盖板安装后进行回填；现浇钢筋混凝土涵洞，其胸腔回填宜在混凝土强度达到设计强度70%后进行，顶板以上填土应在达到设计强度后进行。

3  当管道位于路基范围内时，其沟槽的回填土压实度应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的有关规定，且管顶以上50cm范围内不得用压路机压实。当管道结构顶面至路床的覆土厚度不大于50cm时，应对管道结构进行加固。当管道结构顶面至路床的覆土厚度在50～80cm时，路基压实过程中应对管道结构采取保护或加固措施。

4  路基与回填的联结部，应按设计要求预留台阶。台背回填部分的路床宜与路基路床同步填筑。

5  应对称回填，分层填筑，分层压实，压实采用小型夯实机具时分层压实厚度不宜大于15cm，要求从填方基底至路床顶压实度均应大于95%。压路机碾压时应距离结构物不小于1m.压路机达不到的地方应用小型机械夯实或其他达到规定要求的方法压实。

6  当管道覆土较浅，管道的承载力较低，或原土回填达不到要求的压实度时，可与设计单位协商采用石灰土、砂、砂砾等具有结构强度或可以达到要求的其他材料回填。

7  沟槽填土应逐层进行，且不得损伤管道，每层压实厚度宜为15～20cm。

5.3.9  旧路改建路基施工应符合下列规定：

1  旧路改建时对各种地下管线、检查井、雨水口、各种人孔，应妥善保护不得损坏。自来水、煤气等重要管线覆土不足700mm，不得使用机械开挖；其他管道覆土不足500mm时，不得使用机械开挖或填压。重要管线施工，除应向全体施工人员班组交底、插牌标志外，必须请所属主管单位派员现场监护，防止出现意外事故。

2  旧路沥青混凝土、稳定土、碎石等可用液压破碎锤、风镐等机械破除后，再用挖掘机开挖底层。

3  水泥混凝土可用液压破碎锤等机械破碎配合推土机松土器进行。对各种井、电杆、构筑物周围要离开适当距离，必要时可配合风镐人工刨除。

4  开挖至设计高程时要进行清理找平，并根据土质情况适当预留虚高。

5.3.10  填方路基的压实应符合下列规定：

1  碾压从路边开始逐渐移向路中，并于全宽内顺序均匀压实，坑洼要随时填补平整，发现弹软现象，应进行翻晒或换干土，路边碾压不到之处，要用人工夯实或小型压实机具压实。

2  用双轮振动压路机碾压，重叠宽度至少300mm，碾压速度不宜超过4km/h。

3  用三轮压路机碾压，每次错半轮。使用轮胎压路机碾压，每次轮胎应重叠半轮，碾压速度不宜超过4km/h。

4  压实过程中，应采取措施保护地下管线、构筑物的安全。

5  路基填土要分层碾压，含水量应在接近最佳含水量时进行，其含水量偏差幅度经试验确定。过湿应进行翻晒，过干应洒水翻拌均匀，各种压路机械碾压遍数需根据压实度而定，经检查合格后方准继续填土。

6  路基填土前应根据不同土壤种类取样进行标准击实试验。填土压实度应按规定分段分层检验。土质路基及填石路基质量标准应符合表5.3.10-1及5.3.10-2的规定。

5.3.11土方路基（路床）质量检验应符合«城镇道路工程施工与质量验收规范»CJJ1中第6.8.1条的规定。土质路基允许偏差应符合表5.3.11的规定。

表5.3.11   土质路基允许偏差

| 检查项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围（m） | 点数 |  |
| 压实度 | 符合规定 | 每1000m2 | 每压实层抽检3点 | 环刀法、灌砂法、或灌水法 |
| 弯沉值 | 不大于设计值 | 20 | 每车道、每20m测1点 | 弯沉仪检测 |
| 路床纵断高程（mm） | -20，+10 | 20 | 1 | 用水准仪测量 |
| 路床中线偏位 | ≤30 | 100 | 2 | 用经纬仪、钢尺量取最大值 |
| 路床宽度 | 不小于设计值+B | 40 | 1 | 用钢尺量 |
| 路床平整度（mm） | ≤15 | 20 | 路宽（m） | <9 | 1 | 用3m直尺和塞尺 |
|  |  |  |  | 9～15 | 2 |  |
|  |  |  |  | >15 | 3 |  |
| 路床横坡（%） | ±0.3%且不反坡 | 20 | 路宽（m） | <9 | 1 | 用水准仪测量 |
|  |  |  |  | 9～15 | 2 |  |
|  |  |  |  | >15 | 3 |  |
| 边坡 | 不陡于设计值 | 20 | 2 | 用坡度尺量，每测1点 |

注：B为施工时必要的附加宽度。

5.3.12填石路基质量检验应符合«城镇道路工程施工与质量验收规范»CJJ1中第6.8.2条的规定。填石方路基允许偏差应符合表5.3.12的规定。

表5.3.12   填石方路基允许偏差

| 检查项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围（m） | 点数 |  |
| 压实度 | 符合规定 | 每1000m2 | 每压实层抽检3点 | 用水准仪测量 |
| 路床纵断高程（mm） | -20，+10 | 20 | 1 | 用水准仪测量 |
| 路床中线偏位 | ≤30 | 100 | 2 | 用经纬仪、钢尺量取最大值 |
| 路床宽度 | 不小于设计值+B | 40 | 1 | 用钢尺量 |
| 路床平整度（mm） | ≤20 | 20 | 路宽（m） | <9 | 1 | 用3m直尺和塞尺连续量两尺，取较大值。 |
|  |  |  |  | 9～15 | 2 |  |
|  |  |  |  | >15 | 3 |  |
| 路床横坡（%） | ±0.3%且不反坡 | 20 | 路宽（m） | <9 | 1 | 用水准仪测量 |
|  |  |  |  | 9～15 | 2 |  |
|  |  |  |  | >15 | 3 |  |
| 边坡 | 不陡于设计值 | 20 | 2 | 用坡度尺量，每测1点 |

注：B为施工时必要的附加宽度。

## 5.4  路肩

5.4.1  路肩应与路基、基层、面层等各层同步施工。

5.4.2  路肩应平整、坚实，直线段肩线应直顺，曲线段应顺畅。

5.4.3  路肩施工应符合下列规定：

1  当路肩为填方时，路肩填土与结构层分层填土同时进行；若路基为挖方时，可挖至路肩标高，待路面竣工后进行平整压实。

2  路肩边缘碾压不到之处应用人工夯实。

3  路面竣工后，路肩要整修平整，宽度、压实度、横坡度必须符合设计要求。

4  土质路肩应用人工或机械刮土的方法整修成型。高路堤或深路堑边坡应按设计要求整修路肩、边沟及边坡，自上而下切坡，并不得在边坡上进行贴补。

5  土质路肩（包括人行道基础）做到设计标高应采用平地机整形刮平。

6  填土路基两侧路肩（或人行道部分）超填土应清理切除，如城市道路两侧房屋尚未开发，可将切除土平整铺垫于待建空地。如遇边坡缺土时，必须挖成台阶，分层填补夯实。

5.4.4 路肩质量检验应符合«城镇道路工程施工与质量验收规范» CJJ1中第6.8.3条的规定。

路肩允许偏差应符合表5.4.4的规定。

表5.4.4    路肩允许偏差

| 检查项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围（m） | 点数 |  |
| 宽度（mm） | 不小于设计规定 | 40 | 2 | 用钢尺量，每侧1点 |
| 横坡 | ±1%且不反坡 | 40 | 2 | 用水准仪测量。每侧1点 |

## 5.5  特殊土路基

5.5.1  黄土路基基底处理应按设计要求施工应符合下列规定：

1  若基底为非湿陷性黄土,且无地下水活动时,可按一般粘性土地基进行基底处理,同时做好两侧的施工排水、防水措施。

2  若地基为湿陷性黄土,应采取拦截、排除地表水的措施,防止地表水下渗,减少地基地层湿陷性下沉。其地下排水构造物与地面排水沟渠必须采取防渗措施。

3  若地基土层具有强湿陷性或较高的压缩性,且容许承载力低于路基自重压力时,应考虑地基在路基自重和活载作用下所产生的压缩下沉。除采取防止地表水下渗的措施外,可考虑采用重锤夯实,石灰桩挤密加固,换填土等措施进行处理。

4  采用石灰土换填时，消石灰与土的质量配合比，宜为石灰：土为9：91（二八灰土）或12：88（三七灰土）。换填宽度应宽出路基坡脚0.5～1.0m。

5.5.2  用黄土填筑路基应符合下列要求：

1  路床填料不得使用老黄土。黄土路基应采用15t以上大吨位重型击实机具压实，应分层填筑,分层压实,大于10cm的块料,必须打碎,并应在接近土的最佳含水量时碾压密实。

2  黄土路基施工时,应做好填挖界面的结合,清除坡面杂草,挖好向内倾斜的台阶,再分层填筑，分层压实。

3  黄土路基的边坡应刷顺,整平拍实,并应及时予以防护,防止路表水冲刷。

4  不应使用黄土填筑浸水路基。

5.5.3  黄土路基的压实要求与一般粘性土相同,应符合下列要求：

1  黄土含水量过小,应均匀加水再进行碾压,如含水量过大,可翻松晾晒至需要含水量再进行碾压,也可掺入适量石灰处理,降低含水量。掺灰后应将土、灰拌匀,其最大干密度应通过击实试验确定。

2  黄土地区路床的土基强度应符合设计要求,当不能满足要求时,应对原土进行技术处治。

5.5.4  高路基路基施工期间,应在两侧或一侧(超高段)设临时阻水、拦水设施,以防雨水冲毁边坡。路基填至设计高程后,应根据设计及时修筑外侧边缘的拦水、截水沟构造物和急流槽,将水引至坡脚以外。对高度大于20m的路基,应按设计预留竣工后路基自重压密固结产生的压缩下沉量。

5.5.5  黄土路堑边坡,应严格按设计坡度开挖，应做好堑顶地表水导流工程。开挖作业面应保持干燥。

5.5.6  黄土地区应特别注意路基排水,对地表水应采取拦截、分散、防冲、防渗、远接远送的原则,根据设计及时做好综合排水设施,将水迅速引离路基。在填挖交界处引出边沟水时,应做好出水口的加固。

5.5.7  湿陷性黄土路基的地下排水管道与地面排水设施,应根据设计进行加固和采取防渗措施。加固类型宜用浆砌片石或混凝土板,接缝处应牢固无渗漏。

5.5.8  黄土陷穴的处理应符合下列要求：

1  在路堑顶部及路基的靠山侧做好排水工程,将地表水、地下水引入有防渗层的水沟内排走。

2  对通过路基路床的陷穴,要向上游追踪至发源地点。在发源地点把陷穴进口封填好,并引排周围地表水,使其不再向陷穴进口流入。

3  对现有的陷穴、暗穴,可以采用灌砂、灌浆、开挖回填、导洞和竖井等措施进行填充。

5.5.9  杂填土路基施工应符合下列要求：

1  杂填土是指房渣土（建筑垃圾）、旧路路渣、工业废渣、生活垃圾等杂物堆积而成的土。

2  房渣土用于填土时，不应含有腐木之类不稳定物质，其烧失量不应大于5%，最大粒径不应大于10cm。

3  道路穿越房渣土段，要查明堆积年代、物质成分、均匀性、密实程度、压缩性和分化程度等。需要处理时应按有关规范进行处理。

4  利用工业废渣填筑路基，应对废渣的稳定性、适用粒径和对地下水质污染影响通过试验研究，经技术鉴定后方可使用。

5  生活垃圾不得用作路基填料，若道路穿越生活垃圾堆积年数年久的地段时，经过试验分析，证实其确已充分分解而稳定时，方可不换土。

6  经试验可用于路基填料的杂填土，根据不同填料类型可用下列部位：

工业废渣、旧路路渣类杂填土宜用于路床顶面80cm以下，经过试验，房渣土采取措施后（如挑捡、掺土）可用于路床顶面150cm以下。

5.5.10  沿河路基施工应符合下列要求：

1  沿河路基施工应根据设计要求和现场情况，认真做好防护工程，合理选择施工方法。

2  路基弃方应妥善处理，严禁向河中倾弃。

3  受水位涨落影响及常水位以下路基，宜用水稳性好、不易风化的透水性材料填筑，粒径不宜大于300mm。

4  沿河地区的高填方、半挖半填、拓宽路段的新老交界面应按设计要求采取措施保证路基稳定。

5  路基边坡有潜水或渗水层时，应按设计要求设置排水设施，将水引出路基范围之外。

5.5.11  特殊土路基在加固处理施工应符合下列规定：

1 进行详细的现场调查，依据工程地质勘察报告核查特殊土的分布范围、埋置深度和地表水、地下水状况，根据设计文件、水文地质资料编制专项施工方案。

2 做好路基施工范围内的地面、地下排水设施，并保证排水通畅。

3 进行土工试验，提供施工技术参数。

4 选择适宜的季节进行路基加固处理施工。湖、塘、沼泽等地的软土路基宜在枯水期施工，路基宜在少雨季节施工。

5 软土路基施工前应列入地基固结期。应按设计要求进行预压，预压期内除补填因加固沉降引起的补填土方外，严禁其他作业。施工前应修筑路基处理试验路段，以获取各种施工参数。

6 施工中，施工单位应按设计与施工方案要求记录各项控制观测数值，并设计单位、监理单位及时沟通反馈有关工程信息以指导施工。路基完工后，应观测沉降值与位移至符合设计规定并稳定后，方可进行后续施工。

5.5.12  当路基属于下述情况时，应按软土地基及特殊路基加固处理：

1 填筑路基土由于土壤含水量大，碾压弹软，达不到压实度要求。

2 路基挖方，地下水位较高，路基下层土壤含水量大，路基压实度达不到质量标准。

3 新建路基通过稻田、洼地、或路基两侧水位较高，在碾压过程中路基发生弹软或根本不能上压路机碾压。

4 新建道路通过不稳定及游离氧化钙、氧化镁含量较高的工业废渣地段。

5.5.13  软土路基换填处理应符合下列要求：

1 当路基土壤含水量较大，且气候干燥、炎热时，可将土壤大面积翻松，使水份蒸发，当接近最佳含水量时进行压实。

2 当道路穿越不稳定工业废渣地段时，应采取换土或其他可靠措施进行处理。当路基土壤含水量大，又无翻晒条件时，可将湿土挖出，改换干土，分层回填压实。

3 掺石灰处理适用于局部地基过湿路段的加固。

4 掺石灰处理可利用消解石灰或生石灰粉吸收土壤中多余水份，使路基土壤含水量接近最佳含水量，满足压实要求，同时又可堤高路基强度和稳定性。

5 石灰掺量应符合5.5.1条关规定。

6 石灰土的施工，应采用机械或人工混合翻拌、分层回填、碾压密实。每层压实厚度不超过200mm，压实度应符合表5.3.3的要求。

5.5.14  抛石挤淤加固处理应符合下列规定：

1 对水塘、洼地、沟渠排水清淤后，土壤含水量大，可采用填粒料进行加固处理或抛石挤淤泥处理。

2 应采用水稳定性好，经水浸泡不易分解的材料，如片石、碎（砾）石，混凝土块、矿渣等，最大粒径不宜大于300mm。

3 用片石、混凝土块时，下层宜铺一层150mm厚，粒径不大于50mm的碎（砾）石作垫层，防止填土加载后块石挤入泥中，造成路基较大变形。

4 铺筑片石、混凝土块要码放整齐不能架空，并用碎石填实。每层厚度不应大于300mm，并应碾压振实。

5 抛石挤淤施工：应选用不易风化的片石，片石厚度或直径不宜小于300mm，粒径的含量不得超过20%。软土地层平坦、软土成流动状时，填筑应沿路基中线向前成三角形方式投放片石，再渐次向两侧全宽范围扩展。当软土地层横坡陡于1：10时，应自高侧向低侧填筑，并在低侧边部多抛投，使低侧边部形成约2m宽的平台顶面。

5.5.15  砂（砾）垫层应符合下列规定：

1  垫层材料宜采用无杂物的中、粗砂，含泥量应小于5%；也可采用天然级配砂砾料，其最大粒径宜小于50mm。

2  垫层宜分层摊铺压实，碾压到规定的压实度。垫层采用砂砾料时，应避免粒料离析。

3  垫层宽度应宽出路基边脚0.5～1.0mm，两侧宜用片石护砌或采用其他方式防护。

5.5.16  砂垫层质量检验应符合应符合«城镇道路工程施工与质量验收规范» CJJ1中第6.8.4条的规定。砂垫层允许偏差应符合表5.5.16的规定。

表5.5.16   砂垫层允许偏差

| 检查项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围（m） | 点数 |  |
| 宽度（mm） | 不小于设计规定+B | 40 | 1 | 用钢尺量 |
| 厚度 | 不小于设计规定 | 200 | 路宽（m） | <9 | 2 | 用钢尺量 |
|  |  |  |  | 9～15 | 4 |  |
|  |  |  |  | >15 | 6 |  |

5.5.17 塑料排水板应符合下列规定：

1  塑料板排水处理的场地地质条件与施工周期必须进行复核。对于超饱和的软土，按设计的预压施工周期不足的场地或总沉降量大、有可能使排水板压曲的场地，应提出设计复核，以避免工程失败。

2 做好砂垫层填料的选择，填料质量必须符合设计要求。

3 做好施工场地的清理、平整。保证排水出路的畅通。

4 塑料排水板其强度和排水性能应符合设计要求。具有耐腐蚀和抗微生物侵蚀性，并有足够柔韧性，土体固结时不会折断或破裂。

5.5.18  塑料排水板施工应符合下列规定：

1 塑料排水板的施工工艺流程如下：

整理原地面，形成设计需要的横向坡度→摊铺砂垫层下层→插板机就位→塑料排水板穿靴→插入套管到设计深度→拔出套管→切断塑料排水板→机具移位.重复穿靴、插入、拔除、切断塑料排水板程序，至全部塑料板插入完毕→退出机具→摊铺砂垫层上层。

2 塑料排水板打设质量应符合以下规定：

1）插板过程中，插板机导轨应垂直，套管不得弯曲。

2）切断排水板时，应留足孔口长度，确保不少于50cm伸入砂垫层，使塑料排水板与砂垫层充分贯通。施工中应保持排水效果。

3）施工排水板的接长，应采用滤套平接方法，即芯板对扣，凹凸对齐，搭接长度不小于200mm，滤套包裹在外，用铁丝穿、绑固定。

4）施工中严防泥土杂物进入套管。一旦发现，须及时清除。

5.5.19  塑料排水板设施质量检验应符合«城镇道路工程施工与质量验收规范» CJJ1中第6.8.4条第 6款的规定。塑料排水板设施允许偏差应符合表5.5.19的规定。

表5.5.19   塑料排水板设施允许偏差

| 检查项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围（m） | 点数 |  |
| 板间距（mm） | ±150 | 全部 | 抽查2%且不小于5处 | 两板间，用钢尺量 |
| 板竖直度 | ≤1.5%H |  |  | 查施工记录 |

注：H为桩长或孔深。

5.5.20 采用袋装砂井应符合下列要求：

1 宜采用含泥量小于3%的粗砂或中砂做填料。砂袋的渗透系数应大于所用砂的渗透系数。

2 砂袋存放使用中不应长期曝晒。

3 砂袋安装应垂直入井，不应扭曲、缩颈、断割或磨损，砂袋在孔口外的长度应能顺直伸入砂垫层不小于30cm。

4 袋装砂井的井距、井深、井径等应符合设计要求。

5.5.21 袋装砂井质量检验应符合«城镇道路工程施工与质量验收规范» CJJ1中第6.8.4条第 5款的规定。袋装砂井允许偏差应符合表5.5.21的规定。

表5.5.21袋装砂井允许偏差

| 检查项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围（m） | 点数 |  |
| 井间距（mm） | 符合规定 | 全部 | 抽查2%且不少于5处 | 两井间，用钢尺量 |
| 砂井直径（mm） | +10，0 |  |  | 查施工记录 |
| 井竖直度 | ≤1.5%H |  |  | 查施工记录 |
| 砂井灌砂量 | -5%G |  |  | 查施工记录 |

5.5.22  采用粉喷桩加固土桩处理软土路基应符合下列要求：

1 粉喷桩指采用固化剂，用钻机在地基内成桩的地基加固技术，适用于加固淤泥、粉质粘土、粉土等软土地基，按现有机械设备的能力，加固深度可达18m。

2 施工前必须进行加固土室内试验，针对现场土质选择合适的固化剂和外掺剂。固化剂的掺入比可在9～15%之间选用加固土试件的强度标准值应为90d无侧限抗压强度≥0.5MPa

3 施工前应详细研究设计文件，了解场地的地质情况，明确地基加固的目的，加固范围和加固后要达到的各项技术要求，做好专项施工方案。

4 材料

1）可采用水泥、生石灰粉、石灰粉煤灰混合料作为固化剂。外掺剂可采用粉煤灰，有条件时可采用石膏粉，增钙粉煤灰等材料。

2）水泥应采用普通硅酸盐水泥或矿渣水泥，当环境水为海水或盐碱腐蚀性水时，应采用抗硫酸盐水泥。严禁使用过期、受潮、结块、变质及不合格水泥。

3）石灰应用磨细生石灰、氧化钙、镁含量不小于85%，其中氧化钙含量不低于80%。

4）作为固化剂或外掺剂、粉煤灰的SiO2+AL2O3含量应大于70%，烧失量应小于10%。

5.5.23 粉喷桩施工应符合下列要求：

1 粉喷桩施工前必须通过室内试验，检验固化剂和外掺剂的质量。

2 成桩试验

粉喷桩必须在正式开工前进行成桩试验，通过成桩试验形成适合现场条件的施工工艺，并取得必要的技术参数：

1）满足设计喷入量的参数，如钻进速度、提升速度、搅拌速度、喷粉压力、单位时间喷入量等。

2）掌握下钻和提升的阻力情况，确定合理的技术措施。

3）确定搅拌的均匀性。

4）根据地层、地质情况，确定复喷范围。成桩试验宜不小于5根。

3 施工工序

整平原地面→钻机定位→钻杆下沉钻进→上提喷粉、强制搅拌→复拌→提杆出孔→钻机移位。

5.5.24  粉喷桩质量检验应符合«城镇道路工程施工与质量验收规范» CJJ1中第6.8.4条第 9款的规定。粉喷桩允许偏差应符合表5.5.24的规定。

表5.5.24  粉喷桩允许偏差

| 项 目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 桩距 | ±100 | 全部 | 抽查2%，且不少于2根 | 两桩间，用钢尺量，查施工记录 |
| 桩径 | 不小于设计 |  |  |  |
| 竖直度 | ≤1.5%H |  |  |  |
| 桩长 | 不小于设计 | 全部 | 全数检查 | 查施工记录 |
| 单桩/每延米喷粉量 | ≥设计值 | 全部 | / | 查施工记录 |
| 强度 | 不小于设计 |  | 抽查5% | 切取试样或无损检测 |

注：①成桩7天内，用轻便钻机触探，用对比法判断桩身强度，有怀疑时，则抽芯取样，在桩体三等分段取样各一个，即一根桩取三个试块进行强度测试。

②对不足100孔的工程，至少检验2个点。

③H为桩长或孔深。

5.5.25  采用砂桩处理软土地基应符合下列要求：

材料要求：采用中、粗砂，大于0.6mm颗粒含量宜占总重的50%以上，含泥量应小于3%，渗透系数大于5×10-2mm/s。也可使用砂砾混合料，含泥量应小于3%。

5.5.26  砂桩施工应符合以下规定：

1 采用单管冲击法、一次打桩管成桩法或重打成桩法施工时，应使用饱和砂；采用双管冲击法、重复压拔施工时，可使用含水量为7%～9%的砂；饱和土中施工可用天然湿砂。

2 地面下1～2m土层应超量投砂，通过压挤提高表层砂的密实程度。

3 砂桩应砂体连续、密实。

4 实际灌砂量未达到设计用量时，应进行处理。

5.5.27 砂桩质量检验应符合«城镇道路工程施工与质量验收规范» CJJ1中第6.8.4条第 7款的规定。砂桩允许偏差应符合表5.5.27的规定。

表5.5.27  砂桩允许偏差

| 检查项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 桩距（mm） | ±150 | 全部 | 抽查2%且不少于5处 | 两井间，用钢尺量 |
| 桩径（mm） | ≥设计值 |  |  | 查施工记录 |
| 竖直度 | ≤1.5%H |  |  | 查施工记录 |

5.5.28采用碎石桩处理软土地基应符合下列要求：

1  材料要求：未风化碎石或砾石，粒径宜为19～63mm，含泥量应小于10%。

2  施工前应按规定做成桩试验。严格控制水压、电流和振冲器在固定深度位置的留振时间。

3  应分层加入碎石（砾石）料，观察振实挤密效果，防止断桩、缩颈。

5.5.29  碎石桩质量检验应符合«城镇道路工程施工与质量验收规范» CJJ1中第6.8.4条第 8款的规定。碎石桩允许偏差应符合表5.5.29的规定。

表5.5.29 碎石桩允许偏差

| 检查项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 桩距（mm） | ±150 | 全部 | 抽查2%且不少于5处 | 两桩间，用钢尺量，查施工记录 |
| 桩径（mm） | ≥设计值 |  |  |  |
| 竖直度 | ≤1.5%H |  |  |  |

注：H为桩长或孔深。

5.5.30 采用水泥粉煤灰碎石桩（CFG桩）处理软土地基应符合下列要求：

1  CFG桩复合地基适用于饱和和非饱和的粘性土地基；对于路基工后沉降量大于规定而采用其它处理技术不能达到预期目的或不符合经济原则的非饱和土地基处理，都可以采用CFG桩复合地基处理技术。

2  CFG桩体强度一般变化于C5～C20之间。工程开工前应按设计要求作施工生产配比试验，使CFG桩混合料达到设计要求的强度。当地下水具有侵蚀性，对水泥品种应有选择。

3  施工前应详细研究设计文件，了解场地的地质及水文情况，明确地基加固的目的，加固范围和加固后要达到的各项技术要求，做好施工组织设计。

4  材料

1）CFG桩为水泥、粉煤灰、碎石以一定配合比，用水拌合由成桩机成型的桩。

2）水泥宜采用普通硅酸盐水泥或矿渣水泥。当场地地下水中硫酸根含量超过规定值时，应采用抗硫酸盐水泥。严禁使用过期、受潮、结块、变质的水泥及不合格水泥。

3）工程应用的粉煤灰，其SiO2+AI2O3含量大于70%，烧失量小于10%。

4）工程所采用的碎石，为公称粒径不大于40mm的连续级配碎石，压碎值不大于40%。

5）如采用均一尺寸碎石，可控制最大粒径前提下，掺配石粉含量小于5%的石屑，以降低工程造价。

5.5.31水泥粉煤灰碎石桩（CFG桩）施工应符合下列要求：

1 根据不同土质，选用合适的钻孔及工艺。当无坚硬土层和密实砂层的软土地基，一般可考虑选用振动沉管灌注成桩工艺。如地基土层为密实的砂性（粘性）土，则不宜采用振动沉管工艺，宜选用螺旋钻孔成型甚至泥浆护壁钻孔成型。

2 准备工作

1）施工前应进行桩体混合料的配合比试验，按试验结果确定施工配合比。

2）应具备施工场地的工程地质资料，桩位图，地上、地下障碍物的调查资料。

3）场地经过平整，修筑施工便道，方便机械设备及材料进出。

4）测量放线，设置水准点。

3 正式开工前必须进行成桩试验，通过成桩试验形成适合现场条件的施工工艺，并取得必要的技术参数。

1）满足成桩质量要求的钻进速度，混合料拌合时间，振动时间，拔管速度等技术参数。

2）掌握不同土层的拔管速度，确定保证桩质量的工艺要求。

3）成桩试验不应小于2根。

4 施工工艺流程：

整理场地→钻机定位→沉管至设计高程→投料→振动→拔管（补充投料）→振动→拔管→封顶→钻机移位。

5  CFG桩施工质量标准，应符合表5.5.31的要求。

表5.5.31 CFG桩施工质量标准

| 项目 | 允许偏差 | 单位 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桩距 | ±100 | mm | 抽查2% |
| 桩径 | 不小于设计 | mm | 抽查2% |
| 桩长 | 不小于设计 | cm | 查施工记录 |
| 强度 | 满足设计要求 |  | 查施工记录 |
| 承载力 | 不小于设计 | MPa | 抽查0.1% |

注：①一般在成桩28d后进行单桩静载试验。

②H为桩长或孔深。

5.5.32 采用强夯处理软土地基应符合下列要求：

1 强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度粉土与粘土、杂填土等地基。对高饱和粉土与粘性土地基，夯坑内回填碎、块石等粒料进行强夯置换时，应通过现场确定其适用性。

2 强夯施工前，应在有代表性的场地上进行试夯或试验性施工。

3 施工前应详细研究设计文件了解场地的地质及水文地质情况，明确加固目的，加固范围，做好施工组织设计。

5.5.33 夯锤及强夯机械

1 对于不同地基土，不同加固深度适用的夯击能应通过现场试验确定，在缺少实验资料时，可按表5.5.33预估。

表5.5.33   强夯法的有效加固深度（m）

| 单击夯击能( KN·m) | 砂土，碎石土 | 粉性土、粘性土 |
| --- | --- | --- |
| 1000 | 5.0～6.0 | 4.0～5.0 |
| 2000 | 6.0～7.0 | 5.0～6.0 |
| 3000 | 7.0～8.0 | 6.0～7.0 |
| 4000 | 8.0～9.0 | 7.0～8.0 |
| 5000 | 9.0～9.5 | 8.0～8.5 |
| 6000 | 9.5～10.0 | 8.5～9.0 |
| 8000 | 10.0～10.5 | 9.0～9.5 |

2 根据所需的单击夯击能，选择夯锤质量及机械型号。夯锤质量一般可取10～25t。底面呈园形，锤底静压力值可取25～40kpa，细粒土宜取低值。锤底应设置多个贯通锤顶的排气孔，孔径可取250～300mm。

3 强夯机械宜采用带有自动脱钩装置的履带式起重机或其它专用设备。辅助架或其它装置，防止机架倾覆。

4 在强夯工程开始前必须先进行试夯。通过试夯确定夯锤、落距、夯点布置、每个夯点击次、单位夯击能、夯击遍数等参数。

5.5.34 强夯施工应符合下列规定：

1  根据试夯确定的机械设备、夯击方案及技术参数编制专项施工方案。

2  施工前应查明场地范围内地下构筑物和各种地下管线的位置、标高，采取必要的措施予以保护。

3  对施工场地邻近的居民住宅或公共建筑，当强夯产生的振动可能造成噪音、动力破坏等有害影响时，应采取防止噪声防振、隔振等措施。

4  当场地的地下水位较高时，宜人工降低水位或事先铺填松散性材料，排除夯坑内积水，以利施工作业。

5  强夯施工完成后，应通过标准贯入、静力触探来原位测试，测量地基的夯后承载能力是否达到设计要求。

# 6 基层

## 6.1  一般规定

6.1.1 水泥稳定材料

1  水泥稳定材料用水泥做结合料，在级配碎(砾)石或松散的土（包括粗、中、细粒）中，掺入足量的水泥和水，经拌和、压实及养护后得到的混合料，当其无侧限抗压强度符合规定的要求时，称为水泥稳定材料。

2  用水泥稳定细粒材料得到强度符合要求的混合料，视所用的材料而定，简称水泥土、水泥砂等，用水泥稳定中粒材料和粗粒材料得到的强度符合要求的混合料，视所用原材料而定，简称水泥稳定碎石、水泥稳定砂砾等。

3  水泥剂量以水泥质量占全部粗细材料的干质量的百分率表示，即水泥剂量=水泥质量/全部粗细材料的干质量。

4  水泥稳定中粒材料、粗粒材料可适用于各级城市道路的基层和底基层，但水泥土不得用于城市快速路、主、次干路路面的基层。

5 水泥稳定中粒材料和粗粒材料作基层时，水泥剂量不宜超过6%。必要时，应首先改善集料的级配，然后用水泥稳定。水泥稳定细粒材料做基层、底基层时，水泥剂量不受此限制。

6  水泥稳定材料施工期间的日最低气温应在5℃以上，并应重冰冻期开始前15～30d完成施工。

7  水泥稳定材料施工时，应符合下列规定：

1）细粒材料应尽可能粉碎，其最大尺寸不大于15mm。

2）配料应准确，拌和应均匀。

3）应严格控制基层厚度和高程，其路拱横坡应与面层一致。

4）应在混合料处于或略大于最佳含水量时进行碾压，直到达到按重型击实试验法确定的压实度，符合表6.1.1的要求。

表6.1.1水泥（综合）稳定材料压实度标准

| 被稳定材料 | 条 件 | 压实度（%） |
| --- | --- | --- |
| 稳定粗（中）粒材料 | 基层 | 快速路、主干路 | ≥98 |
| 稳定粗（中）粒材料 |  | 次干路、支 路 | ≥97 |
| 稳定细粒材料 |  |  | ≥95 |
| 稳定粗（中）粒材料 | 底基层 | 快速路、主干路 | ≥97 |
| 稳定细粒材料 |  |  | ≥95 |
| 稳定粗（中）粒材料 |  | 次干路、支 路 | ≥95 |
| 稳定细粒材料 |  |  | ≥93 |

5）水泥稳定材料结构层采用钢轮压路机初压时，宜采用双钢轮压路机稳压2～3遍，

再用18～21 t三轮压路机或25t以上的轮胎压路机继续碾压密实，最后采用双钢轮压路机碾压，消除轮迹；采用胶轮压路机初压时，应采用25t以上的重胶轮压路机稳压1～2遍，错轮不超过1/3的轮迹带宽度，再采用重型振动压路机碾压密实，最后采用双钢轮压路机碾压，消除轮迹。每层的压实厚度应过160mm～200mm之间，采用能量大的振动压路机碾压时，每层压实厚度可根据试验适当增加。压实厚度超过上述规定时，应分层铺筑，每层的最小压实厚度为100mm，下层宜稍厚。碾压工艺应采用先轻型后重型压路机碾压。碾压过程中严禁用薄层贴补的方法进行找平。

6）应尽可能缩短从加水拌和到碾压终了的延迟时间，此时间不宜超过2h，并应选水泥初凝时间与容许延迟时间较短的时间作为施工控制时间，在此时间内碾压成活。

7）对于城市快速路和主干路，直接铺筑在土基上的底基层下层，可以采用集中厂拌法拌制混合料，平地机摊铺整形的方法施工。其上各稳定土层都应用集中厂拌法拌制，并用摊铺机摊铺基层混合料，对于次干路及以下道路可采用平地机摊铺。

8）基层分两层施工时，在铺筑上层前，宜在下层顶面先洒水湿润，再撒薄层水泥或水泥净浆。

9）分层摊铺时，应在下层养护7d后，方可摊铺上层材料。

6.1.2  石灰稳定材料

1  在级配碎(砾)石或被稳定材料（粗、中、细粒）中，掺入足量的石灰和水，经拌和、压实及养护后得到的混合料，当其抗压强度符合规定的要求时，称为石灰稳定材料。用石灰稳定细粒材料得到的强度符合要求的混合料，称为石灰土。用石灰稳定中粒材料和粗粒材料得到的强度符合要求的混合料，视所用原材料而定，原材料为天然砂砾土或级配砂砾时，称为石灰砂砾土；原材料为碎石土或级配碎石时，称为石灰碎石土。

2  石灰稳定材料适用于各级道路的底基层，但石灰土不得用于次干路以上等级道路的基层。

3  石灰剂量以石灰质量占全部干燥被稳定材料质量的百分率表示。即石灰剂量=石灰质量/全部干燥被稳定材料质量。

4  石灰稳定材料施工期的日最低气温应在5℃以上，并应在第一次重冰冻（一般指气温达到-3～-5℃）到来前15～30d完成施工。

5  雨季施工应制定雨季施工措施。降雨时不应进行石灰稳定材料施工，并应采取措施保护石灰免遭雨淋。

6  石灰稳定材料施工时，应符合本标准第6.1.1条第7款的规定。

石灰稳定材料的压实度应符合表6.1.2的规定

表6.1.2石灰稳定材料压实度标准

| 被稳定材料 | 条 件 | 压实度（%） |
| --- | --- | --- |
| — | 基层 | 快速路、主干路 | — |
| 稳定粗（中）粒材料 |  | 次干路、支 路 | ≥97 |
| 稳定细粒材料 |  |  | ≥95 |
| 稳定粗（中）粒材料 | 底基层 | 快速路、主干路 | ≥97 |
| 稳定细粒材料 |  |  | ≥95 |
| 稳定粗（中）粒材料 |  | 次干路、支 路 | ≥95 |
| 稳定细粒材料 |  |  | ≥93 |

6.1.3  综合稳定材料

1  综合稳定材料有石灰粉煤灰稳定材料和石灰煤渣稳定材料、水泥粉煤灰稳定材料和水泥煤渣稳定材料，在级配碎(砾)石或松散的土（包括粗、中、细粒）中，掺入足量的结合料和水，经拌和、压实及养护后得到的混合料，当其无侧限抗压强度符合规定的要求时，称为综合稳定材料。

2  用石灰粉煤灰稳定细粒材料得到强度符合要求的混合料，视所用的土类而定，简称石灰粉煤灰土、石灰粉煤灰砂等，用石灰粉煤灰稳定级配碎石或砾石得到的强度符合要求的混合料，视所用原材料而定，简称石灰粉煤灰稳定级配碎石、石灰粉煤灰稳定级配砾石等。

3  结合料剂量以结合料质量占全部被稳定材料的干质量的百分率表示，即结合料剂量=结合料质量/被稳定材料质量。

4  综合稳定级配碎石、级配砾石可适用于各级城市道路的基层和底基层，但综合稳定细粒材料不得用于城市快速路、主、次干路路面的基层。

5综合稳定材料施工期间的日最低气温应在5℃以上，并应冬期开始前15～30d完成施工。

6 综合稳定材料施工时，应符合本标准第6.1.1条第7款的规定。

6.1.4  石灰或水泥工业废渣混合料

1  可利用的工业废渣包括：煤渣、高炉矿渣、钢渣（已经过崩解达到稳定）及其他冶金矿渣、煤矸石等。

2  石灰或水泥工业废渣稳定材料可适用于城市道路的基层和底基层，但二灰、二灰土不应用做次干路以上道路基层。

3  级配高炉矿渣、钢渣可用于城镇次干路及以下等级道路的基层和底基层，不宜用于快速路、主干路沥青路面的基层。

4  石灰或水泥工业废渣混合料应采用质量配合比计算，以石灰或水泥：工业废渣：被稳定材料的质量比表示。

5  石灰或水泥工业废渣稳定材料的施工期应符合本标准第6.1.2条第4款或第6.1.1条第6款的规定。

6  压实度应符合本标准第6.1.2条第6款或第6.1.1条第7款的规定。

7  石灰或水泥工业废渣稳定材料使用的压路机及每层压实厚度应符合本标准第6.1.2条第6款或第6.1.1条第7款的规定。

8  在城镇人口密集区采用石灰或水泥工业废渣做道路基层或底基层时，应采用厂拌法施工，并应用摊铺机摊铺基层混合料，底基层可采用集中厂拌法拌制混合料，平地机摊铺混合料。

6.1.5  级配碎石及级配砾石

1  级配碎石可用于各级道路的底基层与基层，级配砾石（砂砾）可用于城市次干路及以下道路的基层及底基层。

2  用于基层的级配碎石应用预先筛分成几组不同粒径的碎石（如37.5～19mm、19～9.5mm、9.5～4.75mm）及4.75mm以下的石屑组配而成，用于底基层时可用未筛分碎石和石屑组配而成。

3  天然砂砾符合规定的级配要求，而且塑性指数在6或9以下时，可以直接用做基层。塑性指数偏大的砂砾，可加少量石灰降低其塑性指数，也可以用无塑性的砂或石屑进行掺配，使其塑性指数降低到符合要求。

4  可在天然砂砾中掺加部分碎石或轧碎砾石，以提高混合料的强度和稳定性。

5  级配碎石及级配砾石施工时，应符合下列规定：颗粒组成应是一条顺滑的曲线；配料必须准确；混合料必须拌和均匀，没有粗细颗粒离析现象。

6  级配碎石及级配砾石的压实度应符合下列规定：

用于基层≥99%，用于底基层≥97%。

## 6.2  水泥稳定材料

6.2.1  材料应符合下列规定：

1  水泥应符合下列要求：

1）普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥都可用于稳定土，但应选用初凝时间3h以上和终凝时间应大于6h且小于10h的水泥，宜采用32.5级或42.5级的水泥。

2）水泥进场时应有合格证及化验单，并应对品种、标号、数量、出厂日期等按批量进行检查验收，分堆架高苫盖存放，使用时按出厂日期选择使用。

3）出厂日期不明，或已超过三个月的水泥，必须经过试验，合格后方可使用。

2  稳定材料应符合下列要求：

1）稳定材料液限应不大于40%，塑性指数应不大于17。

2）稳定材料中含有一定量的碎石或砾石，且小于0.6mm的颗粒的含量在小于30%以下时，塑性指数可大于17，且土的均匀系数应大于5。

3）宜选用粗粒材料、中粒材料。

3  粒料应符合下列要求：

1）凡级配碎石、未筛分碎石、砂砾、碎石土、煤矸石、各种粒状矿渣均适用水泥稳定。

2）做基层时，颗粒最大粒径不应大于31.5mm。

3）做底基层时，颗粒最大粒径：对城市快速路、主干路不应大于31.5mm；对次干路及以下道路不应大于37.5mm。

4）水泥稳定材料中碎石的压碎值应符合下列要求：对于城市快速路和主干路基层与底基层不应大于26%；对其他道路基层不应大于30%，对底基层不应大于35%。

5）对所用的粒料，应先筛分成3～4个不同粒级，然后配合，使颗粒组成符合要求。

6）集料中有机质含量不应超过2%，硫酸盐含量不应超过0.25%。

4  水应符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ63的规定。宜使用饮用水及不含油类等杂质的清洁中性水。

5  水泥稳定材料的级配范围宜符合表6.2.1-1的规定。

表6.2.1-1  水泥稳定材料推荐的级配范围

| 项目 | 通过质量百分率（%） |
| --- | --- |
|  | 底基层 | 基层 |
|  | 次干路 | 城市快速路、主干路 | 次干路 | 城市快速路、主干路 |
| 筛孔尺寸（mm） | 53 | 100 | — | 100 | — |
|  | 37.5 | — | 100 | 90～100 | 100 |
|  | 31.5 | — | — | — | 90～100 |
|  | 26.5 | — | — | 66～100 | — |
|  | 19 | — | — | 54～100 | 67～90 |
|  | 9.5 | — | — | 39～100 | 45～68 |
|  | 4.75 | 50～100 | 50～100 | 28～84 | 29～50 |
|  | 2.36 | — | — | 20～70 | 18～38 |
|  | 1.18 | — | — | 14～57 | — |
|  | 0.60 | 17～100 | 17～100 | 8～47 | 8～22 |
|  | 0.075 | 0～50 | 0～30 | 0～30 | 0～7 |

注：表中水泥稳定材料不包括水泥稳定级配碎石或砾石。

6  水泥稳定级配碎石或砾石的级配范围和技术指标，可采用表6.2.1-2的规定。

表6.2.1-2水泥稳定级配碎石或砾石的级配范围和技术指标

| 项目 | 通过质量百分率（%） |
| --- | --- |
|  | 底基层 | 基层 |
|  | 次干路 | 城市快速路、主干路 | 次干路 | 城市快速路、主干路 |
| 筛孔尺寸（mm） | 37.5 | 100 | — | — | — |
|  | 31.5 | 90～100 | — | 100 | — |
|  | 26.5 | 81～94 | 100 | 90～100 | — |
|  | 19 | 67～83 | 82～86 | 73～87 | 100 |
|  | 16 | 61～78 | 73～79 | 65～82 | 88～93 |
|  | 13.2 | 54～73 | 65～72 | 58～75 | 76～86 |
|  | 9.5 | 82～86 | 53～62 | 47～66 | 72～59 |
|  | 4.75 | 45～64 | 35～45 | 30～50 | 35～45 |
|  | 2.36 | 30～50 | 22～31 | 19～36 | 22～31 |
|  | 1.18 | 12～26 | 13～22 | 12～26 | 13～22 |
|  | 0.60 | 8～19 | 8～15 | 8～19 | 8～15 |
|  | 0.30 | 5～14 | 5～10 | 5～14 | 5～10 |
|  | 0.15 | 3～10 | 3～7 | 3～10 | 3～7 |
|  | 0.075 | 2～7 | 2～5 | 2～7 | 2～5 |
| 液限（%） | ＜28 |
| 塑性指数 | ＜7 | ＜5 | ＜7 | ＜5 |

6.2.2 配合比设计

1 混合料配合比设计应符合下列要求：

1）城市道路用水泥稳定材料的7d龄期无侧限抗压强度应符合表6.2.2-1的规定。

表6.2.2-1  水泥稳定材料的7d龄期无侧限抗压强度标准

| 道路等级 层 位 | 城市快速路和主干路 | 次干路及以下道路 |
| --- | --- | --- |
| 基层（MPa） | 4.0～7.0 | 3.0～6.0 |
| 底基层（MPa） | 2.5～5.0 | 2.0～4.5 |

注：设计累计标准轴次小的路可采用低限值；主要行驶重载车辆的路应用高限值。某一具体路应采用一个值，而不用某   一范围。

2）水泥稳定材料的配合比设计应根据强度要求，通过试验选取最适宜于稳定的材料，确定必需的水泥剂量和混合料的最佳含水量。在需要改善混合料的物理力学性质时，还应确定掺加料的比例。

3）采用综合稳定时，如水泥用量占结合料总量的30%以上，应按本章的技术要求进行组成设计。水泥和石灰的比例宜取60：40、50：50、40：60。

2 水泥稳定材料类材料的配合比设计步骤

1）每种混合料应按5种水泥掺量进行试配，水泥用量应按表6.2.2-2的规定选取：

表6.2.2-2 水泥稳定材料配合比试验推荐水泥试验剂量表

| 被稳定材料 | 条 件 | 推荐试验剂量（%） |
| --- | --- | --- |
| 有级配的碎石或砾石 | 基层 | Rd≥5.0MPa | 5、6、7、8、9 |
|  |  | Rd＜5.0MPa | 3、4、5、6、7 |
| 土、砂、石屑等 |  | 塑性指数＜12 | 5、7、9、11、13 |
|  |  | 塑性指数≥12且≤17 | 8、10、12、14、16 |
| 有级配的碎石或砾石 | 底基层 | — | 3、4、5、6、7 |
| 土、砂、石屑等 |  | 塑性指数＜12 | 4、5、6、7、8 |
|  |  | 塑性指数≥12且≤17 | 6、8、10、12、14 |

2）确定混合料的最佳含水量和最大干密度，应做最小、中间、最大3个不同石灰剂量混合料的击实试验，其余两个石灰剂量混合料的最佳含水量和最大干密度用内插法确定。

3）按规定的压实度，分别计算不同石灰剂量的试件应有的干密度。

4）按最佳含水量和计算得出的干密度制备试件。强度试验试件的径高比应为1:1，细粒材料的试件直径应为100mm，中、粗粒材料的试件直径应为150mm。进行强度试验时，作为平行试验的最少试件数量应不小于表6.2.2-3中的规定。如试验结果的偏差系数大于表中规定的值，则应重作试验。如不能降低偏差系数，则应增加试件数量。

表6.2.2-3  最少试件数量

| 试件数量 偏差系数 土类 | ＜10% | 10%～15% | 15%～20% |
| --- | --- | --- | --- |
| 细粒土 | 6 | 9 | — |
| 中粒土 | 6 | 9 | 13 |
| 粗粒土 | — | 9 | 13 |

5)  试件在规定温度下保温养护6d，浸水24h后，进行无侧限抗压强度试验。

6)  计算试验结果的平均值和偏差系数。

7)  根据表6.2.2.1的无侧限抗压强度标准，选定合适的水泥剂量。试件试验结果的应符合下式的要求：

R0d   ≥Rd                  (6.2.2)

R0d   =·（1-ZaCv）

式中：Rd——设计无侧限抗压强度标准值；

R0d   ——无侧限抗压强度代表值；

Cv——试验结果的偏差系数（以小数计）；

Za——标准正态分布表中随保证率（或置信度α）而变的系数，城市快速路和主干路取保证率95%，即Za=1.645；其他道路应取保证率90%，即Za=1.282。

3  应采用集中厂拌法拌和稳定材料，工地实际采用的水泥剂量应比室内试验确定的剂量多0.5%。水泥的最小掺量对粗粒材料、中粒材料应为3%，对细粒材料应为4%。

6.2.3  施工

1 施工准备应符合下列规定：

1）对新完成的土基必须按本规范的规定进行验收，凡验收不合格的路段必须采取措施，使其达到标准后，方可在其上铺筑石灰稳定材料底基层。高填土路基与软土路基，应在沉降值符合设计规定且沉降稳定后，方可施工道路基层。

2）对已完工多日的路基，必须用12～15t三轮压路机或等效的碾压机械进行3～4遍碾压检验。在碾压过程中，如发现土过干、表层松散，应适当洒水；如土过湿,发生“弹簧”现象,应采用挖开晾晒、换土、掺石灰等措施进行处理。

3）当水泥稳定材料用作老路面加强层时，对老路面上的低洼坑洞，应仔细填补和压实；搓板和辙槽应刮出；松散处，应耙松洒水并重新碾压，达到平整密实。

2 施工放样应符合：

1）恢复中线及边线，直线段每20m设一桩，平曲线段每10m设一桩，在两侧路肩边缘外设指示桩。

2） 用摊铺机摊铺，采用基准线控制摊铺厚度、高程及横坡时，需提前在基层边缘外300mm处每隔10m钉一根铁制基准桩，在桩上固定横梁，梁上架好拉紧的基准线（φ3mm钢丝绳），基准线顶面与铺筑的基层顶面垂直距离以100～200mm为宜。对基准线的固定要求：桩、梁牢固不晃动，线绷紧不滑落。横梁应成水平状，以保持传感器在基准线上正常滑动。基准线应拉直绷紧，其拉力不应小于1000N。

3）控制路面高程，在采用平地机摊铺与整形或用摊铺机摊铺又未设基准线等方法施工时，应在路两侧指示桩上用明显标记标出水泥稳定材料层边缘的设计标高。

3 城镇道路中使用水泥稳定材料类材料，宜采用搅拌厂集中拌制，并应符合下列规定：

1）拌和厂的拌和能力应根据工程量和施工进度配置，水泥及各种集料应具有自动计量控制装置。

2）在正式拌制混合料前，必须先调试所用的设备，使混合料的颗粒组成和含水量都达到规定要求，原集料颗粒组成发生变化时，应重新调试设备。

3）含水量宜略大于最佳值，使混合料运到现场摊铺后碾压时的含水量不小于最佳值。应根据集料和混合料含水量大小，及时调整加入水量，雨季施工时，应覆盖集料，防止雨淋。

4）拌和机每班开始拌和混合料时，应多加水泥1%，然后再按规定配合比拌和，收工停拌后用水将拌和仓内洗刷干净。

4 搅拌站应向现场提供产品合格证及水泥用量、粒料级配、混合料配合比、R7强度标准值。

5 混合料运输宜采用大吨位自卸汽车运输。应尽快将拌和好的混合料运送到铺筑现场，车上的混合料应覆盖，减少水分损失。

6  摊铺应符合下列规定：

1）应采用稳定材料摊铺机摊铺混合料。施工前应通过试验确定压实系数。

2）摊铺前，下承层表面应洒少量水润湿。

3）拌和机与摊铺机的生产能力应互相匹配，对于城市快速路与主干路宜连续摊铺，拌和机的产量宜大于400t/h。如拌和机的生产能力较小，在用摊铺机摊捕时，应采用最低速度，尽可能避免停机待料的情况。

4）在摊铺机后面应设专人消除粗细料离析现象，特别应铲除局部粗集料“窝”，并用新拌混合料填补。

5）在次干路、支路上可采用平地机摊铺混合料，应符合下列要求：根据铺筑层的厚度和要求达到的压实干密度，计算每车混合料的摊铺面积；将混合料均匀地卸在路幅中央，路幅宽时，也可将混合料卸成两行；用平地机将混合料按松铺厚度摊铺均匀。

6）平地机整形应符合下列规定：在直线段，平地机由两侧向路中心进行刮平；在平曲线段，平地机由内侧向外侧进行刮平。平地机或轮胎压路机在初平的路段上快速碾压1～2遍，以暴露潜在的不平整。再用平地机进行整形，对于局部低洼处，应用齿耙将其表层50mm以上耙松，并用新拌的混合料进行找平。再用平地机和轮胎压路机快速碾压一遍，严禁形成薄层贴补形象。每次整形都应达到规定的坡度和路拱，并应特别注意接缝处必须顺适平整。在整形过程中，严禁任何车辆通行，并保持无明显的粗细集料离析现象。

7  碾压应符合下列规定：

1）宜先用轻型两轮压路机跟在摊铺机后及时进行碾压，后用重型振动压路机、三轮压路机或轮胎压路机继续碾压密实。

2）根据路宽、压路机的轮宽和轮距的不同，制订碾压方案，应使各部分碾压次数尽量相同，路面的两侧应多压2～3遍。

3）整形后，当混合料的含水量为最佳含量±1%时，应立即用轻型压路机并配合18t以上三轮压路机或振动压路机在路面结构全宽内进行碾压。直线和不设超高的平曲线段由两侧路边外300mm处向路中心碾压，设超高的平曲线段，由内侧路边外300mm处向外侧的接缝处进行碾压。碾压时后轮应重叠1/2轮宽，并必须超过两段的接缝处，后轮压完路面全宽时，即为一遍。碾压进行到要求的压实度为止，一般需碾压6～8遍。压路机的碾压速度，初压时以1.5～1.8km/h为宜，以后宜采用2.0～2.5km/h。采用人工摊铺和整形的稳定土层，宜先用履带式拖拉机或两轮压路机或轮胎压路机碾压1～2遍，然后再用重型压路机碾压。

4）严禁压路机在已完成或正在碾压的路段上调头和急刹车，应保证稳定土层表面不受破坏。

5）碾压过程中，石灰稳定材料的表面应始终保持湿润，如水分蒸发过快，应及时补洒少量的水。如有“弹簧”、松散、起皮等现象，应及时翻开，加适量的石灰重新拌和或用其他方法处理，使其达到质量要求。

6）对井周围及建筑物附近碾压不到的地方，应用打夯机、振动夯板等机具夯打密实。

8  横向接缝应设直茬。施工时在碾压段的末端压成斜坡，接缝时将末端切成垂直于路中线的直茬，然后再进行下一施工路段混合料的摊铺。

9  采用摊铺机摊铺混合料应避免纵向接缝，快速路与主干路的基层需分两幅摊铺时，宜用两台摊铺机一前一后相隔约5m～10m同步向前摊铺并一起进行碾压。在不能避免纵向接缝的情况下，纵缝应做成直茬，可将已碾压密实符合要求的相接处末端切成直茬，并设在路中线处，接缝应做成阶梯形，梯级宽不应小于1/2层厚。

10  水泥稳定材料养护应符合下列规定：

1）每一段碾压完成并经压实度检查合格后，应立即开始养护。

2）宜采用洒水进行养护，每天洒水的次数应视气候而定。整个养护期间应始终保持稳定土层表面潮湿，应注意表层情况，必要时用两轮压路机压实。

3）采用塑料薄膜、土工布进行养护时，覆盖塑料薄膜前先喷洒水后，再覆盖薄膜，塑料薄膜应搭接20cm以上。并在整个养护期间保持基层表面潮湿状态。养护期间应封闭交通。养护结束后，必须将覆盖物清除干净。

4）对于基层，也可采用沥青乳液养护，沥青乳液的用量按0.8～1.0kg/m2选用，宜分两次喷洒。如不能避免施工车辆在养护层上通行，应增加乳液用量，在乳液分裂后撒布5～10mm的小碎（砾）石，做成下封层。

5）对于城市快速路、主干路、基层的养护期不宜小于7d，对于次干路等道路，如养护期少于7d即铺筑沥青面层，则应限制重型车辆通行。

6）在养护期间除洒水车外，应封闭交通，在采用覆盖措施的水泥稳定材料层上，不能封闭交通时，应限制重车通行，其他车辆的车速不应超过30km/h。

6.2.4 水泥稳定材料基层及底基层质量检验应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第7.8.2条的规定。水泥稳定材料基层及底基层施工允许偏差应符合表6.2.4的规定。

表6.2.4  水泥稳定材料类基层及底基层允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 中线偏位（mm） | ≤20 | 100m | 1 | 用经纬仪测量 |
| 纵断高程(mm) | 基层 | ±15 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
|  | 底基层 | ±20 |  |  |  |
| 平整度（mm） | 基层 | ≤10 | 20m | 路宽 (m) | ＜9 | 1 | 用3m直尺和塞尺连续量两尺，取较大值 |
|  | 底基层 | ≤15 |  |  | 9～15 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | ＞15 | 3 |  |
| 宽度(mm) | 不小于设计规定+B | 40m | 1 | 用钢尺量 |
| 横坡 | ±0.3%且不反坡 | 20m | 路宽(m) | ＜9 | 2 | 用水准仪测量 |
|  |  |  |  | 9～15 | 4 |  |
|  |  |  |  | ＞15 | 6 |  |
| 厚度(mm) | ±10 | 1000 m2 | 1 | 用钢尺量 |

## 6.3  石灰稳定材料

6.3.1  材料应符合下列规定：

1  稳定材料应符合下列要求

1）材料的塑性指数大于17时的适宜用石灰稳定。

2）硫酸盐含量超过0.8%的材料和有机质含量超过10%以上时，不宜使用石灰稳定。

3）使用旧路的级配碎石、砂石或杂填土等应先进行试验。级配砾石、砂石等材料的最大粒径不宜超过分层厚度的60%，且不应大于10cm。土中欲掺入碎砖等粒料时，粒料掺入含量应经试验确定。

4）石灰稳定材料用作快速路和主干路的底基层时，颗粒的最大粒径不应大于37.5mm，碎石压碎值不大于35%；用作次干路和支路的底基层时，颗粒的最大粒径不应大于53mm，碎石压碎值不大于40%。

石灰稳定材料用做次干路和支路的基层时，颗粒的最大粒径不应大于37.5mm。碎石压碎值不大于30%。

5）级配碎石、未筛分碎石、砂砾、碎石土、砂砾土、煤矸石和各种粒状矿渣等均适宜用作石灰稳定材料的材料。当要求石灰稳定材料中碎石、砂砾或其他粒状材料的含量在80%以上的，应具有良好的级配。

2  石灰应符合下列要求：

1）技术指标应符合表6.3.1的规定。应尽量缩短石灰的存放时间，石灰堆放时间较长时，应覆盖防潮。

2）快速路和主干路用石灰应不低于Ⅱ级技术要求，次干路用石灰应不低于Ⅲ级技术要求。

快速路和主干路的基层宜采用磨细消石灰。

表6.3.1   石灰的技术指标

|  | 钙质生石灰 | 镁质生石灰 | 钙质消石灰 | 镁质消石灰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 等 级 |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 有效氧化钙加氧化镁含量（%） | ≥85 | ≥80 | ≥70 | ≥80 | ≥75 | ≥65 | ≥65 | ≥60 | ≥55 | ≥60 | ≥55 | ≥50 |
| 未消化残渣含量（%） | ≤7 | ≤11 | ≤17 | ≤10 | ≤14 | ≤20 | — | — | — | — | — | — |
| 含水量（%） | — | — | — | — | — | — | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
| 细度 | 0.60mm方孔筛余(%) | — | — | — | — | — | — | 0 | ≤1 | ≤1 | 0 | ≤1 | ≤1 |
|  | 0.15mm方孔筛余(%) | — | — | — | — | — | — | ≤13 | ≤20 | － | ≤13 | ≤20 | － |
| 钙镁石灰的分类界限,氧化镁含量(%) | ≤5 | ＞5 | ≤4 | ＞4 |

3）磨细生石灰，可不经消解直接使用；块灰应在使用前2～3d完成消解，未能消解的生石灰块应筛除，消解的石灰的粒径不得大于10mm。

4）对储存较久或经过雨期的消解石灰应先经过试验，根据活性氧化物的含量决定能否使用和使用办法。

3  水应符合本标准第6.3.1.条第4款规定。宜使用饮用水及不含油类等杂质的清洁中性水。

6.3.2 配合比设计

1 混合料配合比设计应符合下列要求：

1）石灰稳定材料的7d龄期无侧限抗压强度应符合设计要求。设计未规定时应符合表6.3.2-1的规定。

表6.3.2-1  石灰稳定材料的7d龄期无侧限抗压强度标准

| 道路等级 | 次干路和支路 | 快速路和主干路 |
| --- | --- | --- |
| 底基层（MPa） | 0.5～0.7① | ≥0.8 |
| 基层（MPa） | ≥0.8② | — |

注：①低限用于塑性指数小于7的粘性土，且宜用于支路，高限用于塑性指数大于7的粘性土。

②在低塑性土（塑性指数小于7）地区，石灰稳定砂砾土和碎石土的7d无侧限抗压强度应大于0.5MPa（100g平衡锥测液限）。

2）石灰稳定材料的组成设计应根据无侧限抗压强度标准，通过试验选取最适宜稳定的原材料，确定最佳的石灰剂量和混合料的最佳含水量。

3）采用综合稳定材料时，如水泥用量占结合料总量的30%以下，按本章的技术要求进行组成设计。

2  原材料试验

1）施工前，应取料场中代表性的土样进行下列试验：颗粒分析；液限和塑性指数；击实试验；碎石或砾石的压碎值。

2）测定石灰的有效钙和氧化镁含量。

3）碎石、砂砾或其他粒状材料的级配试验。

3  配合比的设计步骤

1）每种混合料应按5种石灰掺量进行试配，石灰用量宜按按表6.3.2-2的规定选取；              表6.3.2-2石灰稳定材料配合比试验推荐水泥试验剂量表

| 被稳定材料 | 条 件 | 推荐试验剂量（%） |
| --- | --- | --- |
| 粗粒料 | 基层 | — | 3、4、5、6、7 |
| 细粒料 |  | 塑性指数＞17 | 5、7、9、11、13 |
| 细粒料 | 底基层 | 塑性指数＞17 | 5、7、8、9、11 |

2）确定混合料的最佳含水量和最大干密度，应做最小、中间、最大3个不同石灰剂量混合料的击实试验，其余两个石灰剂量混合料的最佳含水量和最大干密度用内插法确定。

3）按规定的压实度，分别计算不同石灰剂量的试件应有的干密度。

4）按最佳含水量和计算得出的干密度制备试件。其他应按本标准第6.2.2条第2款的有关规定进行。

5）工地实际采用的石灰剂量应比室内试验确定的剂量多0.5%～1.0%；采用集中厂拌时可增加0.5%。

6.3.3  施工

1  施工准备应符合下列规定：

1）对新完成的土基必须按本规范的规定进行验收，凡验收不合格的路段必须采取措施，使其达到标准后，方可在其上铺筑石灰稳定材料底基层。高填土路基与软土路基，应在沉降值符合设计规定且沉降稳定后，方可施工道路基层。

2）对已完工多日的路基，必须用12～15t三轮压路机或等效的碾压机械进行3～4遍碾压检验。在碾压过程中，如发现土过干、表层松散，应适当洒水；如土过湿,发生“弹簧”现象,应采用挖开晾晒、换土、掺石灰等措施进行处理。

3）当石灰稳定材料用作老路面加强层时，对老路面上的低洼坑洞，应仔细填补和压实；搓板和辙槽应刮出；松散处，应耙松洒水并重新碾压，达到平整密实。

4）按设计施工放样，恢复中线及边线，直线段每20m设一桩，平曲线段每10m设一桩，并在两侧路肩边缘外设指标桩。

2  石灰稳定材料类基层应采用拌和厂集中拌制混合料并宜用机械摊铺。集中拌和时，应符合下列要求：

1）材料应粉碎、过筛，最大尺寸符合要求；

2）配料应准确，拌和应均匀；

3）含水量宜略大于最佳值，使混合料运到现场摊铺后碾压时的含水量不小于最佳值。

4）不同粒径的碎石或砾石和细集料应隔离分别堆放。

5）根据集料和混合料含水量的大小，及时调整加水量。

6）进料速度不要超过机械能充分拌和时的材料数量。

7）当采用连续式拌和时，应保证集料的最大粒径和级配符合要求

8）在正式拌制混合料之前，必须先调试设备，使混合料的颗粒组成和含水量都达到规定的要求。集料的颗粒组成发生变化时，应重新调试设备。

9）应尽快将拌成的混合料运送到铺筑现场，运输中应采取防止水分蒸发和防扬尘措施。

3  搅拌厂应向现场提供石灰稳定材料配合比，R7强度标准值及石灰中活性氧化物含量的资料。

4  石灰稳定材料应采用稳定土摊铺机或平地机摊铺混合料。摊铺时混合料的含水量宜在最佳含水量增加1～2%，摊铺前路床应洒水湿润，压实系数应经试验确定。

5  拌和机与摊铺机的生产能力应互相匹配，对快速路、主干路，摊铺机宜连续摊铺，拌和机的产量宜大于400t/h，如拌和机的生产能力较小，在用摊铺机摊铺混合料时，应采用低速摊铺，以减少摊铺机停机待料。

6  碾压应符合本标准6.2.3条第7款的有关规定。

7  接缝应符合本标准6.2.3条第8款、第9款的有关规定。

8 采用人工搅拌石灰土应符合下列规定：

1）所用土应预先打碎、过筛（20mm方孔），集中堆放、集中拌合。

2）应按需要量将土和石灰按配合比要求，进行掺配。掺配时土应保持适宜的含水量，掺配后过筛（20mm方孔），至颜色均致为止。

3）作业人员应佩戴劳动保护用品，现场应采取防扬尘措施。

9  在次干路、支路上可采用平地机摊铺混合料，应符合下列要求：

1）根据铺筑层的厚度和要求达到的压实干密度，计算每车混合料的摊铺面积；

2）将混合料均匀地卸在路幅中央，路幅宽时，也可将混合料卸成两行；

3）用平地机将混合料按松铺厚度摊铺均匀；

10 平地机整形应符合下列规定：

1）在直线段，平地机由两侧向路中心进行刮平；在平曲线段，平地机由内侧向外侧进行刮平。

2）平地机或轮胎压路机在初平的路段上快速碾压1～2遍，以暴露潜在的不平整。

3）再用平地机进行整形，对于局部低洼处，应用齿耙将其表层50mm以上耙松，并用新拌

的混合料进行找平。再用平地机和轮胎压路机快速碾压一遍，严禁形成薄层贴补形象。

4）每次整形都应达到规定的坡度和路拱，并应特别注意接缝处必须顺适平整。

5）在整形过程中，严禁任何车辆通行，并保持无明显的粗细集料离析现象。

11  石灰稳定材料养护应符合下列规定：

1）每一段石灰稳定材料层碾压完成并经压实度检查合格后，应立即开始养护，养护期间应始终保持稳定土层表面潮湿。养护期不宜少于7d。每日洒水的次数应视气候而定，并应注意表层情况，需要时，洒水后用两轮压路机将表层压实。

2）在养护期间，除洒水车外，不准其他车辆行驶，养护后仅允许施工车辆行驶，控制车速不超过30km/h，严禁重型卡车和履带车通行。

3）石灰稳定材料分层施工时，下层石灰稳定材料碾压完成后，可以立即铺筑上一层石灰稳定材料，不需专门的养护期。

4）石灰土基层可采用喷洒沥青透层油养护，并宜在其含水量为10%左右时进行。

5）养护期结束后，在铺筑沥青面层前，应及时喷洒透层沥青，并尽快铺筑沥青面层。

6.3.4 石灰稳定材料基层及底基层质量检验应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第7.8.1条的规定。石灰稳定材料基层及底基层施工允许偏差应符合本标准表6.2.4的规定。

## 6.4  综合稳定材料

6.4.1  材料应符合下列规定：

1  粒料应符合下列要求：

1）凡级配碎石、未筛分碎石、砂砾、碎石土、煤矸石、各种粒状矿渣均适用综合稳定。

2）做基层时，颗粒最大粒径不应大于31.5mm。

3）做底基层时，颗粒最大粒径：对城市快速路、主干路不应大于31.5mm；对次干路及以下道路不应大于37.5mm。

4）综合稳定材料中碎石的压碎值应符合下列要求：对于城市快速路和主干路基层与底基层不应大于26%；对其他道路基层不应大于30%，对底基层不应大于35%。

5）对所用的粒料，应先筛分成3～4个不同粒级，然后配合，使颗粒组成符合要求。

6）集料中有机质含量不应超过2%，硫酸盐含量不应超过0.25%。

2 石灰粉煤灰稳定材料应采用表6.4.1-1中推荐的级配范围，并符合下列规定：

1）用于城市快速路、主干路基层时，石灰粉煤灰总质量宜占15%，应不大于20%，被稳定材料公称最大粒径应不大于26.5mm，级配符合表6.4.1-1的规定。

2）用于城市快速路、主干路底基层时，各档被稳定材料总质量宜不小于80%，级配符合表6.4.1-1的规定。

3）用于次干路基层时，被稳定材料公称最大粒径应不大于31.5mm，其总质量宜不小于80%，级配符合表6.4.1-1规定。

4）用于次干路底基层时，各档被稳定材料总质量宜不小于70%，级配符合表6.4.1-1的规定。

表6.4.1-1  石灰粉煤灰稳定材料推荐的级配范围

| 筛孔尺寸（mm） | 通过质量百分率（%） |
| --- | --- |
|  | 城市快速路、主干路 | 次干路 |
|  | 稳定碎石 | 稳定砾石 | 稳定碎石 | 稳定砾石 |
|  | 底基层 | 基层 | 底基层 | 基层 | 底基层 | 基层 | 底基层 | 基层 |
| 37.5 | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — |
| 31.5 | 100 | — | 100 | — | 90～100 | 100 | 90～100 | 100 |
| 26.5 | 91～95 | 100 | 93～96 | 100 | 81～94 | 90～100 | 84～95 | 90～100 |
| 19 | 76～85 | 82～89 | 81～88 | 86～91 | 67～83 | 73～87 | 72～87 | 77～91 |
| 16 | 69～80 | 73～84 | 75～84 | 79～87 | 61～78 | 65～82 | 67～83 | 71～86 |
| 13.2 | 62～75 | 65～78 | 69～79 | 72～82 | 54～73 | 58～75 | 62～79 | 65～81 |
| 9.5 | 51～65 | 53～67 | 60～71 | 62～73 | 45～64 | 47～66 | 54～72 | 55～74 |
| 4.75 | 35～45 | 35～45 | 45～55 | 45～55 | 30～50 | 30～50 | 40～60 | 40～60 |
| 2.36 | 22～31 | 22～31 | 27～39 | 27～39 | 19～36 | 19～36 | 24～44 | 24～44 |
| 1.18 | 13～22 | 13～22 | 16～28 | 16～28 | 12～26 | 12～26 | 15～33 | 15～33 |
| 0.60 | 8～15 | 8～15 | 10～20 | 10～20 | 8～19 | 8～19 | 9～25 | 9～25 |
| 0.30 | 5～10 | 5～10 | 6～14 | 6～14 | — | — | — | — |
| 0.15 | 3～7 | 3～7 | 3～10 | 3～10 | — | — | — | — |
| 0.075 | 2～5 | 2～5 | 2～7 | 2～7 | 2～7 | 2～7 | 2～10 | 2～10 |

3 水泥粉煤灰稳定材料应采用表6.4.1-2中推荐的级配范围，并符合下列规定：

1）用于城市快速路、主干路基层时，水泥粉煤灰总质量宜为12%，应不大于18%，各档被稳定材料总质量宜不小于85%，其公称最大粒径应不大于26.5mm，级配符合表6.4.1-2的规定。

2）用于城市快速路、主干路底基层时，各档被稳定材料总质量宜不小于80%，级配符合表6.4.1-2的规定。

3）用于次干路基层时，被稳定材料公称最大粒径应不大于31.5mm，其总质量宜不小于80%，级配符合表6.4.1-2的规定。

4）用于次干路底基层时，各档被稳定材料总质量宜不小于75%，级配符合表6.4.1-2的规定。

表6.4.1-2  水泥粉煤灰稳定材料推荐的级配范围

| 筛孔尺寸（mm） | 通过质量百分率（%） |
| --- | --- |
|  | 城市快速路、主干路 | 次干路 |
|  | 稳定碎石 | 稳定砾石 | 稳定碎石 | 稳定砾石 |
|  | 底基层 | 基层 | 底基层 | 基层 | 底基层 | 基层 | 底基层 | 基层 |
| 37.5 | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — |
| 31.5 | 100 | — | 100 | — | 90～100 | 100 | 90～100 | 100 |
| 26.5 | 90～95 | 100 | 91～95 | 100 | 80～93 | 90～100 | 81～94 | 90～100 |
| 19 | 72～84 | 79～88 | 76～85 | 82～89 | 64～81 | 70～86 | 67～83 | 73～87 |
| 16 | 65～79 | 70～82 | 69～80 | 73～84 | 57～75 | 62～79 | 61～78 | 65～82 |
| 13.2 | 57～72 | 61～76 | 62～75 | 65～78 | 50～69 | 54～72 | 54～73 | 58～75 |
| 9.5 | 47～62 | 49～64 | 51～65 | 53～67 | 40～60 | 42～62 | 45～64 | 47～66 |
| 4.75 | 30～40 | 30～40 | 35～45 | 35～45 | 25～45 | 25～45 | 30～50 | 30～50 |
| 2.36 | 19～28 | 19～28 | 22～33 | 22～33 | 16～31 | 16～31 | 19～36 | 19～36 |
| 1.18 | 12～20 | 12～20 | 13～22 | 13～22 | 11～22 | 11～22 | 12～26 | 12～26 |
| 0.60 | 8～14 | 8～14 | 8～18 | 8～18 | 7～15 | 7～15 | 8～19 | 8～19 |
| 0.30 | 5～10 | 5～10 | 5～13 | 5～13 | — | — | — | — |
| 0.15 | 3～7 | 3～7 | 3～10 | 3～10 | — | — | — | — |
| 0.075 | 2～5 | 2～5 | 2～7 | 2～7 | 2～5 | 2～5 | 2～7 | 2～7 |

6.4.2 配合比设计

1  混合料配合比设计应符合下列要求：

1）城市道路用综合稳定材料的7d龄期无侧限抗压强度应符合表6.4.2-1的规定。

表6.4.2-1 综合稳定材料的7d龄期无侧限抗压强度标准

| 道路等级 层 位 | 城市快速路和主干路 | 次干路及以下道路 |
| --- | --- | --- |
| 水泥粉煤灰稳定材料 基层（MPa） | 3.5～5.0 | 3.0～4.5 |
| 水泥粉煤灰稳定材料 底基层（MPa） | 2.0～3.5 | 1.5～3.0 |
| 石灰粉煤灰稳定材料 基层（MPa） | ≥1.0 | ≥0.8 |
| 石灰粉煤灰稳定材料 底基层（MPa） | ≥0.7 | ≥0.6 |

注：设计累计标准轴次小的路可采用低限值；主要行驶重载车辆的路应用高限值。某一具体路应采用一个值，而不用某   一范围。

2）综合稳定材料的配合比设计应根据强度要求，通过试验选取最适宜于稳定的材料，确定必需的结合料剂量和混合料的最佳含水量。在需要改善混合料的物理力学性质时，还应确定掺加料的比例。

2 石灰粉煤灰稳定材料和石灰煤渣稳定材料比例可采取表6.4.2-2中的推荐值。

表6.4.2-2石灰粉煤灰稳定材料和石灰煤渣稳定材料推荐比例

| 材料类型 | 材料名称 | 使用部位 | 结合料间比例 | 结合料与被稳定材料间比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石灰粉煤灰 | 硅铝粉煤灰的 石灰粉煤灰类a | 基层或底基层 | 石灰：粉煤灰=1:2～1:9 | -- |
|  | 石灰粉煤灰土 | 基层或底基层 | 石灰：粉煤灰=1:2～1:4b | 石灰粉煤灰：细粒材料 =30:70c～10:90 |
|  | 石灰粉煤灰稳定级配碎石或砾石 | 基层 | 石灰：粉煤灰=1:2～1:4 | 石灰粉煤灰：细粒材料 =20:80～15:85d |
| 石灰煤渣 | 石灰煤渣稳定材料 | 基层或底基层 | 石灰：煤渣=20:80～15:85 | -- |
|  | 石灰煤渣土 | 基层或底基层 | 石灰：煤渣=1:1～1:4 | 石灰煤渣：细粒材料 =1:1～1:4e |
|  | 石灰煤渣稳定材料 | 基层或底基层 | 石灰：煤渣：被稳定材料+（7～9）：（26～33）：（67～58） |

注：aCaO含量为2%～6%的硅铝粉煤灰。

b粉土为1:2为宜。

c采用采比例时，石灰与粉煤灰之比宜为1:1～1:3。

d石灰粉煤灰与粒料之比为20:80～15:85时，在混合料中，粒料形成骨架，石灰粉煤灰起填充孔隙和胶结作用这种混合料称为骨架密实式石灰粉煤灰粒料。

e混合料中石灰应不少于10%，可通过试验选取强度较高的配合比。

3 水泥粉煤灰稳定材料应采用质量配合比计算，以水泥：粉煤灰：被稳定材料的质量比表示。水泥粉煤灰稳定材料和水泥煤渣稳定材料比例可采取表6.4.2-3中的推荐值。

表6.4.2-3水泥粉煤灰稳定材料和水泥煤渣稳定材料推荐比例

| 材料类型 | 材料名称 | 使用部位 | 结合料间比例 | 结合料与被稳定材料间比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥粉煤灰 | 硅铝粉煤灰的 水泥粉煤灰类a | 基层或底基层 | 水泥：粉煤灰=1:3～1:9 | -- |
|  | 水泥粉煤灰土 | 基层或底基层 | 水泥：粉煤灰=1:3～1:5 | 石灰粉煤灰：细粒材料 =30:70b～10:90 |
|  | 水泥粉煤灰稳定级配碎石或砾石 | 基层 | 水泥：粉煤灰=1:3～1:5 | 石灰粉煤灰：细粒材料 =20:80～15:85c |
| 石灰煤渣 | 水泥煤渣稳定材料 | 基层或底基层 | 水泥：煤渣=5:95～15:85 | -- |
|  | 水泥煤渣土 | 基层或底基层 | 水泥：煤渣=1:2～1:5 | 石灰煤渣：细粒材料 =1:2～1:5d |
|  | 水泥煤渣稳定材料 | 基层或底基层 | 水泥：煤渣：被稳定材料+（3～5）：（26～33）：（71～62） |

注：aCaO含量为2%～6%的硅铝粉煤灰。

b采用采比例时，水泥与粉煤灰之比宜为1:2～1:3。

c水泥粉煤灰与粒料之比为15:85～20:80时，在混合料中，粒料形成骨架，水泥粉煤灰起填充孔隙和胶结作用。

d混合料中水泥应不少于10%，可通过试验选取强度较高的配合比。

4水泥、石灰综合稳定时，水泥用量占结合料总量不小于30%时，应按水泥稳定材料的技术要求进行组成设计，水泥和石灰比例宜取60:40、50:50或40:60。水泥用量占结合料总量小于30%时，应按石灰稳定材料设计。

6.4.3  施工

1  城镇道路中使用综合稳定材料类材料，宜采用搅拌厂集中拌制，并应符合本标准下列规定：

1）拌和厂的拌和能力应根据工程量和施工进度配置，结合料及各种集料应具有自动计量控制装置。

2）在正式拌制混合料前，必须先调试所用的设备，使混合料的颗粒组成和含水量都达到规定要求，原集料颗粒组成发生变化时，应重新调试设备。

3）含水量宜略大于最佳值，使混合料运到现场摊铺后碾压时的含水量不小于最佳值。应根据集料和混合料含水量大小，及时调整加入水量，雨季施工时，应覆盖集料，防止雨淋。

4）拌和机每班开始拌和混合料时，应多加结合料1%，然后再按规定配合比拌和，收工停拌后用水将拌和仓内洗刷干净。

2  搅拌站应向现场提供产品合格证及结合料用量、粒料级配、混合料配合比、R7强度标准值。

3  混合料运输宜采用大吨位自卸汽车运输。应尽快将拌和好的混合料运送到铺筑现场，车上的混合料应覆盖，减少水分损失。

4  摊铺应符合

1）应采用稳定材料摊铺机摊铺混合料。施工前应通过试验确定压实系数。

2）摊铺前，下承层表面应洒少量水润湿。

3）拌和机与摊铺机的生产能力应互相匹配，对于城市快速路与主干路宜连续摊铺，拌和机的产量宜大于400t/h。如拌和机的生产能力较小，在用摊铺机摊捕时，应采用最低速度，尽可能避免停机待料的情况。

4）在摊铺机后面应设专人消除粗细料离析现象，特别应铲除局部粗集料“窝”，并用新拌混合料填补。

5）在次干路及以下等级道路上，采用平地机摊铺时，应符合本标准6.1.1.7的有关规定。

5  碾压应符合本标准6.2.3条第7款的有关规定。

6  接缝应符合本标准6.2.3条第8款、第9款的有关规定：

7  综合稳定材料养护应符合：

1）每一段碾压完成并经压实度检查合格后，应立即开始养护。

2）宜采用洒水进行养护，每天洒水的次数应视气候而定。整个养护期间应始终保持稳定土层表面潮湿，应注意表层情况，必要时用两轮压路机压实。

3）采用塑料薄膜、土工布进行养护时，覆盖塑料薄膜前先喷洒水后，再覆盖薄膜，塑料薄膜应搭接20cm以上。并在整个养护期间保持基层表面潮湿状态。养护期间应封闭交通。养护结束后，必须将覆盖物清除干净。

4）对于基层，也可采用沥青乳液养护，沥青乳液的用量按0.8～1.0kg/m2选用，宜分两次喷洒。如不能避免施工车辆在养护层上通行，应增加乳液用量，在乳液分裂后撒布5～10mm的小碎（砾）石，做成下封层。

5）对于城市快速路、主干路、基层的养护期不宜小于7d，对于次干路等道路，如养护期少于7d即铺筑沥青面层，则应限制重型车辆通行。

6）在养护期间除洒水车外，应封闭交通，在采用覆盖措施的水泥稳定材料层上，不能封闭交通时，应限制重车通行，其他车辆的车速不应超过30km/h。

6.4.4 综合稳定材料基层及底基层质量检验应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第7.8.1条的规定。综合稳定材料基层及底基层施工允许偏差应符合本标准表6.2.4的规定。

## 6.5  石灰或水泥工业废渣稳定材料

6.5.1 材料应符合下列规定:

1 粉煤灰中SiO2、Al2O3和Fe2O3的总含量应大于70%，在温度为700℃时的烧失量应≤20%。粉煤灰的比表面积宜大于2500cm2/g；90%通过0.3mm筛孔，70%通过0.075mm筛孔；湿粉煤灰含水率≤35%。

2 高炉矿渣、钢渣必须分解稳定，粒径符合规格要求，具有规定的强度。其游离氧化钙含量应小于3%，粉化率不得超过5%，最大粒径不应大于31.5mm，压碎值不应大于30%，且应清洁，不含废镁砖及其他有害物质；钢渣质量密度应以实际测试值为准。应采用堆存一年以上的陈渣。

3 废渣应符合下列要求：

1) 工程最大粒径应不大于31.5mm，颗粒组成宜有一定级配，且不应含杂质。

2) 水泥煤矸石不宜用于快速路和主干路。

6.5.2 混合料配合比设计

1 混合料配合比设计应符合下列要求：

1) 石灰或水泥工业废渣稳定材料的7d龄期无侧限抗压强度应符合本标准第6.3.2条第1款或第6.2.2条第1款的有关规定。

2) 石灰或水泥工业废渣稳定材料的组成设计应根据确定的强度标准，通过试验选取最适宜于稳定的材料，确定石灰或水泥工业废渣混合料的剂量。

2 混合料的设计步骤应符合：

1）制备不同剂量的石灰或水泥工业废渣稳定材料（剂量应符合本标准第6.3.2条第3款或第6.2.2条第2款的有关规定），确定其各自的最佳含水量和最大干密度，确定同一龄期和同一压实度试件的抗压强度，选用强度最大时的石灰或水泥比例。

2）按最佳含水量和最大干密度、压实度要求制备试件。其余设计步骤应符合本标准第6.3.2条第3款或第6.2.2条第2款的有关规定。

6.5.3  施工

1  石灰或水泥工业废渣混合料应采用搅拌厂集中拌制，且应符合下列规定：

1）不同粒径的废渣应分开堆放，石灰或水泥应有覆盖，防止雨淋过湿。

2）搅拌时应先将石灰或水泥搅拌均匀，再加入工业废渣和水搅拌均匀。配料应准确，拌和要均匀。

3）拌制石灰或水泥废渣均应做延迟时间试验，以确定混合料在贮存场放时间及现场完成作业时间。

4）混合料含水量应视气候条件适当调整。

5）拌和混合料的堆放时间不宜超过24 h，宜在当天将拌成的混合料运到铺筑现场。

2  搅拌厂应向现场提供产品合格证及石灰活性氧化物含量、粒料级配、混合料配合比及R7强度标准值的资料。

3 混合料的摊铺、碾压、养护应符合本标准第6.2.3、6.3.3条的有关规定。

6.5.4  石灰或水泥工业废渣稳定材料质量检验应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第7.8.1条的规定。石灰或水泥工业废渣稳定材料施工允许偏差应符合本标准表6.2.4的规定。

## 6.6  级配碎石及级配砾石

6.6.1  材料应符合下列规定：

1  轧制碎石的材料包括各种类型的岩石(软质岩石除外)、砾石。轧制碎石的砾石粒径应是碎石最大粒径的3倍以上，碎石中不应有粘土块、植物根叶、腐殖质等有害物质。

2  碎石中针片状颗粒的总含量应小于20%。碎石或碎砾石应为多棱角块体，软弱颗粒含量应小于5%，扁平细长碎石含量应小于20%。

3  天然砂砾或粗砂应有较好的级配。

4  级配碎石用做次干路及以下道路的基层时，其最大粒径不应大于31.5mm，用于底基层时，其最大粒径不应大于37.5mm；用做快速路和主干路的基层时，其最大粒径宜不大于26.5mm，用于底基层时，其最大粒径应不应大于37.5mm。

5  级配砾石用做基层时，砾石的最大粒径不应大于26.5mm；用做底基层时，砾石的最大粒径不应大于37.5mm。

6  级配碎石或级配砾石颗粒范围应符合表6.6.1-1的规定。

表6.6.1-1 级配碎石及级配砾石的颗粒范围

| 项目 | 通过质量百分率（%） |
| --- | --- |
|  | 基层 | 底基层③ |
|  | 次干路及以下道路 | 城市快速路、主干路 | 次干路及以下道路 | 城市快速路、主干路 |
| 筛孔尺寸（mm） | 37.5 | - | - | 100 | - |
|  | 31.5 | 100 | - | 90～100 | 100 |
|  | 26.5 | 90～100 | 100 | 80～93 | 90～95 |
|  | 19 | 70～86 | 79～88 | 64～81 | 72～84 |
|  | 16 | 62～79 | 70～82 | 57～75 | 65～79 |
|  | 13.2 | 54～72 | 61～76 | 50～69 | 57～72 |
|  | 9.5 | 42～62 | 49～64 | 40～60 | 47～62 |
|  | 4.75 | 25～45 | 30～40 | 25～45 | 30～40 |
|  | 2.36 | 16～31 | 19～28 | 16～31 | 19～28 |
|  | 1.18 | 11～22 | 12～20 | 11～22 | 12～20 |
|  | 0.6 | 7～15 | 8～14 | 7～15 | 8～14 |
|  | 0.3 | - | 5～10 | - | 5～10 |
|  | 0.15 | - | 3～7 | - | 3～7 |
|  | 0.075a | 2～5 | 2～5 | 2～5 | 2～5 |

注：对于无塑性的混合料，小于0.075mm的颗粒含量应接近高限。

7  次干路及以下道路底基层采用未筛分碎石、砾石、天然砂砾、砾石土时颗粒范围宜符合表6.6.1-2的规定。

表6.6.1-2  未筛分碎石、砾石、天然砂砾、砾石土的颗粒范围及技术指标

| 项目 | 通过质量百分率（%） |
| --- | --- |
|  | 底基层 |
|  | 砾石 | 碎石 | 天然砂砾、砾石土 |
| 筛孔尺寸（mm） | 53 |  | 100 | 100 |
|  | 37.5 | 100 | 85～100 | 80～100 |
|  | 31.5 | 83～100 | 69～88 |  |
|  | 19.0 | 54～84 | 40～65 |  |
|  | 9.5 | 29～59 | 19～43 | 40～100 |
|  | 4.75 | 17～45 | 10～30 | 25～85 |
|  | 2.36 | 11～35 | 8～25 |  |
|  | 0.6 | 6～21 | 6～18 | 8～45 |
|  | 0.075 | 0～10 | 0～10 | 0～15 |

8 级配碎石及级配砾石的压碎值应符合表6.6.1-3的规定。

表6.6.1-3 级配碎石及级配砾石的压碎值

| 项目 | 压碎值 |
| --- | --- |
|  | 基层 | 底基层 |
| 城市快速路、主干路 | ≤26% | ≤26% |
| 次干路及以下道路 | ≤30% | ≤35% |

6.6.2  施工

1  级配碎石及级配砾石混合料用几种粒径材料配制时，应采用厂拌法拌制混合料，并用机械摊铺。

2  不同粒级的碎石和石屑等细集料应隔离分别堆放，细料应有覆盖。

3  在正式拌制混合料之前，使混合料的颗粒组成和含水量都能达到规定的要求。

4  级配碎石及级配砾石用于快速路、主干路基层时，应用专用摊铺机或其他摊铺机摊铺碎石混合料。摊铺机后面应设专人消除粗细集料离析现象。并符合下列规定：

1） 压实系数应通过试验确定，人工摊铺宜为1.40～1.50；机械摊铺宜为1.25～1.35。

2） 摊铺碎石每层应按虚厚一次铺齐，颗粒分布均匀，厚度一致，不得多次找补。

3） 已摊平的碎石，碾压前应断绝交通，保持摊铺层清洁。

4） 砂砾摊铺应均匀一致，每层虚铺厚度不宜超过30cm。发生粗、细料集中或离析现象时，应及时翻拌均匀。

5  级配碎石用于次干路及以下道路的基层及各级道路的底基层，如没有摊铺机，也可用平地机摊铺混合料。

1） 根据摊铺层的厚度和要求达到的压实干密度，计算每车混合料的摊铺面积。

2） 将混合料均匀地卸在路幅中央，路幅宽时，可将混合料卸成两行。

3） 用平地机将混合料按松铺厚度摊铺均匀，并设专人跟在平地机后面，及时消除粗细集料离析现象。

6  碾压应符合下列规定：

1） 宜用18t以上三轮压路机碾压，每层压实厚度不应超过16～18cm。用重型振动压路机和轮胎压路机碾压时，每层压实厚度可达20cm。

2） 碾压前和碾压中应适量洒水、湿润，且不导致其层下翻浆。

3） 碾压级配碎石时应视压实碎石的缝隙情况洒布嵌缝料。

4） 碾压时应自路边向路中倒轴碾压。初始碾速宜为25～30m/min；砂砾初步稳定后，碾速宜控制在30～40m/min。碾压至轮迹不应大于5mm，砂石表面应平整、坚实，无松散和粗、细集料集中等现象。

5） 上层铺筑前，不得开放交通。

6.6.3  级配碎石和级配砂砾基层及底基层质量检验应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第7.8.3条的规定。级配碎石和级配砂砾基层及底基层施工允许偏差应符合本标准表6.6.3的规定。

表6.6.3 级配碎石及级配砾石基层和底基层允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 中线偏位(mm) | ≤20 | 100m | 1 | 用经纬仪测量 |
| 纵断高程(mm) | 基层 | ±15 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
|  | 底基层 | ±20 |  |  |  |
| 平整度(mm) | 基层 | ≤10 | 20m | 路宽(m) | ＜9 | 1 | 用3m直尺和塞尺连续量两尺，取较大值 |
|  |  |  |  |  | 9～15 | 2 |  |
|  | 底基层 | ≤15 |  |  | ＞15 | 3 |  |
| 宽度(mm) | 不小于设计规定+B | 40m | 1 | 用钢尺量测 |
| 横坡 | ±0.3%且不反坡 | 20m | 路宽(m) | ＜9 | 2 | 用水准仪测量 |
|  |  |  |  | 9～15 | 4 |  |
|  |  |  |  | ＞15 | 6 |  |
| 厚度(mm) | 砂石 | ＋20 －10 | 1000m2 | 1 | 用钢尺量 |
|  | 砾石 | ＋20 －10%层厚 |  |  |  |

# 7 透层、粘层与封层

## 7.1  透层

7.1.1  沥青路面的级配碎（砾）石基层及水泥、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定的半刚性基层上，必须浇洒透层沥青。沥青层必须在透层油完全透入基层后方可铺筑。

7.1.2  透层沥青宜采用慢裂的洒布型乳化沥青，也可采用中、慢凝液体石油沥青。透层沥青的规格和质量应符合本规范7.2节的有关材料要求。表面致密的半刚性基层宜采用渗透性好的较稀的透层沥青；级配碎（砾）石等粒料基层宜采用较稠的透层沥青。喷洒后通过钻孔或挖掘确认透层油透入基层的深度宜不小于5mm（无机结合料稳定集料基层）～10mm（无结合料基层），并能与基层联接成为一体。

7.1.3  透层油的粘度通过调节稀释剂的用量或乳化沥青的浓度得到适宜的粘度，基质沥青的针入度通常宜不小于100。透层用乳化沥青的蒸发残留物含量允许根据渗透情况适当调整，当使用成品乳化沥青时可通过稀释得到要求的粘度。透层用液体沥青的粘度通过调节煤油或轻柴油等稀释剂的品种和掺量经试验确定。

7.1.4  透层油的用量通过试洒确定，沥青路面透层材料的规格和用量不宜超出表11.1.4要求的范围。

表7.1.4  沥青路面透层材料的规格和用量表

| 用途 | 液体沥青 | 乳化沥青 |
| --- | --- | --- |
|  | 规格 | 用量（L/m2） | 规格 | 用量（L/m2） |
| 无结合料 粒料基层 | AL(M)-1、2或3 AL(S)-1、2或3 | 1.0～2.3 | PC-2 PA-2 | 1.0～2.0 |
| 半刚性基层 | AL(M)-1或2 AL(S)-1或2 | 0.6～1.5 | PC-2 PA-2 | 0.7～1.5 |

注：表中用量是指包括稀释剂和水分等在内的液体沥青、乳化沥青的总量。乳化沥青中的残留物含量以50%为基准。

7.1.5  用于半刚性基层的透层油宜紧接在基层碾压成型后表面稍变干燥，但尚未硬化的情况下喷洒。在无结合粒料基层上洒布透层油时，宜在铺筑沥青层前1～2d洒布。当基层完工后时间较长，表面过分干燥时，应对基层表面进行清扫，并适量洒水，待表面稍干并保持湿润时洒透层沥青。

7.1.6  透层沥青应采用沥青洒布车喷洒，对次干路以下等级的道路可采用手动的沥青洒布机喷洒。沥青洒布车喷洒沥青时应保持稳定的速度和喷洒量，在洒布宽度内必须喷洒均匀。手工喷洒必须具有熟练喷洒技术的工人操作，均匀洒布。

7.1.7  透层沥青洒布温度应根据沥青种类和气温选择，液体沥青宜在常温下洒布，乳化沥青宜在常温下洒布，当气温偏低，破乳速度过慢时，可加温洒布，但乳液温度不得超过60℃。

7.1.8  洒布前路面应清扫干净，对路缘石及人工构造物应遮挡防护，防止污染；遇大风、降雨或气温低于10℃时，不宜洒布透层沥青。透层油必须洒布均匀，有花白遗漏应人工补洒，喷洒洒布透层沥青后严禁车辆通行，洒布过量处应立即撒布石屑或砂吸油，必要时作适当碾压。透层油洒布后不得在表面形成能被运料车和摊铺机粘起的油皮，透层油达不到渗透深度要求时，应更换透层油稠度或品种。

7.1.9  洒布透层沥青后需开放施工车辆通过时，宜立即洒布用量为2～3m3/1000m2的石屑或粗砂。此种情况下，透层沥青用量宜增加10%。洒布石屑或粗砂后，应用轻型双轮压路机稳压一遍。

7.1.10  透层油洒布后的养护时间随透层油的品种和气候条件由试验确定，确保液体沥青中的稀释剂全部挥发，乳化沥青渗透且水分蒸发，然后尽早铺筑沥青面层，防止工程车辆损坏透层。当用乳化沥青作透层时，洒布后应待其充分渗透，水分蒸发后方可铺筑沥青面层。

## 7.2  粘层

7.2.1  符合下列情况之一时,必须喷洒粘层沥青：

1  双层式或三层式热拌热铺沥青混合料路面的沥青层之间。

2  水泥混凝土路面、沥青稳定碎石基层或旧沥青混凝土路面层上加铺沥青面层。

3  路缘石、雨水口、检查井等构造物及纵横施工缝与新铺沥青混合料接触的侧面。

7.2.2  粘层油宜采用快裂或中裂乳化沥青、改性乳化沥青，也可采用快、中凝液体石油沥青，其规格和质量应符合本规范的要求，所使用的基质沥青标号宜与主层沥青混合料相同。

7.2.3  粘层油品种和用量,应根据下卧层的类型通过试洒确定，并符合表7.2.3的要求。当粘层油上铺筑薄层大空隙排水路面时，粘层油的用量宜增加到0.6～1.0 L/m2。在沥青面层之间兼作封层而喷洒的粘层油宜采用改性沥青或改性乳化沥青，其用量宜不少于1.0L/m2。

表7.2.3  沥青路面粘层材料的规格和用量表

| 下卧层类型 | 液体沥青 | 乳化沥青 |
| --- | --- | --- |
|  | 规格 | 用量(L/m2) | 规格 | 用量(L/m2) |
| 新建沥青层或 旧沥青路面 | AL(R)-3～AL(R)-6 AL(M)-3～AL(M)-6 | 0.3～0.5 | PC-3 PA-3 | 0.3～0.6 |
| 水泥混凝土 | AL(M)-3～AL(M)-6 AL(S)-3～AL(S)-6 | 0.2～0.4 | PC-3 PA-3 | 0.3～0.5 |

注：表中用量是指包括稀释剂和水分等在内的液体沥青、乳化沥青的总量。乳化沥青中的残留物含量以50％为基准。

7.2.4  粘层沥青加热温度及喷洒温度应符合本规范第7.1.7条的规定。

7.2.5  粘层沥青喷洒应符合下列要求：

1  粘层油宜采用沥青洒布车喷洒，并选择适宜的喷嘴，洒布速度和喷洒量保持稳定。当采用机动或手摇的手工沥青洒布机喷洒时，必须由熟练的技术工人操作，均匀洒布。在路缘石、雨水进水口、检查井等局部应用刷子进行人工涂刷。

2  浇洒粘层沥青应均匀洒布，浇洒过量处应予刮除。路面有脏物尘土时应清除干净。

3  气温低于l0℃时不得喷洒粘层油，寒冷季节施工不得不喷洒时可以分成两次喷洒。路面潮湿时不得喷洒粘层油，用水洗刷后需待表面干燥后喷洒。

4  喷洒的粘层油必须成均匀雾状，在路面全宽度内均匀分布成一薄层，不得有洒花漏空或成条状，也不得有堆积。喷洒不足的要补洒，喷洒过量处应予刮除。喷洒粘层油后，严禁运料车外的其他车辆和行人通过。

5  粘层油宜在当天洒布，待乳化沥青破乳、水分蒸发完成，或稀释沥青中的稀释剂基本挥发完成后，紧跟着铺筑沥青层，确保粘层不受污染。

## 7.3  封层

7.3.1  上封层的适用范围

1  沥青面层的空隙较大，透水严重。

2  有裂缝或已修补的旧沥青路面。

3  需加铺磨耗层改善抗滑性能的旧沥青路面。

4  需铺筑磨耗层或保护层的新建沥青路面或分期修建的路面等。

7.3.2  下封层的适用范围

1  位于多雨地区且沥青上面层空隙较大渗水严重。

2  在铺筑基层后，不能及时铺筑沥青面层，且须开放交通。

3  雨季施工基层为防止雨水下渗。

7.3.3  适用上封层及下封层的沥青材料宜按表7.3.3选用，沥青标号应根据当地的气候情况确定。

表7.3.3  封层沥青材料规格表

| 沥青种类 | 上封层 | 下封层 |
| --- | --- | --- |
| 道路石油沥青 | 90号、110号、130号 | 110号、130号 |
| 乳化沥青 | PC-3、PA-3、BC-1 | PC-2、PA-2、BC-1 |
| 液体石油沥青 | — | AL（M）-5、AL（M）-6、 AL（S）-5、AL（S）-6、 |

注：根据情况可选择乳化沥青稀浆封层、微表处、改性沥青集料封层、薄层磨耗层或其他适宜的材料。

7.3.4  下封层宜采用层铺法表面处治或稀浆封层法施工。用于稀浆封层的混合料其配合比应经设计、试验，符合要求后方可使用。新建城市快速路、主干路的沥青路面上不宜采用稀浆封层铺筑上封层。拌和法沥青表面处治铺筑上封层及下封层，应符合本规范第12章规定。采用层铺法或稀浆封层法、微表处铺筑上封层及下封层时，厚度不宜小于6mm，且做到不透水。

7.3.5  封层施工应符合下列要求：

1  铺设上封层的下卧层必须彻底清扫干净，对车辙、坑槽、裂缝进行处理或挖补

2  封层宜选择在干燥和较热的季节施工，最低施工温度不得低于10℃。严禁在雨天施工，摊铺后尚未成型混合料遇雨时应予铲除。

3  层铺法施工宜采用沥青洒布车及集料撒布机联合作业；稀浆封层和微表处必须使用专用的摊铺机进行摊铺。

4  对改善抗滑性能的上封层应选择坚硬、粗糙、耐磨、洁净的集料，并选用改性沥青或改性乳化沥青作结合料。

5  封层完工初期应限制车辆通行。经养护和初期交通碾压稳定的封层，在行车作用下不应有松动的矿料且不透水。

7.3.6 基层施工透层油或下封层后，应及时铺筑面层。

# 8 面层

## 8.1  一般规定

8.1.1  施工中应根据面层厚度和沥青混合料的种类、组成、施工季节，确定铺筑层次及各分层厚度。

8.1.2  沥青混合料面层不得在雨、雪天气及环境最高温度低于5℃施工。

8.1.3  城镇道路不宜使用煤沥青。确需使用时，应制定保护施工人员防止吸入煤沥青蒸气或皮肤直接接触煤沥青的措施。

8.1.4 旧路面整治处理中刨除与铣刨产生的废旧沥青混合料应集中回收，再生利用。

8.1.5 热拌沥青混合料(HMA)适用于各种等级城镇道路的沥青路面。城市快速路、主干路沥青面层的上面层、中面层及下面层应采用热拌沥青混合料铺筑。热拌沥青混合料(HMA)种类按集料公称最大粒径、矿料级配、空隙率划分，其规格以方孔筛为准，分类见表8.1.5。

表8.1.5  热拌沥青混合料种类

| 混合料类型 | 密级配 | 开级配 | 半开级配 | 公称最 大粒径 (mm) | 最大 粒径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连续级配 | 间断级配 | 间断级配 | 沥青 碎石 |  |  |
|  | 沥青 混凝土 | 沥青稳 定碎石 | 沥青玛蹄脂碎石 | 排水式 沥青磨耗层 | 排水式 沥青碎石基层 |  |  |  |
| 特粗式 | － | ATB-40 | — | — | ATPB-40 | — | 37.5 | 53.0 |
| 粗粒式 | － | ATB-30 | — | — | ATPB-30 | — | 31.5 | 37.5 |
|  | AC-25 | ATB-25 | — | — | ATPB-25 | — | 26.5 | 31.5 |
| 中粒式 | AC-20 | — | SMA-20 | — | — | AM-20 | 19.0 | 26.5 |
|  | AC-16 | — | SMA-16 | OGFC-16 | — | AM-16 | 16.0 | 19.0 |
| 细粒式 | AC-13 | — | SMA-13 | OGFC-13 | — | AM-13 | 13.2 | 16.0 |
|  | AC-10 | — | SMA-10 | OGFC-10 | — | AM-10 | 9.5 | 13.2 |
| 砂粒式 | AC-5 | — | — | — | — |  | 4.75 | 9.5 |
| 设计空隙率注(％) | 3～5 | 3～6 | 3～4 | >18 | >18 | 6～12 | — | — |

注：设计空隙率可按配合比设计要求适当调整。

8.1.6  沥青面层集料的最大粒径宜从上至下逐渐增大，并应与压实层厚度相匹配。密级配沥青混合料，每层的压实厚度不宜小于集料公称最大粒径的2.5～3倍，对SMA和OGFC等嵌挤型混合料不宜小于公称最大粒径的2～2.5倍，以减少离析，便于压实。

8.1.7  各层沥青混合料应满足所在层位的功能性要求,便于施工,不容易离析。各层应连续施工并连结成为一个整体。当发现混合料结构组合及级配类型的设计不合理时，应进行修改、调整，以确保沥青路面的使用性能。

8.1.8 应根据不同地区道路等级及所处层位的功能性要求，从表8.1.8中选择适当的结构组成，并应遵循以下原则：

1  应综合考虑耐久性、抗车辙、抗裂、抗水损害能力、抗滑性能等多方面要求，根据施工机械、工程造价等实际情况选择沥青混合料的类型。

2  沥青混凝土混合料面层宜采用双层或三层式结构，其中至少必须有一层密级沥青混凝土混合料。当各层均采用沥青碎石混合料时，沥青面层下必须做下封层。

3  城市快速路、主干路的上面层宜采用抗滑表层混合料，其他等级城市道路及少雨干燥地区的快速路、主干路，宜采用密级配沥青混合料做表面层。

表8.1.8  沥青混合料的适用类型

| 层位 | 混合料类别 | 快速路、主干路 | 次干路及支路 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 三层式 | 双层式 |  |
| 上面层 | 细粒式 | AC—13; SMA-13 | AC—13; SMA-13 | AC-13;AC-10; AM-10;AM13 |
|  | 中粒式 | AC—16;SMA-16 | AC—16;SMA-16 | AC—16;AM-16 |
| 中面层 | 中粒式 | AC—20;SMA-16;SMA-20 |  |  |
|  | 粗粒式 | AC—25;ATB-25 |  |  |
| 下面层 | 中粒式 |  | AC—20;SMA-16;SMA-20 | AC-20;AM-20 |
|  | 粗粒式 | AC—25;AC-30;ATB-30 | AC—25;ATB-30 | AC—25;ATB-25 |

注：AC为沥青混凝土，ATB为沥青稳定碎石，AM为沥青碎石。

8.1.9  沥青路面施工必须有施工组织设计，并保证合理的施工工期。

8.1.10  热拌沥青混合料宜由有资质的沥青混合料集中搅拌站供应。

8.1.11沥青路面再生可包括厂拌热再生、厂拌温再生、现场热再生、厂拌冷再生、现场冷再生。各类再生利用技术应根据不同的适用范围和工程实际情况选用。

8.1.12沥青路面厂拌热再生、厂拌温再生、现场热再生宜根据工程需要采用道路石油沥青或改性沥青作为再生用结合料，必要时掺加再生剂、温拌剂；沥青路面冷再生可根据工程需要选择乳化沥青、改性乳化沥青、泡沫沥青或无机结合料等作为再生用结合料。

8.1.13沥青路面再生工程应满足当地的道路交通条件及气候条件。其中气候分区应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40的规定。

8.1.14再生沥青路面施工前应按设计要求对下承层进行检验，对下承层质量不符合设计要求的项目，不得进行施工。

8.1.15快速路和主干路热再生沥青路面施工，气温不得低于10℃；次干路和支路热再生沥青路面施工，气温不得低于5℃。厂拌温再生沥青路面施工，气温不得低于5℃。厂拌热再生、厂拌温再生与现场热再生沥青路面不得在雨天、路面潮湿的情况下施工。

8.1.16采用水泥等无机结合料作为结合料的再生工程，不得在气温低于5℃时施工。采用乳化沥青、改性乳化沥青、泡沫沥青作为结合料的再生工程，不得在气温低于10℃时施工。冷再生工程不得在雨天施工。

8.1.17现场再生工程严禁在现场撒铺粉状结合料或填料。

8.1.18不同档的厂再生用回收沥青路面材料（RAP）应分开堆放，不得混杂，材料应均匀一致；不同料源、品种、规格的新集料不得混杂堆放。

8.1.19再回收沥青路面材料（RAP）、新集料应堆放在预先经过硬化处理，且排水通畅的地面上；多雨地区应采用防雨棚遮盖。

8.1.20再生混合料设计应对回收沥青路面材料（RAP）进行充分调查分析，并应根据工程要求、道路等级、使用层位、气候条件、交通情况选用符合要求的材料。

8.1.21厂拌热再生、厂拌温再生和现场热再生，应根据回收沥青路面材料（RAP）中的矿料与新矿料的合成级配进行级配设计；厂拌冷再生、现场冷再生，应根据回收沥青路面材料(RAP）与新矿料的合成级配进行级配设计。

8.1.22再生沥青混合料试验应按现行行业标准《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20执行。

8.1.23厂拌热再生适用于对各等级道路回收沥青路面材料（RAP）进行再生利用。再生后的沥青混合料根据其性能和工程情况，可用于各等级城镇道路的沥青面层及柔性基层。

8.1.24厂热再生应选择符合要求的回收沥青路面材料（RAP）和适宜掺配比例，混合料性能应满足本规程的规定。

8.1.25厂拌温再生适用于对各等级道路回收沥青路面材料（RAP）进行再生利用。再生后沥青混合料根据其性能和工程情况，可用于各等级城镇道路的沥青面层及柔性基层。

8.1.26厂拌温再生应选择符合要求的温拌剂和回收沥青路面材料（RAP）。

8.1.27厂拌温再生沥青路面施工应根据设计要求选用沥青温拌剂或采用温拌工艺。

8.1.28现场热再生适用于仅存在浅层轻微病害且沥青材料老化程度较轻的快速路及主干路、次干路沥青路面表面层的现场再生利用。

8.1.29现场热再生应确保其施工可操作性和技术性能满足使用要求。现场热再生设备的噪声和废气排放应符合国家现行有关标准的规定。

8.1.30现场热再生施工不宜在冬季或雨季进行。现场热再生前应清理旧路表面，清扫宽度应超过再生路面宽度20cm及以上。

8.1.31现场热再生沥青路面现场热再生的再生深度宜为20mm～50mm。

8.1.32现场热再生对有稀浆封层、微表处、超薄罩面或碎石封层的原路面，不宜直接进行现场热再生。

8.1.33现场热再生开工前应铺筑试验路段，试验路段长度不宜小于100m。试验路段铺筑完成后，应从施工工艺、质量控制、施工管理、施工安全等各个方面验证施工配合比、施工方案和施工工艺的可行性，并为后续施工提供技术依据。

8.1.34厂拌冷再生沥青混合料根据其性能和工程情况，可用于快速路、主干路、次干路沥青路面的下面层及以下层位，支路沥青路面的中面层及以下层位。对于有快速开放交通需求的道路工程，不宜采用厂拌冷再生技术。

8.1.35厂拌冷再生可使用乳化沥青、改性乳化沥青或泡沫沥青作为再生用结合料。

8.1.36厂拌冷再生混合料每层压实厚度不宜大于180mm，且不宜小于80mm。

8.1.37厂拌冷再生混合料的生产、运输、摊铺和压实等均应采用机械化施工。

8.1.38厂拌冷再生开工前应铺筑试验路段，试验路段长度不宜小于100m。试验路段铺筑完成后，应从施工工艺、质量控制、施工管理、施工安全等各个方面验证施工配合比、施工方案和施工工艺的可行性，并为后续施工提供技术依据。

8.1.39现场冷再生沥青混合料根据其性能和工程情况，可用于快速路、主干路、次干路沥青路面的下面层及以下层位，支路沥青路面的中面层及以下层位。对于有快速开放交通需求的道路工程，不宜采用现场冷再生技术。

8.1.40沥青层现场冷再生应使用乳化沥青、改性乳化沥青、泡沫沥青作为再生用结合料；全深式现场冷再生可使用乳化沥青、改性乳化沥青、泡沫沥青等沥青类材料作为再生用结合料，也可使用水泥、石灰等无机结合料作为再生用结合料。当使用水泥、石灰等作为再生用结合料时，再生层应用作基层。

8.1.41现场冷再生层的压实厚度，当使用乳化沥青、改性乳化沥青或泡沫沥青时，不宜大于180mm，且不宜小于80mm；当使用水泥、石灰时，不宜大于250mm，且不宜小于150mm。

8.1.42使用水泥、石灰等无机结合料作为再生结合料时的全深式现场冷再生，沥青层厚度占再生厚度的比例不宜超过50%。

8.1.43现场冷再生开工前应铺筑试验路段，试验路段长度不宜小于100m。试验路段铺筑完成后，应从施工工艺、质量控制、施工管理、施工安全等各个方面验证施工配合比、施工方案和施工工艺的可行性，并为后续施工提供技术依据。

8.1.44施工前应将基层清扫干净，并对路缘石、检查井等采取防止喷洒沥青污染的措施。

8.1.45 各工序应紧密衔接，当日的作业段宜当日完成。

8.1.46沥青贯入式与沥青表面处治面层，宜在干燥和较热的季节施工，并宜在日最高温度低于15℃到来以前半个月及雨季前结束。

8.1.47 各层集料必须保持干燥、洁净，喷洒沥青宜在3级（含）风以下进行。

8.1.48沥青贯入式面层与表面处治面层碾压定形后，应通过有序开放交通，并控制车速碾压成型。开放交通后发现泛油时，应撒嵌缝料处理。

8.1.49 透水沥青混合料应满足道路路面使用功能，并应满足透水、抗滑、降噪要求。

8.1.50 透水基层可选用排水式沥青稳定碎石、级配碎石、大粒径透水性沥青混合料、骨架空隙型水泥稳定碎石和透水水泥混凝土。

8.1.51 透水基层的空隙率应满足透水功能的要求。

## 8.2  沥青混合料面层

8.2.1材料

1道路石油沥青

1） 道路石油沥青适用于各类沥青路面的面层，各个沥青等级的适用范围应符合表8.2.1-1规定。道路石油沥青的质量应符合表8.2.1-2规定的技术要求。

表8.2.1-1  道路石油沥青的使用范围

| 沥青等级 | 适 用 范 围 |
| --- | --- |
| A级沥青 | 各个等级的道路，适用于任何场合和层次 |
| B级沥青 | 城市快速路、主干路沥青下面层及以下的层次，次干路、支路的各个层次； 用作改性沥青、乳化沥青、改性乳化沥青、稀释沥青的基质沥青 |
| C级沥青 | 支路及小街小巷的各个层次 |

2）  沥青路面采用的沥青标号，宜根据道路等级气候分区、路面类型及在结构层中的层位及受力特点、施工方法等，结合当地的使用经验、经济论证后确定。沥青路面施工气候分区应符合本规范附录A的规定。

3） 对城市快速路、主干路，夏季温度高，高温持续时间长、重载交通、坡度较大路段、公交车站、停车场等行车速度慢及渠化交通的路段，尤其是汽车荷载剪应力大的层次，宜采用稠度大、60℃粘度大的沥青，也可提高高温气候分区的温度水平选用沥青等级；对冬季寒冷的地区或交通量小的道路宜选用稠度小，低温延度大的沥青；对温度日温差、年温差大的地区宜注意选用针入度指数大的沥青，当高温要求与低温要求发生矛盾时应优先考虑满足高温性能的要求。

4）  当沥青标号不符合使用要求时，可采用不同标号的沥青掺配的混合沥青，其掺配比例由试验决定。掺配后的混合沥青应符合表8.2.1-2的要求。

5）  沥青必须按品种、标号分开存放，除长期不使用的沥青可放在自然温度下存储外，沥青在储罐中的贮存温度不宜低于130℃，并不得高于170℃。桶装沥青应直立堆放，加盖苫布。在冬季停止施工期间，沥青可在低温状态下存放，经较长时间存放的沥青在使用前应抽样检验，不符合质量要求的不得使用。同一工程使用不同沥青时，应明确记录各种沥青所使用的路段及部位。

6）  道路石油沥青在贮运、使用及存放过程中应采取良好的防水措施，并应避免雨水或加热管道蒸汽进入沥青罐或贮油池中。

表8.2.1-2  道路石油沥青的主要技术要求

| 指标 | 单位 | 等级 | 沥 青 标 号 | 试验 方法⑴ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 160号⑷ | 130号⑷ | 110号 | 90号 | 70号⑶ | 50号⑶ | 30号⑷ |  |
| 针入度(25℃,5 s,100 g) | 0.1mm | — | 140～200 | 120～140 | 100～120 | 80～100 | 60～80 | 40～60 | 20～40 | T0604 |
| 适用气候分区⑹ | — | — | 注⑷ | 注⑷ | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | 1-3 | 1-4 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 1-4 | 注⑷ | 附录A |
| 针入度指数PI⑵ | — | A | -1.5～+1.0 | T0604 |
|  |  | B | -1.8～+1.0 |  |
| 软化点(R&B)不小于 | ℃ | A | 38 | 40 | 43 | 45 | 44 | 46 | 45 | 49 | 55 | T0606 |
|  |  | B | 36 | 39 | 42 | 43 | 42 | 44 | 43 | 46 | 53 |  |
|  |  | C | 35 | 37 | 41 | 42 | 43 | 45 | 50 |  |
| 60℃动力粘度⑵不小于 | Pa·s | A | — | 60 | 120 | 160 | 140 | 180 | 160 | 200 | 260 | T0620 |
| 10℃延度⑵不小于 | ㎝ | A | 50 | 50 | 40 | 45 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | T0605 |
|  |  | B | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 8 |  |
| 15℃延度不小于 | ㎝ | A、B | 100 | 80 | 50 |  |
|  |  | C | 80 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |  |
| 蜡含量(蒸馏法)不大于 | % | A | 2.2 | T0615 |
|  |  | B | 3.0 |  |
|  |  | C | 4.5 |  |
| 闪点 不小于 | ℃ |  | 230 | 245 | 260 | T0611 |
| 溶解度 不小于 | % |  | 99.5 | T0607 |
| 密度(15℃) | g/㎝3 |  | 实测记录 | T0603 |

续上表

| 指标 | 单位 | 等级 | 沥 青 标 号 | 试验 方法⑴ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 160号⑷ | 130号⑷ | 110号 | 90号 | 70号⑶ | 50号⑶ | 30号⑷ |  |
| TFOT(或RTFOT)后⑸ | T0610或T0609 |
| 质量变化 不大于 | % |  | ±0.8 |  |
| 残留针入度比(25℃) 不小于 | % | A | 48 | 54 | 55 | 57 | 61 | 63 | 65 | T0604 |
|  |  | B | 45 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 |  |
|  |  | C | 40 | 45 | 48 | 50 | 54 | 58 | 60 |  |
| 残留延度(10℃)不小于 | ㎝ | A | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | — | T0605 |
|  |  | B | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | — |  |
| 残留延度(15℃)不小于 | ㎝ | C | 40 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 | — | T0605 |

注: ①试验方法按照国家现行《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG-E20)规定的方法执行.用于仲裁试验求取PI时的5个温度的针入度关系的相关系数不得小于0.997。

②经建设单位同意，表中PI值、60℃动力粘度、10℃延度可作为选择性指标，也可不作为施工质量检验指标。

③70号沥青可根据需要要求供应商提供针入度范围为60～70或70～80的沥青，50号沥青可要求提供针入度范围为40～50或50～60的沥青。

④30号沥青仅适用于沥青稳定基层。130号和160号沥青除寒冷地区可直接在中级公路上直接应用外，通常用作乳化沥青、稀释沥青、改性沥青的基质沥青。

⑤老化试验以TFOT为准，也可以RTFOT代替。

⑥山西省气候分区见附录A。

2 液体石油沥青

1）液体石油沥青适用于透层、粘层及拌制常温沥青混合料。根据使用目的与场所，可选用快凝、中凝、慢凝的液体石油沥青,其质量应符合表8.2.1-3的规定。

表8.2.1-3 道路用液体沥青质量要求

| 试验项目 | 单位 | 快凝 | 中凝 | 慢凝 | 试验方法⑴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AL（R）—1 | AL（R）—2 | AL（M）—1 | AL（M）—2 | AL（M）—3 | AL（M）—4 | AL（M）—5 | AL（M）—6 | AL（S） —1 | AL（S） —2 | AL（S） —3 | AL（S） —4 | AL（S） —5 | AL（S） —6 |  |
| 粘度 | C25.5 | s | ＜20 | — | ＜20 | — | — | — | — | — | ＜20 | — | — | — | — | — | T0621 |
|  | C60.3 | s | — | 5～15 | — | 5～15 | 16～ 25 | 26～ 40 | 41～ 100 | 101～ 200 | — | 5～15 | 16～ 25 | 26～ 40 | 41～ 100 | 101～200 |  |
| 蒸馏体积 | 225℃前 | % | ＞20 | ＞15 | ＜10 | ＜7 | ＜3 | ＜2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | T0632 |
|  | 315℃前 | % | ＞35 | ＞30 | ＜35 | ＜25 | ＜17 | ＜14 | ＜8 | ＜5 | — | — | — | — | — | — |  |
|  | 360℃前 | % | ＞45 | ＞35 | ＜50 | ＜35 | ＜30 | ＜25 | ＜20 | ＜15 | ＜40 | ＜35 | ＜25 | ＜20 | ＜15 | ＜5 |  |
| 蒸馏 后残 留物 | 针入度(25℃) | 0.1 mm | 60～200 | 60～200 | 100～300 | 100～300 | 100～300 | 100～300 | 100～300 | 100～300 | — | — | — | — | — | — | T0604 |
|  | 延度 (25℃) | cm | ＞60 | ＞60 | ＞60 | ＞60 | ＞60 | ＞60 | ＞60 | ＞60 | — | — | — | — | — | — | T0605 |
|  | 浮漂度 (5℃) | s | — | — | — | — | — | — | — | — | ＜20 | ＞20 | ＞30 | ＞40 | ＞45 | ＞50 | T0631 |
| 闪点（TOC法） | ℃ | ＞30 | ＞30 | ＞65 | ＞65 | ＞65 | ＞65 | ＞65 | ＞65 | ＞70 | ＞70 | ＞100 | ＞100 | ＞120 | ＞120 | T0633 |
| 含水量不大于 | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | T0612 |

2） 液体石油沥青宜采用针入度较大的石油沥青,使用按先加热沥青后加稀释剂的顺序,掺配煤油或轻柴油,经适当搅拌、稀释制成。掺配比例根据使用要求由试验确定。

3） 液体石油沥青在制作、贮存、使用的全过程中必须通风良好，并有专人负责，确保安全。基质沥青的加热温度严禁超过140℃，液体沥青的贮存温度不得高于50℃。

3 乳化沥青

1）乳化沥青适用于沥青表面处治路面、沥青贯入式路面、冷拌沥青混合料路面，修补裂缝，喷洒透层、粘层与封层等。乳化沥青的品种和适用范围宜符合表8.2.1-4的规定。

2） 乳化沥青的质量应符合表8.2.1-5的规定。在高温条件下宜采用粘度较大的乳化沥青，寒冷条件下宜使用粘度较小的乳化沥青。

3）乳化沥青类型根据集料品种及使用条件选择。阳离子乳化沥青可适用于各种集料品种，阴离子乳化沥青适用于碱性石料。乳化沥青的破乳速度、粘度宜根据用途与施工方法选择。

4）制备乳化沥青用的基质沥青，对快速路和主干路，宜符合表8.2.1-2 道路石油沥青A、B级沥青的要求，其他情况可采用C级沥青。

表8.2.1-4乳化沥青品种及适用范围

| 分类 | 品种及代号 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 阳离子乳化沥青 | PC-1 | 表处、贯入式路面及下封层用 |
|  | PC-2 | 透层油及基层养护用 |
|  | PC-3 | 粘层油用 |
|  | BC-1 | 稀浆封层或冷拌沥青混合料用 |
| 阴离子乳化沥青 | PA-1 | 表处、贯入式路面及下封层用 |
|  | PA-2 | 透层油及基层养护用 |
|  | PA-3 | 粘层油用 |
|  | BA-1 | 稀浆封层或冷拌沥青混合料用 |
| 非离子乳化沥青 | PN-2 | 透层油用 |
|  | BN-1 | 与水泥稳定集料同时使用（基层路拌或再生） |

表8.2.1-5道路用乳化沥青技术要求

| 试验项目 | 单 位 | 品种及代号 | 试验 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 阳离子 | 阴离子 | 非离子 |  |
|  |  | 喷洒用 | 拌和用 | 喷洒用 | 拌和用 | 喷洒用 | 拌和用 |  |
|  |  | PC-1 | PC-2 | PC-3 | BC-1 | PA-1 | PA-2 | PA-3 | BA-1 | PN-2 | BN-1 |  |
| 破乳速度 |  | 快裂 | 慢裂 | 快裂或中裂 | 慢裂或中裂 | 快裂 | 慢裂 | 快裂或中裂 | 慢裂或中裂 | 慢裂 | 慢裂 | T 0658 |
| 粒子电荷 |  | 阳离子（+） | 阴离子（—） | 非离子 | T 0653 |
| 筛上残留物（1.18mm筛），不大于 | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | T 0652 |
| 粘度 | 恩格拉粘度计E25 |  | 2～10 | 1～6 | 1～6 | 2～30 | 2～10 | 1～6 | 1～6 | 2～30 | 1～6 | 2～30 | T 0622 |
|  | 道路标准粘度计C25.3 | s | 10～25 | 8～20 | 8～20 | 10～60 | 10～25 | 8～20 | 8～20 | 10～60 | 8～20 | 10～60 | T 0621 |
| 蒸 发 残 留 物 | 残留分含量，不小于 | % | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | T 0651 |
|  | 溶解度，不小于 | % | 97.5 | 97.5 | 97.5 | T 0607 |
|  | 针入度（25℃） | 0 .1mm | 50～ 200 | 50～300 | 45～150 | 50～200 | 50～300 | 45～150 | 50～300 | 60～300 | T 0604 |
|  | 延度（15℃），不小于 | cm | 40 | 40 | 40 | T 0605 |
| 与粗集料的粘附性，裹附面积，不小于 |  | 2/3 | — | 2/3 | — | 2/3 | — | T 0654 |
| 与粗、细粒式集料拌和试验 |  | — | 均匀 | — | 均匀 | — | T 0659 |
| 水泥拌和试验的筛上剩余，不大于 | % | — | — | — | 3 | T 0657 |
| 常温贮存稳定性： 1d，不大于 5d，不大于 | % | 1 5 | 1 5 | 1 5 | T 0655 |

注：①P为喷洒型，B为拌和型，C、A、N分别表示阳离子、阴离子、非离子乳化沥青。

②粘度可选用恩格拉粘度计或沥青标准粘度计之一测定。

③表中的破乳速度与集料的粘附性、拌和试验的要求、所使用的石料品种有关，质量检验时应采用工程上实际的石料进行试验，仅进行乳化沥青产品质量评定时可不要求此三项指标。

④贮存稳定性根据施工实际情况选用试验时间，通常采用5d，乳液生产后能在当天使用时也可用1d的稳定性。

⑤当乳化沥青需要在低温冰冻条件下贮存或使用时，尚需按T0656进行-5℃低温贮存稳定性试验，要求没有粗颗粒、不结块。

⑥如果乳化沥青是将高浓度产品运到现场经稀释后使用时，表中的蒸发残留物等各项指标指稀释前乳化沥青的要求。

5)乳化沥青宜存放在立式罐中，并保持适当搅拌。贮存期以不离析、不冻结、不破乳为度。

3改性沥青

1) 改性沥青可单独或复合采用高分子聚合物、天然沥青及其他改性材料制作。

2) 各类聚合物改性沥青的质量应符合表8.2.1-6的技术要求，当使用表列以外的聚合物及复合改性沥青时，可通过试验研究制订相应的技术要求。

3) 制造改性沥青的基质沥青应与改性剂有良好的配伍性，其质量宜符合表8.2.1-2中A级或B级道路石油沥青的技术要求。供应商在提供改性沥青的质量报告时应提供基质沥青的质量检验报告或沥青样品。

4) 天然沥青可以单独与石油沥青混合使用或与其他改性沥青混融后使用。天然沥青的质量要求宜根据其品种参照相关标准和成功的经验执行。

5) 用作改性剂的SBR胶乳中的固体物含量不宜少于45%，使用中严禁长时间暴晒或遭冰冻。

表8.2.1-6聚合物改性沥青技术要求

| 指标 | 单位 | SBS类（Ⅰ类） | SBR类（Ⅱ类） | EVA、PE类（Ⅲ类） | 试验 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ-A | Ⅰ-B | Ⅰ-C | Ⅰ-D | Ⅱ-A | Ⅱ-B | Ⅱ-C | Ⅲ-A | Ⅲ-B | Ⅲ-C | Ⅲ-D |  |
| 针入度25℃，100g,5s | 0.1mm | ＞100 | 80～100 | 60～80 | 30～60 | ＞100 | 80～100 | 60～80 | ＞80 | 60～80 | 40～60 | 30～40 | T 0604 |
| 针入度指数PⅠ，不小于 | — | -1.2 | -0.8 | -0.4 | 0 | -1.0 | -0.8 | -0.6 | -1.0 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | T 0604 |
| 延度5℃，5cm/min 不小于 | cm | 50 | 40 | 30 | 20 | 60 | 50 | 40 | — | T 0605 |
| 软化点TR&B，不小于 | ℃ | 45 | 50 | 55 | 60 | 45 | 48 | 50 | 48 | 52 | 56 | 60 | T 0606 |
| 运动粘度［1］135℃， 不大于 | Pa.s | 3 | T 0625 T 0619 |
| 闪点，不小于 | ℃ | 230 | 230 | 230 | T 0611 |
| 溶解度，不小于 | % | 99 | 99 | — | T 0607 |
| 弹性恢复25℃，不小于 | % | 55 | 60 | 65 | 75 | — | — | T 0662 |
| 粘韧性，不小于 | N.m | — | 5 | — | T 0624 |
| 韧性，不小于 | N.m | — | 2 .5 | — | T 0624 |
| 贮存稳定性［2］离析，48h软化点差，不大于 | ℃ | 2 .5 | — | 无改性剂明显析出、凝聚 | T 0661 |
| TFOT（或RTFOT）后残留物 |
| 质量变化，不大于 | % | ±1.0 | T 0610或 T 0609 |
| 针入度比25℃，不小于 | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 50 | 55 | 60 | 50 | 55 | 58 | 60 | T 0604 |
| 延度5℃，不小于 | cm | 30 | 25 | 20 | 15 | 30 | 20 | 10 | — | T 0605 |

注：①表中135℃运动粘度可采用《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG-E20）中的“沥青布氏旋转粘度试验方法（布洛克菲尔德粘度计法）”进行测定。若在不改变改性沥青物理力学性质并符合安全条件的温度下易于泵送和拌和，或经证明适当提高泵送和拌和温度时能保证改性沥青的质量，容易施工，可不要求测定。

②贮存稳定性指标适用于工厂生产的成品改性沥青。现场制作的改性沥青对贮存稳定性指标可不作要求，但必须在制作后，保持不间断的搅拌或泵送循环，保证使用前没有明显的离析。

6) 改性沥青的剂量以改性剂占改性沥青总量的百分数计算，胶乳改性沥青的剂量应以扣除水以后的固体物含量计算。

7) 改性沥青宜在固定式工厂或在现场设厂集中制作，也可在拌和厂现场边制造边使用，改性沥青的加工温度不宜超过180℃。胶乳类改性剂和制成颗粒的改性剂可直接投入拌和缸中生产改性沥青混合料。

8) 用溶剂法生产改性沥青母体时，挥发性溶剂回收后的残留量不得超过5%。

9) 现场制造的改性沥青宜随配随用，需作短时间保存，或运送到附近的工地时，使用前必须搅拌均匀，在不发生离析的状态下使用。改性沥青制作设备必须设有随机采集样品的取样口。采集的试样宜立即在现场灌模。

10) 工厂制作的成品改性沥青到达施工现场后存贮在改性沥青罐中，改性沥青罐中必须加设搅拌设备并进行搅拌，使用前改性沥青必须搅拌均匀。在施工过程中应定期取样检验产品质量，发现离析等质量不符要求的改性沥青不得使用。

4 改性乳化沥青

1)改性乳化沥青宜按表8.2.1 -7选用，质量应符合表8.2.1 -8的技术要求。

表8.2.1 -7改性乳化沥青的品种和适用范围

| 品种 | 代号 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 改性乳化沥青 | 喷洒型改性乳化沥青 | PCR | 粘层、封层、桥面防水粘结层用 |
|  | 拌和用乳化沥青 | BCR | 改性稀浆封层和微表处用 |

表8.2.1 -8改性乳化沥青技术要求

| 试验项目 | 单位 | 品种及代号 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PCR | BCR |  |
| 破乳速度 | — | 快裂或中裂 | 慢裂 | T 0658 |
| 粒子电荷 | — | 阳离子（+） | 阳离子（+） | T 0653 |
| 筛上残留物（1.18mm筛），不大于 | % | 0.1 | 0.1 | T 0652 |
| 粘度 | 恩格拉粘度计E25 | — | 1～10 | 3～30 | T 0622 |
|  | 道路标准粘度计C25.3 | s | 8～25 | 12～60 | T 0621 |
| 蒸发 残留物 | 含量，不小于 | % | 50 | 60 | T 0651 |
|  | 针入度（100g，25℃，5s） | 0.1mm | 40～120 | 40～100 | T 0604 |
|  | 软化点，不小于 | ℃ | 50 | 53 | T 0606 |
|  | 延度（5℃），不小于 | cm | 20 | 20 | T 0605 |
|  | 溶解度（三氯乙稀），不小于 | % | 97.5 | 97.5 | T 0607 |
| 与矿料的粘附性，裹附面积，不小于 | — | 2/3 | — | T 0654 |
| 贮存稳定性 | 1d，不大于 | % | 1 | 1 | T 0655 |
|  | 5d，不大于 | % | 5 | 5 | T 0655 |

注：①破乳速度与集料粘附性、拌和试验、所使用的石料品种有关。工程上施工质量检验时应采用实际的石料试验，仅进行产品质量评定时可不对这些指标提出要求。

②当用于填补车辙时，BCR蒸发残留物的软化点宜提高至不低于55℃。

③贮存稳定性根据施工实际情况选择试验天数，通常采用5d，乳液生产后能在第二天使用完时也可选用1d。个别情况下改性乳化沥青5d的贮存稳定性难以满足要求，如果经搅拌后能够达到均匀一致并不影响正常使用，此时要求改性乳化沥青运至工地后存放在附有搅拌装置的贮存罐内，并不断地进行搅拌，否则不准使用。

④当改性乳化沥青或特种改性乳化沥青需要在低温冰冻条件下贮存或使用时，尚需按T0656进行-5℃低温贮存稳定性试验，要求没有粗颗粒、不结块。

5粗集料

1) 用于沥青面层的粗集料包括碎石、破碎砾石、筛选砾石、钢渣、矿渣等，但城市快速路和主干路不得使用筛选砾石和矿渣。粗集料必须由具有生产许可证的采石场生产或施工单位自行加工。

2) 粗集料的粒径规格应按表8.2.1-9的规定生产和使用。当生产的粗集料不符合规格要求，但与其他材料掺配后的级配符合各类沥青表面层的矿料使用要求时，亦可使用。

表8.2.1-9  沥青混合料用粗集料规格

| 规格名称 | 公称粒径(㎜) | 通过下列筛孔(㎜)的质量百分率(%) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 106 | 75 | 63 | 53 | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 |
| S1 | 40～75 | 100 | 90～100 | ― | ― | 0～15 | ― | 0～5 |  |  |  |  |  |  |
| S2 | 40～60 |  | 100 | 90～100 | ― | 0～15 | ― | 0～5 |  |  |  |  |  |  |
| S3 | 30～60 |  | 100 | 90～100 | ― | ― | 0～15 | ― | 0～5 |  |  |  |  |  |
| S4 | 25～50 |  |  | 100 | 90～100 | ― | ― | 0～15 | ― | 0～5 |  |  |  |  |
| S5 | 20～40 |  |  |  | 100 | 90～100 | ― | ― | 0～15 | ― | 0～5 |  |  |  |
| S6 | 15～30 |  |  |  |  | 100 | 90～100 | ― | ― | 0～15 | ― | 0～5 |  |  |
| S7 | 10～30 |  |  |  |  | 100 | 90～100 | ― | ― | ― | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S8 | 10～25 |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | ― | 0～15 | ― | 0～5 |  |  |
| S9 | 10～20 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | ― | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S10 | 10～15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S11 | 5～15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 40～70 | 0～15 | 0～5 |  |
| S12 | 5～10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 |  |
| S13 | 3～10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 40～70 | 0～20 | 0～5 |
| S14 | 3～5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～3 |

3) 粗集料应洁净、干燥、无风化、无杂质、表面粗糙，并具有足够的强度和耐磨耗性，其质量应符合表8.2.1-10的规定。

4) 粗集料应具有良好的颗粒形状，用于道路沥青面层的碎石应采用反击式或锤式破碎机加工。

表8.2.1-10 沥青混合料用粗集料质量技术要求

| 指标 | 单位 | 快速路及主干路 | 一般道路 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表面层 | 其他层次 |  |  |
| 石料压碎值，不大于 | % | 26 | 28 | 30 | T0316 |
| 洛杉矶磨耗损失，不大于 | % | 28 | 30 | 35 | T0317 |
| 表观相对密度，不小于 | ― | 2.60 | 2.50 | 2.45 | T0304 |
| 吸水率，不大于 | % | 2.0 | 3.0 | 3.0 | T0304 |
| 坚固性，不大于 | % | 12 | 12 | ― | T0314 |
| 针片状颗粒含量(混合料),不大于 其中粒径大于9.5㎜,不大于 其中粒径小于9.5㎜,不大于 | % % % | 15 12 18 | 18 15 20 | 20 ― ― | T0312 |
| 水洗法<0.075㎜颗粒含量,不大于 | % | 1 | 1 | 1 | T0310 |
| 软石含量,不大于 | % | 3 | 5 | 5 | T0320 |

注: ①坚固性试验可根据需要进行。

②用于快速路、主干路时，多孔玄武岩的视密度可放宽至2.45t/m3,吸水率可放宽至3%，但必须得到建设单位的批准，且不得用于SMA路面。

③对S14即3～5规格粗集料，针片状颗粒含量可不予要求,<0.075㎜含量可放宽到3%。

5) 集料对沥青的粘附性，城市快速路、主干路应大于或等于4级；次干路及以下道路应大于或等于3级。集料具有一定的破碎面颗粒含量，具有1个破碎面宜大于90%，2个及以上的宜大于80%。

6) 筛选砾石仅适用于支路以下的城市道路的沥青表面处治路面或拌和法施工的沥青面层的下面层，不得用于贯入式路面及拌和法施工的沥青面层的中、上面层。

7) 次干路以下的城市道路可采用钢渣作为粗集料。钢渣在破碎后应有6个月以上的存放期，其质量应表8.2.1-10的要求，并应对钢渣活性进行检验，要求钢渣中的游离氧化钙含量不大于3%，浸水膨胀率不大于2%，检验不合格不能使用。钢渣混合料的沥青用量必须经配合比设计确定。

8) 当用于城市快速路、主干路的石料为酸性岩石时，宜使用针入度较小的沥青，并应采用下列抗剥离措施，使沥青与矿料的粘附性符合要求。

用干燥的磨细消石灰或生石灰粉、水泥作为填料的一部分，其用量宜为矿料总量的1%～2%。

在沥青中掺加耐热、耐水、长期性能好的抗剥离剂。

将粗集料用饱和石灰水处理后使用。

采用改性沥青，使沥青混合料的水稳定性检验达到要求。

6 细集料

1) 沥青面层的细集料可采用天然砂、机制砂及石屑。细集料必须由具有生产许可证的采石场、采砂场生产。

2) 细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配，其质量应符合表8.2.1-11的规定。细集料的洁净程度，天然砂以小于0.075mm含量的百分数表示，石屑和机制砂以砂当量（适用于0～4.75mm）或亚甲蓝值（适用于0～2.36mm或0～0.15mm）表示。

表8.2.2-11 沥青混合料用细集料质量要求

| 项目 | 单位 | 快速路、主干路 | 一般道路 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度，不小于 | — | 2.50 | 2.45 | T0328 |
| 坚固性（﹥0.3㎜部分），不小于 | % | 12 | — | T0340 |
| 含泥量（小于0.075㎜的含量），不大于 | % | 3 | 5 | T0333 |
| 砂当量，不小于 | % | 60 | 50 | T0334 |
| 亚甲蓝值，不大于 | g/㎏ | 25 | — | T0349 |
| 棱角性（流动时间），不小于 | s | 30 | — | T0345 |

注:坚固性试验可根据需要进行。

3) 天然砂可采用河砂，通常宜采用粗、中砂，其规格应符合表8.2.1-12的规定。砂的含泥量超过规定时应水洗后使用。热拌密级配沥青混合料中天然砂的用量不宜超过集料总量的20%，SMA和OGFC混合料不宜使用天然砂。

表8.2.1-12  沥青混合料用天然砂规格

| 筛孔尺寸（㎜） | 通过各筛孔的质量百分率（%） |
| --- | --- |
|  | 粗砂 | 中砂 | 细砂 |
| 9.5 | 100 | 100 | 100 |
| 4.75 | 90～100 | 90～100 | 90～100 |
| 2.36 | 65～95 | 75～90 | 85～100 |
| 1.18 | 35～65 | 50～90 | 75～100 |
| 0.6 | 15～30 | 30～60 | 60～84 |
| 0.3 | 5～20 | 8～30 | 15～45 |
| 0.15 | 0～10 | 0～10 | 0～10 |
| 0.075 | 0～5 | 0～5 | 0～5 |

4) 石屑是采石场破碎石料时通过4.75mm或2.36mm的筛下部分，其规格应符合表8.2.1-13的要求。采石场在生产石屑的过程中应具备抽吸设备，快速路和主干路的沥青混合料，宜将S14与S16组合使用,S15可在沥青稳定碎石基层或一般道路中使用。

表8.2.1-13  沥青混合料用机制砂或石屑规格

| 规格 | 公称粒径（㎜） | 水洗法通过各筛孔的质量百分率(%) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| 15 | 0～5 | 100 | 90～100 | 60～90 | 40～75 | 20～55 | 7～40 | 2～20 | 0～10 |
| 16 | 0～3 | — | 100 | 80～100 | 50～80 | 25～60 | 8～45 | 0～25 | 0～15 |

注：当生产石屑采用喷水抑制扬尘工艺时，应特别注意含粉量不得超过表中要求。

5) 机制砂宜采用专用的制砂机制造，并选用优质石料生产,其级配应符合S16的要求。

6) 热拌沥青混合料的细集料宜采用优质的天然砂或机制砂，在缺砂地区，也可使用石屑，但城市快速路、主干路沥青混凝土面层及抗滑表层的石屑用量不宜超过天然砂及机制砂的用量。

7) 细集料应与沥青有良好的粘结能力，与沥青粘结性能很差的天然砂及用花岗岩、石英岩等酸性石料破碎的机制砂或石屑不宜用于城市快速路、主干路的沥青面层，必要时应采用本规范粗集料规定的抗剥离措施。

7填料

1）沥青混合料的填料宜采用石灰岩或岩浆岩中的强基性石料等憎水性石料经磨细得到的矿粉。原石料中的泥土杂物应除净。矿粉要求干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出，其质量应符合表8.2.1-14的要求。当采用水泥、石灰、粉煤灰作填料时，其用量不宜超过矿料总量的2%。

表8.2.1-14  沥青混合料用矿粉质量要求

| 项目 | 单位 | 快速路、主干路 | 一般道路 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表观密度，不小于 | t/m3 | 2.50 | 2.45 | T0352 |
| 含水量，不大于 | % | 1 | 1 | T0103烘干法 |
| 粒度范围<0.6㎜ <0.15㎜ <0.075㎜ | % % % | 100 90～100 75～100 | 100 90～100 75～100 | T0351 |
| 外观 | — | 无团粒结块 | — | — |
| 亲水系数 | — | <1 | — | T0353 |
| 塑性指数 | % | <4 | — | T0354 |
| 加热安定性 | — | 实测记录 | — | T0355 |

2) 粉煤灰作为填料使用时，其烧失量应小于12%，与矿粉混合后的塑性指数应小于4%，其余质量要求与矿粉相同。粉煤灰的用量不宜超过填料总量的50%。并应试验确认与沥青有良好的粘结力，沥青混合料的水稳性能应满足要求。城市快速路、主干路的沥青混凝土面层不宜采用粉煤灰作填料。

3) 拌和机的粉尘可作为矿粉的一部分回收使用。回收粉尘每盘用量不得超过填料总量的25%，掺有粉尘填料的塑性指数不得大于4%。

8 纤维稳定剂

应在250℃条件下不变质。不宜使用石棉纤维。木质素纤维技术要求应符合表8.2.1-15的规定。

表 8.2.1-15 木质素纤维技术要求

| 项 目 | 单位 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纤维长度 | mm | ≤6 | 水溶液用显微镜观测 |
| 灰分含量 | % | 18±5 | 高温590℃～600℃燃烧后测定残留物 |
| PH值 | — | 7.5±1.0 | 水溶液用PH值试纸或PH计测定 |
| 吸油率 | — | ≥纤维质量的5倍 | 用煤油浸泡后放在筛上经振敲后称量 |
| 含水率（以质量计） | % | ≤5 | 105℃烘箱烘2h后的冷却称量 |

8.2.2 热拌沥青混合料的配合比设计

1热拌沥青料必须选用符合要求的材料，合理利用同类道路与同类材料的施工经验，经配合比设计确定矿料级配和沥青用量。

2热拌沥青混合料配合比设计应符合现行标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的要求。矿料筛分标准筛筛孔以方孔为准，沥青混合料的矿料级配范围应符合工程设计规定的级配范围。密级配沥青混合料宜根据道路等级、气候及交通条件按表8.2.2 -1选择粗型(C型)或细型（F型）混合料，并在表8.2.2 -2范围内确定工程设计级配范围，通常情况下工程设计级配的范围不宜超出表8.2.2 -2的要求。其他类型的混合料宜直接以表8.2.2-3～表8.2.2 -7作为工程设计级配范围。

表8.2.2-1  粗型和细型密集配沥青混合料的关键性筛孔通过率

| 混合料类型 | 公称最大粒径(㎜) | 用以分类的关键性筛孔(㎜) | 粗型密级配 | 细型密级配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 关键性筛孔通过率(%) | 名称 | 关键性筛孔通过率(%) |
| AC—25 | 26.5 | 4.75 | AC—25C | <40 | AC—25F | >40 |
| AC—20 | 19 | 4.75 | AC—20C | <45 | AC—20F | >45 |
| AC—16 | 16 | 2.36 | AC—16C | <38 | AC—16F | >38 |
| AC—13 | 13.2 | 2.36 | AC—13C | <40 | AC—13F | >40 |
| AC—10 | 9.5 | 2.36 | AC—10C | <45 | AC—10F | >45 |

表8.2.2-2  密级配沥青混凝土混合料矿料级配范围

| 级配类型 | 通过下列筛孔（㎜）的质量百分率（%） |
| --- | --- |
|  | 31.5 | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| 粗粒式 | AC--25 | 100 | 90～100 | 75～90 | 65～83 | 57～76 | 45～65 | 24～52 | 16～42 | 12～33 | 8～24 | 5～17 | 4～13 | 3～7 |
| 中粒式 | AC--20 |  | 100 | 90～100 | 78～92 | 62～80 | 50～72 | 26～56 | 16～44 | 12～33 | 8～24 | 5～17 | 4～13 | 3～7 |
|  | AC--16 |  |  | 100 | 90～100 | 76～92 | 62～80 | 34～62 | 20～48 | 13～36 | 9～26 | 7～18 | 5～14 | 4～8 |
| 细粒式 | AC--13 |  |  |  | 100 | 90～100 | 68～85 | 38～68 | 24～50 | 15～38 | 10～28 | 7～20 | 5～15 | 4～8 |
|  | AC--10 |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 45～75 | 30～58 | 20～44 | 13～32 | 9～23 | 6～16 | 4～8 |
| 砂粒式 | AC--5 |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 55～75 | 35～55 | 20～40 | 12～28 | 7～18 | 5～10 |

表8.2.2-3  沥青马蹄脂碎石混合料矿料级配范围

| 级配类型 | 通过下列筛孔（㎜）的质量百分率（%） |
| --- | --- |
|  | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| 中粒式 | SMA-20 | 100 | 90～100 | 72～92 | 62～82 | 40～55 | 18～30 | 13～22 | 12～20 | 10～16 | 9～14 | 8～13 | 8～12 |
|  | SMA-16 |  | 100 | 90～100 | 65～85 | 45～65 | 20～32 | 15～24 | 14～22 | 12～18 | 10～15 | 9～14 | 8～12 |
| 细粒式 | SMA-13 |  |  | 100 | 90～100 | 50～75 | 20～34 | 15～26 | 14～24 | 12～20 | 10～16 | 9～15 | 8～12 |
|  | SMA-10 |  |  |  | 100 | 90～100 | 28～60 | 20～32 | 14～26 | 12～22 | 10～18 | 9～16 | 8～13 |

表8.2.2-4  开级配排水式磨耗层混合料矿料级配范围

| 级配类型 | 通过下列筛孔（㎜）的质量百分率（%） |
| --- | --- |
|  | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| 中粒式 | OGFC-16 | 100 | 90～100 | 70～90 | 45～70 | 12～30 | 10～22 | 6～18 | 4～15 | 3～12 | 3～8 | 2～6 |
|  | OGFC-13 |  | 100 | 90～100 | 60～80 | 12～30 | 10～22 | 6～18 | 4～15 | 3～12 | 3～8 | 2～6 |
| 细粒式 | OGFC-10 |  |  | 100 | 90～100 | 50～70 | 10～22 | 6～18 | 4～15 | 3～12 | 3～8 | 2～6 |

表8.2.2-5  密级配沥青混合料矿料级配范围

| 级配类型 | 通过下列筛孔（㎜）的质量百分率（%） |
| --- | --- |
|  | 53 | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| 特粗式 | ATB-40 | 100 | 90～100 | 75～92 | 65～85 | 49～71 | 43～63 | 37～57 | 30～50 | 20～40 | 15～32 | 10～25 | 8～18 | 5～14 | 3～10 | 2～6 |
|  | ATB-30 |  | 100 | 90～100 | 70～90 | 53～72 | 44～66 | 39～60 | 31～51 | 20～40 | 15～32 | 10～25 | 8～18 | 5～14 | 3～10 | 2～6 |
| 粗粒式 | ATB-25 |  |  | 100 | 90～100 | 60～80 | 48～68 | 42～62 | 32～52 | 20～40 | 15～32 | 10～25 | 8～18 | 5～14 | 3～10 | 2～6 |

表8.2.2-6  半开级配沥青碎石混合料矿料级配范围

| 级配类型 | 通过下列筛孔（㎜）的质量百分率（%） |
| --- | --- |
|  | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| 中粒式 | AM-20 | 100 | 90～100 | 60～85 | 50～75 | 40～65 | 15～40 | 5～22 | 2～16 | 1～12 | 0～10 | 0～8 | 0～5 |
|  | AM-16 |  | 100 | 90～100 | 60～85 | 45～68 | 18～40 | 6～25 | 3～18 | 1～14 | 0～10 | 0～8 | 0～5 |
| 细粒式 | AM-13 |  |  | 100 | 90～100 | 50～80 | 20～45 | 8～28 | 4～20 | 2～16 | 0～10 | 0～8 | 0～6 |
|  | AM-10 |  |  |  | 100 | 90～100 | 35～65 | 10～35 | 5～22 | 2～16 | 0～12 | 0～9 | 0～6 |

表8.2.2-7  开级配沥青稳定碎石混合料矿料级配范围

| 级配类型 | 通过下列筛孔（㎜）的质量百分率（%） |
| --- | --- |
|  | 53 | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| 特粗式 | ATPB-40 | 100 | 70～100 | 65～90 | 55～85 | 43～75 | 32～70 | 20～65 | 12～50 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 |
|  | ATPB-30 |  | 100 | 80～100 | 70～95 | 53～85 | 36～80 | 26～75 | 14～60 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 |
| 粗粒式 | ATPB-25 |  |  | 100 | 80～100 | 60～100 | 45～90 | 30～82 | 16～70 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 | 0～3 |

3本规范采用马歇尔试验配合比设计方法，沥青混合料技术要求应符合表8.2.2 -8～8.2.2-11的规定，并有良好的施工性能。当采用其他方法设计沥青混合料时，应按本规范规定进行马歇尔试验及各项配合比设计检验，并报告不同设计方法的试验结果。

表8.2.2-8密级配沥青混凝土混合料马歇尔试验技术标准

(本表适用于公称粒径≤26.5㎜的密级配沥青混凝土混合料)

| 试验指标 | 单位 | 快速路、主干路 | 一般道路 | 行人道路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夏炎热区 (1-1、1-2、1-3、1-4) | 夏热区及夏凉区(2-1、2-2、2-3、2-4、3-2) |  |  |
|  |  | 中轻交通 | 重载交通 | 中轻交通 | 重载交通 |  |  |
| 击实次数（双面） | 次 | 75 | 50 | 50 |
| 试件尺寸 | ㎜ | φ101.6㎜×63.5㎜ |
| 空隙率VV | 深约90㎜以内 | % | 3～5 | 4～6 | 2～4 | 3～5 | 3～6 | 2～4 |
|  | 深约90㎜以下 | % | 3～6 | 2～4 | 3～6 | 3～6 | — |
| 稳定度MS不小于 | KN | 8 | 5 | 3 |
| 流值FL | ㎜ | 2～4 | 1.5～4 | 2～4.5 | 2～4 | 2～4.5 | 2～5 |
| 矿料间隙率VMA(%),不小于 | 设计空隙率(%) | 相应于以下公称最大粒径(㎜)的最小VMA及VFA技术要求(%) |
|  |  | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 |
|  | 2 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 15 |
|  | 3 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 16 |
|  | 4 | 12 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 17 |
|  | 5 | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 18 |
|  | 6 | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 19 |
| 沥青饱和度VFA(%) | 55～70 | 65～75 | 70～85 |

注：①对于空隙率大于5%的夏炎热区重载交通路段，施工时应至少提高压实度1个百分点。

②当设计的空隙率不是整数时，由内插确定要求的VAM最小值。

③对改性沥青混合料，马歇尔试验的流值可适当放宽。

表8.2.2-9  沥青稳定碎石混合料马歇尔试验配合比设计技术标准

| 试验指标 | 单位 | 密级配基层(ATB) | 开级配面层(AM) | 排水式开级配磨耗层(OGFC) | 排水式开级配基层(ATPB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称最大粒径 | ㎜ | 26.5㎜ | 等于或大于31.5㎜ | 等于或小于26.5㎜ | 等于或小于26.5㎜ | 所有尺寸 |
| 马歇尔试件尺寸 | ㎜ | φ101.6㎜×63.5㎜ | φ152.4㎜×95.3㎜ | φ101.6㎜×63.5㎜ | φ101.6㎜×63.5㎜ | φ152.4㎜×95.3㎜ |
| 击实次数（双面） | 次 | 75 | 112 | 50 | 50 | 75 |
| 空隙率(VV) | % | 3～6 | 6～10 | 不小于18 | 不小于18 |
| 稳定度，不小于 | KN | 7.5 | 15 | 3.5 | 3.5 | — |
| 流值 | ㎜ | 1.5～4 | 实测 | — | — | — |
| 沥青饱和度VFA | % | 55～70 | 40～70 | — | — |
| 密级配基层ATB的矿料间隙率VMA(%),不小于 | 设计空隙率（%） | ATB-40 | ATB-30 | ATB-25 |
|  | 4 | 11 | 11.5 | 12 |
|  | 5 | 12 | 12.5 | 13 |
|  | 6 | 13 | 13.5 | 14 |

注：在干旱地区，可将密级配沥青稳定碎石基层的空隙率适当放宽到8%。

表8.2.2-10  SMA混合料马歇尔试验配合比设计技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不使用改性沥青 | 使用改性沥青 |  |
| 马歇尔试件尺寸 | ㎜ | φ101.6㎜×63.5㎜ | T0702 |
| 马歇尔试件击实次数⑴ | — | 两面击实50次 | T0702 |
| 空隙率VV⑴ | % | 3～4 | T0705 |
| 矿料间隙率VMA⑵,不小于 | % | 17.0 | T0705 |
| 粗集料骨架间隙率VCA⑶mix,不大于 | — | VCADRC | T0705 |
| 沥青饱和度VFA | % | 75～85 | T0705 |
| 稳定度⑷，不小于 | KN | 5.5 | 6.0 | T0709 |
| 流值 | ㎜ | 2～5 | — | T0709 |
| 谢伦堡沥青析漏试验的结合料损失 | % | 不大于0.2 | 不大于0.1 | T0732 |
| 肯塔堡飞散试验的混合料损失或浸水飞散试验 | % | 不大于20 | 不大于15 | T0733 |

注：①对集料坚硬不易击碎，通行重载交通路段，也可将击实次数增加为双面75次。

②对高温稳定性要求高的重交通路段或炎热地区，设计空隙率允许放宽到4.5%，VMA允许放宽到16.5%（SMA-16）或16%(SMA-19),VFA允许放宽到70%。

③试验粗集料骨架间隙率VCA的关键性筛孔，对SMA-19、SMA-16是指4.75㎜，对SMA-13、SMA-10是指2.36㎜。

④稳定度难以达到要求时，容许放宽到5.0KN（非改性）或5.5KN（改性），但动稳定度检验必须合格。

表8.2.2-11  OGFC混合料技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 马歇尔试件尺寸 | ㎜ | φ101.6㎜×63.5㎜ | T0702 |
| 马歇尔试件击实次数 | — | 两面击实50次 | T0702 |
| 空隙率 | % | 18～25 | T0708 |
| 马歇尔稳定度，不小于 | KN | 3.5 | T0709 |
| 析漏损失 | % | <0.3 | T0732 |
| 肯特堡飞散损失 | % | <20 | T0733 |

4 对用于城市快速路、主干路的公称最大粒径等于或小于19㎜的密级配沥青混合料(AC)，及SMA、OGFC混合料，需在配合比设计的基础上按照下列步骤进行各种使用性能试验。不符合要求的沥青混合料，必须更换材料或重新进行配合比设计。一般道路参照此要求执行。

1) 必须在规定条件下进行车辙检验，并符合表8.2.2-12的要求。

2) 必须在规定试验条件下进行浸水马歇尔试验和冻融劈裂试验检验沥青混合料的水稳定性，并同时符合表8.2.2 -13中的两个要求。达不到要求时必须按8.2.1材料中的有关要求采取抗剥落措施，调整最佳沥青用量后再次试验。

表8.2.2-12  沥青混合料车辙试验动稳定度技术要求

| 气候条件与技术指标 | 相应于下列气候分区所要求的动稳定度（次/㎜） | 试验 方法 |
| --- | --- | --- |
| 七月平均最高气温（℃）及气候分区 | ﹥30 | 20～30 | ﹤20 |  |
|  | 1.夏炎热区 | 2.夏热区 | 3.夏凉区 |  |
|  | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-2 |  |
| 普通沥青混合料，不小于 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 600 | T0719 |
| 改性沥青混合料，不小于 | 2400 | 2800 | 2000 | 2400 | 1800 | T0719 |
| SMA混合料 | 非改性，不小于 | 1500 |  |
|  | 改性，不小于 | 3000 |  |
| OGFC混合料 | 1500（一般交通路段）、3000（重交通量路段） |  |

注：①如果其他月份的平均最高气温高于七月时，可使用该月的平均最高气温。

②在特殊情况下，如钢桥面铺装、重载车特别多或纵坡度较大的长距离上坡路段、厂矿专用道路，可酌情提高动稳定度的要求。

③对因气候寒冷确需使用针入度很大的沥青（如大于100），动稳定度难以达到要求，或因采用石灰岩等不很坚硬的石料，改性沥青混合料的动稳定度难以达到要求等特殊情况，可酌情降低要求。

④为满足炎热地区及重载车要求，在配合比设计时采取减少最佳沥青用量的技术措施时，可适当提高试验温度或增加试验荷载进行试验，同时增加试件碾压成型密度和施工压实度要求。

⑤车辙试验不得采用二次加热的混合料，试验必须检验其密度是否符合试验规程的要求。

⑥如需要对公称最大粒径等于和大于26.5㎜的混合料进行车辙试验，可适当增加试件厚度，但不宜作为评定合格与否的依据。

表8.2.2-13  沥青混合料水稳定性试验技术要求

| 气候条件与技术指标 | 相应于下列气候分区的技术要求（%） | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 年降雨量（㎜）及气候分区 | ＞1000 | 500～1000 | 250～500 | ＜250 |  |
|  | 1.潮湿区 | 2.湿润区 | 3.半干区 | 4.干旱区 |  |
| 浸水马歇尔试验残留稳定度（%），不小于 |
| 普通沥青混合料 | 80 | 75 | T0709 |
| 改性沥青混合料 | 85 | 80 |  |
| SMA混合料 | 普通沥青 | 75 |  |
|  | 改性沥青 | 80 |  |
| 冻融劈裂试验的残留强度比（%），不小于 |
| 普通沥青混合料 | 75 | 70 | T0729 |
| 改性沥青混合料 | 80 | 75 |  |
| SMA混合料 | 普通沥青 | 75 |  |
|  | 改性沥青 | 80 |  |

3) 宜对密级配沥青混合料在温度-10℃、加载速率50㎜/min的条件下进行弯曲试验，测定破坏强度、破坏应变、破坏劲度模量,并根据应力应变曲线的形状,综合评价沥青混合料的低温抗裂性能。其中沥青混合料的破坏应变宜不小于表8.2.2 -14的要求。

4) 宜利用轮碾机成型的车辙试验试件，脱模架起进行渗水试验，并符合表8.2.2-15要求。

表8.2.2-14  沥青混合料低温弯曲试验破坏应变技术（με）要求

| 气候与技术指标 | 相应于下列气候分区所要求的破坏应变（με） | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 年极端最低气温（℃）及气候分区 | <-37.0 | -21.5～-37.0 | -9.0～-21.5 | >-9.0 |  |
|  | 1.冬严寒区 | 2.冬寒区 | 3.冬冷区 | 4.冬温区 |  |
|  | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 1-4 | 2-4 |  |
| 普通沥青混合料，不小于 | 2600 | 2300 | 2000 | T0715 |
| 改性沥青混合料，不小于 | 3000 | 2800 | 2500 |  |

表8.2.2-15  沥青混合料试件渗水系数（ml/min）技术要求

| 级配类型 | 渗水系数要求（ml/min） | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密级配沥青混凝土，不大于 | 120 | T0730 |
| SMA混合料，不大于 | 80 |  |
| OGFC混合料，不小于 | 实测 |  |

5）对改性沥青混合料的性能检验，应针对改性目的进行。以提高高温抗车辙性能为主要目的时，低温性能可按普通沥青混合料的要求执行；以提高低温抗裂性能为主要目的时，高温稳定性可按普通沥青混合料的要求执行。

5城市快速路、主干路热拌沥青混合料的配合比设计应在调查以往同类材料的配合比设计经验和使用效果的基础上，按以下步骤进行：

1) 目标配合比设计阶段。用工程实际使用的材料，优选矿料级配、确定最佳沥青用量，符合配合比设计技术标准和配合比检验要求，以此作为目标配合比设计，供拌和机确定各冷料仓的供料比例、进料速度及试拌使用。

2) 生产配合比设计阶段。对间歇式拌和机，应按规定方法取样测试各热料仓的材料级配，以确定各热料仓的配合比，供拌和机控制室使用。同时选择适宜的筛孔尺寸和安装角度，尽量使各热料仓的供料大体平衡。并取目标配合比设计的最佳沥青用量OAC、OAC±0.3%等三个沥青用量进行马歇尔试验和试拌，通过室内试验及从拌合机取样试验综合确定生产配合比的最佳沥青用量，由此确定的最佳沥青用量与目标配合比设计结果的差值不宜大于±0.2%。对连续式拌和机可省略生产配合比设计步骤。

3) 生产配合比验证阶段。拌和机采用生产配合比进行试拌、铺筑试验段并进行马歇尔试验，同时从路上钻取芯样观察空隙率的大小，由此确定生产用的标准配合比。标准配合比的矿料级配中，至少应包括0.075㎜、2.36㎜、4.75㎜及公称最大粒径筛孔的通过率接近优选的工程设计级配范围的中值，并避免在0.3～0.6㎜处出现“驼峰”。对确定的标准配合比，宜再次进行车辙试验和水稳定性检验。

6经设计确定的标准配合比在施工过程中不得随意变更。生产过程中应加强跟踪检测，严格控制进场材料的质量，如遇进场材料发生变化并经检测沥青混合料的矿料级配、马歇尔技术指标不符合要求时，应及时调整配合比，使沥青混合料质量符合要求并保持相对稳定，必要时重新进行配合比设计。

7次干路以下城市道路热拌沥青混合料的配合比设计可按上述步骤进行。当材料与同类道路相同时，可直接引用成功的经验。

8.2.3  施工

1 施工准备

1）沥青路面面层施工前应对基层或下卧沥青层进行检查，当基层的质量符合要求后方可修筑沥青面层。

2）新建的沥青路面的基层可按设计规定选用水泥、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定土或粒料的半刚性基层；级配碎石、级配砂砾、沥青稳定碎石、沥青贯入式等柔性基层；以及上部使用柔性基层，下部使用半刚性基层的混合式基层。

3）旧沥青路面作为基层加铺沥青表面层时，应根据旧路质量，确定对原有路面进行处理、整平或补强。

4) 旧沥青路面的整平应按高程控制铺筑，分层整平的一层最大厚度不宜超过10cm。

5) 旧水泥混凝土作为基层加铺沥青混合料时，应对原水泥混凝土路面进行处理，整平或补强，符合设计要求。

6） 半刚性基层铺筑后应及时进行养护及保护，浇洒透层油或铺筑下封层，并尽快铺筑表面层，防止因暴晒出现开裂。

7） 摊铺沥青混合料前，基层表面尘土、杂物应清扫干净，各种施工机具应做全面检查，应经调试并使其处于良好的性能状态。

8）铺筑沥青混凝土前应按设计要求埋设侧平石及缘石，将各种井调整好井盖标高，纵横坡度应与设计一致。各种井外侧及侧平石、缘石与路面接触部位应涂粘层油。

2 热拌沥青混合料生产

1） 热拌沥青混合料所用各种材料应符合本规范8.2.1节的各项要求，经选定的材料应在生产中保持稳定，不得随意变更。施工前对各种施工机具做全面检查，经调试并使其处于良好状态。

2) 沥青加热温度、沥青混合料施工温度应根据沥青标号、粘度、气候条件及铺筑层的厚度选择。

普通沥青混合料搅拌及压实温度宜通过在135～175℃条件下测定的粘度-温度曲线，按表8.2.3-1确定。当缺乏粘温曲线数据时，可按表8.2.3-2的规定，结合实际情况确定混合料的搅拌及施工温度。

表8.2.3-1  热拌沥青混合料的施工温度（℃）

| 粘度 | 适宜于搅拌的沥青混合料黏度 | 适宜于压实的沥青混合料黏度 | 测定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观黏度 | （0.17±0.02）Pa.s | (0.28±0.03) Pa.s | T0625 |
| 运动黏度 | (170±20)mm2/s | (280±30)mm2/s | T0619 |
| 赛波特黏度 | (85±10)s | (140±15)s | T0623 |

表8.2.3-2  热拌沥青混合料的施工温度（℃）

| 施工工序 | 石油沥青的标号 |
| --- | --- |
|  | 50号 | 70号 | 90号 | 110号 |
| 沥青加热温度 | 160～170 | 155～165 | 150～160 | 145～155 |
| 矿料加热温度 | 间歇式拌和机 | 集料加热温度比沥青温度高10～30 |
|  | 连续式拌和机 | 矿料加热温度比沥青温度高5～10 |
| 沥青混合料出料温度 | 150～170 | 145～165 | 140～160 | 135～155 |
| 混合料贮料仓贮存温度 | 贮料过程中温度降低不超过10 |
| 混合料废弃温度,高于 | 200 | 195 | 190 | 185 |
| 运输到现场温度,不低于 | 150 | 145 | 140 | 135 |
| 混合料摊铺温度,不低于 | 正常施工 | 140 | 135 | 130 | 125 |
|  | 低温施工 | 160 | 150 | 140 | 135 |
| 开始碾压的混合料内部温度,不低于 | 正常施工 | 135 | 130 | 125 | 120 |
|  | 低温施工 | 150 | 145 | 135 | 130 |
| 碾压终了的表面温度,不低于 | 钢轮压路机 | 80 | 70 | 65 | 60 |
|  | 轮胎压路机 | 85 | 80 | 75 | 70 |
|  | 振动压路机 | 75 | 70 | 60 | 55 |
| 开放交通的路表温度,不高于 | 50 | 50 | 50 | 45 |

注: ①沥青混合料的施工温度采用具有金属探测针的插入式数显温度计测量。表面温度可采用表面接触式温度计测定。当采用红外线温度计测量表面温度时，应进行标定。

②表中未列入的130号、160号及30号沥青的施工温度由试验确定。

聚合物改性沥青混合料的施工温度根据实践经验并参照表8.2.3-3选择。通常宜较普通沥青混合料的施工温度提高10～20℃。对采用冷态胶乳化直接喷入法制作的改性沥青混合料，集料烘干温度应进一步提高。

SMA混合料的施工温度应经试验确定。

表8.2.3-3  聚合物改性沥青混合料的正常施工温度范围（℃）

| 工 序 | 聚合物改性沥青品种 |
| --- | --- |
|  | SBS类 | SBR胶乳类 | EVA,添加SMA、PE类 |
| 沥青加热温度 | 160～165 |
| 改性沥青现场制作温度 | 165～170 | — | 165～170 |
| 成品改性沥青加热温度，不大于 | 175 | — | 175 |
| 集料加热温度 | 190～220 | 200～210 | 185～195 |
| 改性沥青混合料出厂温度 | 170～185 | 160～180 | 165～180 |
| 混合料最高温度（废弃温度） | 195 |
| 混合料贮存温度 | 拌和出料后降低不超过10℃ |
| 摊铺温度，不低于 | 160 |
| 初压开始温度，不低于 | 150 |
| 碾压终了的表面温度，不低于 | 90 |
| 开放交通时的路表温度，不高于 | 50 |

3 热拌沥青混合料的拌制

1) 沥青混合料必须在沥青拌和厂（场、站）采用拌和机拌制。拌和厂的设置除应符合国家有关环境保护、消防、安全等规定。

2) 沥青混合料可采用间歇式拌和机或连续式拌和机拌制。各类拌和机均应有防止矿粉飞扬的密封及除尘设备，并有检测拌和温度的装置。连续式拌和机应具备根据材料含水量变化调整矿料上料比例、沥青用量的装置。城市快速路、主干路的沥青混凝土宜采用间歇式拌和机拌和。当工程材料从多处供料、来源或质量不稳定时，不宜采用连续式拌和机。

3）沥青混合料拌和设备的各种传感器必须定期检定,周期不少于每年一次。冷料供料装置需经标定得出集料供料曲线。

4）间歇式拌和机应符合下列要求:

总拌和能力满足施工进度要求。拌和机除尘设备完好,能达到环保要求。

冷料仓的数量满足配合比需要,通常不宜少于5～6个，具有添加纤维、消石灰等外掺剂的设备。

5）集料与沥青混合料取样应符合现行试验规程的要求。从沥青混合料运料车上取样时必须在设置取样台分几处采集一定深度下的样品。

6）集料进场宜在料堆顶部平台卸料，经推土机推平后，装载机从底部按顺序竖直装料，减小集料离析。

7）搅拌机应配备计算机拌制系统，拌和过程中逐盘采集材料用量和沥青混合料拌和量、拌和温度等各种参数指导生产。

8）沥青混合料的生产温度应符合8.2.3-2的要求。烘干集料的残余含水量不得大于1%。每天开始几盘集料应提高加热温度，并干拌几锅集料废弃，再正式加沥青拌和混合料。

9）拌和机的矿料仓应配备振动装置以防矿料起拱。添加消石灰、水泥等外掺剂时宜增加粉料仓，也可由专用管线和螺旋升送器直接加入拌和锅,若与矿粉混合使用时应注意二者因密度不同发生离析。

10）拌和机必须有二级除尘装置，经一级除尘部分可直接回收使用，二级除尘部分可进入回收粉仓使用（或废弃）。对因除尘造成的粉料损失应补充等量的新矿粉。

11）沥青混合料拌和时间根据具体情况经试拌确定，以沥青均匀裹覆集料为度。间歇式拌和机每盘的生产周期不宜少于45s（其中干拌时间不少于5～10s）。改性沥青和SMA混合料的拌合时间应适当延长。

12）间歇式拌和机的振动筛规格应与矿料规格相匹配，最大筛孔宜略大于混合料的最大粒径，其余筛的设置应考虑混合料的级配稳定，并尽量使热料仓大体均衡，不同级配混合料必须配置不同的筛孔组合。

13）间歇式拌和机宜备有保温性能好的成品贮料仓，贮存过程中混合料温降不得大于10℃，且不能有沥青滴漏。普通沥青混合料的贮存时间不得超过72h；改性沥青混合料的贮存时间不宜超过24h；SMA混合料只限当天使用；OGFC混合料宜随拌随用。

14）生产添加纤维的沥青混合料时，纤维必须在混合料中充分分散，拌和均匀。拌和机应配备同步添加投料装置，松散的絮状纤维可在喷入沥青的同时或稍后采用风送设备喷入拌和锅，拌和时间宜延长5s以上。颗粒纤维可在粗集料投入的同时自动加入，经5～10s的干拌后，再投入矿粉。工程量很小时也可分装成塑料小包或由人工量取直接投入拌和锅。

15）使用改性沥青时应随时检查沥青泵、管道、计量器是否受堵，堵塞时应及时清洗。

16）沥青混合料出厂时应逐车检测沥青混合料的重量和温度，记录出厂时间，签发运料单。

4热拌沥青混合料的运输

1）热拌沥青混合料应采用较大吨位的自卸汽车运输，但不得超载运输，或急刹车、急掉头使透层、封层造成损伤。运料车的运力应较拌和能力或摊铺速度有所富余，施工过程中摊铺机前方应有运料车在等候卸料，对城市快速路、主干路开始摊铺时在施工现场等候卸料的运料车不宜少于5辆。

2）为防止沥青与车厢板粘结，车厢侧板和底板可涂一薄层防止沥青粘结的隔离剂或防粘剂，如：油水（柴油与水的比例可为1：3）混合液，但不得有余液积聚在车厢底部。从拌和机向运料车上放料时，应多次挪动汽车位置，平衡装料，以减少粗细集料的离析现象。运料车应用蓬布覆盖，用以保温、防雨、防污染。

3）连续摊铺过程中，运料车应在摊铺机前10～30cm处停住，不得撞击摊铺机。卸料过程中运料车应挂空档，靠摊铺机推动前进。在有条件时，运料车可将混合料卸入转运车经二次拌和后向摊铺机连续均匀的供料。运料车每次卸料必须倒净，尤其是对改性沥青或SMA混合料，如有剩余，应及时清除，防止硬结。

4）运料车进入摊铺现场时，轮胎上不得沾有泥土等可能污染路面的脏物，否则宜设水池洗净轮胎后进入工程现场。沥青混合料运至摊铺地点后凭运料单接收，并检查拌和质量。不符合温度要求，或已经结成团块、已遭雨淋湿的混合料不得铺筑。

5热拌沥青混合料的摊铺

1）铺筑沥青混合料前，应检查确定下承层的质量。当下承层质量不符合要求，或未按设计规定洒布透层、粘层、铺筑封层时，不得铺筑沥青面层。

2）铺筑试验路段

快速路和主干路的沥青路面在施工前应铺筑试验路段。其他等级道路在缺乏施工经验或初次使用重大设备时，也应铺筑试验段。当同一施工单位在材料、机械设备及施工方法与其他工程完全相同时，也可利用其他工程结果，不再铺筑新的试验路段。

试验段的长度应根据试验目的确定，通常宜为100～200m，宜选在正线上铺筑。

热拌热铺沥青混合料路面试验路段铺筑分试拌及试铺两个阶段应包括下列试验内容：

检验各种施工机械的类型、数量及组合方式是否匹配。

通过试拌确定拌和机的操作工艺，考察计算机打印装置的可信度。

通过试铺确定透层油的喷洒方式和效果、摊铺、压实工艺，确定松铺系数等。

验证沥青混合料的生产配合比设计，提出生产用的标准配合比和最佳沥青用量。

3）热拌沥青混合料应用沥青摊铺机摊铺。摊铺机在开始受料前应在料斗内涂刷少量防止粘料用的隔离剂或防粘结剂。对城市快速路、主干路宜采用两台或更多台数的摊铺机成梯队作业进行联合摊铺，相邻两幅的摊铺应有5cm左右宽度的摊铺重叠，上、下层的搭接位置宜错开20cm以上。相邻两台摊铺机宜相距为10～20m，且不得造成前面摊铺的混合料冷却。一台摊铺机的铺筑宽度宜小于6m，最大不得超过7.5m。表面层宜采用多机全幅摊铺，减少施工接缝。

4）摊铺机开工前应提前0.5～1小时预热熨平板不低于100℃。铺筑过程应选择熨平板的振捣或夯锤压实装置具有适宜的振动频率和振幅，以提高路面的初始压实度。熨平板加宽连接应仔细调节至摊铺的混合料没有明显的离析痕迹。

5）沥青混合料摊铺机应符合下列要求：

具有自动找平方式调节摊铺厚度及找平的装置。

具有足够容量的受料斗，在运料车换车时能连续摊铺，并有足够的功率推动运料车。

具有可加热的振动熨平板或振动夯等初步压实装置。

摊铺机宽度可以调整。

6）摊铺机应采用自动找平方式，摊铺最下层沥青混合料时，应采用钢丝或路缘石、平石控制高程与摊铺厚度，以上各层可用导梁引导高程控制或采用非接触式平衡梁控制方式。采用钢丝绳基准线控制时，应符合本规范第6.2.3第7条的规定。直接接触式平衡梁的轮子不得粘附沥青，铺筑改性沥青或SMA路面时应采用非接触式平衡梁。

7）沥青路面不得在气温低于10℃（城市主干路、快速路）或5℃（一般道路）时施工。沥青混合料的最低摊铺温度应根据沥青标号、摊铺层厚度、气温、风速及下卧层表面温度按本规范8.2.3第2条执行，且不得低于表8.2.3-4的规定。每天施工开始阶段宜采用较高温度的混合料。

表8.2.3-4  沥青混合料的最低摊铺温度

| 下卧层表面温度（℃） | 相应于下列不同摊铺层厚度的最低摊铺温度（℃） |
| --- | --- |
|  | 普通沥青混合料 | 改性沥青混合料或SMA沥青混合料 |
|  | ＜50㎜ | （50～80）㎜ | ＞80㎜ | ＜50㎜ | （50～80）㎜ | ＞80㎜ |
| ＜5 | 不允许 | 不允许 | 140 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 5～10 | 不允许 | 140 | 135 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 10～15 | 145 | 138 | 132 | 165 | 155 | 150 |
| 15～20 | 140 | 135 | 130 | 158 | 150 | 145 |
| 20～25 | 138 | 132 | 128 | 153 | 147 | 143 |
| 25～30 | 132 | 130 | 126 | 147 | 145 | 141 |
| ＞30 | 130 | 125 | 124 | 145 | 140 | 139 |

8）沥青混合料的松铺系数应根据混合料类型、施工机械和施工工艺等，由试铺试压方法或根据以往实践经验确定，也可按表8.2.3-5的松铺系数选用。摊铺过程中应随时检查摊铺层厚度及路拱、横坡，并按式8.2.3-5校验平均厚度，不符合要求时应根据铺筑情况及时进行调整。

表8.2.3-5沥青混合料的松铺系数

| 种 类 | 机 械 摊 铺 | 人 工 摊 铺 |
| --- | --- | --- |
| 沥青混凝土混合料 | 1.15～1.35 | 1.25～1.50 |
| 沥青碎石混合料 | 1.15～1.30 | 1.20～1.45 |

（8.2.3-5）

式中：—压实成型后沥青混合料的密度，（t/m3）；

—摊铺段长度（m）；

—摊铺的沥青混合料总质量（t）；

—摊铺层压实成型后的平均厚度（㎝）；

—摊铺宽度（m）。

9）摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺。摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿以提高平整度，减少混合料的离析。摊铺速度应根据拌和机产量、施工机械配套情况及摊铺层厚度、宽度按式（8.2.3-6）确定，摊铺机速度宜控制在2～6m/min的范围内，对改性沥青混合料及SMA混合料宜放慢至1～3m/min。当发现混合料出现明显离析、波浪、裂缝、拖痕时，应分析原因，予以消除。在铺筑过程中，摊铺机螺旋送料器应相应于摊铺机速度调整到保持一个稳定的速度均衡地转动，两侧应保持有不少于送料器2/3高度的混合料，以减少在摊铺过程中混合料的离析。

（8.2.3-6）

式中：—摊铺机械摊铺速度（m/min）；

—压实成型后沥青混合料的密度（t/m3）；

—拌和机产量（t/h）；

—效率系数。根据材料供应、运输能力等配套情况确定，宜为0.6～0.8。

10）用机械摊铺的混合料，不宜用人工反复修整。当出现下列情况时，可用人工局部找补或更换混合料：横断面不符合要求、构造物接头部位缺料、摊铺带边缘局部缺料、表面明显不平整、局部混合料明显离析、摊铺机后有明显的拖痕。

11）人工找补或更换混合料应在现场主管人员指导下进行。缺陷较严重时，应予铲除，并调整摊铺或改进摊铺工艺。当属机械原因引起严重缺陷时，应立即停止摊铺。人工修补时，工人不宜站在热混合料层面上操作。

12）在路面狭窄部分、平曲线半径过小的匝道或加宽部分，以及小规模工程可用人工摊铺。人工摊铺沥青混合料应符合下列要求：

半幅施工时，路中一侧宜事先设置挡板。

沥青混合料宜卸在铁板上，摊铺时应扣锹摊铺，不得扬锹远甩。

边摊铺边用刮板整平，刮平时应轻重一致，往返刮2～3次达到平整即可，不得反复撒料反复刮平引起粗集料离析。

撒料用的铁锹等工具宜加热使用，也可以沾轻柴油或油水混合液，以防粘结混合料。但不得过于频繁，影响混合料质量。

摊铺不得中途停顿。摊铺好的沥青混合料应紧接碾压，如因故不能及时碾压时，应停止摊铺，并对卸下的沥青混合料覆盖保温。

13）在雨季铺筑沥青路面时，应加强与气象台（站）的联系，已摊铺的沥青层因遇雨未行压实的应予铲除。

6沥青路面的压实及成型

1）压实成型的沥青路面应符合压实度及平整度的要求。

2）沥青混凝土的压实层最大厚度不宜大于10cm，沥青稳定碎石混合料的压实层厚度不宜大于12cm，但当采用大功率压路机且经试验证明能达到压实度时允许增大到15cm。

3）沥青路面施工应配备足够数量的压路机，选择合理的压路机组合方式及初压、复压、终压(包括成型)的碾压步骤，以达到最佳碾压效果。快速路、主干路铺筑双车道沥青路面的压路机数量不宜少于5台。施工气温低、风大、碾压层薄时，压路机数量应适当增加。

4）应选择合理的压路机组合方式及碾压步骤，以达到最佳碾压结果。沥青混合料压实宜采用钢筒式静态压路机与轮胎压路机或振动压路机组合的方式压实。

5）压路机应以慢而均匀的速度碾压，压路机的碾压速度应符合表8.2.3-7的规定。压路机的碾压路线及碾压方向不应突然改变而导致混合料推移。碾压区的长度应大体稳定，两端的折返位置应随摊铺机前进而推进，横向不得在相同的断面上。

表8.2.3-7  压路机碾压速度(km/h)

| 压路机类型 | 初压 | 复压 | 终压 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 适宜 | 最大 | 适宜 | 最大 | 适宜 | 最大 |
| 钢筒式压路机 | 1.5～2 | 3 | 2.5～3.5 | 5 | 2.5～3.5 | 5 |
| 轮胎压路机 | — | — | 3.5～4.5 | 6 | 4～6 | 8 |
| 振动压路机 | 1.5～2 (静压) | 5 (静压) | 1.5～2 (振动) | 1.5～2 (振动) | 2～3 (静压) | 5 (静压) |

6）压路机的碾压温度应符合本规范8.2.3-2的要求，并根据混合料种类、压路机、气温、层厚等情况经试压确定。在不产生严重推移和裂缝的前提下，初压、复压、终压都应在尽可能高的温度下进行。同时不得在低温状况下反复碾压，使石料棱角磨损、压碎、破坏集料嵌挤。

7）沥青混合料的初压应符合下列要求：

初压应在紧跟摊铺机后碾压，并保持较短的初压区长度，以尽快使表面压实，减少热量散失。对摊铺后初始压实度较大，经实践证明采用振动压路机或轮胎压路机直接碾压无严重推移而有良好效果时，可免去初压，直接进入复压工序。

通常宜采用钢轮压路机静压1～2遍。碾压应将压路机的驱动轮面向摊铺机，从外侧向中心碾压，在超高路段则由底向高碾压，在坡道上应将驱动轮从低处向高处碾压。

初压后检查平整度、路拱，有严重缺陷时进行修整乃至返工。

8）复压应紧接在初压后进行，并符合下列要求。

复压应紧跟在初压后开始，且不得随意停顿。压路机碾压段的总长度应尽量缩短，通常不超过60～80m。采用不同型号的压路机组合碾压时宜安排每一台压路机作全幅碾压，防止不同部位的压实度不均匀。

密级配沥青混凝土的复压宜优先采用重型的轮胎压路机进行搓揉碾压，以增加密水性，其总质量不宜小于25t，吨位不足时宜附加重物，使每一个轮胎的压力不小于15kN。冷态时的轮胎充气压力不小于0.55Mpa，轮胎发热后不小于0.6MPa，且各个轮胎的气压大体相同，相邻碾压带应重叠1/3～1/2的碾压轮宽度，碾压至要求的压实度为止。

对粗集料为主的较大粒径的混合料，尤其是大粒径沥青稳定碎石基层，宜优先采用振动压路机复压。厚度小于30mm的薄沥青层不宜采用振动压路机碾压。振动压路机的振动频率宜为35～50Hz，振幅宜为0.3～0.8mm。层厚较大时选用高频率大振幅，以产生较大的激振力，厚度较薄时采用高频率低振幅，以防止集料破碎。相邻碾压带重叠宽度为10～20cm。振动压路机折返时应先停止振动。

当采用三轮钢筒式压路机时，总质量不宜小于12t，相邻碾压带宜重叠后轮的1/2宽度，并不应少于20cm。

对路面边缘、加宽及港湾式停车带等大型压路机难于碾压的部位，宜采用小型振动压路机或振动夯板作补充碾压。

9）终压应紧接在复压后进行，如经复压后已无明显轮迹时可免去终压。终压可选用双轮钢筒式压路机或关闭振动的振动压路机碾压不宜少于2遍，至无明显轮迹为止。

10）SMA和OGFC路面的压实应符合以下要求：

除沥青用量较低，经试验证明采用轮胎压路机碾压有良好效果外，不宜采用轮胎压路机碾压，以防将沥青结合料搓揉挤压上浮。

SMA路面宜采用振动压路机或钢筒式压路机碾压。振动压路机应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则，即紧跟在摊铺机后面，采取高频率、低振幅的方式慢速碾压。如发现SMA混合料高温碾压有推拥现象，应复查其级配是否合适。

OGFC混合料宜采用12t以上钢筒式压路机碾压。

11）碾压轮在碾压过程中应保持清洁，有混合料沾轮应立即清除。对钢轮可涂刷隔离剂或防粘结剂，但严禁刷柴油。当采用向碾压轮喷水(可添加少量表面活性剂)的方式时，必须严格控制喷水量且成雾状，不得漫流，以防混合料降温过快。轮胎压路机开始碾压阶段，可适当烘烤、涂刷少量隔离剂或防粘结剂，也可少量喷水，并先到高温区碾压使轮胎尽快升温，之后停止洒水。轮胎压路机轮胎外围宜加设围裙保温。

12）压路机不得在未碾压成型路段上转向、调头、加水或停留。在当天成型的尚未冷却的路面上，不得停放各种机械设备或车辆，不得散落矿料、油料等杂物。

13）热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃后，方可开放交通。

14）沥青混合料面层完成后应加强保护，控制交通，不得在面层堆土或拌制砂浆。

7 接缝处理

1）沥青路面的施工必须接缝紧密、连接平顺，不得产生明显的接缝离析。上、下层的纵缝应错开15cm（热接缝）或30～40cm（冷接缝）以上。相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错位1m以上。接缝施工应用3m直尺检查，确保平整度符合要求。

2）纵向接缝部位的施工应符合下列要求。

摊铺时采用梯队作业的纵缝应采用热接缝。施工时应将已铺混合料部分留下10～20cm宽暂不碾压，作为后续部分的高程基准面，然后作跨缝碾压以消除缝迹。

当半幅施工因特殊原因不能采用热接缝时，宜加设挡板或采用切刀切齐。可在混合料尚未完全冷却前用镐刨除边缘留下毛茬的方式，也可采用铣刨机铣刨成毛茬，但不应在冷却后采用切割机作纵向切缝。铺另半幅前必须将缝边缘清扫干净，并涂洒少量粘层沥青。摊铺时应重叠在已铺层上5～10cm，摊铺后用人工将摊铺在前半幅上面的混合料铲走。先在已压实面上行走，碾压新铺层10～15cm，然后压实新铺部分，再伸过已压实路面10～15cm，充分将接缝压实紧密。表层的纵缝应顺直，且宜留在车道区画线位置上。

3）快速路和主干路，中下面层的横向接缝时可采用斜接缝，上面层应采用垂直的平接缝。支路及一般道路的各层均可采用斜接缝，沥青层较厚时也可作阶梯形接缝。铺筑接缝时，可在已压实部分上面铺设一些热混合料使之预热软化，以加强新旧混合料的粘结。但在开始碾压前应将预热用的混合料铲除。

4）斜接缝的搭接长度与层厚有关，宜为0.4～0.8m。搭接处应洒少量沥青，混合料中的粗集料颗粒应予剔除，并补上细料，搭接平整，充分压实。阶梯形接缝的台阶经铣刨而成，并洒粘层沥青，搭接长度不宜小于3m。

5）平接缝宜趁尚未冷透时用凿岩机或人工垂直刨除端部层厚不足的部分，也可采用铣刨机在路面冷却后将层厚不足部分铣刨掉，使工作缝成直角连接。当采用切割机制作平接缝时，宜在铺设当天混合料冷却但尚未结硬时进行，切割后的切割面必须进行凿毛处理。刨除或切割不得损伤下层路面。切割时留下的泥水必须冲洗干净，待干燥后涂刷粘层油。铺筑新混合料接头应使接茬软化，压路面先进行横向碾压，再纵向碾压成为一体，充分压实，连接平顺。

6）从接缝处起继续摊铺混合料前应用3m直尺检查端部平整度，当不符合要求时，应予清除。摊铺时应调整好预留高度，接缝处铺层施工结束后再用3m直尺检查平整度，当有不符要求者，应趁混合料尚未冷却时立即处理。

7）横向接缝的碾压应先用压路机进行横向碾压。碾压时压路机应位于已压实的混合料层上，伸入新铺层的宽度为15cm。然后每压一遍向新铺混合料移动15～20cm，直至全部在新铺层上为止，再改为纵向碾压。当相邻摊铺层已经成型，同时又有纵缝时，可选用钢轮压路机沿纵缝碾压一遍，其碾压宽度为15～20cm，然后再沿横缝作横向碾压，最后进行正常的纵向碾压。

8 冷拌沥青混合料路面

1）冷拌沥青混合料适用于支路及其以下道路的面层、支路的表面层，以及各级道路沥青路面的基层、连接层或整平层。冷拌改性沥青混合料可用于沥青路面的坑槽冷补。

2）冷拌沥青混合料宜采用乳化沥青或液体沥青拌制，也可采用改性乳化沥青。各原材料类型及规格应符合本规范第8.2.1节的有关规定。

3）冷拌沥青混合料宜采用密级配，当采用半开级配的冷拌沥青碎石混合料路面时，应铺筑上封层。

4 ) 冷拌沥青混合料宜采用厂拌，施工时，应采取防止混合料离析的措施。

5 ) 当采用阳离子乳化沥青搅拌时，宜先用水湿润集料。

6) 混合料的搅拌时间应通过试拌确定。机械搅拌时间不宜超过30s，人工搅拌时间不宜超过60s。

7 ) 已拌好的混合料应立即运至现场摊铺，并在乳液破乳前结束。在搅拌与摊铺过程中已破乳的混合料，应予废弃。

8 ) 冷拌沥青混合料摊铺后宜采用6t压路机初压初步稳定，再用中型压路机碾压。当乳化沥青开始破乳，混合料由褐色转变成黑色时，应改用12～15t轮胎压路机复压，将水分挤出后暂停碾压，待水分基本蒸发后继续碾压至轮迹小于5mm，表面平整，压实度符合要求为止。

9 ) 冷拌沥青混合料路面的上封层应在混合料压实成型，且水分完全蒸发后施工。

10) 冷拌沥青混合料路面施工结束后宜封闭交通2～6h，并应做好早期养护。开放交通初期车速不得超过20km/h，不得在其上刹车或掉头。

8.2.4  热拌沥青混合料面层质量应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第8.5.1条的规定。热拌沥青混合料面层允许偏差应符合表8.2.4 的规定。

表8.2.4  热拌沥青混合料面层允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 纵断高程（mm） | ±15 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
| 中线偏位（mm） | ≤20 | 100m | 1 | 用经纬仪测量 |
| 平整度（mm） | 标准差σ | 快速路、 主干路 | ≤1.5 | 100m | 路宽（m） | ＜9 | 1 | 用测平仪检测，见注1 |
|  |  |  |  |  |  | 9～15 | 2 |  |
|  |  | 次干路、支路 | ≤2.4 |  |  | ＞15 | 3 |  |
|  | 最大间隙 | 次干路、支路 | ≤5 | 20m | 路宽（m） | ＜9 | 1 | 用3m直尺和塞尺连续量取两尺，取最大值 |
|  |  |  |  |  |  | 9～15 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ＞15 | 3 |  |
| 宽度（mm） | 不小于设计值 | 40m | 1 | 用钢尺量 |
| 横坡 | ±0.3%且不反坡 | 20m | 路宽（m） | ＜9 | 2 | 用水准仪测量 |
|  |  |  |  | 9～15 | 4 |  |
|  |  |  |  | ＞15 | 6 |  |
| 井框与路面高差（mm） | ≤5 | 每座 | 1 | 十字法，用直尺、塞尺量取最大值 |
| 抗滑 | 摩擦系数 | 符合设计要求 | 200m | 1 | 摆式仪 |
|  |  |  |  | 全线连续 | 横向力系数车 |
|  | 构造深度 | 符合设计要求 | 200m | 1 | 砂铺法 |
|  |  |  |  |  | 激光构造深度仪 |

注：①测平仪为全线每车道连续检测每100m计量标准差σ；无测平仪时可采用3m直尺检测；表中检验频率点数为测线数；

②平整度、抗滑性能也可采用自动检测设备进行检测；

③底基层表面、下面层应按设计规定用量喷洒透层油、粘层油；

④中面层、底面层仅进行中线偏位、平整度、宽度、横坡的检测；

⑤改性（再生）沥青混凝土路面可采用此表进行检验；

⑥十字法检查井框与路面高差，每座检查井均应检查。十字法检查中，以平行于道路中线，过检查井盖中心的直线做基线，另一条线与基线垂直，构成检查用十字线。

8.2.5  冷拌沥青混合料面层质量应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第8.5.2条的规定。冷拌沥青混合料面层允许偏差应符合表8.2.5 的规定。

表8.2.5 冷拌沥青混合料面层允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 纵断高程（mm） | ±20 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
| 中线偏位（mm） | ≤20 | 100m | 1 | 用经纬仪测量 |
| 平整度（mm） | ≤10 | 20m | 路宽（m） | ＜9 | 1 | 用3m直尺、塞尺连续量两尺，取最大值 |
|  |  |  |  | 9～15 | 2 |  |
|  |  |  |  | ＞15 | 3 |  |
|  |  | 20m | 路宽（m） | ＜9 | 1 | 用3m直尺和塞尺连续量取两尺，取最大值 |
|  |  |  |  | 9～15 | 2 |  |
|  |  |  |  | ＞15 | 3 |  |
| 宽度（mm） | 不小于设计值 | 40m | 1 | 用钢尺量 |
| 横坡 | ±0.3%且不反坡 | 20m | 路宽（m） | ＜9 | 2 | 用水准仪测量 |
|  |  |  |  | 9～15 | 4 |  |
|  |  |  |  | ＞15 | 6 |  |
| 井框与路面高差（mm） | ≤5 | 每座 | 1 | 十字法，用直尺、塞尺量取最大值 |
| 抗滑 | 摩擦系数 | 符合设计要求 | 200m | 1 | 摆式仪 |
|  |  |  |  | 全线连续 | 横向力系数车 |
|  | 构造深度 | 符合设计要求 | 200m | 1 | 砂铺法 |
|  |  |  |  |  | 激光构造深度仪 |

## 8.3  再生沥青混合料面层

8.3.1施工

1混合料拌和

1) 厂拌热再生拌合设备必须具备回收沥青路面材料（RAP）计量、再生剂计量喷洒等再生系统。当回收沥青路面材料（RAP）掺配比例大于5％时，宜增加回收沥青路面材料（RAP）烘干加热系统，加热温度宜为95℃～130℃。

2) 厂拌热再生回收沥青路面材料（RAP）料仓数量不应少于2个，料仓内的回收沥青路面材料（RAP）含水率不应大于3%。

3) 厂拌热再生拌合温度和拌合时间应根据拌合设备的加热干燥能力、回收沥青路面材料（RAP）的含水率、再生混合料的级配、新沥青的黏温曲线等综合确定，并应符合下列规定：

应适当提高新集料的加热温度，最高温度不宜超过200℃。

干拌时间应比同类热拌沥青混合料延长5s～10s，总拌合时间应比普通热拌沥青混合料延长15s左右。

再生沥青混合料拌合出料温度宜比同类热拌沥青混合料高5℃～15℃。

加热时，回收沥青路面材料（RAP）不得直接与火焰接触。

4）厂拌热再生沥青混合料拌合的其他要求，应符合热拌沥青路面的规定。

5）厂拌温再生拌合设备必须具备回收沥青路面材料（RAP）计量、再生剂计量喷洒等再生系统，以及温拌剂计量喷洒或投放系统。当回收沥青路面材料（RAP）掺配比例大于10％时，宜增加回收沥青路面材料（RAP）烘干加热系统，加热温度宜为95℃～130°℃.

6）厂拌温再生回收沥青路面材料（RAP）料仓数量不应少于2个，料仓内的回收沥青路面材料（RAP）含水率不应大于3%。

7）厂拌温再生新集料的加热温度应经试拌后调整、确定，混合料出料温度相比同类热再生沥青混合料应降低25℃以上。

8）厂拌温再生温拌添加剂的添加设备应具备准时、足量、自动化添加的功能，应采用专用配套设备。

9）厂拌温再生混合料拌制过程中应根据温拌剂品种、性质，确定投料顺序，延长干拌或湿拌时间。

10）厂拌温再生拌合时间应根据混合料外观确定，沥青应均匀裹覆集料、应无花白料。性，并为后续施工提供技不依据。

11）厂拌冷再生混合料的拌合宜采用连续式拌合设备，连续式拌合设备应装有可自动调节材料比例的控制系统。

12）厂拌冷再生应有水泥和外加水添加系统。

13）厂拌冷再生当使用泡沫沥青作为再生用结合料时，必须配备泡沫沥青发生装置。

14）厂拌冷再生每次拌合前应检测新集料与回收沥青路面材料（RAP)的含水率，并应根据含水率检测结果确定外加水用量。

15）厂拌冷再生拌合设备的生产能力应与运输能力、摊铺设备生产能力匹配，再生混合料应随拌随用。

16）厂拌冷再生混合料拌合时间应试拌确定，拌合后再生混合料粗、细集料应均匀一致，不得出现结团成块现象。

2运输

1) 厂拌热再生沥青混合料的运输要求，应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1对热拌沥青路面的规定。

2) 厂拌热再生沥青混合料在摊铺地点应根据运料单复测温度，对不满足施工程度要求、已结成团块或遭雨淋的混合料，不得使用。

3) 厂拌温再生沥青混合料的运输要求应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1对热拌沥青路面的规定。

4) 厂拌温再生沥青混合料的运输距离和运输时间，可在厂拌热再生沥青混合料的基础上适当放宽。

5) 厂拌冷再生混合料应采用自卸汽车运输，车辆的数量应与摊铺机的数量、摊铺能力、运输距离相适应，在摊铺机前应形成一个不间断的供料车流。

6) 厂拌冷再生当从拌合机向运料车上装料时，应多次挪动运料车位置，装料应平衡，不得出现混合料离析现象。

7) 厂拌冷再生运料车宜采用苫布覆盖。

8) 厂拌冷再生摊铺过程中运料车应在摊铺机前1m～3m处停住，空挡等候，由摊铺机推动前进，然后开始缓缓卸料，不得撞击摊铺机。

3摊铺和压实

1) 厂拌热再生沥青混合料的摊铺温度宜比同类热拌沥青混合料高5℃～15℃。摊铺的其他要求，应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1对热拌沥青路面的规定。

2) 厂拌热再生沥青混合料的压实温度宜比同类热拌沥青混合料高5℃～15℃，宜配备大吨位轮胎压路机复压。压实的其他要求，应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1对热拌沥青路面的规定。

3) 厂拌温再生沥青路面摊铺温度相比同类厂拌热再生沥青混合料应降低25℃以上。厂拌温再生沥青路面低温施工条件下的最低摊铺温度宜符合表8.3.1-1的规定。厚度在3cm下的薄面层不适合低温施工，寒冷季节遇大风降温天气不得进行厂拌温再生混合料施工。施工开始阶段宜采用较高温度的混合料。

表8.3.1-1 厂拌温再生沥青路面低温施工条件下的最低摊铺温度

| 下卧层表 面温度Ｔ (℃) | 相应于下列不同混合料类型与摊铺厚度h(mm)的最低摊铺温度(℃) |
| --- | --- |
|  | 普通沥青混合料 | 改性沥青混合料 |
|  | 40＜h≤50 | 50<h≤80 | h＞80 | 40<h≤50 | 50<h≤80 | h＞80 |
| 5≤T<10 | 125 | 120 | 115 | 130 | 125 | 120 |
| 10≤T<15 | 120 | 115 | 110 | 125 | 120 | 115 |

4) 厂拌温再生混合料摊铺和压实的其他要求，应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1对热拌沥青路面的规定。

5) 现场热再生混合料摊铺应匀速行进，速度宜为1.5m/min～5.0m/min。混合料摊铺应均匀，不得出现粗糙、拉毛、裂纹、离析等现象。

6) 现场热再生混合料应根据再生层厚度调整摊铺熨平板的振捣功率。

7) 现场热再生混合料再生混合料的摊铺温度应高于120℃。

8) 现场热再生混合料加铺再生时，再生混合料和加铺料应采用现场再生机双熨平板同时摊铺。

9) 现场热再生混合料的碾压应配套使用大吨位的振动双钢轮压路机、轮胎压路机等压实机具。

10) 现场热再生混合料碾压应紧跟摊铺进行。当使用双钢轮压路机时，宜减少喷水；当使用轮胎压路机时，不宜喷水。

11) 现场热再生混合料对压路机无法压实的局部部位，应选用小型振动压路机或振动夯板配合碾压。

12) 现场热再生混合料加铺再生应将再生料和加铺料同时碾压。

13) 厂拌冷再生混合料摊铺宜采用带有自动找平装置和自动调节摊铺厚度的摊铺机摊铺，熨平板可不加热。

14) 厂拌冷再生混合料摊铺机的输出量应与冷再生混合料的拌合能力及运输能力匹配，再生混合料应连续摊铺。

15) 厂拌冷再生混合料摊铺：摊铺机应缓慢、均匀、连续不断地摊铺，不得随意变换速度或中途停顿，摊铺速度宜为2m/min～4m/min。当发现混合料出现明显离析、波浪、裂缝、拖痕时，应分析原因，并采取消除措施。

16) 厂拌冷再生混合料松铺系数应根据混合料的类型由试铺试压确定，摊铺过程中应随时检查摊铺层厚度、路拱及横坡。

17) 厂拌冷再生混合料摊铺应根据再生层厚度、压实度要求等，配备足够数量、吨位的钢轮压路机、轮胎压路机，按试验段确定的压实工艺在混合料处于最佳含水率条件下进行碾压。压实后再生层的压实度和平整度应符合要求。

18) 厂拌冷再生混合料压实：初压应采用单钢轮振动压路机进行碾压，碾压速度宜为1.5km/h～3.0km/h，应先静压一遍，然后进行振动碾压。压路机应从外侧向路中心碾压，相邻碾压带应重叠1/3～1/2轮宽。当边缘设有支挡时，应紧靠支挡碾压；当边缘无支挡时，可在边缘先空出宽30cm～40cm，待压完第一遍后，将压路机大部分重量置于已压实过的混合料面上再碾压边缘。

19) 厂拌冷再生混合料压实：复压应紧接初压进行，复压应采用双钢轮振动压路机振动碾压，碾压速度宜为2km/h～4km/h，压实度应符合要求，并无明显轮迹。

20) 厂拌冷再生混合料压实：终压应紧跟复压进行。复压结束后，若碾压层表面干燥，可安排洒水车在再生层表面洒水，使再生层表面湿润。然后采用轮胎压路机压实，碾压速度宜为3km/h～5km/h，碾压至无轮迹。

21) 厂拌冷再生混合料摊铺：严禁压路机在刚完成碾压或正在碾压的路段上掉头、急刹车及停放。

22) 厂拌冷再生混合料摊铺：对大型压路机难于碾压的部位，应采用小型压实工具进行压实。

23) 现场冷再生混合料摊铺：摊铺的混合料不得出现明显离析、波浪、裂缝、拖痕。

24) 现场冷再生混合料摊铺：当使用平地机进行摊铺时，摊铺应符合下列规定：

应采用轻型钢轮压路机紧跟再生机组初压2遍～3遍。

当完成一个作业段的初压后，应采用平地机整平，再采用轻型钢轮压路机在初平的路段碾压1遍。

对发现的局部轮迹、凹陷应进行人工修补。

应采用平地机整形，坡度和路拱应符合要求，整形后的再生层表面应无明显的再生机轮迹和集料离析现象。

25) 位的钢轮压路机、轮胎压路机，按试验段确定的压实工艺进行碾压，压实后的再生层应符合压实度和平整度的要求。

26) 现场冷再生沥青路面施工应采用流水作业，各工序应紧密衔接，并应缩短从拌合到完成碾压之间的延迟时间。

27) 现场冷再生混合料压实：初压时混合料的含水率宜控制在最佳含水率。碾压过程中，再生层表面应保持湿润；当水分蒸发过快时，应及时洒水。

28) 现场冷再生混合料压实：当碾压过程中出现弹簧、松散、起皮等现象时，应及时翻开重新拌合。

29) 现场冷再生混合料压实：可在碾压结束前用平地机再终平一次，路拱和超高应符合设计要求。

4养护和开放交通

1) 厂拌热再生沥青混合料压实成型后的路面应进行早期养护，当沥青混合料表面温度低于50℃后，方可开放交通；当需提前开放交通时，可洒水冷却。

2) 厂拌热再生沥青混合料养护期间严禁履带车通行，严禁机动车辆调头或刹车，同时应限制车速和交通量。

3) 厂拌热再生沥青混合料沥青面层完工后应加强保护、控制交通，不得在面层上堆土或拌制砂浆。

4) 现场热再生沥青混合料压实成型后的路面应进行早期养护，当沥青混合料表面温度低于50℃后，方可开放交通；当需提前开放交通时，可洒水冷却。

5) 厂拌冷再生沥青混合料铺筑好的冷再生层在加铺上层结构前应进行养护，养护时间不宜少于7d。当再生层可取出完整芯样或含水率低于2%时，可提前结束养护，进行上层沥青混合料铺筑。

6) 厂拌冷再生沥青混合料再生层养护期内应限制大型车辆通行，并应进行早期养护。

7) 厂拌冷再生沥青混合料开放交通初期必须限载限速，并严禁车辆在再生层上掉头和急刹车。可在再生层上均匀喷洒慢裂乳化沥青，喷洒用量折合纯沥青后宜为0.05kg/㎡～0.20kg/㎡。

8) 现场冷再生混合料：当使用无机结合料进行全深式现场冷再生时，养护和开放交通应符合下列规定：

对碾压完成并经过压实度检查合格后的路段，应立即进行养护。养护可采用湿砂、覆盖、乳化沥青、洒水等方法。

养护时间不宜少于7d，整个养护期内再生层表面应保持潮湿状态。养护期内严禁除洒水车辆以外的其他重型车辆通行。

后续施工前应将再生层清扫干净，并应根据再生层上部层位的不同进行必要的处治，应符合下列规定：

当再生层上为无机结合料稳定材料层时，应洒少量水湿润表面。

当再生层上为沥青层时，应立即实施透层和封层。

当再生层上为水泥混凝土层时，应尽快铺设。

8.3.2施工质量标准

1厂拌热再生沥青路面的施工质量应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1对热拌沥青路面的规定。厂拌热再生沥青路面施工过程中回收沥青路面材料(RAP）的质量检查应符合下表的规定。

表8.3.2-1 厂拌热再生沥青路面施工过程中回收沥青路面材料（RAP）的质量检查

| 试验项目 | 质量要求 | 检查频率 |
| --- | --- | --- |
| 级配、沥青含量 | 实测 | 每工作日1次 |
| 含水率 | ≤3% | 每工作日1次 |

2厂拌热再生沥青路面的检查与验收应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1对热拌沥青路面的规定。

3厂拌温再生沥青路面的施工质量应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1对热拌沥青路面的规定，厂拌温再生沥青路面施工过程中回收沥青路面材料(RAP）的质量检查应符合本规程表8.3.2-1的规定。

4厂拌温再生沥青路面的检查与验收应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1对热拌沥青路面的规定。

5现场热再生沥青路面新加的新沥青混合料的质量应满足设计要求。

6现场热再生沥青路面施工过程中的质量检查应符合表8.3.2-2的规定。

表8.3.2-2现场热再生沥青路面施工过程中的质量检查

| 检查项目 | 单位 | 质量要求或允许偏差 | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再生剂用量 | - | 适时调整，总量控制 | 随时 | 每工作日计算 |
| 再生混合料摊铺温度 | ℃ | >120 | 随时 | 温度计测量 |
| 外观 | - | 表面平整密实，无明显轮迹、裂痕、推挤、油包、离析等缺陷 | 随时 | 目测 |
| 压实度（理论最大相对密度）均值 | % | ≥94 | 每工作日1次～2次 | T0924，JTGF40附录F |
| 宽度 | cm | 不小于设计宽度 | 随时 | T0911 |
| 再生厚度 | mm | ±5 | 随时 | T0912 |
| 加铺厚度 | mm | ±3 | 随时 | T0912 |
| 平整度最大间隙 | mm | <3 | 随时 | T0931 |
| 横接缝高差 | mm | <3，必须压实 | 随时 | 3m直尺间隙 |
| 纵接缝高差 | mm | <3，必须压实 | 随时 | 3m直尺间隙 |
| 注:表中检验方法应按现行行业标准《公路路基路面现场测试规程》》JTGE60执行。 |

7现场热再生沥青路面的检查与验收应符合表8.3.2-3的规定。

表8.3.2-3现场热再生沥青路面的检查与验收

| 检查项目 | 单位 | 质量要求或允许偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 快速路、主干路 | 次干路、支路 | 检验频率 | 检验方法 |
| 外观 | - | 表面平整密实，无明显轮迹、裂痕、推挤、油包、离析等缺陷 | 随时 | 目测 |
| 宽度 | cm | 不小于设计宽度 | 每20m抽测1处 | T0911 |
| 再生厚度 | mm | -5 | 每1000㎡抽测1点 | T0912 |
| 加铺厚度 | mm | 士3 | 每1000㎡抽测1点 | T0912 |
| 平整度IRI | mm/m | <3.0 | <4.0 | 全线连续 | T0933 |
| 压实度(理论最大相对密度)代表值 | % | ≥94 | 每1000㎡抽测1点 | T0924 |
| 注:表中检验方法应按现行行业标准《公路路基路面现场测试规程》JTGE60执行。 |

8厂拌冷再生沥青路面施工各个工序完结后，均应进行检查验收。经检验合格后，方可进入下一个工序。经检验不合格的段落，必须进行返工或补救，使其达到要求。

9厂拌冷再生施工质量应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1的规定。

10厂拌冷再生沥青路面施工过程中的材料质量检查应符合表8.3.2-4的规定。

表8.3.2-4厂拌冷再生沥青路面施工过程中的材料质量检验

| 材料 | 试验项目 | 质量要求 | 检查频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乳化沥青 | 破乳速度、粒子电荷、筛上剩余物 (1.18mm 筛孔)含量、赛波特黏度 (25℃)、蒸发残留物含量、蒸发残留物(溶解度、针入度、延度)、与 粗集料的黏附性(裹覆面积)、与粗、 细粒式集料拌合试验、储存稳定性等 | 符合设计要求 | 每批来料 1次 |
| 改性乳化 沥青 | 破乳速度、粒子电荷、筛上剩余物 (1.18mm 筛孔)含量、赛波特黏度 (25℃)、蒸发残留物含量、蒸发残 留物(溶解度、针入度、软化点、延 度)、与粗集料的黏附性(裹覆面 积)、与粗、细粒式集料拌合试验、 储存稳定性等 | 符合设计要求 | 每批来料 1次 |
| 泡沫沥青 | 膨胀率、半衰期 | 符合设计要求 | 每批来料 1次 |
| 水泥 | 初、终凝时间、强度 | 符合本规程第4.9.3条的规定 | 每批来料 1次 |
| 矿料 | 粗集料 | 颗粒级配、针片状颗粒含量、压碎 值、洛杉矶磨耗损失、含泥量等 | 符合设计要求 | 每批来料 1次 |
|  | 细集料 | 颗粒级配、砂当量等 | 符合设计要求 | 每批来料 1次 |
|  | 矿粉 | 颗粒级配、含水率、亲水系数、塑性指数等 | 符合设计要求 | 每批来料 1次 |
| 回收沥青 路面材料 (RAP) | 级配、含水率、砂当量 | 符合本规程第4.11.4条的规定 | 每工作日 1次 |

11厂拌冷再生沥青路面施工过程中的混合料质量检查应符合表8.3.2-5的规定。

表8.3.2-5厂拌冷再生沥青路面施工过程中的混合料质量检查

| 试验项目 | 单位 | 质量要求 | 检查频率 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空隙率 | % | 符合设计要求 | 每工作日1次 | 本规程附录F |
| 劈裂强度(15℃) | MPa | 符合设计要求 |  |  |
| 干湿劈裂强度比(15℃) | % | 符合设计要求 |  |  |
| 马歌尔稳定度(40℃) | kN | 符合设计要求 |  |  |
| 浸水残留稳定度(40℃) | % | 符合设计要求 |  |  |
| 冻融劈裂抗拉强度比 | % | 符合设计要求 | 每3个工作日1次 | T0729 |
| 含水率 | % | 符合配比设计要求 | 发现异常时随时试验 | T0801 |
| 级配 | - | 符合配比设计要求 | 发现异常时随时试验 | T0302 |
| 注:表中试验方法应按现行行业标准《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20、《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTGE5l和《公路工程集料试验规程》JTGE42执行。 |

12厂拌冷再生沥青路面施工过程中的现场质量检查应符合表8.3.2-6的规定。

表8.3.2-6厂拌冷再生沥青路面施工过程中的现场质量检查

| 检查项目 | 单位 | 质量要求或允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 快速路、主干路 | 次干路、支路 |  |  |
| 外观 | - | 表面平整密实，无浮石、弹簧现象，无明显压路机轮迹 | 随时 | 目测 |
| 压实度 | 乳 化 沥 青、 改 性 乳 化 沥 青 冷 再 生 | % | ≥87 | ≥86 | 每 1000m² 抽测 1点 | 基于理论最大相对密度， T0924或 T0921 |
|  | 泡 沫 沥 青 冷 再 生 | % | ≥98 | ≥97 | 每 1000m² 抽测 1点 | 基于重型击实标准密度， T0924或 T0921 |
| 平整度最大间隙 | mm | 8 | 随时 | T0931 |
| 纵断面高程 | mm | ±10 | 每 20m 抽测 1 处 | T0911 |
| 厚度 | 均值 | mm | -8 | 随时 | 插入测量 |
|  | 单值 |  | -10 |  |  |
| 宽度 | cm | 不小于设计宽度，边缘线整齐，顺适 | 每 20m 抽测 1 处 | T0911 |
| 横坡度 | % | ±0.3，且不反坡 | 每 20m 抽测 1 处 | T0911 |

注:表中检验方法应按现行行业标准《公路路基路面现场测试规程》JTGE60执行。

13厂拌冷再生工程完工后，宜以1km～3km作为一个验收路段；当不足1km时，

应作为一个验收路段。厂拌冷再生沥青路面的检查与验收应符合表8.3.2-7的规定。

表8.3.2-7厂拌冷再生沥青路面的检查与验收

| 检查项目 | 单位 | 质量要求或允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 快速路、主干路 | 次干路、支路 |  |  |
| 外观 | - | 表面平整密实，无浮石、弹簧现象，无明显压路机轮迹 | 随时 | 目测 |
| 压实度 | 乳化沥青冷再生、改性乳化沥青冷再生 | % | ≥87 | ≥86 | 每1000m²抽测1点 | 基于理论最大相对密度，T0924或T0921 |
|  | 泡沫沥青冷再生 |  | ≥98 | ≥97 | 每1000m²抽测1点 | 基于重型击实标准密度，T0924或T0921 |
| 平整度最大间隙 | mm | 8 | 每 100m 抽测 1处，每处连续10 尺 | T0931 |
| 纵断面高程 | mm | ±10 | 每20m 抽测 1处 | T0911 |
| 厚度 | 均值 | mm | -8 | 每1000m²抽测1点 | 插入测量 |
|  | 单值 |  | -15 |  |  |
| 宽度 | cm | 不小于设计宽度，边缘线整齐，顺适 | 每40m 抽测1处 | T0911 |
| 横坡度 | % | ±0.3，且不反坡 | 每40m 抽测1处 | T0911 |

注：①当再生层用作次干路底基层，或者用于支路时，纵断面高程控制要求可适当放宽。

②在铺筑试验段时，压实度检验频率应增加1倍。

③表中检验方法应按现行行业标准《公路路基路面现场测试规程》JTGE60执行。

14现场冷再生沥青路面施工过程中的材料质量检查应符合表8.3.2-8的规定。

表8.3.2-8现场冷再生沥青路面施工过程中的材料质量检查

| 材料 | 试验项目 | 质量要求 | 检查频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乳化沥青 | 破乳速度、粒子电荷、筛上剩余 物(1.18mm 筛孔)含量、赛波特黏度 (25℃)、蒸发残留物含量、 蒸发残留物(溶解度、针人度、延 度)、与粗集料的黏附性(裹覆面 积)、与粗、细粒式集料拌合试验、 储存稳定性等 | 符合设计要求 | 每批来料 1 次 |
| 改性乳化沥青 | 破乳速度、粒子电荷、筛上剩余 物(1.18mm 筛孔)含量、赛波特黏度 (25℃)、蒸发残留物含量、 蒸发残留物(溶解度、针人度、软化点、延度)、与粗集料的黏附性 (裹覆面积)、与粗、细粒式集料 拌合试验、储存稳定性等 | 符合设计要求 | 每批来料 1 次 |
| 泡沫沥青 | 膨胀率、半衰期 | 符合设计要求 | 每批来料 1 次 |
| 水泥 | 初、终凝时间、强度 | 符合本规程第 4.9.3 条的规定 | 每批来料 1 次 |
| 矿料 | 粗集料 | 颗粒级配、针片状颗粒含量、压 碎值、洛杉矶磨耗损失、含泥量等 | 符合设计要求 | 每批来料 1 次 |
|  | 细集料 | 颗粒级配、砂当量等 | 符合设计要求 | 每批来料 1 次 |
|  | 矿粉 | 颗粒级配、含水率、亲水系数、 塑性指数等 | 符合设计要求 | 每批来料 1 次 |

15当使用水泥作为再生用结合料的全深式现场冷再生时，水泥全深式现场冷再生施工过程中的混合料质量检查应符合表8.3.2-9的规定。

表8.3.2-9水泥全深式现场冷再生施工过程中的混合料质量检查

| 试验项目 | 单位 | 质量要求 | 检查频率 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度 | MPa | 符合设计要求 | 每车道每公里6个或9个试件 | T0805 |
| 含水率 | % | 符合配比设计要求 | 发现异常时随时试验 | T0801 |
| 级配 | - | 符合配比设计要求 | 每车道每公里抽测 1 点 | T0302 |
| 水泥剂量 | % | 不小于配比设计掺量-1.0 | 每车道每公里抽测 1 点 | T0809 |

注：表中试验方法应按现行行业标准《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTGE51和《公路工程集料试验规程》JTGE42执行。

16现场冷再生沥青路面施工过程中的质量检查应符合表8.3.2-10的规定。

表8.3.2-10现场冷再生沥青路面施工过程中的质量检查

| 检查项目 | 单位 | 质量要求或允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 快速路、主干路 | 次干路、支路 |  |  |
| 外观 | - | 表面平整密实，无浮石、弹簧现象，无明显压路机轮迹 | 随时 | 目测 |
| 压实度 | 乳化沥青冷再生、改性 乳化沥青冷再生 | % | ≥87 | ≥86 | 每1000m²抽测1点 | 基于理论最大相对密度，T0924或T0921 |
|  | 泡沫沥青冷再生 | % | ≥98 | ≥97 | 每1000m²抽测1点 | 基于重型击实标准密度，T0924 或T0921 |
|  | 水泥全深式冷再生 | % | ≥95 | 每1000m²抽测1点 | 基于重型击实标准密度，T0924或T0921 |
| 平整度最大间隙 | mm | 10 | 随时 | T0931 |
| 纵断面高程 | mm | ±10 | 每20m 抽测1处 | T0911 |
| 厚度 | 均值 | mm | -10 | 随时 | 插入测量 |
|  | 单值 | mm | -20 |  |  |
| 宽度 | cm | 不小于设计宽度，边缘线整齐，顺适 | 每20m 抽测1处 | T0911 |
| 横坡度 | % | ±0.3，且不反坡 | 每20m 抽测1处 | T0911 |

17现场冷再生工程完工后，宜以1km～3km作为一个验收路段；当不足1km时，应作为一个验收路段。现场冷再生沥青路面的检查与验收应符合表8.3.2-11的规定。

表8.3.2-11现场冷再生沥青路面的检查与验收

| 检查项目 | 单位 | 质量要求或允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 快速路、主干路 | 次干路、支路 |  |  |
| 外观 | - | 表面平整密实，无浮石、弹簧现象，无明显压路机轮迹 | 随时 | 目测 |
| 压实度 | 乳化沥青冷再 生、改性 乳化沥青冷再生 | % | ≥87 | ≥86 | 每1000m²抽测1点 | 基于理论最大相对密度，T0924 或T0921 |
|  | 泡沫沥青冷再生 | % | ≥98 | ≥97 | 每1000m²抽测1点 | 基于重型击实标准密度，T0924 或T0921 |
|  | 水泥全深式冷再生 | % | ≥95 | 每1000m²抽测1点 | 基于重型击实标准密度，T0924 或T0921 |
| 平整度最大间隙 | mm | 10 | 每 100m 抽测 1处，每处连续10 尺 | T0931 |
| 纵断面高程 | mm | ±10 | 每20m 抽测 1处 | T0911 |
| 厚度 | 均值 | mm | -10 | 每1000m²抽测1点 | 插入测量 |
|  | 单值 |  | -20 |  |  |
| 宽度 | cm | 不小于设计宽度，边缘线整齐，顺适 | 每40m 抽测1处 | T0911 |
| 横坡度 | % | ±0.3，且不反坡 | 每40m 抽测1处 | T0911 |

注：①当再生层用作次干路底基层，或者用于支路时，纵断面高程控制要求可适当放宽。

②在铺筑试验段时，压实度检验频率应增加1倍。

③表中检验方法应按现行行业标准《公路路基路面现场测试规程》JTGE60执行。

## 8.4  彩色沥青混合料面层

8.4.1材料

1 一般规定

1) 彩色沥青混凝土路面使用的原材料应检验合格后方可使用。

2) 不同厂家、品种和规格的原材料应分别存放，不得混堆在一起。

2 彩色沥青

彩色沥青的适用范围应符合表8.4.1-1的规定。

表8.4.1-1彩色沥青适用范围

| 彩色沥青 | 适用范围 |
| --- | --- |
| 普通彩色沥青 | 非机动车道 | 各级城市道路及其他公共设施铺面工程非机动车道的彩色沥青混凝土路面 |
|  | 机动车道 | 各级城市道路及其他公共设施铺面工程机动车道的彩色沥青混凝土路面 |
| 特种彩色沥青 | 城市道路交叉口、城市快速路及主干道、桥面铺装等彩色沥青混凝土路面及彩色开级配沥青磨耗层 |
| 彩色乳化沥青 | 彩色微表处、黏层油 |

3普通彩色沥青

普通彩色沥青的技术要求应符合表8.4.1-2 的规定。

表8.4.1-2 普通彩色沥青技术要求

| 指标 | 单位 | 沥青标号 | 试验 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50号 | 70号 | 90号 |  |
| 针入度(25℃，5s，100g) | 0.1mm | 40～60 | 60～80 | 80～100 | T 0604 |
| 软化点(R&B) | 非机动车道 | ℃ | ≥49 | ≥46 | ≥45 | T0606 |
|  | 机动车道 |  | ≥55 | ≥54 | ≥52 |  |
|  | 15℃ | cm | ≥100 | T 0605 |
|  | 10℃ |  | ≥15 | ≥25 | ≥45 |  |
| 闪点 | ℃ | ≥250 | ≥240 | ≥230 | T0611 |
| 60℃动力黏度 | 非机动车道 | Pa·s | ≥180 | ≥60 | ≥140 | T0620 |
|  | 机动车道 |  | ≥220 | ≥200 | ≥180 |  |
| 135℃运动黏度 | Pa·s | ≤3 | T0625/ T0619 |
| 颜色等级(铁钴法) | 档 | ≤17 | GB/T 1722 |
|  | g/㎤ | 实测记录 | T 0603 |
| TFOT(或 RTFOT)后残留物 | 质量变化 | % | ≤±1.2 | T0610或T0609 |
|  | 残留针入度比） | % | ≥63 | ≥61 | ≥57 | T0604 |
|  | 残留延度（15℃） | cm | ≥10 | ≥15 | ≥20 | T0605 |
|  | 残留延度（10℃） | 非机动车道 | cm | ≥2 | ≥4 | ≥6 |  |
|  |  | 机动车道 |  | ≥4 | ≥6 | ≥8 |  |
|  | 颜色 | _ | 无明显变化 | GB/T 1722 |

注:表中试验方法，除《清漆、清油及稀释剂颜色测定法》GB/T 1722外，按现行行业标准《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20的规定执行。℃

4特种彩色沥青

特种彩色沥青的技术要求应符合表8.4.1-3的规定。

表8.4.1-3特种彩色沥青技术要求

| 指标 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度(25℃，5s，100g) | 0.1mm | 30～60 | T 0604 |
| 软化点TR&B | ℃ | ≥80 | T 0606 |
| 延度5℃，5cm/min | cm | ≥20 | T 0605 |
| 闪点 | ℃ | ≥260 | T 0611 |
| 60℃动力黏度 | Pa·s | ≥20000 | T 0620 |
| 运动黏度135℃ | Pa·s | ≤3 | T 0625/T 0619 |
| 弹性恢复25℃ | % | ≥75 | T 0662 |
| 颜色等级(铁钴法) | 档 | ≤17 | GB/T1722 |
| 储存稳定性离析，48h软化点差 | ℃ | ≤2.5 | T 0661 |
| TFOT(或 RTFOT)后残留物 | 质量变化 | % | ≤±1.2 | T0610/T0609 |
|  | 针入度比25℃ | % | ≥65 | T 0604 |
|  | 延度5℃ | cm | ≥15 | T 0605 |
|  | 颜色 | — | 无明显变化 | GB/T1722 |

注:表中试验方法，除《清漆、清油及稀释剂颜色测定法)GB/T 1722外，按现行行业标准《公路工程沥青及沥青混合料试验规程)JTG E20的规定执行。

5 彩色乳化沥青

彩色乳化沥青的技术要求应符合表8.4.1-4的规定。

表8.4.1-4彩色乳化沥青技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求(BCR) | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 破乳速度 | — | 慢裂 | T 0658 |
| 电荷性质 | — | (阳离子)正电荷 | T 0653 |
| 筛上剩余量(1.18mm筛) | % | ≤0.1 | T 0652 |
| 颜色等级(铁钴法) | 档 | ≤15 | GB/T1722 |
| 试验项目 | 单位 | 技术要求(BCR) | 试验方法 |
| 黏度 | 恩格拉黏度E25 | — | 3～30 | T0622 |
|  | 沥青标准黏度C25,3 | S | 12～60 | T0621 |
| 蒸发残留物 | 含量 | % | ≥60 | T0651 |
|  | 针入度(100g，25℃，5s) | 0.1mm | 40～100 | T 0604 |
|  | 软化点 | ℃ | ≥55 | T0606 |
|  | 延度(5℃) | cm | ≥20 | T 0605 |
| 储存稳定性 | 1d | % | ≤1 | T 0655 |
|  | 5d | % | ≤5 |  |

注:表中试验方法，除《清漆、清油及稀释剂颜色测定法》GB/T1722外，按现行行业标准《公路工程沥青及沥青青混合料试验规程》JTG E20的规定执行。

6 彩色路面防护剂

1) 彩色路面防护剂应具有阻止光照老化、水溶化，增加彩色沥青混凝土路面、彩色微表处表面耐腐蚀性和耐磨性的功能。

2) 彩色路面防护剂技术要求应满足表8.4.1-5的规定。

表8.4.1-5彩色路面防护剂技术要求

| 指标 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涂膜外观 | － | 干燥后无发皱、泛花、起泡。开裂、粘胎等现象，涂膜颜色和外观应与标准板无明显差异 | __ |
| 密度 | g/cm3 | ≥1.2 | GB/T6750 |
| 固体含量 | % | ≥55 | GB/T1725 |
| 黏度（涂4杯） | s | ≥60 | GB/T1723 |
| 干燥时间 | min | ≤15 | GB/T1728 |
| 遮盖力 | g | ≥80 | GB/T1726 |
| 附着性（划圈法） | 级 | ≤2 | GB/T1720 |
| 柔韧性 | mm | ≥2 | GB/T1731 |
| 耐磨性 (200转/1000g后减重， JM-100橡胶砂轮) | mg | ≤40 | GB/T1768 |
| 耐水性，24h | — | 无起泡、软化、剥落现象， 无明显变色 | GB/T 1733 |
| 耐碱性，24h | — | 无起泡、软化、剥落现象， 无明显变色 | JT/T 712 |
| 施工性能 | — | 空气或无空气喷涂或滚涂施工性能良好 | — |

7 颜料

1) 彩色沥青混凝土路面用颜料应在长期日光照射下不易褪色、不分解，不溶于水，易于在彩色沥青胶结料中分散，施工温度范围内不反应，具有优良的耐候性。

2) 彩色沥青路面用颜料宜选用无机颜料，其技术要求应符合表8.4.1-6的规定。

表8.4.1-6颜料技术要求

| 指标 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | — | 粉末 | — |
| 色光 | — | 近似～微似 | — |
| 水溶物含量 | % | <1.0 | GB/T5211.1 |
| 着色率 | — | 98～102 | GB/T5211.15 |
| 吸油量 | % | <22 | GB/T5211.15 |
| 筛余量(0.075mm筛孔) | % | <0.1 | — |
| 耐光性 | 级 | ≥7 | GB/T 1710 |

8 集料

1) 彩色沥青混凝土路面使用的粗集料和细集料可使用天然石料，也可采用人造彩色陶粒。

2) 粗集料应符合下列规定:

粗集料技术要求应满足表8.4.1-7的规定。天然石料作为粗集料时应选用表面清洁、干糙、无风化、无杂质、富有棱角、质地坚硬、颗粒成立方体而少针片形的彩色碎石，宜使用反击式石料破碎机械加工，颜色宜与路面设计色彩接近。人造彩色陶粒作为粗集料时应选用单粒径、颗粒均匀且接近立方体、着色均匀且与路面设计色彩接近的产品。

表8.4.1-7粗集料技术要求

| 指标 | 单位 | 机动车道 | 非机动车道 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压碎值 | % | ≤26 | ≤30 | T0316 |
| 洛杉矶磨耗损失 | % | ≤28 | ≤35 | T0317 |
| 表观相对密度 | — | ≥2.60 | ≥2.45 | T 0304 |
| 与彩色沥青的黏附性 | 级 | ≥5 | ≥4 | T0616 |
| 吸水率 | % | ≤2.0 | ≤3.0 | T 0304 |
| 针片状颗粒含量(混合料) | % | ≤15 | ≤20 | T0312 |
| 水洗法小于0.075mm颗粒含量 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | T0310 |
| 软石含量 | % | ≤3 | ≤5 | T0320 |
| 坚固性 | % | ≤12 | — | T 0314 |
| 磨光值 | BPN | ≥42 | — | T 0321 |

注:表中试验方法T0616按现行行业标准《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20的规定执行，其余按现行行业标准《公路工程集料试验规程》JTG E42 的规定执行。

天然石料作为粗集料的粒径规格应按表8.4.1-8的规定生产和使用。

表8.4.1-8粗集料规格

| 公称粒径(mm) | 通过下列筛孔(mm)的质量百分率(%) |
| --- | --- |
|  | 19.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 |
| 10～15 | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 |  |  |
| 5～10 |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 |  |
| 3～5 |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～3 |

9 细集料应符合下列规定

1) 细集料技术要求应满足表8.4.1-9的规定。天然石料作为细集料时宜采用彩色机制砂，应洁净、干燥、无风化、无杂质，有适当的颗粒级配，与路面设计色彩接近，并且与彩色沥青和颜料有良好的粘结力。人造彩色陶粒作为细集料时应选用颗粒均匀、着色均匀且与路面设计色彩接近的产品。

表8..4.1-9细集料技术要求

| 指标 | 单位 | 机动车道 | 非机动车道 | 试验方法① |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度 | － | ≥2.50 | ≥2.45 | T 0328 |
| 坚固性（>0.3mm部分) | % | ≤12 | － | T0340 |
| 含泥量(<0.075mm的含量) | % | ≤3 | ≤5 | T0333 |
| 指标 | 单位 | 机动车道 | 非机动车道 | 试验方法① |
| 砂当量② | % | ≥60 | ≥50 | T0334 |
| 亚甲蓝值 | g/kg | ≤10 | — | T0349 |
| 棱角性(流动时间) | s | ≥30 | — | T0345 |

注:①表中试验方法按现行行业标准《公路工程集料试验规程》JTG E42的规定执行。

②彩色微表处用细集料砂当量不小于65%。

2) 天然石料作为细集料的粒径规格应按表8.4.1-10的规定生产和使用。

表8.4.1-10细集料规格

| 公称粒径(mm) | 通过下列筛孔(mm) 的质量百分率(%) |
| --- | --- |
|  | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| 0～3 | 100 | 80～100 | 50～80 | 25～60 | 8～45 | 0～25 | 0～10 |

3）色机制砂应采用专用的制砂机制造，宜选用优质的彩色天然石料成品粗集料生产加工。彩色机制砂储存时宜搭建防雨棚。

10 填料

1) 彩色沥青混合料中颜料应作为填料使用，不足部分的填料应采用石灰岩等憎水性石料经磨细得到的矿粉。矿粉必须存放于室内干燥地方，应洁净、干燥、不结团，并且与彩色沥青有较好的粘结性，矿粉技术要求应满足表8.4.1-11的规定。

表8.4.1-11 矿粉技术要求

| 指标 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度 | g/cm³ | ≥2.50 | T 0352 |
| 含水量 | % | ≤1 | T0103烘干法 |
| 粒度范围<0.6mm <0.15mm <0.075mm | % % % | 100 | T 0351 |
|  |  | 90～100 |  |
|  |  | 75～100 |  |
| 外观 | － | 无团粒结块 | － |
| 亲水系数 | － | <1 | T 0353 |
| 塑性指数 | % | <4 | T 0354 |
| 加热安全性 | － | 实测记录 | T 0355 |

注:表中试验方法按现行行业标准《公路工程集料试验规程》JTG EA2的规定执行。

2) 拌和彩色沥青混合料时不得使用回收粉尘作为填料。

3) 彩色微表处所用的水泥、消石灰等填料，技术要求应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1的有关规定。

8.4.2 施工

1 一般规定

1) 彩色沥青混凝土路面施工前必须对下面层或中、下面层的质量进行全面检测，对于质量不合格的路段应先返工处理并经质量检测合格后才能进行彩色沥青混凝土路面施工。

2) 普通彩色沥青、特种彩色沥青可采用桶装运输、在拌和厂脱桶，或使用槽罐车将散装热彩色沥青运到施工现场。

3) 彩色沥青混凝土路面不得在气温低于10℃以及大风、雨雪天、路面潮湿时施工。

4) 彩色沥青混凝土路面宜连续施工，施工开始后应避免长时间停工。

5) 彩色沥青混凝土路面施工应有良好的劳动保护，确保施工安全。

6) 施工过程中应随时对施工质量进行检查，并应按规定的频率对检查项目进行抽检。

2 施工准备

1) 彩色沥青混凝土路面施工前应对原材料质量进行全面检测，不合格原材料不得用于施工。

2) 彩色沥青混凝土路面施工前应对施工设备全面检查，确保施工设备满足施工要求，并应调试到最佳工作状况。

3) 彩色沥青混凝土路面施工前应先进行混合料配合比设计，设计内容应包括混合料类型选择、原材料选择、矿料级配设计、最佳沥青及颜料用量等，设计步骤应包括目标配合比设计、生产配合比设计、生产配合比验证三个阶段。

4) 彩色沥青混凝土路面施工前应编制施工组织设计。

5) 彩色沥青混凝土路面正式施工前应做试验段，确定机械施工参数、施工工艺、生产配合比、最佳油石比和设计色彩验证等。

3 彩色沥青混凝土路面

1) 混合料设计应符合下列规定:

彩色沥青混合料的矿料级配范围应符合表8.4.2-1的规定。彩色密级配沥青混合料粗型、细型级配关键性筛孔尺寸以及在该筛孔上通过的质量百分率应符合现行行业标准《城镇道路路面设计规范》CJJ169的有关规定。

表8.4.2-1彩色沥青混合料的矿料级配范围

| 级配类型 | 通过下列筛孔(mm)的质量百分率(%) |
| --- | --- |
|  | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| CAC-5 |  |  | 100 | 90～ 100 | 55～ 75 | 35～ 55 | 20～ 40 | 12～ 28 | 7～ 18 | 5～ 10 |
| CAC-10 |  | 100 | 90～ 100 | 45～ 65 | 35～ 50 | 22～ 40 | 13～ 30 | 9～ 23 | 6～ 15 | 4～ 8 |
| CAC_13 | 100 | 90～ 100 | 70～ 80 | 43～ 55 | 28～ 45 | 15～ 35 | 10～ 28 | 7～ 20 | 5～ 15 | 4～ 8 |
| COGFC-10 |  | 100 | 90～ 100 | 50～ 70 | 10～ 22 | 6～ 18 | 4～ 15 | 3～ 12 | 3～ 8 | 2～ 6 |
| COGFC-13 | 100 | 90～ 100 | 60～ 80 | 12～ 30 | 10～ 22 | 6～ 18 | 4～ 15 | 3～ 12 | 3～ 8 | 2～ 6 |

色混合设计宜采用马歇尔试验法;机动车道可使用旋转压实剪切实验机(GTM)和夏普沥青混合料配合比设计法(Superpave)，但必须使用马歇尔试验进行配合比验证。

彩色密级配沥青混合料马歇尔试验技术要求应符合表8.4.2-2的规定，彩色开级配沥青磨耗层混合料马歇尔试验技术要求应符合表8.4.2-3的规定

表8.4.2-2CAC混合料马歇尔试验技术要求

| 指标 | 单位 | 机动车道 | 非机动车道 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 击实次数(双面) | 次 | 75 | 50 | T 0702 |
| 试件尺寸 | mm | ∮101.6x63.5 |  |
| 空隙率 VV | % | 3～5 | 3～6 | T 0708 |
| 稳定度MS | kN | ≥8 | ≥3 | T 0709 |
| 流值 FL | mm | 1.5～4 | 2～5 |  |
| 沥青饱和度VFA | % | 65～75 | 70～85 | T 0708 |
| 矿料间隙率 VMA | 公称最大粒径 |  |
|  | mm | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 |  |
|  | % | ≥13.5 | ≥14 | ≥15 | ≥17 |  |

注:表中试验方法按现行行业标准《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20的规定执行。

表8.4.2-3COGFC混合料马歇尔试验技术要求

| 指标 | 单位 | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 击实次数(双面) | 次 | 50 | T 0702 |
| 马歇尔试件尺寸 | mm | ∮101.6x63.5 |  |
| 空隙率VV | % | 18～25 | T 0708 |
| 稳定度MS | kN | ≥3.5 | T 0709 |
| 析漏损失 | % | <0.3 | T 0732 |
| 肯塔堡飞散损失 | % | <15 | T 0733 |

注:表中试验方法按现行行业标准《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20的规定执行。

对于城市快速路、主干路、交叉口及公交车停靠路段的机动车道宜选用13型彩色密级配沥青混合料或彩色开级配沥青磨耗层混合料，其性能技术要求应符合下列规定:

高温性能应采用车辙试验的动稳定度评价，并应符合表8.4.2-4的规定。

表8.4.2-4彩色沥青混合料车辙试验动稳

| 混合料类型 | 动稳定度(次/mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| CAC混合料 | 普通彩色沥青 | ≥1000 | JTG E20 |
|  | 特种彩色沥青 | ≥3000 |  |
| COGFC 混合料 | ≥3000 |  |

彩色级青混合料的水稳定性应采用浸水马歇尔试验和冻融劈裂试验检验，并应符合表8.4.2-5的规定。当达不到要求时，应采取抗剥落措施，重新进行试验，直到满足要求。

表8.4.2-5彩色沥青混合料水稳定性检验技术要求

| 混合料类型 | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 浸水马歇尔试验残留稳定度(%) | 冻融劈裂试验残留强度比(%) |  |
| CAC 混合料 | 普通彩色沥青 | ≥80 | ≥75 | JTG E20 |
|  | 特种彩色沥青 | ≥85 | ≥80 |  |

2) 对彩色密级配沥青混合料进行低温抗裂性能检验，并符合表8.4.2-6的规定。

表8.4.2-6彩色沥青混合料低温抗裂性能技术要求

| 混合料类型 | 极限破坏应变(pe) | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| CAC 混合料 | 普通彩色沥青 | ≥2600 | JTG E20 |
|  | 特种彩色沥青 | ≥3000 |  |

3) 彩色沥青混合料各阶段配合比设计应按现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1的规定进行。填料用量应为矿粉和颜料的总和，颜料的加入量应根据路面色彩设计情况通过色彩配制确定，用量宜为彩色沥青混合料重量的1%～3%，色彩配制方法应符合本规程附录A的规定。

4 混合料拌和应符合下列规定:

1) 彩色沥青混合料拌和可使用间歇式拌和机或连续式拌合机，机动车道宜采用间歇式拌合机，拌合设备的配置应按现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1的规定执行。对于专业生产彩色沥青混凝土的拌和机，宜增加颜料自动投放装置。

2) 拌和前必须对拌和机进行全面清洗，清洗部件应包括搅拌仓、储存仓、沥青输送管道、沥青喷嘴等;或将输油管道、沥青泵、计量泵重新设置;沥青罐应重新设置。

3) 拌和前应对拌和机的上料装置、计量称重装置进行校核、标定。施工中应定期校核上料装置、计量称重装置。

4) 彩色沥青混合料拌和时间应根据混合料类型、彩色沥青种类等经试拌确定，间歇式拌和机每盘料的生产周期不宜少于55s，其中干拌时间不应少于5s～10s;特种彩色沥青混合料拌和时间宜适当延长。

5) 彩色沥青混合料拌和温度应符合表8.4.2-7的规定。

表8.4.2-7彩色沥青混合料拌和温度(℃)

| 施工工序 | 普通彩色沥青 | 特种彩色沥青 |
| --- | --- | --- |
| 沥青加热温度 | 145～155 | 155～165 |
| 矿料加热温度 | 间歇式拌和机 | 集料加热温度比沥青温度高10～25 | 180～200 |
|  | 连续式拌和机 | 矿料加热温度比沥青温度高5～10 |  |
| 混合料出料温度 | 150～165 | 165～180 |
| 混合料废弃温度 | >180 | >190 |
| 混合料储存温度 | 储存过程中温度降 低不超过10 | 储存过程中温度降低不超过10 |

6) 混合料应保证色彩稳定、拌合均匀、油石比稳定无结团、无离析。

7) 彩色沥青混合料出厂时应逐车检测并记录混合料的重量和温度，记录出厂时间，签发运料单。

5混合料运输应符合下列规定:

1) 彩色沥青混合料应使用合适吨位的运料车运输，并应采取保温、防污染、防雨措施。运输车辆的数量应满足施工要求。

2) 运输前必须将车厢内侧板和底板清洗干净，不得残留污染的其他颜色。

3) 运输前应在车厢内侧板和底板涂上适量的防粘剂或隔离剂，严禁使用普通乳化沥青、柴油、煤油作为隔离剂。

4) 运输时宜采用彩色沥青混合料专用帆布双层苫盖保护混合料。

5) 混合料运到现场后应检查混合料质量，超过使用温度范围、离析、色差大、结团和雨淋的混合料严禁使用。

6混合料摊铺应符合下列规定:

1) 摊铺机应与路面摊铺宽度合理匹配，摊铺机性能要求应满足现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1的规定。

2) 在摊铺前必须对摊铺机进行全面清洗，并应涂刷适量的隔离剂，摊铺槽、螺旋布料器等位置严禁粘附黑色沥青。

3) 施工前应根据试验段结果调整摊铺机各工作参数和施工参数，并应在施工中根据摊铺质量及时校正。

4) 彩色沥青混凝土摊铺前应喷洒彩色乳化沥青作为黏层油。

5) 摊铺机作业速度应均匀一致，作业过程中速度不应任意调整。

6) 应保证连续均匀供料，摊铺机料斗内的余料应保持一致;摊铺过程中宜减少摊铺机收斗次数。

7) 混合料埋深不应低于2/3螺旋输料器，螺旋输料器的转速、熨平板前料位应保持均匀。

8) 摊铺时应有专人检测摊铺温度、控制松铺系数及摊铺宽度、横坡等，应设专人消除双机联铺接缝处的离析带及料窝等,有严重污染、离析、色差超标的混合料应清除。摊铺温度应符合表8.4.2-8的规定。

表8.4.2-8彩色沥青混合料摊铺温度(℃)

| 施工工序 | 普通彩色沥青 | 特种彩色沥青 |
| --- | --- | --- |
| 摊铺温度 | ≥140 | ≥155 |

7 养护

1) 一般规定

彩色沥青混凝土路面应加强预防性养护，保持彩色沥青混凝土路面良好的使用功能。

彩色沥青混凝土路面的检测、技术状况评价、养护状况评定、养护安全防护、养护工程验收等应符合现行行业标准《城镇道路养护技术规范》CJJ 36 的有关规定。

城市道路彩色沥青混凝土路面养护工作应减少对通行车辆的影响。

2) 预防性养护

彩色沥青混凝土路面的预防性养护工作内容应包括路面清洗、路面防护和路面颜色恢复。

彩色沥青混凝土路面清洗应分为日常清洗和定期清洗。日常清洗应在路面污染后随时进行;定期清洗应每月不少于一次，宜使用专用的路面清洗机械。

3) 彩色沥青混凝土路面宜采用喷洒彩色路面防护剂进行路面防护，第一次路面防护宜在路面铺筑后开放交通前进行，以后每两年一次。彩色路面防护剂喷洒施工应符合下列要求:

施工前应将路面清扫干净。

喷洒彩色路面防护剂之前，应确认路面已完全干燥。

喷洒后的路面色彩应与原路面的设计色彩一致，彩色路面防护剂应添加颜料。

4) 彩色沥青混凝土路面宜采用彩色雾封层进行路面颜色恢复。彩色雾封层的频率应根据路面颜色的褪色程度实施。彩色雾封层施工应符合下列规定:

彩色层材料用量为0.3kg/m2～0.6kg/m2。

彩色雾封层施工宜使用雾封层专用洒布机。

5) 彩色雾封层施工应按下列程序和要求进行施工:划分作业区，实施安全防护；材料准备和设备调试；清扫路面杂物，处理路面污染，用胶带粘贴覆盖标线；病害处理。

6) 喷洒施工。根据路面宽度分幅进行，控制好两幅交汇处的喷洒量;

喷洒缺陷修补。对于设备喷洒遗漏和喷洒量过大的位置采用人工进行局部修补;

8养生：

1) 恢复标线，开放交通。

2) 质量检验应符合表8.4.2-9的规定。

表8.4.2-9彩色雾封层质量检验标准

| 项目 | 单位 | 规定值及允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表观质量 | — | 表面平整、均匀、无漏洒、泛油 | 全线连续 | 目测 |
| 表面颜色 | — | 颜色均匀，与设计一致 | 全线连续 | 目测 |
| 渗水系数 | ml/min | ≤50 | 3个点/1000㎡ | 渗水系数检测仪 |

8.4.3施工质量标准

1 城市道路彩色沥青混凝土路面质量评定、验收应按现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1的规定执行。

2 在竣工验收前的质保期内，施工单位应按合同规定对彩色沥青混凝土路面进行维修保养。

3 竣工验收前，施工单位应根据竣工文件编制的有关规定整理施工档案，编制并移交竣工文件。

4 质量验收

1) 彩色沥青混凝土路面完工后，当总施工段不小于1km时，应以每 3000㎡为一个评定单元;当总施工段小于1km时，应以每个施工段落为一个评定单元，选取测点，进行质量评定。机动车道质量检验标准及允许偏差应符合表8.4.3 -1的规定;非机动车道质量检验标准及允许偏差应符合表8.4.3- 2 的规定。

表 8.4.3 -1机动车道路面质量检验标准及允许偏差

| 检查项目 | 单位 | 规定值及 允许偏差 | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 主 控 项 目 | 色彩 | 分 | ≥80 | 100㎡ | 1 | 本规程第6.2.3条 |
|  | 压实度 | % | ≥96 | 1000㎡ | 1 | JTG E60 |
|  | 厚度 | % | +10～0 | 1000㎡ | 1 | JTG E60 |
|  | 渗水系数① | ml/min | ≤50 | 50m | 1 | JTG E60 |
|  | 抗滑 | 摩擦系数 | — | 符合设计要求 | 200m | 1 | JTG E60 |
|  |  |  |  |  | 全线连续 | JTG E60 |
|  |  | 构造深度 | mm |  | 200m | 1 | JTG E60 |
|  |  |  |  |  | 全线连续 | JTG E60 |

注:①不适用于COGFC 混合料。

表8.4.3- 2 非机动车道路面质量检验标准及允许偏差

| 检查项目 | 单位 | 规定值及允许偏差 | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 主 控 项 目 | 色彩 | 分 | ≥80 | 100m | 1 | 本规程第6.2.3条 |
|  | 厚度 | % | +10～-5 | 100m | 1 | JTG E60 |
|  | 抗滑 (摩擦系数) | — | 符合设计要求 | 200m | 1 | JTG E60 |
|  |  |  |  |  | 全线连续 | JTG E60 |
| 一 般 项 目 | 宽度 | mm | -20 | 50m | 1 | JTG E60 |
|  | 横坡度 | % | ±0.5 | 50m | 1 |  |
|  | 平整度 (最大间隙) | mm | 5 | 20m | 1/车道 | JTG E60 |

2) 彩色沥青混凝土压痕路面竣工验收应符合下列规定:

工程完工后，当总施工段不小于1km时，应以每3000㎡为一个评定单元;当总施工段小于 1km 时，应以每个施工段落为一个评定单元，进行质量检查和验收。质量验收标准及允许偏差应符合表8.4.3- 3 的规定。

| 一般项目 | 外观 | — | 无明显色差；路面平整密实，无明显轮迹、推移、松散、裂缝、泛油和离析等;接缝平顺 | — | 随时 | 目测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平整度 | 标准差σ | mm | 1.5 | 每车道 | 全线连续 | JTG E60 |
|  |  | IRI | m/km | 2.5 |  |  | JTG E60 |
|  | 宽度 | mm | 不小于设计值 | 40m | 1 | JTG E60 |
|  | 纵断高程 | mm | ≤±15 | 20m | 1 |  |
|  | 中线偏位 | mm | 20 | 100m | 1 |  |
|  | 横坡 | % | ±0.3 且不反坡 | 20m | 2 |  |
|  | 井框与路面的高差 | mm | ≤5 | 每座 | 1 | 十字法，用直尺、塞尺量，取最大值 |

表8.4.3-3  彩色沥青混凝土

压痕路面质量检验标准及允许偏差

| 项目 | 单位 | 规定值及允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 主 控 项 目 | 色彩 | 分 | ≥90 | 100㎡ | 1 | 参照本规程第6.2.3条 |
|  | 顺直度 | 规则线形 | mm | 2 | 全线连续 | 3m 直尺 |
|  |  | 不规则线形 | — | 平顺、自然 | 全线连续 | 直接观察 |
|  | 压痕对接 | 规则线形 | mm | ±1.5 | 全线连续 | 用尺量 |
|  |  | 不规则线形 |  | ±2 | 全线连续 | 用尺量 |
| 一 般 项 目 | 抗滑性能 | 摆值 Fь | — | 符合设计要求 | 200m | 1 | 摆式仪 |
|  | 表面 | — | 表面平整、坚实，压痕周边无掉角和缺楞、压痕深浅一致;图案清晰，色彩均匀;接缝紧密、平顺，压痕线形顺直、自然、无错接 | 随机 | 目测 |
|  | 压痕深度 | mm | ±2 | 100㎡ | 1 | 用尺量 |

## 8.5  透水沥青混合料面层

8.5.1材料

1透水沥青路面材料应就地取材，并应有利于自然环境和生态景观的保护。

2透水沥青路面的透水面层应采用高黏度改性沥青作为结合料，基层可采用高黏度改性沥青、改性沥青或普通道路石油沥青。

3高黏度改性沥青宜采用成品高黏度改性沥青，技术要求应符合表8.5.1-1的规定。试验方法应符合现行行业标准《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20的相关规定。

表8.5.1-1高黏度改性沥青技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 针人度25℃ | 0.1mm | ≥40 |
| 软化点 | ℃ | ≥80 |
| 延度15℃ | cm | ≥80 |
| 延度5℃ | cm | ≥30 |
| 闪点 | ℃ | ≥260 |
| 60℃动力黏度 | Pa·s | ≥20000 |
| 黏 韧性 | N·m | ≥20 |
| 韧性 | N·m | ≥15 |
| 薄膜加热质量损失 | % | ≤0.6 |
| 薄膜加热针入度比 | % | ≥65 |

4改性沥青和普通道路石油沥青的技术指标应符合现行行业标准《城镇道路路面设计规范》CJJ 169的规定。
    5透水沥青混合料中粗集料宜采用轧制碎石，技术要求应符合表 8.5.1-2的规定。试验方法应符合现行行业标准《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20的相关规定。

表 8.5.1-2粗集料技术要求

| 试验项目 | 单位 | 层次位置 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表面层 | 其他层次 |
| 石料压碎值 | % | <26 | ≤28 |
| 洛杉矶磨耗损失 | % | <28 | ≤30 |
| 表观相对密度 | 一 | ≥2.6 | ≥2.5 |
| 吸水率 | % | ≤2 |
| 坚固性 | % | ≤8 | ≤10 |
| 针片状颗粒含量 | % | ≤10 | ≤15 |
| 水洗法＜0.075mm颗粒含量 | % | ≤1 |
| 软石含量 | % | ≤3 | ≤5 |

6 粗集料的粒径规格应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40的规定。

7透水沥青路面表面层粗集料磨光值及与沥青的黏附性应符合表8.5.1-3的规定。试验方法应符合现行行业标准《公路工程集料试验规程》JTGE42和《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20的相关规定。

表8.5.1-3 粗集料磨光值及与沥青的黏附性

| 雨量气候区 | 1（潮湿区） | 2（湿润区） | 3（半干区） | 4（干旱区） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年降雨量（mm） | >1000 | 1000～500 | 500～250 | <250 |
| 表面层粗集料的磨光值PSV | ≥42 | ≥40 | ≥38 | ≥36 |
| 粗集料与沥青 的黏附性 | 表面层 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥4 |
|  | 其他层次 | ≥5 | ≥5 | ≥4 | ≥4 |

8透水沥青路面透水面层的细集料应采用机制砂，技术要求应符合表8.5.1-4 的规定。试验方法应符合现行行业标准《公路工程集料试验规程》JTG E42的相关规定。

表8.5.1-4 细集料技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 表观相对密度 | - | ≥2.50 |
| 坚固性（＞0.3mm部分） | % | ≥10 |
| 含泥量（小于0.075mm的含量） | % | ≤1 |
| 砂当量 | % | ≥60 |
| 棱角性（流动时间） |  | ≥30 |

9透水沥青路面的透水基层细集料可采用天然砂和石屑，技术要求应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的规定。

10透水沥青混合料的矿粉宜采用石灰岩矿粉，技术要求应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的规定。

11透水沥青混合料中掺加的纤维可采用木质素纤维、矿物纤维等，技术要求应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40的规定。

8.5.2设计

1结构组合设计

1) 透水沥青路面结构组合设计除应满足抗车辙、抗裂、抗疲劳、稳定性要求外，还应具有良好的透水功能。

2) 透水沥青路面结构类型可采用下列分类方式：

透水沥青路面I型（图8.5.2-1）：路表水进入表面层后排入邻近排水设施；

透水沥青路面II型（图8.5.2-2）：路表水由面层进入基层（或垫层）后排入邻近排水设施；

图8.5.2-1 透水沥青路面I型结构示意图

1-透水沥青上面层；2-封层；3-中下面层；4-基层；5-垫层；6-路基

透水沥青路面II型（图8.5.2-2）：路表水进入路面后渗入路基。

图8.5.2-2 透水沥青路面II型结构示意图

1-透水沥青面层；2-透水基层；3-封层；4-垫层；5-路基

图8.5.2-3 透水沥青路面I型结构示意图

1-透水沥青面层；2-透水基层；3-透水垫层；4-反滤隔离层；5-路基

3) 透水沥青路面结构形式可根据道路所处地域的年降雨量和道路使用环境选择。对需要减小降雨时的路表径流量和降低道路两侧噪声的各类新建、改建道路，宜选用I型；对需要缓解暴雨时城市排水系统负担的各类新建、改建道路，宜选用II型；路基土渗透系数大于或等于7x10▔5cm／s的公园、小区道路，停车场，广场和中、轻型荷载道路，可选用III型。

4) 透水沥青路面的结构层材料可按表8.5.2-4选取。

表8.5.2-4 不同结构透水路面的材料

| 路面结构类型 | 面层 | 基层 |
| --- | --- | --- |
| 透水沥青路面I型 | 透水沥青混合料面层 | 各类基层 |
| 透水沥青路面II型 | 透水沥青混合料面层 | 透水基层 |
| 透水沥青路面III型 | 透水沥青混合料面层 | 透水基层 |

5) 透水沥青路面结构设计指标应符合现行行业标准《城镇道路路面设计规范》CJJ169的规定。

6)  I、II型透水结构层下部应设置封层，封层材料的渗透系数不应大于80mL／min，且应与上下结构层粘结良好。相关技术要求应符合现行行业标准《城镇道路路面设计规范》CJJ 169和《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1的规定。

7)  III型透水路面的路基土渗透系数宜大于7x10-5cm／s，并应具有良好的水稳定性。

8)  III型透水路面的路基顶面应设置反滤隔离层，可选用粒料类材料或土工织物。

2透水沥青混合料配合比设计

1) 透水沥青混合料宜根据道路等级、气候及交通条件按表8.5.2-5确定工程设计级配范围。

表8.5.2-5 透水沥青混合料矿料级配范围

| 级配类型 | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率（％） |
| --- | --- |
|  | 26.5 | 19.0 | 16.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| 中 粒 式 | PAC-20 | 100 | 95～100 | 一 | 64～84 | 一 | 10～31 | 10～20 | 一 | 一 | 一 | 一 | 3～7 |
|  | PAC-16 | 一 | 100 | 90～100 | 70～90 | 45～70 | 12～30 | 10～22 | 6～18 | 4～15 | 3～12 | 3～8 | 2～6 |
| 细 粒 式 | PAC-13 | 一 | 一 | 100 | 90～100 | 50～80 | 12～30 | 10～22 | 6～18 | 4～15 | 3～12 | 3～8 | 2～6 |
|  | PAC-10 | 一 | 一 | 一 | 100 | 90～100 | 50～70 | 10～22 | 6～18 | 4～15 | 3,12 | 3～8 | 2～6 |

2) 透水路面混合料设计可采用现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40中开级配抗滑磨耗层配合比设计方法，技术要求应符合表8.5.2-6的规定。

表8.5.2-6透水沥青混合料技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 马歇尔试件击实次数 | 次 | 两面击实50次 |
| 空隙率 | % | 18～25 |
| 连通空隙率 | % | ≥14 |
| 马歇尔稳定度 | kN | ≥5 |
| 流值 | mm | 2～4 |
| 析漏损失 | % | <0.3 |
| 飞散损失 | % | <15 |
| 渗透系数 | mL/15s | 800 |
| 动稳定度 | 次／mm | ≥3500 |
| 冻融劈裂强度比 | % | ≥85 |

3透水基层混合料配合比设计

1) 排水式沥青稳定碎石的配合比设计和混合料技术指标应符合现行行业标准公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的规定。

2) 用于透水基层的级配碎石集料压碎值不应大于26％。级配应符合表8.5.2-7的规定，且塑性指数应小于6。级配碎石的空隙率宜大于10％。

表8.5.2-7级配碎石的级配范围

| 通过下列筛孔（mm）的质量百分率（％） |
| --- |
| 筛孔尺寸 | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 |
| 通过率 | 100 | 80～95 | 65～85 | 30～60 | 20～40 | 10～22 | 3～12 | 1～6 |

3) 大粒径透水性沥青混合料（LSPM）的公称最大粒径不宜小于26.5mm，可按表8.5.2-8选用级配范围。LSPM宜采用大马歇尔成型方法，混合料的技术要求应符合表8.5.2-9的规定。

表8.5.2-8大粒径透水性沥青混合料推荐级配范围

| 级配 类型 | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率（％） |
| --- | --- |
|  | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| LSPM-25 | 100 | 100 | 70～98 | 50～85 | 32～62 | 20～45 | 6～29 | 6～18 | 3～15 | 2～10 | 1～7 | 1～6 | 1～4 |
| LSPM-30 | 100 | 90～100 | 70～95 | 40～76 | 28～58 | 19～39 | 6～29 | 6～18 | 3～15 | 2～10 | 1～7 | 1～6 | 1～4 |

表8.5.2-9大粒径透水性沥青混合料技术要求

| 技术指标 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 击实次数（双面） | 次 | 112 |
| 空隙率 | % | 13～18 |
| 析漏损失 | % | <0.2 |
| 飞散损失 | % | <20 |
| 参考沥青用量 | % | 3～3.5 |
| 动稳定度 | 次／mm | ≥2600 |

注：用于动稳定度指标测试的车辙试件厚度为8cm。

4) 透水水泥混凝土的配合比设计、强度与空隙率应符合现行行业标准《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ／T135的规定。

骨架空隙型水泥稳定碎石可采用强度等级为32.5级或42.5级的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥。水泥用量宜为8％～12％，水灰比宜为0.39～0.43。配合比设计应符合现行行业标准《公路水泥混凝土路面设计规范》JTGD40的规定，技术指标应符合表8.5.2-10的规定。

表8.5.2-10骨架空隙型水泥稳定碎石基层材料的技术指标要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 空隙率 | % | 15～23 |
| 7d抗压强度 | MPa | 3.5～6.5 |

8.5.3施工

1 施工前进场的材料应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》的规定。

2透水沥青路面工程开工前，宜铺筑单幅长度为100m～200m的试验路段，进行混合料的试拌、试铺和试压试验，并应据此确定合理的施工工艺。

3当遇雨天或气温低于15℃时，不得进行透水沥青路面施工。

4高黏度改性沥青存放时应避免离析。

5铺筑透水沥青混合料前，应检查下层结构的质量，对透水沥青路面I型和II型应检查封层质量，同时应对下层结构进行现场渗水试验。

6 垫层

1) III型透水路面的垫层可采用粗砂、砂砾、碎石等透水性好的粒料类材料，且应符合现行行业标准《城镇道路路面设计规范》CJJ169的规定。

2) 垫层厚度不宜小于15cm，重冰冻地区潮湿、过湿路段可适当增厚。

7 路基

1) 透水沥青路面路基应符合现行行业标准《城镇道路路面设计规范》CJJ 169的规定。

2) 透水路基在浸水后应满足承载力的要求。对软土、膨胀土、湿陷性黄土、盐渍土、粉性土等地质条件特殊的路段，不宜直接铺筑II型透水沥青路面。

8 排水设施

1) 透水沥青路面边缘应设置纵向排水设施（图8.5.3-1）

图8.5.3-1 透水沥青路面I型排水设施示意图（横断面）

1-透水沥青面层；2-中、下面层；3-基层；4一路缘石；5-人行道；6-透水盖板；7-排水沟；8-封层

注：透水盖板应满足路面结构荷载要求，透水孔尺寸适当，不使混合料落入排水沟。

图8.5.3-3，排水能力应满足路面排水要求。

图8.5.3-2 透水沥青路面I型排水设施示意图（横断面）

1-透水沥青面层；2-封层；3-中、下面层；4-基层；5-防水材料；6-透水水泥混凝土；7-普通水泥混凝土；8-绿地

图8.5.3-3	透水沥青路面II型排水设施示意图（横断面）

1-透水面层；2-透水基层；3-封层；4-不透水基层（底基层）或土基；5-排水管；6-排水沟；7-透水盖板；

8-路缘石；9-人行道

2）透水路面结构的排水设施应与市政排水系统相连。

3）排水系统应结合当地降雨量和周边排水系统的特点进行设计。

9透水路基、基层施工

1) 路基施工应做好施工期临时排水方案，临时排水设施应与永久排水设施综合设置，并应与工程影响范围内的排水系统相协调。

2) 路基和基层施工应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1的规定，且渗透系数应符合设计要求。

10透水面层施工

1) 透水沥青混合料生产温度控制应符合表8.5.3-4的规定。烘干集料的残余含水量不得大于1％。

表8.5.3-4透水沥青混合料生产温度控制

| 混合料生产温度 | 规定值（℃） | 允许偏差（℃） |
| --- | --- | --- |
| 沥青加热温度 | 165 | ±5 |
| 集料加热温度 | 195 | ±5 |
| 混合料出厂温度 | 180 | ±5 |

2) 采用普通沥青或改性沥青的透水沥青混合料，拌和、运输、摊铺过程应按现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1的要求进行。

3) 透水沥青混合料运输过程中，应采取保温措施。运送到摊铺现场的混合料温度不应低于175℃。

4) 透水沥青混合料的摊铺应符合下列规定：

应采用沥青摊铺机摊铺。摊铺机受料前，应在料斗内涂刷防粘剂并在施工中经常将两侧板收拢。

铺筑透水沥青混合料时，一台摊铺机的铺筑宽度不宜超过6.0m（双车道）～7.5m（3车道以上），宜采用两台或多台摊铺机前后错开10m～20m成梯队方式同步摊铺。

施工前，应提前0.5h～1.0h预热摊铺机熨平板，使其温度不宜低于100℃。铺筑过程中，熨平板的振捣或夯锤压实装置应具有适宜的振动频率和振幅。

摊铺机应缓慢、均匀、连续不间断地摊铺，不得随意变换速度或中途停顿。摊铺速度宜控制在1.5m／min～3.0m／min。

透水沥青混合料的摊铺温度不应低于170℃。

透水沥青混合料的松铺系数应通过试验段确定。摊铺过程中应随时检查摊铺层厚度及路拱、横坡。

5）透水沥青路面压实及成型应符合下列规定：

压实过程中，初压温度不应低于160℃。复压应紧接初压进行，复压温度不应低于130℃。终压温度不宜低于90℃。

压实机械组合方式和压实遍数应根据试验路段确定。

压路机吨位、速度及工艺应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40中对开级配抗滑磨耗层配合比的规定。

6）透水沥青混合料的接缝及渐变过渡段施工应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40的有关规定。

7）透水沥青路面与不透水沥青路面衔接处，应做好封水、防水处理。

8）施工后，当透水沥青路面表面温度降低到50℃以下后，方可开放交通。

## 8.6  温拌沥青混合料面层

8.6.1材料

1温拌添加剂

按照温拌添加剂作用机理，主要分为表面活性型温拌添加剂、有机降粘型温拌添加剂和矿物发泡型温拌添加剂。

1）表面活性型温拌添加剂

表面活性型温拌添加剂的技术要求应符合表8.6.1-1的规定。

表8.6.1-1表面活性型温拌添加剂基本性能指标

| 项目 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| PH值，25℃ | — | 9.5±1.0 |
| 胺值 | mg/g | 400～560 |

2）有机降粘型温拌添加剂

有机降粘型温拌添加剂的技术要求应符合表8.6.1-2的规定。

表8.6.1-2有机降粘型温拌添加剂基本性能指标

| 项目 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 闪点 | ℃ | ≥250 |
| 熔点 | ℃ | 90～110 |
| 密度 | g/㎤ | 0.85～1.05 |

3）矿物发泡型温拌添加剂

矿物发泡型温拌添加剂的技术要求应符合表8.6.1-3的规定

表8.6.1-3 矿物发泡型温拌添加剂基本性能指标

| 项目 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 含水量 | ％ | ≥18 |
| PH值 | — | 7～12 |
| 密度 | g/mL | ≤0.8 |

8.6.2 设计

1温拌沥青混凝土可采用马歇尔方法、旋转压实（SGC）方法设计。条件具备时宜采用旋转压实方法设计，应符合JTG E20中T 0736的规定。

2马歇尔试验的稳定度和流值，可作为配合比设计的参考性指标。

3高速公路、一级公路和城市快速路、主干路温拌沥青混凝土的性能要求应符合表8.6.2-1的规定。

表8.6.2-1温拌沥青混凝土性能要求

| 项目 | 气候分区 | 混凝土类型 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辙试验动稳定度/（次/mm） | 夏炎热区 | 普通沥青混凝土 | ≥1200 |
|  | 夏热区 |  | ≥1000 |
|  | 夏凉区 |  | ≥800 |
|  |  | 改性沥青混凝土 | ≥3000 |
| 浸水马歇尔试验残留稳定度/％ | 潮湿区 湿润区 | 普通沥青混凝土 | ≥80 |
|  |  | 改性沥青混凝土 | ≥75 |
|  | 半干区 干旱区 | 普通沥青混凝土 | ≥80 |
|  |  | 改性沥青混凝土 | ≥75 |
| 冻融劈裂试验强度比/％ | 潮湿区 湿润区 | 普通沥青混凝土 | ≥75 |
|  |  | 改性沥青混凝土 | ≥80 |
|  | 半干区 干旱区 | 普通沥青混凝土 | ≥70 |
|  |  | 改性沥青混凝土 | ≥75 |
| 低温弯曲试验破坏应变 /με | 冬严寒区 | 普通沥青混凝土 | ≥2600 |
|  |  | 改性沥青混凝土 | ≥3000 |
|  | 冬寒区 | 普通沥青混凝土 | ≥2300 |
|  |  | 改性沥青混凝土 | ≥2800 |
|  | 冬冷区及冬温区 | 普通沥青混凝土 | ≥2000 |
|  |  | 改性沥青混凝土 | ≥2500 |

4其他等级公路和城市道路温拌沥青混凝土和其他类型温拌沥青混凝土技术要求可参照JTG F40热拌沥青混合料的规定执行。

8.6.3施工质量标准

1 应对每批次的温拌添加剂性能指标进行检验，检验合格后方可进行温拌沥青混凝土的生产。

2 温拌添加剂和温拌沥青混凝土的取样试验工作应由生产单位和使用单位分别独立进行；当供需单方或双方不具备试验条件时，供需双方可协商确定委托第三方检验。受委托的第三方应为供需双方均认可且具有试验资质的单位。

3检验分类

温拌沥青混凝土检验分为出厂检验和型式检验。

4出厂检验

温拌沥青泥凝土生产单位（拌和厂／站）或使用单位应按照表8.6.2-1试验项目的规定，对每批温拌沥青混凝土产品进行出厂检验。

5型式检验

1）首次进行温拌沥青混凝土生产，以及在生产过程中出现下列情形之一时，应按照表8.6.1-1～表8.6.2-1的全部试验项目的规定进行型式检验：

2）生产温拌沥青混凝土所用的原材料（温拌添加剂、集料、填料和沥青等）来源，种类或者规格发生变化，可能影响温拌沥青混凝土产品性能时；

3）拌和设备出现故障或重新校准后；

4）温拌沥青混凝土路面质量出现明显差异时。

6组批

1）温拌沥青混凝土产品按批进行抽样和检测。

2）同一工程，相同原材料、相同配合比和生产工艺生产的温拌沥青混凝土，每3 000t／台班为一批，不足 3 000 t／台班时仍视为一批，按表8.6.2-1项目进行混凝土性能的检验。

7 取样

应在拌和厂站取样。取样过程应符合JTG E20 中T 0701的规定。

8 判定规则

温拌沥青混凝上产品经检验，各项性能指标均符合表8.6.2-1中规定的要求时，则判定该批次温拌沥青混凝上为合格产品；检验结果有一项不符合表8.6.2-1中规定的要求时，则判定该批次温拌沥青混凝土为不合格产品。

## 8.7  沥青贯入式与沥青表面处治面层

8.7.1 一般规定

1施工前应将基层清扫干净，并对路缘石、检查井等采取防止喷洒沥青污染的措施。

2各工序应紧密衔接，当日的作业段宜当日完成。

3沥青贯入式与沥青表面处治面层，宜在干燥和较热的季节施工，并宜在日最高温度低于15℃到来以前半个月及雨季前结束。

4各层集料必须保持干燥、洁净，喷洒沥青宜在3级（含）风以下进行。

5沥青贯入式面层与表面处治面层碾压定形后，应通过有序开放交通，并控制车速碾压成型。开放交通后发现泛油时，应撒嵌缝料处理。

8.7.2 沥青贯入式面层

1沥青贯入式面层宜作城市次干路以下道路面层使用。其主石料层厚应根据碎石的粒径确定，厚度宜为4～8cm。

2沥青贯入式面层应按贯入深度并根据实践经验与试验，选择主层及其他各层的集料粒径与沥青用量。主层集料中大于颗粒范围中值的不得小于50%。

3沥青贯入式面层的原材料应符合下列规定：

1）沥青材料宜选道路用B级沥青或由其配制的快裂喷洒型阳离子乳化沥青(PC-1)或阴离子乳化沥青(PA-1)。

2）集料应选择有棱角、嵌挤性好的坚硬石料；当使用破碎砾石时，具有一个破碎面的颗粒应大于80%，两个或两个以上破碎面应大于60%。主集料的最大粒径应与结构层厚相匹配。

4沥青贯入式面层材料规格和用量宜符合表8.7.2-1的规定。

5主层粒料的摊铺与碾压应符合本规范的有关规定。

6沥青或乳化沥青的浇洒温度应根据沥青标号及气温情况选择。采用乳化沥青时，应在碾压稳定后的主集料上先撒布一部分嵌缝料，当需要加快破乳速度时，可将乳液加温，乳液温度不得超过60℃。每层沥青完成浇洒后，应立即撒布相应的嵌缝料，嵌缝料应撒布均匀。使用乳化沥青时，嵌缝料撒布应在乳液破乳前完成。

7嵌缝料撒布后应立即用8～12t钢筒式压路机碾压，碾压时应随压随扫，使嵌缝料均匀嵌入。至压实度符合设计要求、平整度符合规定为止。压实过程中严禁车辆通行。

8终碾后即可开放交通，且应设专人指挥交通，以使面层全部宽度均匀压实。面层完全成型前，车速度不得超过20km/h。

9沥青贯入式面层应进行初期养护。泛油时应及时处理。

10沥青贯入式结构作道路基层或联结层时，可不撒表面封层料。

8.7.3 沥青表面处治面层

1沥青表面处治面层使用的道路石油沥青、乳化沥青的种类、标号和集料的质量规格应符合设计及本规范规定，适应当地环境条件。

2沥青表面处治的集料最大粒径应与处治层的厚度相等。

3沥青表面处治面层用材料规格与用量宜符合表8.7.2-2的规定。

4在清扫干净的碎石或砾石路面上铺筑沥青表面处治面层时，应喷洒透层油。在旧沥青路面、水泥混凝土路面、块石路面上铺筑沥青表面处治面层时，可在第一层沥青用量中增加10%～20%，不再另洒透层油或粘层油。

5施工沥青表面处治面层，宜采用沥青洒布车及集料撒布机联合作业。喷洒沥青，应保持稳定速度和喷洒量，洒布宽度范围内喷洒应均匀。

6沥青表面处治施工各工序应紧密衔接，撒布各层沥青后均应立即用集料撒布机撒布相应的集料。每个作业段长度应根据施工能力确定，并在当天完成。人工撒布集料时，应等距离划分段落备料。

7沥青表面处治面层的沥青洒布温度应根据气温及沥青标号选择，石油沥青宜为130～170℃，乳化沥青乳液温度不宜超过60℃。洒布车喷洒沥青纵向搭接宽度宜为10～15cm，洒布各层沥青的搭接缝应错开。

8摊铺与碾压应符合本规范第8.2.3条的有关规定。嵌缝料应采用轻、中型压路机边碾压、边扫墁，及时追补集料，集料表面不得洒落沥青。

9沥青表面处治应在碾压结束后开放交通，初期管理与养护应符合本规范第8.7.2节的有关规定。

表8.7.2-1沥青贯入式面层材料规格和用量

（用量单位：集料，m3/1000m2；沥青及乳化沥青，kg/m2）

| 沥青品种 | 石油沥青 | 乳化沥青 |
| --- | --- | --- |
| 厚度（cm） | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 |
| 规格和用量 | 规格 | 用量 | 规格 | 用量 | 规格 | 用量 | 规格 | 用量 | 规格 | 用量 | 规格 | 用量 | 规格 | 用量 |
| 封层料 | S14 | 3～5 | S14 | 3～5 | S13（S14） | 4～6 | S13（S14） | 4～6 | S13（S14） | 4～6 | S13（S14） | 4～6 | S14 | 4～6 |
| 第五遍沥青 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8～1.0 |
| 第四遍嵌缝料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S14 | 5～6 |
| 第四遍沥青 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8～1.0 |  | 1.2～1.4 |
| 第三遍嵌缝料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S14 | 5～6 | S12 | 7～9 |
| 第三遍沥青 |  | 1.0～1.2 |  | 1.0～1.2 |  | 1.0～1.2 |  | 1.0～1.2 |  | 1.0～1.2 |  | 1.4～1.6 |  | 1.5～1.7 |
| 第二遍嵌缝料 | S12 | 6～7 | S11(S10) | 10～12 | S11(S10) | 10～12 | S10(S11) | 11～13 | S10(S11) | 11～13 | S12 | 7～8 | S10 | 9～11 |
| 第二遍沥青 |  | 1.6～1.8 |  | 1.8～2.0 |  | 2.0～2.2 |  | 2.4～2.6 |  | 2.6～2.8 |  | 1.6～1.8 |  | 1.6～1.8 |
| 第一遍嵌缝料 | S10(S9) | 12～14 | S8 | 12～14 | S8(S6) | 16～18 | S6(S8) | 18～20 | S6(S8) | 20～22 | S9 | 12～14 | S8 | 10～12 |
| 第一遍沥青 |  | 1.8～2.1 |  | 1.6～1.8 |  | 2.8～3.0 |  | 3.3～3.5 |  | 4.0～4.2 |  | 2.2～2.4 |  | 2.6～2.8 |
| 主层石料 | S5 | 45～50 | S4 | 55～60 | S3(S4) | 66～76 | S2 | 80～90 | S1(S2) | 95～100 | S5 | 40～50 | S4 | 50～55 |
| 沥青总用量 | 4.4～5.1 | 5.2～5.8 | 5.8～6.4 | 6.7～7.3 | 7.6～8.2 | 6.0～6.8 | 7.4～8.5 |

注：①表中乳化沥青用量是指乳液的用量，并适用于乳液浓度约为60%的情况，如果浓度不同，用量应予换算；

②在高寒地区及干旱风砂大的地区，可超出高限，再增加5%～10%。

表8.7.2-2  沥青表面处治材料规格和用量

（用量单位：集料，m3/1000m2；沥青及乳化沥青，kg/m2）

| 材料用量 | 石油沥青 | 乳化沥青 |
| --- | --- | --- |
|  | 第一层 | 第二层 | 第三层 | 第一层 | 第二层 | 第三层 |
|  | 规格 | 用量 | 规格 | 用量 | 规格 | 用量 | 规格 | 用量 | 规格 | 用量 | 规格 | 用量 |
| 厚度(mm) | 单层式 | 5 | — | — | — | — | — | — | ▲ S14 | 0.9～1.0 7～9 | — | — | — | — |
|  |  | 10 | · S12 | 1.0～1.2 7～9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 15 | · S10 | 1.4～1.6 12～14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 双层式 | 10 | — | — | — | — | — | — | ▲ S12 | 1.8～2.0 9～11 | ▲ S14 | 1.0～1.2 4～6 | — | — |
|  |  | 15 | · S10 | 1.4～1.6 12～14 | · S12 | 1.0～1.2 7～8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 20 | · S9 | 1.6～1.8 16～18 | · S12 | 1.0～1.2 7～8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 25 | · S8 | 1.8～2.0 18～20 | · S12 | 1.0～1.2 7～8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 三层式 | 25 | · S8 | 1.6～1.8 18～20 | · S10 | 1.2～1.4 12～14 | · S12 | 1.0～1.2 7～8 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 30 | · S6 | 1.8～2.0 20～22 | · S10 | 1.2～1.4 12～14 | · S10 | 1.0～1.2 7～8 | ▲ S6 | 2.0～2.2 20～22 | ▲ S10 | 1.8～2.0 9～11 | ▲ S12 S14 | 1.0～1.2 4～6 3.5～4.5 |

注：①表中的乳化沥青用量按乳化沥青的蒸发残留物含量60%计算，如沥青含量不同应予以折算；

②在高寒地区及干旱风砂大的地区，可超出高限5%～10%；

③·代表石油沥青，▲代表乳化沥青；

④ Sn代表级配集料规格。

10沥青表面处治施工后，初期养护用料宜为S12（5～10mm）碎石或S14（3～5mm）石屑、粗砂或小砾石，用量宜为2～3m3/1000m2。

8.7.4  沥青贯入式面层质量检验应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第9.4.1的规定。

1沥青贯入式面层允许偏差应符合表8.7.4的规定：

表8.7.4沥青贯入式面层允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 纵断高程(mm) | ±15 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
| 中线偏位(mm) | ≤20 | 100m | 1 | 用经纬仪测量 |
| 平整度(mm) | ≤7 | 20m | 路宽(m) | ＜9 | 1 | 用3米直尺和塞尺连续量两尺，取较大值 |
|  |  |  |  | 9～15 | 2 |  |
|  |  |  |  | ＞15 | 3 |  |
| 宽度(mm) | 不小于设计规定 | 40m | 1 | 用钢尺量 |
| 横坡 | ±0.3%且不反坡 | 20m | 路宽(m) | ＜9 | 1 | 用水准仪测量 |
|  |  |  |  | 9～15 | 2 |  |
|  |  |  |  | ＞15 | 3 |  |
| 井框与路面高差(mm) | ≤5 | 每座 | 1 | 十字法，用直尺、塞尺量最大值 |
| 沥青总用量(kg/m2) | ±0.5% | 每工作日、每层 | 1 | T0982 |

8.7.5 沥青表面处治质量检验应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第9.4.2的规定。沥青表面处治允许偏差应符合表8.7.4-2的规定：

表8.7.5沥青表面处治允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 纵断高程(mm) | ±15 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
| 中线偏位(mm) | ≤20 | 100m | 1 | 用经纬仪测量 |
| 平整度(mm) | ≤7 | 20m | 路宽(m) | ＜9 | 1 | 用3米直尺和塞尺连续量两尺，取较大值 |
|  |  |  |  | 9～15 | 2 |  |
|  |  |  |  | ＞15 | 3 |  |
| 宽度(mm) | 不小于设计规定 | 40m | 1 | 用钢尺量 |
| 横坡 | ±0.3%且不反坡 | 20m | 路宽(m) | ＜9 | 2 | 用水准仪测量 |
|  |  |  |  | 9～15 | 4 |  |
|  |  |  |  | ＞15 | 6 |  |
| 厚度(mm) | ＋10 －5 | 1000m2 | 1 | 钻孔，用钢尺量 |
| 弯沉值 | 符合设计要求 | 设计 要求时 | — | 弯沉仪测定时 |
| 沥青总用量(kg/m2) | ±0.5%总用量 | 每工作日、每层 | 1 | T0982 |

## 8.8  水泥混凝土路面

8.8.1  一般规定

1 本规范适用于采用滑膜摊铺机、轨道摊铺机、三辊轴机组、小型机具施工的各级新建或改建水泥混凝土路面工程。采用机械铺筑时应用的其它机械生产能力应与之相适应。

2  水泥混凝土路面施工应积极采用新技术、新材料、新装备和新工艺。

3  水泥混凝土路面施工必须编制施工组织设计，并保证合理的施工工期。

8.8.2 原材料应符合下列要求：

1水泥应符合下列要求：

1）重交通以上等级道路、城市快速路、主干路应采用42.5级以上的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥；中等及轻交通路面可采用矿渣硅酸盐水泥，其强度不应低于32.5级。低温天气施工或有快通要求的路段可采用R型水泥早强型。

2）不同交通等级路面采用的水泥弯拉强度、抗压强度应符合表8.8.2-1的规定。

表8.8.2-1 各交通等级路面水泥各龄期的弯拉强度、抗压强度

| 交通等级 | 特重交通 | 重交通（快速路、主干路） | 中、轻交通（一般道路） |
| --- | --- | --- | --- |
| 龄期（d） | 3 | 28 | 3 | 28 | 3 | 28 |
| 抗压强度（MPa），≥ | 25.5 | 57.5 | 22.0 | 52.5 | 16.0 | 42.5 |
| 抗折强度（MPa），≥ | 4.5 | 7.5 | 4.0 | 7.0 | 3.5 | 6.5 |

3）严禁不同强度等级、厂牌、品种、出厂日期的水泥混存混用。

4）水泥进场时，每批量应附有化学成分、物理、力学指标的检验证明，并对品种、标号、包装、数量、出厂日期等进行检查验收。

5）水泥储存时间超过三个月或水泥受潮时必须经过试验，合格后方可使用。

6）水泥的化学成分、物理指标应符合表8.8.2-2的规定。

表 8.8.2-2    各交通等级路面用水泥的化学成分和物理指标

| 交通等级 水泥性能 | 特重、重交通 | 中、轻交通 |
| --- | --- | --- |
| 铝酸三钙 | 不宜大于7.0% | 不宜大于9.0% |
| 铁铝酸四钙 | 不宜小于15.0% | 不宜小于12.0% |
| 游离氧化钙 | 不得大于1.0% | 不得大于1.5% |
| 氧化镁 | 不得大于5.0% | 不得大于6.0% |
| 三氧化硫 | 不得大于3.5% | 不得大于4.0% |
| 碱含量（Na2O+0.658K2O） | ≤0.6% | 怀疑有碱活性集料时，≤0.6%；无碱活性集料时，≤1.0% |
| 混合料种类 | 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰和黏土，有抗盐冻要求时不得掺石灰、石粉 |
| 出磨时安定性 | 雷氏夹或蒸煮法检验必须合格 | 蒸煮法检验必须合格 |
| 标准稠度需水量 | 不宜大于28% | 不宜大于30% |
| 烧失量 | 不得大于3.0% | 不得大于5.0% |
| 比表面积 | 宜在300～450m2/kg |
| 细度 (80μm) | 筛余量≤10% |
| 初凝时间 | ≥1.5h |
| 终凝时间 | ≤10h |
| 28d干缩率* | 不得大于0.09% | 不得大于0.10% |
| 耐磨性* | ≤3.6kg/m2 |

注：*28d干缩率和耐磨性试验方法采用现行国家标准《道路硅酸盐水泥》GB13693。

2 粗集料应符合下列要求：

1）粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、砾石、破碎砾石，并具有良好级配。快速路、主干路、次干路及抗盐冻要求的次干路、支路混凝土路面使用的粗集料级别不应低于I级，一般道路可使用II级粗集料，其技术要求应分别符合表 8.8.2-3 的规定。

表 8.8.2-3   粗集料技术指标

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 |
| 碎石压碎指标（％） | ＜10 | ＜15 |
| 砾石压碎指标（％） | ＜12 | ＜14 |
| 坚固性（按质量损失计％） | ＜5 | ＜8 |
| 针片状颗粒含量（按质量计％） | ＜5 | ＜15 |
| 含泥量（按质量计％） | ＜0.5 | ＜1.0 |
| 泥块含量（按质量计％） | ＜0 | ＜0.2 |
| 有机物含量（比色法） | 合格 | 合格 |
| 硫化物及硫酸盐（按so3质量计％） | ＜0.5 | ＜1.0 |
| 抗压强度 | 火成岩≥100Mpa；变质岩≥80Mpa； 水成岩≥60Mpa |
| 空隙率 | ＜47% |
| 碱集料反应 | 经碱集料反应试验后，试件无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，在规定试验龄期的膨胀率应小于0.10％。 |

2）粗集料应采用人工级配，应按最大公称粒径的不同采用2～4个粒级的集料进行掺配，其级配范围应符合表9.8.2-4合成级配的规定。砾石最大公称粒径不应大于19.0mm；碎砾石最大公称粒径不应大于26.5mm；碎石最大公称粒径不应大于31.5mm。钢纤维混凝土与混凝土粗集料最大粒径不宜大于19.0mm。

| 粒径 级配 | 方筛孔尺寸（㎜） |
| --- | --- |
|  | 2.36 | 4.75 | 9.50 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 |
|  | 累计筛余（以质量计）（％） |
| 4.75～16 | 95～100 | 85～100 | 40～60 | 0～10 | — | — | — | — |
| 4.75～19 | 95～100 | 85～95 | 60～75 | 30～45 | 0～5 | 0 | — | — |
| 4.75～26.5 | 95～100 | 90～100 | 70～90 | 50～70 | 25～40 | 0～5 | 0 | — |
| 4.75～31.5 | 95～100 | 90～100 | 75～90 | 60～75 | 40～60 | 20～35 | 0～5 | 0 |

表8.8.2-4  粗集料级配范围

3 细集料应符合下列规定：

1）细集料宜采用质地坚硬、耐久、洁净的细度模数在2.5以上、符合级配规定的粗砂、中砂、天然砂、机制砂或混合砂。

2）砂的技术要求应符合表8.8.2-5的规定。城市快速路、主干路宜采用一级砂和二级砂。

表8.8.2-5 砂的技术要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 颗粒级配 | 筛分尺寸（mm） | 粒径 |
|  |  | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 1.18 | 2.36 | 4.75 |
|  | 累计筛余量（%） | 粗砂 中砂 细砂 | 90～100 90～100 90～100 | 80～95 70～92 55～85 | 71～85 41～70 16～40 | 35～65 10～50 10～25 | 5～35 0～25 0～15 | 0～10 0～10 0～10 |
| 泥土杂物含量（冲洗法）（%） | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | ＜1 | ＜2 | ＜3 |
| 硫化物和硫酸盐含量（折算为SO3）（%） | ＜0.5 |
| 氯化物（氯离子质量计） | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.06 |
| 有机物含量（比色法） | 颜色不应深于标准溶液的颜色 |
| 其他杂物 | 不得混有石灰、煤渣、草根等其他杂物 |

3）使用机制砂时，除应满足表8.8.2-5 的规定外，还应检验砂磨光值，其值宜大于35，不宜使用抗磨性较差的水成岩类机制砂。

8.8.3  水应符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ63的规定。宜使用饮用水及不含油类等杂质的清洁中性水，pH值为6～8。

8.8.4 外加剂应符合下列规定：

1 外加剂宜使用无氯盐类的防冻剂、引气剂、减水剂等。

2 外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076的有关规定，并应有合格证。

3 使用外加剂应经掺配试验，并应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119的有关规定。

4 外加剂选用可参照下列要求：

1) 为了减少混凝土拌合料的用水量、改善和易性、节约水泥用量和提高混凝土强度，可掺入减水剂。各交通等级路面、桥面混凝土宜选用减水率大、坍落度损失小、可调控凝结时间的复合型减水剂。高温施工宜使用引气缓凝（保塑）（高效）减水剂；低温施工宜使用引气早强（高效）减水剂，并必须与所用的水泥进行适应性检验。

2) 夏季施工需延长作业时间时，可掺入缓凝剂。冬季施工为提高早期强度或为缩短养护时间，可掺入早强剂，为了使混凝土能在负温下硬化，或加速混凝土硬化，使之在规定时间达到足够防冻强度，可掺入防冻剂。

3) 引气剂宜选用表面张力降低值大、水泥稀浆中气泡容量多而细密、泡沫稳定时间长、不溶残渣少的产品。有抗冰（盐）冻要求地区，各交通等级路面、桥面应使用引气剂。

4) 冬季洒除冰盐的路面或桥面钢筋混凝土，钢纤维混凝土中宜掺阻锈剂。

5）有抗冰冻、抗盐冻要求时，水泥混凝土面层及暴露结构物混凝土应掺入引气剂。

8.8.5  钢筋应符合下列要求：

1 钢筋的品种、规格、成分，应符合国家现行标准和设计规定，并具有生产厂的牌号、炉号，检验报告和合格证，并以复试（含见证取样）合格。

2 混凝土路面、桥面和搭板所用钢筋网、传力杆、拉杆等钢筋的品种、规格应符合设计及国家有关标准的技术要求。

3 钢筋应顺直、表面洁净，不得有裂纹、断伤和刻痕，表面有油污和颗粒状或片状锈蚀时，应清除干净。

8.8.6  用于混凝土路面的钢纤维应符合下列规定：

1 应符合国家现行执行标准《混凝土用钢纤维》YB/T151的有关要求。

2 单丝钢纤维抗拉强度不宜小于600MPa。

3 钢纤维长度应与混凝土粗集料最大公称粒径相匹配，最短长度宜大于粗集料最大公称粒径的1/3；最大长度不宜大于粗集料最大公称粒径的2倍；钢纤维长度与标称值的偏差不应超过±10%。

4 钢纤维的外形可为平直形、扭曲形及端钩形等。

5 钢纤维标称长度其尺寸为25～50mm，钢纤维直径或等效直径一般为0.3～0.9mm。标称长度与直径之比宜为30～100。

6 宜使用防锈蚀处理的钢纤维；宜使用有锚固端的钢纤维。严禁使用带尖刺的钢纤维；不宜使用搅拌易成团的钢纤维。

8.8.7 胀缝板宜选用能适应混凝土面板膨胀与收缩、施工时不变形、弹性复原率高、耐久性好的板材。城市快速路、主干路宜采用塑胶或橡胶泡沫板、沥青纤维板等胀缝板。板厚一般为20mm，其钢筋孔位置、尺寸、数量应符合设计规定。

8.8.8 填缝料应具有与混凝土板壁粘结牢固、回弹性好、不溶于水、不渗水，高温时不挤出、不流淌、抗嵌入能力强、耐老化龟裂，负温拉伸量大，低温时不脆裂、耐久性好等性能。填缝料宜采用树脂类、聚氯乙烯胶泥类、沥青玛蹄脂类、改性沥青类、橡胶类填缝料，并应在填缝料中加入耐老化剂。

8.8.9 混凝土中可使用硅灰、磨细矿渣、粉煤灰等掺合料，使用前应经过试配检验，混凝土路面弯拉强度、工作性、抗磨性、抗冻性等技术指标合格。

8.8.10 传力杆应符合下列要求：

1 传力杆钢筋加工应锯断，不得挤压切断；断口应垂直、光圆，用砂轮打磨掉毛刺，并加工成2～3mm圆倒角。

2 用于滑模摊铺传力杆自动插入装置（DBI）缩缝传力杆塑料套管，其壁厚度不应小于0.5㎜，套管与传力杆应密切贴合，套管长度应比传力杆一半长度长30mm。

3 可采用镀锌铁皮管或硬塑料管制作活动套，厚度不应小于2.0mm；要求端部密封不透水，内径宜较传力杆直径大1.0～1.5mm，塑料套帽长度宜为100mm左右，镀锌套帽长度宜为50mm左右，顶部空隙长度均不应小于25mm。

8.8. 11 混凝土配合比设计应符合下列规定:

1 混凝土面层配合比应保证弯拉强度、工作性、耐久性等三项技术要求。

2  混凝土配合比设计应符合下列规定：

1) 弯拉强度应符合下列要求：

各交通等级路面板的28d设计弯拉强度标准值应符合表8.8.11-1的规定。

表8.8.11-1  混凝土弯拉强度标准值

| 交通等级 | 特重 | 重 | 中等 | 轻 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弯拉强度标准值（MPa） | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 |

2)应按下式计算配制28d弯拉强度的均值。

（8.8.11）

式中：—配制28d弯拉强度的均值（MPa）；

—设计弯拉强度标准值（MPa）;

—弯拉强度试验样本的标准差（MPa）;

—保证率系数，应按表8.8.11-2确定；

—弯拉强度变异系数，应按统计数据在表8.8.11-3的规定范围内取值；在无统计数据时，弯拉强度变异系数应按设计取值；如果施工配制弯拉强度超出设计给定的弯拉强度变异系数上限，则必须改进机械装备和提高施工控制水平。

表8.8.11-2  保证率系数t

| 道路技术等级 | 判别概率p | 样本数n（组） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 6 | 9 | 15 | 20 |
| 快速路 | 0.05 | 1.36 | 0.79 | 0.61 | 0.45 | 0.39 |
| 主干路 | 0.10 | 0.95 | 0.59 | 0.46 | 0.35 | 0.30 |
| 次干路 | 0.15 | 0.72 | 0.46 | 0.37 | 0.28 | 0.24 |
| 其他道路 | 0.20 | 0.56 | 0.37 | 0.29 | 0.22 | 0.19 |

表8.8.11-3  各级道路混凝土路面弯拉强度变异系数Cv

| 道路技术等级 | 快速路 | 主干路 | 次干路 | 其他道路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土弯拉强度 变异水平等级 | 低 | 低 | 中 | 中 | 中 | 高 |
| 弯拉强度变异系数允许变化范围 | 0.05～0.10 | 0.05～0.10 | 0.10～0.15 | 0.10～0.15 | 0.10～0.15 | 0.15～0.20 |

2)  工作性应符合下列要求：

不同摊铺方式混凝土最佳工作性及最大用水量应符合表8.8.11-4的规定。

表8.8.11-4  不同摊铺方式混凝土工作性及用水量要求

| 混凝土类型 | 项目 | 摊铺方式 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 滑模摊铺机 | 轨道摊铺机 | 三辊轴机组摊铺机 | 小型机具摊铺 |
| 砾石混凝土 | 出机坍落度（mm） | 20～40① | 40～60 | 30～50 | 10～40 |
|  | 摊铺坍落度（mm） | 5～55② | 20～40 | 10～30 | 0～20 |
|  | 最大用水量（kg/m3） | 155 | 153 | 148 | 145 |
| 碎石混凝土 | 出机坍落度（mm） | 25～50 | 40～60 | 30～50 | 10～40 |
|  | 摊铺坍落度（mm） | 10～65① | 20～40 | 10～30 | 0～20 |
|  | 最大用水量（kg/m3） | 160② | 156 | 153 | 150 |

注：①为设超铺角的摊铺机的最佳工作性。不设超铺角的摊铺机最佳坍落度砾石为10～40mm；碎石为10～30mm。

②为最佳工作性允许波动范围。

3) 耐久性应符合下列要求：

根据当地路面无抗冻性、有抗冻性或有抗盐冻性要求及混凝土最大公称粒径，路面混凝土含气量宜符合表8.8.11-5的规定。

表8.8.11-5  路面混凝土含气量及允许偏差（％）

| 最大公称粒径（㎜） | 无抗冻性要求 | 有抗冻性要求 | 有抗盐冻性要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.0 | 4.0±1.0 | 5.0±0.5 | 6.0±0.5 |
| 26.5 | 3.5±1.0 | 4.5±0.5 | 5.5±0.5 |
| 31.5 | 3.5±1.0 | 4.0±0.5 | 5.0±0.5 |

各交通等级路面混凝土满足耐久性要求的最大水胶比和最小单位水泥用量应符合表8.8.11-6的规定。最大单位水泥用量不宜大于400 kg/m3；掺粉煤灰时，最大单位胶材总量不宜大于420 kg/m3。

表8.8.11-6  混凝土满足耐久性要求的最大水胶比和最小单位水泥用量

| 道路技术等级 | 快速路、主干路 | 次干路 | 其他道路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大水胶比 | 0.44 | 0.46 | 0.48 |
| 抗冰冻要求最大水胶比 | 0.42 | 0.44 | 0.46 |
| 抗盐冻要求最大水胶比 | 0.40 | 0.42 | 0.44 |
| 最小单位水泥用量（kg/m3） | 42.5级 | 300 | 300 | 290 |
|  | 32.5级 | 310 | 310 | 305 |
| 抗冰（盐）冻时最小单位水泥用量（kg/m3） | 42.5级 | 320 | 320 | 315 |
|  | 32.5级 | 330 | 330 | 325 |
| 掺粉煤灰时最小单位水泥用量（kg/m3） | 52.5级 | 250 | 250 | 245 |
|  | 42.5级 | 260 | 260 | 255 |
|  | 32.5级 | — | — | 265 |
| 抗冰（盐）冻掺粉煤灰最小单位水泥用量（42.5级水泥）（kg/m3） | 280 | 270 | 265 |

注： ①掺粉煤灰，并有抗冰（盐）冻要求时，不得使用32.5级水泥；

②水灰（胶）比计算以砂石料的自然风干状态计（砂含水量≤1.0％；石子含水量≤0.5％）；

3) 严寒地区抗冻标号不宜小于F250，寒冷地区不宜小于F200。

4) 在酸雨、除冰盐等腐蚀环境影响范围内的混凝土路面和桥面，在使用硅酸盐水泥时，应掺加粉煤灰、磨细矿渣硅灰掺合料，不宜单独使用硅酸盐水泥，可使用矿渣水泥或普通水泥。

3外加剂的使用应符合下列要求

1) 高温施工时，混凝土拌合物的初凝时间不得小于3h，否则应采取缓凝或保塑措施；低温施工时，终凝时间不得大于10h，否则应采取必要的促凝或早强措施。

2) 外加剂的掺量应由混凝土试配试验确定。引气剂的适宜掺量可由搅拌机口的拌合物含气量进行控制。

3) 引气剂与减水剂或高效减水剂等其他外加剂复配在同一水溶液中时，应保证其共溶性，防止外加剂溶液发生絮凝现象。如产生絮凝现象，应分别稀释、分别加入。

4 配合比参数的计算应符合下列要求

1) 水胶比的计算和确定

根据粗集料的类型，水胶比可分别按下列统计公式计算：

碎石或碎砾石混凝土：

（8.8.11-1）

砾石混凝土：

（8.8.11-2）

式中：—水胶比；

—水泥实测28d抗折强度（MPa）。

—面层水泥混凝土配制28d弯拉强度的均值（MPa）

2)应在满足弯拉强度计算值和耐久性（表8.8.11-6）两者要求的水胶比中取小值。

5 砂率应根据砂的细度模数和粗集料种类，查表8.8.11-7取值。

表8.8.11-7砂的细度模数与最优砂率关系

| 砂细度模数 | 2.2～2.5 | 2.5～2.8 | 2.8～3.1 | 3.1～3.4 | 3.4～3.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂率SP(%) | 碎石 | 30～34 | 32～36 | 34～38 | 36～40 | 38～42 |
|  | 砾石 | 28～32 | 30～34 | 32～36 | 34～38 | 36～40 |

注：碎砾石可在碎石和砾石混凝土之间内插取值。

6 根据粗集料种类和表8.8.11-4中适宜的坍落度，分别按下列经验式计算单位用水量（砂石料以自然风干状态计）：

碎石：                    (8.8.11-3)

砾石：                       (8.8.11-4)

式中：—不掺外加剂与掺合料混凝土的单位用水量（kg/m3）;

—坍落度（㎜）；

—砂率（％）；

—灰水比，水胶比之倒数。

掺外加剂的混凝土单位用水量应按下式计算：

（8.8.11-5）

式中：—掺外加剂混凝土的单位用水量（kg/m3）；

—所用外加剂剂量的实测减水率（％）。

单位用水量应取计算值和表8.8.11-4的规定值两者中的小值。

7 单位水泥用量应按下式计算，并取计算值与表8.8.11-6规定值两者中的大值。

(8.8.11-6)

式中：—单位水泥用量（kg/m3）。

8 砂石料用量可按密度法或体积法计算。按密度法计算时，混凝土单位质量可取2400～2450 kg/m3；按体积法计算时，应计入设计含气量。采用超量取代法掺用粉煤灰时，超量部分应代替砂，并折减用砂量。经计算得到的配合比，应验算单位粗集料填充体积率，且不宜小于70％。

9 重要路面、工程应采用正交试验法进行配合比优选。

8.8.12采用真空脱水工艺时，可采用比经验式（8.8.11-3、8.8.11-4）计算值略大的单位用水量，但在真空脱水后，扣除每立方米混凝土实际吸除的水量，剩余单位用水量和剩余水胶比分别不宜超过表8.8.11-4最大单位用水量和表8.8.11-6最大水胶比的规定。

8.8.13 路面混凝土中掺用粉煤灰时，对粉煤灰原材料及配合比设计的其他相关要求应参照国家现行标准《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTG-F30的有关规定执行。

8.8.14 钢纤维混凝土的配合比设计应符合下列规定：

1 弯拉强度应符合下列要求:

1) 各交通等级道路面板钢纤维混凝土28d设计弯拉强度标准值应符合表8.8.14-1的规定。

表8.8.14-1钢纤维混凝土弯拉强度标准值

| 交通等级 | 特重 | 重 | 中等 | 轻 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弯拉强度标准值（MPa） | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 |

2) 配制28d弯拉强度的均值应按本规范公式（8.8.14-1）计算，以和代替和。

2 钢纤维混凝土工作性应符合下列要求：

1) 坍落度可比本规范表8.8.11-4 的规定值小20mm。

2) 掺高效减水剂时的单位用水量可按表8.8.14-2初选，再由搅拌物实测坍落度确定。

表8.8.14-2钢纤维混凝土单位用水量

| 搅拌物条件 | 粗集料种类 | 粗集料最大公称粒径Dm(mm) | 单位用水量（kg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 长径比Lf/df=50 ρf=0.6% 坍落度20mm 中砂，细度模数2.5 水胶比0.42～0.50 | 碎石 | 9.5，16.0 | 215 |
|  |  | 19.0，26.5 | 200 |
|  | 砾石 | 9.5，16.0 | 208 |
|  |  | 19.0，26.5 | 190 |

注：①钢纤维长径比每增减10，单位用水量相应增减10 kg/m3；

②钢纤维体积率每增减0.5%，单位用水量相应增减8kg/m3；

③坍落度为10～50mm变化范围内，相对于坍落度20mm每增减10mm，单位用水量相应增减7kg/m3；

④细度模数在2.0～3.5范围内，砂的细度模数每增减0.1，单位用水量相应增减1kg/m3；

⑤钢纤维掺量体积率。

3钢纤维混凝土耐久性应符合下列要求：

1) 最大水胶比和最小单位水泥用量应符合表8.8.11的规定。

表8.8.14-3路面钢纤维混凝土的最大水胶比和最小单位水泥用量

| 道路等级 | 城市快速路、主干路 | 次干路及其他道路 |
| --- | --- | --- |
| 最大水胶比 | 0.47 | 0.49 |
| 抗冰冻要求最大水胶比 | 0.45 | 0.46 |
| 抗盐冻要求最大水胶比 | 0.42 | 0.43 |
| 最小单位水泥用量（kg/m3） | 42.5级水泥 | 360 | 360 |
|  | 32.5级水泥 | 370 | 370 |
| 抗冰（盐）冻要求最小单位水泥用量（kg/m3） | 42.5级水泥 | 380 | 380 |
|  | 32.5级水泥 | 390 | 390 |

2) 严禁采用海水、海砂，不得掺加氯盐及氯盐类早强剂、防冻剂等外加剂。

4 钢纤维混凝土配合比设计步骤应符合下列要求：

1) 计算和确定水胶比应符合下列要求：

——以钢纤维混凝土配制28d弯拉强度替换，按本规范公式（8.8.11-1）或公式（8.8.11-2）计算出基体混凝土的水胶比。

——取钢纤维混凝土基体的水胶比计算值与表8.8.14-3规定值两者中的小值。

2) 钢纤维掺量体积率宜在0.60%～1.00%范围内初选，当板厚折减系数小时，体积率宜取上限；当长径比大时，宜取较小值；有锚固端者宜取较小值。

3) 查表8.8.14-2，初选单位用水量Wof  。

4) 钢纤维混凝土的单位水泥用量应按下式计算。

Cof=(C/W)Wof             (8.8.14-1)

Cof——钢纤维混凝土的单位水泥用量（kg/m3）；

Wof  ——钢纤维混凝土的单位用水量（kg/m3）。

取计算值与表8.8.14-3规定值两者中的大值，但不宜大于500 kg/m3。

5) 砂率可按下式计算，也可按表8.8.14-4初选。钢纤维混凝土砂率宜在38%～50%之间。

Sρf=Sp+10ρf                                （8.8.14-2）

Sρf——钢纤维混凝土砂率（%）；

ρf——钢纤维掺量体积率（%）。

表8.8.14-4  钢纤维混凝土砂率选用值（%）

| 搅拌物条件 | 最大公称粒径19mm碎石 | 最大公称粒径19mm砾石 |
| --- | --- | --- |
| Lf/df=50；ρf=1.0%； W/C=0.5； 砂细度模数Mx=3.0 | 45 | 40 |
| Lf/df增减10 ρf增减0.10% W/C增减0.1 砂细度模数Mx增减0.1 | ±5 ±2 ±2 ±1 | ±3 ±2 ±2 ±1 |

6) 砂石用量可采用密度法或体积法计算。按密度法计算时，钢纤维混凝土单位质量可取2450～2580 kg/m3；按体积法计算时，应计入设计含气量。

7) 重要路面应采用正交试验法进行配合比优选。

8.8.15 混凝土配合比确定与调整应符合下列规定：

1 由上述各经验公式推算得出的普通混凝土、钢纤维混凝土配合比，应在实验室内经试检验抗弯强度、坍落度、含气量等配合比设计的各项指标，并根据结果进行配合比调整。

2 实验室的基准配合比应通过搅拌站实际拌和检验并经试验路段的验证。并应根据料场砂石料含水量、拌合物实测视密度、含气量、坍落度及其损失，调整单位用水量、砂率或外加剂掺量。

3 配合比调整时，水胶比不得增大，单位水泥用量、钢纤维体积率不得减小。考虑施工中原材料含泥量、泥块含量、含水量变化和施工变异性等因素，单位水泥用量应适当增加5～10kg。满足试拌试铺的工作性、28d（至少7d）配制弯拉强度、抗压强度和耐久性等要求的配合比，经监理或建设方批准后方可确定为施工配合比。

4 施工期间配合比的微调与控制应符合下列要求：

1) 根据施工季节、气温和运距等的变化，可微调缓凝（高效）减水剂、引气剂或缓凝剂或早强剂的掺量，保持摊铺现场的坍落度始终适宜于铺筑，减小摊铺前混凝土拌合物的工作性波动。

2) 降雨后，应根据每天不同时间的气温及砂石料实际含水量变化，微调加水量，同时微调砂石称量，其他配合比参数不得变更，维持施工配合比基本不变。雨天或砂石料变化时应加强控制，保持现场拌合物工作性始终适宜摊铺和稳定。

8.8.16 施工准备应符合下列规定:

1 施工前，应按设计规定划分混凝土板块，板块划分应从路口开始，必须避免出现锐角。曲线段分块，应使横向分块线与该点法线方向一致。直线段分块线应与面层胀、缩缝结合，分块距离宜均匀。分块线距检查井盖的边缘，宜大于1m。

2 混凝土摊铺前，应完成下列准备工作：

1) 混凝土施工配合比已获监理工程师批准，搅拌站经试运转，确认合格。

2) 模板支设完毕，检验合格。

3) 混凝土摊铺、养护、成形等机具试运行合格。专用器材已准备就绪。

4) 运输和现场浇筑通道已修筑，且符合要求。

3 垫层、基层除应符合本规范有关规定外，尚应符合下列技术要求：

1) 基层纵、横坡一般可与面层一致，但横坡可略大0.15％～0.20％，并不得小于路面横坡。

2) 面层铺筑前，宜至少提供足够机械连续施工5d以上的合格基层。

4 路基应稳定、密实混凝土面铺筑前，应对基层进行全面的破损检查，当基层产生纵、横向断裂、隆起或碾坏时，应采取有效措施进行彻底修复，保证路基的稳定性。

8.8.17 模板与钢筋应符合下列规定:

1 模板应符合下列规定：

1) 模板应与混凝土的摊铺机械相匹配。模板高度应为混凝土板设计高度。

2) 模板应采用刚度足够的槽钢或钢制模板，不宜使用木模板、塑料板等其他易变形的模板。

3) 钢模板应直顺、平整，每1m设置1处支撑装置，需设置拉杆时，模板应设拉杆插入孔。

4) 模板制作允许偏差应符合8.8.17-1的规定。

表8.8.17-1 模板制作允许偏差

| 施工方式 | 高度偏差 （mm） | 局部变形 （mm） | 垂直平整度 （°） | 顶面平整度 （mm） | 侧面平整度 （mm） | 纵向变形 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三辊轴机组 | ±1 | ±2 | 90±2 | ±1 | ±2 | ±2 |
| 轨道摊铺机 | ±1 | ±2 | 90±1 | ±1 | ±2 | ±1 |
| 小型机具 | ±2 | ±3 | 90±3 | ±2 | ±3 | ±3 |

5) 横向施工缝端模板应按设计规定的传力杆直径和间距设置传力杆插入孔和定位套管。两边缘传力杆到自由边距离不宜小于15cm。每米应设置1个垂直固定孔套。

6) 钢模板的高度应为面板设计厚度，模板长度宜为3～5m。

7) 模板数量应根据施工进度和施工气温确定，并应满足拆模周期内周转需要。一般情况下，模板总量不宜少于3d～5d摊铺的需要。

2 模板安装应符合下列要求：

1) 支模前在基层上应进行模板安装及摊铺位置的测量放样，每20m应设中心桩；每100m宜布设临时水准点；核对路面标高、面板分块、胀缝和构造物位置。测量放样的质量要求和允许偏差应符合相应规范的规定。

2) 纵横曲线路段应采用短模板，每块模板中点应安装在曲线切点上。

3) 使用轨道摊铺机应采用专用钢制轨模。

4) 模板应安装稳固、顺直、平整，无扭曲，相邻模板连接应紧密平顺，不得有底部漏浆、前后错茬、高低错台等现象。模板应能承受摊铺、振实、整平设备的负载行进、冲击和振动时不发生位移。严禁在基层上挖槽，嵌入安装模板。

5) 模板安装检验合格后，与混凝土拌合物接触的表面应涂脱模剂或隔离剂；接头应粘贴胶带或塑料薄膜等密封。

6) 模板安装完毕，应经过使用与设计板厚相同的测板作全断面检验，合格后方可使用。其安装质量应符合表8.8.17-2的规定。

表8.8.17-2  模板安装允许偏差

| 施工方式 检测项目 | 三辊轴机组 | 轨道摊铺机 | 小型机具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中线偏位（mm），≤ | 10 | 5 | 15 |
| 宽度（mm），≤ | 10 | 5 | 15 |
| 顶面高程（mm） | ±5 | ±5 | ±10 |
| 横坡（%） | ±0.10 | ±0.10 | ±0.20 |
| 相邻板高差（mm），≤ | 1 | 1 | 2 |
| 顶面平整度（mm），≤ | 1.5 | 1 | 2 |
| 模板接缝宽度（mm），≤ | 3 | 2 | 3 |
| 侧向垂直度（mm），≤ | 3 | 2 | 4 |
| 纵向顺直度（mm），≤ | 3 | 2 | 4 |

3  模板拆除应符合下列要求：

1) 当混凝土抗压强度大于8.0MPa方可拆模。当缺乏强度实测数据时，边侧模板的允许最早拆模时间宜符合表8.8.17-3的规定。

表8.8.17-3　混凝土路面板允许最早拆模时间（h）

| 昼夜平均气温（℃） | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ≥30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅酸盐水泥、R型水泥 | 240 | 120 | 60 | 36 | 34 | 28 | 24 | 18 |
| 道路、普通硅酸盐水泥 | 360 | 168 | 72 | 48 | 36 | 30 | 24 | 18 |
| 矿渣硅酸水泥 | — | — | 120 | 60 | 50 | 45 | 36 | 24 |

注：允许最早拆模时间从混凝土面板精整成型后开始计算。

2) 拆模不得损坏板边、板角和传力杆、拉杆周围的混凝土，也不得造成传力杆和拉杆松动或变形。模板拆卸宜使用专用拔楔工具，严禁使用大锤强击拆卸模板。

3) 应将粘附的砂浆清除干净，并修整变形或局部损坏，修整后应符合表8.8.17-1的要求。

4  钢筋安装应符合下列规定：

1) 钢筋安装前应检查其原材料品种、规格与加工质量，确认符合设计规定。

2) 钢筋网、角隅钢筋等安装应牢固、位置准确。钢筋安装后应进行检查，合格后方可使用。

3) 传力杆安装应牢固、位置准确。胀缝传力杆应与胀缝板、提缝板一起安装。

4) 钢筋加工允许偏差应符合表8.8.17-4的规定。

表8.8.17-4  钢筋加工允许偏差

| 项目 | 焊接钢筋网及骨架 允许偏差（mm） | 绑扎钢筋网及骨架 允许偏差（mm） | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 钢筋网的长度与宽度 | ±10 | ±10 | 每检验批 | 抽查10% | 用钢尺量 |
| 钢筋网眼尺寸 | ±10 | ±20 |  |  | 用钢尺量 |
| 钢筋骨架宽度及高度 | ±5 | ±5 |  |  | 用钢尺量 |
| 钢筋骨架的长度 | ±10 | ±10 |  |  | 用钢尺量 |

5 钢筋安装允许偏差应符合表8.8.17-5的规定。

表8.8.17-5钢筋安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 受力钢筋 | 排距 | ±5 | 每检 验批 | 抽查10% | 用钢尺量 |
|  | 间距 | ±10 |  |  |  |
| 钢筋弯起点位置 | 20 |  |  | 用钢尺量 |
| 箍筋、横向钢筋间距 | 绑扎钢筋网及钢筋骨架 | ±20 |  |  | 用钢尺量 |
|  | 焊接钢筋网及钢筋骨架 | ±10 |  |  |  |
| 钢筋预埋位置 | 中心线位置 | ±5 |  |  | 用钢尺量 |
|  | 水平高差 | ±3 |  |  |  |
| 钢筋保护层 | 距表面 | ±3 |  |  | 用钢尺量 |
|  | 距底面 | ±5 |  |  |  |

8.8.18 混凝土搅拌与运输应符合下列规定:

1混凝土宜选择具备资质、混凝土质量稳定的搅拌站供应。

2 现场自行设立搅拌站应符合下列规定：

1) 搅拌站应具备供水、供电、排水、运输道路和分仓堆放砂石料及搭建水泥仓的条件。

2) 搅拌站管理、生产和运输能力，应满足浇筑作业需要。

3) 搅拌站必须采用机械搅拌，宜设有计算机控制数据信息采集系统。搅拌设备配料计量偏差应符合表8.8.18-1的规定。

表8.8.18-1  搅拌设备配料的计量允许偏差（%）

| 材料名称 | 水泥 | 掺合料 | 钢纤维 | 砂 | 粗集料 | 水 | 外加剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 快速路、主干路每盘 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ±2 | ±1 | ±1 |
| 快速路、主干路累计每车 | ±1 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ±1 | ±1 |
| 其他等级道路 | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±2 | ±2 |

3搅拌站的拌和能力应符合下列规定：

1) 搅拌站配置的混凝土总拌和生产能力可按下式计算，并按总拌和能力确定所要求的搅拌站数量和型号。

（8.8.18）

式中：—搅拌站总拌和能力（m3/h）;

—摊铺宽度（m）;

—摊铺速度（m/min）(≥1m/min);

—面层松铺厚度（m），普通与碾压混凝土分别取设计厚度1.10倍、1.15倍；

—搅拌站可靠性系数，1.2～1.5，根据下述具体情况确定：搅拌站可靠性高，可取较小值；反之，取较大值；拌和钢纤维混凝土及坍落度要求较低时，应取较大值。

2) 不同摊铺方式所要求的搅拌站最小生产容量应满足表8.8.18-2的规定。

表8.8.18-2  混凝土路面不同摊铺方式的搅拌站最小配置容量（m3/h）

| 摊铺方式 摊铺宽度 | 滑模摊铺 | 碾压混凝土 | 三辊轴摊铺 | 小型机具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单车道3.75～4.5m | ≥150 | ≥100 | ≥75 | ≥50 |
| 双车道7.5～9m | ≥300 | ≥200 | ≥100 | ≥75 |
| 整幅宽≥12.5m | ≥400 | ≥300 | — | — |

4 每台搅拌站投入生产前，必须进行标定和试拌。在标定有效期满或搅拌站搬迁安装后，均应重新标定。

5 搅拌时间应按配合比要求与施工对其工作性要求经试拌确定最佳拌和时间。每盘最长总拌和时间宜为80～120s。

6 外加剂应以稀释溶液加入，其稀释用水和原液中的水量，应从拌和加水量中扣除。

7 拌和引气混凝土时，搅拌站一次拌和量不应大于其额定搅拌量的90％。纯拌和时间应控制在含气量最大或较大时。

8 粉煤灰或其他掺合料应采用与水泥相同的输送、计量方式加入。粉煤灰混凝土的纯拌和时间应比不掺的延长15～25s。当同时掺用引气剂时，宜通过试验适当增大引气剂掺量，以达到规定含气量。

9 搅拌过程中，应及时检测原材料温度、拌合物温度、坍落度损失率和凝结时间等，拌合物出料温度宜控制在10℃～35℃。

10 拌合物应均匀一致，有生料、干料、离析或外加剂、粉煤灰成团现象的非均质拌合物严禁用于路面摊铺。一台搅拌站的每盘之间，各搅拌站之间，拌合物的坍落度偏差应小于10mm。

11 钢纤维混凝土的拌和，除应满足上述规定外，尚应符合下列规定：

1) 当钢纤维体积率较高，拌合物较干时，搅拌站一次拌和量不宜大于其额定搅拌量的80％。拌合物中不得有钢纤维结团现象。

2) 钢纤维混凝土搅拌的投料次序和方法应以搅拌过程中钢纤维不产生结团和保证一定的生产率为原则，并根据试拌或根据经验确定。宜采用将钢纤维、水泥、粗集料先干拌后加水湿拌的方法；也可采用钢纤维分散机在拌和过程中分散加入钢纤维。

3) 钢纤维混凝土的拌和时间应通过现场搅拌试验确定，并应比普通混凝土规定的纯拌和时间延长20～30s。

4) 钢纤维混凝土严禁用人工拌和。当桥梁伸缩缝等零星工程使用少量的钢纤维混凝土时，可采用容量较小的搅拌机拌和，每种原料应准确称量后加入，不得使用体积计量。采用小容量搅拌机拌和时，钢纤维混凝土总拌和时间应较搅拌站拌和时间延长1～2min，采用先干拌后加水的搅拌方式时，干拌时间不宜少于1.5min。

5) 应保证钢纤维在混凝土中的分散性及均匀性，水洗法检测的钢纤维含量偏差不应大于设计掺量的±15％。

8.8.19  混凝土运输应符合下列规定：

1 应根据施工进度、运量、运距、混凝土搅拌能力、摊铺能力及路况，选配车型和车辆总数。总运力应比总拌和能力略有富余。确保新拌混凝土在规定时间内运到摊铺现场。

2 运输车辆数可按下式计算，小于3辆时，应取不少于3辆。

（8.8.19）

式中:—运输车辆数（辆）；

—相同产量拌合楼（机）台数；

—单程运输距离（km）；

—混凝土拌合物视密度;

—一座拌和楼（机）生产能力（m3/h）;

—车辆的平均运输速度（km/h）；

—汽车载重能力（t/辆）。

3宜选配车况优良、载重量5～20t的自卸汽车，自卸车后挡板应关闭紧密，运输时不漏浆撒料，车箱板应平整光滑。远距离运输时宜选配混凝土罐车。

4运输到现场的拌合物必须具有适宜摊铺的工作性。不同摊铺工艺的混凝土拌合物从搅拌机出料到运输、铺筑完毕的允许最长时间应符合表8.8.19的规定。

表8.8.19  混凝土拌合物出料到运输、铺筑完毕允许最长时间

| 施工气温*（℃） | 到运输完毕允许最长时间（h） | 到铺筑完毕允许最长时间（h） |
| --- | --- | --- |
|  | 滑模、轨道 | 三辊轴、小机具 | 滑模、轨道 | 三辊轴、小机具 |
| 5～9 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 |
| 10～19 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 20～29 | 1.0 | 0.75 | 1.5 | 1.25 |
| 30～35 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 1.0 |

注：*指施工时间的日平均气温，使用缓凝剂延长凝结时间后，本表数值可增加0.25～0.5h。

5 混凝土的运输除应满足上述规定外，尚应符合下列要求：

1) 运输混凝土的车辆装料前，应清洁厢罐，洒水润壁，排干积水。装料时，自卸车应挪动车位，防止离析。搅拌站卸料落差不应大于2m。

2) 混凝土运输过程中应防止漏浆、漏料和污染路面，途中不得随意耽搁。自卸车运输应减小颠簸，防止拌合物离析。

3) 烈日、大风、雨天和低温天远距离运输时，自卸车应遮盖混凝土，罐车宜加保温隔热套。

4) 使用自卸汽车运输混凝土最远运输半径不宜超过20km。

5) 运输车辆在调头或错车时，严禁碰撞模板或基准线，一旦碰撞，应重新测量纠偏。

6) 车辆倒车及卸料时，应有专人指挥。严禁碰撞摊铺机和施工设备及测量仪器。

8.8.20混凝土铺筑应符合下列规定:

1 混凝土路面铺筑宜根据道路等级不同选择铺筑工艺及设备，铺筑机械设备的选择宜符合下列要求：

1) 城市快速路、主干路、次干路宜使用滑模摊铺机、轨道摊铺机，也可使用三辊轴机组铺筑混凝土路面。

2) 其他道路宜使用三辊轴机组或小型机具铺筑。

3) 不应使用小型机具铺筑城市快速路、主干路及次干路混凝土路面。

2 混凝土铺筑前应检查下列项目：

1) 基层或砂垫层表面、模板位置、高程等符合设计要求。模板支撑接缝严密、模内洁净、隔离剂涂刷均匀。

2) 钢筋、预埋胀缝板的位置正确，传力杆等安装符合要求。

3) 混凝土搅拌、运输与摊铺设备，状况良好。

3 滑模摊铺机铺筑应符合下列要求：

1) 主干路、快速路施工，宜选配能一次摊铺不少于2个车道宽度的滑模摊铺机；次干路路面的最小摊铺宽度不得小于单车道设计宽度。滑模摊铺机可按表8.8.20-1的基本技术参数选择。

表8.8.20-1 滑模摊铺机的基本技术参数表

| 项目 | 发动机最小功率（kW）≥ | 摊铺宽度范围（m） | 摊铺最大厚度（㎜）≤ | 摊铺速度范围（m/min） | 最大空驶速度（m/min）≤ | 最大行走速度（m/min）≤ | 履带个数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三车道滑模摊铺机 | 200 | 12.5～16.0 | 500 | 0.75～3.0 | 5.0 | 15 | 4 |
| 双车道滑模摊铺机 | 150 | 3.6～9.7 | 500 | 0.75～3.0 | 5.0 | 18 | 2～4 |
| 多功能单车道滑模摊铺机 | 70 | 2.5～6.0 | 400 护栏最大高度≤1900 | 0.75～3.0 | 9.0 | 15 | 2～4 |
| 小型路缘石滑模摊铺机 | 60 | 0.50～2.5 | 450 | 0.75～2.0 | 9.0 | 10 | 2～3 |

2) 滑模摊铺混凝土路面的施工应设置基准线，基准线的设置方法应符合本规范第6.2.3.2条的有关要求。基准线的设置精确度应符合表8.8.20-2的规定。

表8.8.20-2 基准线设置精确度要求

| 项 目 | 中线平面 偏位（mm） | 路面宽度 偏差（mm） | 面板厚度（mm） | 纵断高程 偏差（mm） | 横坡偏差 （%） | 连接纵缝 高差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 代表值 | 极 值 |  |  |  |
| 规 定 值 | ≤10 | ≤+15 | ≥-3 | ≥-8 | ±5 | ±0.10 | ±1.5 |

注：在基准线上单车道一个横断面测3点、双车道测5点测定板厚，其平均值为该断面平均板厚。断面平均厚不应薄于其代表值；极小值不应薄于极值。每200m测10个断面，其均值为该路段平均板厚，路段平均板厚不应小于设计板厚。不满足上述要求，不得摊铺面板。

4 摊铺准备

1) 所有施工设备和机具均应处于良好状态，并全部就位。

2) 基层、封层表面及履带行走部位应清扫干净。摊铺面板位置应洒水湿润，但不得积水。

3) 横向连接摊铺时，前次摊铺路面纵缝的溜肩胀宽部位应切割顺直。侧边拉杆应校正扳直，缺少的拉杆应钻孔锚固植入。纵向施工缝的上半部缝壁应按设计涂覆隔离防水材料。

5 布料应符合下列要求：

1) 滑模摊铺机前的正常料位高度应在螺旋布料器叶片最高点以下，不得缺料。卸料、布料应与摊铺速度相协调。

2) 当坍落度在10～30mm时，布料松铺系数宜控制在1.08～1.15之间。布料机与滑模摊铺机之间施工距离宜控制在5～10m。

6 铺筑作业技术要领

1) 操作滑模摊铺机应缓慢、匀速、连续不间断地作业。严禁料多追赶，然后随意停机等待，间歇摊铺。摊铺速度应根据拌合物稠度、供料多少和设备性能控制在0.75～2.5m/min之间，一般宜控制在1m/min左右。拌合物稠度发生变化时，应先调振捣频率，后改变摊铺速度。

2) 应随时调整松方高度板控制进料位置，开始时宜略设高些，以保证进料。正常摊铺时应保持振捣仓内料位高于振棒100mm左右，料位高低上下波动宜控制在±30mm之内。

3) 正常摊铺时，振捣频率可在6000r/min～11000r/min之间调整，宜采用9000r/min左右。应防止混凝土过振、欠振或漏振。应根据混凝土的稠度大小，随时调整摊铺的振捣频率或速度。摊铺机起步时，应先开启振捣棒振捣2～3min,再缓慢平稳推进。摊铺机脱离混凝土后，应立即关闭振捣棒组。

4) 滑模摊铺机满负荷时可铺筑的路面最大纵坡为：上坡5％；下坡6％。上坡时，挤压底板前仰角宜适当调小，并适当调轻抹平板压力；下坡时，前仰角宜适当调大，并适当调大抹平板压力。板底不小于3/4长度接触路表面时抹平板压力适宜。

5) 滑模摊铺机施工的最小弯道半径不应小于50m；最大超高横坡不宜大于7％。

6) 单车道摊铺时，应视路面设计要求配置一侧或双侧打纵缝拉杆的机械装置。2个以上车道摊铺时，除侧向打拉杆的装置外，还应在假纵缝位置配置拉杆自动插入装置。

7) 软拉抗滑构造时表面砂浆层厚度宜控制在4mm左右，硬刻槽路面的砂浆表层厚度宜控制在2～3mm。

8) 养护5～7d后，方允许摊铺相邻车道。

7 滑模摊铺结束后，必须及时清洗滑模摊铺机，进行当日保养等。并宜在第二天硬切横向施工缝，也可当天软作施工横缝。应丢弃端部的混凝土和摊铺机振动仓内遗留下的纯砂浆，两侧模板应向内各收进20～40mm，收口长度宜比滑模摊铺机侧模板略长。施工缝部位应设置传力杆，并应满足路面平整度、高程、横坡和板长要求。

8 滑模摊铺系统机械配套宜符合表8.8.20-3的要求。

表8.8.20-3  滑模摊铺机施工主要机械和机具配套表

| 工作内容 | 主要施工机械设备 |
| --- | --- |
|  | 名称 | 机型及规格 |
| 钢筋加工 | 钢筋锯断机、折弯机、电焊机 | 根据需要定规格和数量 |
| 测量基准线 | 水准仪、经纬仪、全站仪 | 根据需要定规格和数量 |
|  | 基准线、线桩及紧线器 | 300个桩、5个紧线器、3000m基准线 |
| 搅 拌 | 强制式搅拌站 | ≥50（m3/h），数量由计算确定 |
|  | 装载机 | 2～3m3 |
|  | 发电机 | ≥120kw |
|  | 供水泵和蓄水池 | ≥250 m3 |
| 运 输 | 混凝土运输罐车 | 4～6 m3，数量由匹配计算确定 |
|  | 自卸车 | 4～24 m3，数量由匹配计算确定 |
| 摊 铺 | 布料机、挖掘机、吊车等布料设备 | 根据需要定规格和数量 |
|  | 滑模摊铺机1台 | 技术参数8.8.20-1 |
|  | 手持振捣捧、整平梁、模板 | 根据人工施工接头需要定 |
| 抗 滑 | 拉毛养护机1台 | 与滑模摊铺机同宽 |
|  | 人工拉毛齿耙、工作桥 | 根据需要定规格和数量 |
|  | 硬刻槽机 | 刻槽宽度大于等于50cm，数量与摊铺匹配 |
| 切 缝 | 软锯缝机 | 根据需要定规格和数量 |
|  | 常规锯缝机或支架锯缝机 | 根据需要定规格和数量 |
|  | 移动发电机 | 12～60kw，数量由施工需要定 |
| 磨 平 | 水磨石磨机 | 需要处理欠平整部位时 |
| 灌 缝 | 灌缝机或插胶条工具 | 根据需要定规格和数量 |
| 养 护 | 压力式喷洒机或喷雾器 | 根据需要定规格和数量 |
|  | 工地运输车 | 4～6t ，按需要定量数 |
|  | 洒水车 | 4.5～8t ，按需要定量数 |

9 三辊轴机组铺筑应符合下列规定：

1) 三辊轴整平机的主要技术参数应符合表8.8.20-4的规定。辊轴直径应与摊铺层厚相匹配，板厚200mm以上宜采用直径168mm的辊轴；桥面铺装或厚度较小的路面可采用直径为219mm的辊轴。轴长宜比路面宽度长出600～1200mm。振动轴的转速不宜大于380r/min。

表8.8.20-4   三辊轴整平机的主要技术参数

| 型号 | 轴直径 (mm) | 轴 速 (r/min) | 轴 长 (m) | 轴质量 (kg/m) | 行走机构 质量(kg) | 行走速度 (m/min) | 整平轴距 (mm) | 振动功率 (kw) | 驱动功率(kw) | 适宜整平路面厚度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5001 | 168 | 300 | 5～9 | 65±0.5 | 340 | 13.5 | 504 | 7.5 | 6 | 200～260 |
| 6001 | 219 | 380 | 5～12 | 77±0.7 | 568 | 13.5 | 657 | 17 | 9 | 160～240 |

2)  三辊轴机组施工辅助配套设备可参照表8.8.20-4选配。

3)  工艺流程：布料→密集排振→拉杆安装→人工补料→三辊轴整平→（真空脱水）→精平饰面→拉毛→切缝→养护→（硬刻槽）→填缝。

10 铺筑作业应符合下列要求：

1) 三辊轴机组铺筑混凝土面板时，必须同时配备一台安装插入式振捣棒组的排式振捣机，振捣棒的直径宜为50～100mm，间距不应大于其有效作用半径的1.5倍，并不大于500mm。插入式振捣棒组的振动频率可在50～200Hz之间选择，当面板厚度较大和坍落度较低时，宜使用100Hz以上的高频振捣棒。

2) 振捣梁应设置在三辊轴整平机前方。当铺筑厚度不大于200mm时，其振动频率宜为50～60Hz，振动加速度宜为4～5g（g为重力加速度）。

3) 当一次摊铺双车道路面时应配备纵缝拉杆插入机，并配有插入深度控制和拉杆间距调整装置。

4) 应根据铺筑时拌合物的实测坍落度，按照表8.8.20-5初选松铺系数，并根据铺筑效果最终确定。坍落度大时取低值，坍落度小时取高值。超高路段，横坡高侧取高值，横坡低侧取低值。

表8.8.20-5  不同铺筑坍落度时的拌合物松铺系数

| 铺筑坍落度（mm） | 10～30 | 30～50 | 50～70 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拌合物松铺系数 | 1.2～1.25 | 1.15～1.20 | 1.10～1.15 |

5) 混凝土拌合物布料长度大于10m时，可开始振捣作业。排式振捣机连续拖行振实时，作业速度宜控制在4m/min以内。具体作业速度视振实效果，可按下式（8.8.20）计算。

(8.8.20)

式中：—排式振捣机作业速度（m/s）；

—振捣密实所必需的时间（s）,一般为15～30s；

—振捣棒的有效作用半径（m）。

排式振捣机应匀速缓慢、连续不间断地振捣行进。其作业速度以拌合物表面不露粗集料，液化表面不再冒气泡并泛出水泥浆为准。

6) 面板振实后，应随即安装纵缝拉杆。单车道摊铺的混凝土路面，在侧模预留孔中应按设计要求插入拉杆；一次摊铺双车道路面时，应在侧模孔中插入拉杆外，还应在中间纵缝部位，使用拉杆插入机在1/2板厚处插入拉杆，插入机每次移动的距离应与拉杆间距相同。

11 三辊轴整平机作业

1）三辊轴整平机按作业单元分段整平，作业单元长度宜为10～30m，施工开始或施工温度较高时，可缩短作业单元长度，最短不宜短于10m。振捣机振实与三辊轴整平两道工序之间的间隔时间不宜超过15min。

2) 三辊轴滚压振实料位高差宜高于模板顶面5～20mm，过高时应铲除，过低应及时补料。

3) 三辊轴整平机在一个作业单位长度内，应采用前进振动、后退静滚方式作业，宜分别2～3遍。最佳滚压遍数应经过试铺确定。

4) 滚压完成后，将振动辊轴抬离模板，用整平轴前后静滚整平，表面砂浆厚度宜控制在（4±1）mm，表面过厚、过稀的砂浆必须刮除丢弃。直到平整度符合要求，表面砂浆厚度均匀为止。

5) 精平饰面应采用3～5m刮尺，在纵、横两个方向进行，纵向不少于3遍，横向不少于2遍。也可采用旋转抹面机密实精平饰面两遍。刮尺、刮板、抹面机、抹刀饰面的最迟时间不得迟于表8.8.19规定的铺筑完毕允许最长时间。

12  轨道摊铺机铺筑应符合下列规定：

1) 轨道摊铺机的选型应根据路面车道数或设计宽度按表8.8.20-6的技术参数选择。最小摊铺宽度不得小于单车道3.75m。

表8.8.20-6  轨道摊铺机的基本技术参数表

| 项 目 | 发动机功率 (kw) | 最大摊铺宽度 (m) | 摊铺厚度 (mm) | 摊铺速度 (m/min) | 整机质量 (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三车道轨道摊铺机 | 33～45 | 11.75～18.3 | 250～600 | 1～3 | 13～38 |
| 双车道轨道摊铺机 | 15～33 | 7.5～9.0 | 250～600 | 1～3 | 7～13 |
| 单车道轨道摊铺机 | 8～22 | 3.5～4.5 | 250～450 | 1～4 | ≤7 |

2) 轨道摊铺施工辅助设备可参照表8.8.20-3配套。

3) 轨道摊铺时的适宜坍落度按振捣密实情况宜控制在20～40mm之间。不同坍落度时的松系数K可参考表8.8.20-7确定，并按此计算出松铺高度。

表8.8.20-7 松铺系数K与坍落度SL的关系

| 坍落度SL(mm) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松铺系数K | 1.30 | 1.25 | 1.22 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.12 |

4)当施工钢筋混凝土路面时，宜选用两台箱型轨道摊铺机分两层两次布料，可在第一层布料完成后，将钢筋网片安装好，再进行表面第二层布料，然后一次振实；也可两次布料两次振实，中间安装钢筋网。采用双层两遍摊铺钢筋混凝土路面时，下部混凝土的布料与摊铺长度应根据钢筋网片长度和第一层混凝土凝结情况而定，且不宜超过20m。

13振实作业应符合下列要求：

1) 轨道摊铺机应配备振捣棒组，振捣方式有斜插连续拖行及间歇垂直插入两种，当面板厚度超过150mm坍落度小于30mm时，必须插入振捣；连续拖行振捣时，宜将作业速度控制在0.5～1.0m/min之间，并随着坍落度的大小而增减。

2) 轨道摊铺机应配备振动板或振动梁对混凝土表面进行振捣和修整，振动梁的振捣频率宜控制在50～100Hz，偏心轴转速调节到2500～3500r/min。经振捣棒组振实的混凝土，宜使用振动板振动提浆，并密实饰面，提浆厚度宜控制在（4±1）mm。

14 整平饰面

1) 应及时清理因整平推挤到路面边缘的余料，以保证整平精度和整平机械在轨道上的作业行驶。

2) 轨道摊铺机上宜配备纵向或斜向抹平板。纵向抹平板随轨道摊铺机作业行进可左右贴表面滑动并完成表面修整；斜向修整抹平板作业时，抹平板沿斜向左右滑动，同时随机身行进，完成表面修整。

3) 精平饰面操作要求与三辊轴机组作业要求相同。

15 人工小型机具铺筑水泥混凝土路面，应符合下列规定：

1) 小型机具性能应稳定可靠，操作简易，维修方便，机具配套应与工程规模、施工进度相适应。选配的成套机械、机具宜符合表9.13.6-1的要求。

2) 混凝土拌合物摊铺前，应对模板的位置及支撑稳固情况，传力杆、拉杆的安设等进行全面检查。修复破损基层，并洒水润湿。用厚度标尺板全面检测板厚与设计值相符，方可开始摊铺。

3) 人工布料应用铁锹反扣，严禁抛掷和耧耙。人工摊铺混凝土拌合物的坍落度应控制在5～20mm之间，拌合物松铺系数宜控制在1.10～1.25之间。

16因故造成1h以上停工或达到2/3初凝时间，致使拌合物无法振实时，应在已铺筑好的面板端头设置施工缝，废弃不能被振实的拌合物。

17 摊铺厚度达到混凝土板厚的2/3时，应拔出模内钢钎，并填实钎洞。

18 混凝土面层分两次摊铺时，上层混凝土的摊铺应在下层混凝土初凝前完成，且下层厚度宜为总厚的3/5。一块混凝土板应一次连续浇筑完毕。

19 混凝土摊铺应与钢筋网、传力杆及边缘角隅钢筋的安放相配合。

20 使用插入式振捣捧振实时不宜过振，也不宜少于30s，振捣棒的移动间距不宜大于50cm，至模板边缘的距离不宜大于20cm。应避免碰撞模板、钢筋、传力杆和拉杆。使用振动板振实时，应重叠10～20cm，振动板在一个位置的持续振捣时间不应少于15s。振动板须由两人提拉振捣和移位，不得自由放置或长时间持续振动。使用振动梁振实时，振动梁应垂直路面中线沿纵向拖行，往返2～3遍，使表面泛浆均匀平整。在振动梁拖振整平过程中，缺料处应使用混凝土拌合物填补，不得用纯砂浆填补；料多的部位应铲除。

21 整平饰面应符合下列要求：

1) 每车道路面应配备1根滚杠（双车道两根）。振动梁振实后，应拖动滚杠往返2～3遍提浆整平。第一遍应短距离缓慢推滚或拖滚，以后应较长距离匀速拖滚，并将水泥浆始终赶在滚杠前方。多余水泥浆应铲除。

2) 拖滚后的表面宜采用3m刮尺，纵横各2～3遍整平饰面，或采用叶片式或圆盘式抹面机往返1～2遍压实整平饰面。抹面机配备每车道路面不宜少于1台。

3) 在抹面机完成作业后，应进行清边整缝，清除粘浆，修补缺边、掉角。应使用抹刀将抹面机留下的痕迹抹平。精平饰面后的面板表面应无抹面印痕，致密均匀，无露骨，平整度应达到规定要求。小型机具应采用滚杠、整平尺或抹面机三遍平整，直至面层无任何缺陷，平整度符合要求。

22 真空脱水作业应符合下列要求：

1) 真空脱水机真空度应稳定、有自动脱水计量装置，有效抽速不小于15L/s。真空吸垫真空度应均匀，密封性能好，脱水效率高，操作简便，铺放容易，清洗方便。每台真空脱水机应配备不少于3块吸垫。

2) 真空脱水应在面层混凝土振捣后、抹面前进行。

3) 脱水前，应检查真空泵空载真空度不小于0.08Mpa，并检查吸管、吸垫连接后的密封性，同时应检查随机工具和修补材料是否齐备。吸垫铺放应采取卷放，避免皱折；边缘应重叠已脱水的面板5～10cm。

表8.8.20-8  小型机具施工配套机械、机具配置表

| 工作内容 | 主 要 施 工 机 械 机 具 |
| --- | --- |
|  | 机械机具名称 | 数量、生产能力 |
| 钢筋加工 | 钢筋锯断机、折弯机、电焊机 | 根据需要定格和数量 |
| 测量 | 水准仪、经纬仪 | 根据需要定格和数量 |
| 架设模板 | 与路面厚度等高3m长槽钢模板、固定钢纤 | 数量不少于3d摊铺用量 |
| 搅拌 | 强制式搅拌站、单车道≥25（m3/h),双车道≥50（m3/h) | 总搅拌产生能力及搅拌站数量， 根据施工规模和进度由计算确定 |
|  | 装载机 | 2～3m3 |
|  | 发电机 | ≥120kw |
|  | 供水泵和蓄水池 | 单车道≥100m3，双车道≥120m3 |
| 运输 | 5～10t自卸车 | 数量由匹配计算确定 |
| 振实 | 手持振捣棒，功率≥1.1KW | 每2m宽路面不少于1根 |
|  | 平板振捣棒，功率≥2.2KW | 每车道路面不少于1个 |
|  | 振捣整平梁，刚度足够，2个振动器功率≥1.1KW | 每车道路面不少于1个振动器 每车道路面不少于1根振动梁 |
|  | 现场发电机功率≥30KW | 不少于2台 |
| 提浆整平 | 提浆滚杠直径15～20mm，表面光滑无缝钢管，壁厚≥3mm | 长度适应铺筑宽度，一次摊铺单 车道路面1根，双车道路面2根 |
|  | 叶片式或圆盘式抹面机 | 每车道路面不少于1台 |
|  | 3m刮尺 | 每车道路面不少于2根 |
|  | 手工抹刀 | 每米宽路面不少于1把 |
| 真空脱水 | 真空脱水机有效抽速≥15L/s | 每车道路面不少于1台 |
|  | 真空吸垫尺寸不小于1块板 | 每台吸水机应配3块吸垫 |
| 抗滑构造 | 工作桥 | 不少于3个 |
|  | 人工拉毛齿耙、压槽机 | 根据需要定数量 |
| 切缝 | 软锯缝机 | 根据需要定数量 |
|  | 手推锯缝机 | 根据进度定数量 |
| 磨平 | 水磨石磨机 | 需要处理欠平整部位时 |
| 灌缝 | 灌缝机具 | 根据需要定规格和数量 |
| 养护 | 洒水车4.5～8.0t | 按需要定数量 |
|  | 压力式喷洒机或喷雾器 | 根据需要定规格和数量 |
|  | 工地运输车4～6t | 按需要定数量 |

4) 开机后应逐渐升高真空度，当达到要求的真空度，开始正常出水后，真空度应保持稳定，最大真空度不宜超过0.085	MPa，待达到规定脱水时间和脱水量时，应逐渐减小真空度。

5) 最短脱水时间不宜短于表8.8.20-9的规定。当脱水达到规定时间和脱水量要求后，应先将吸垫四周微微掀起10～20mm，继续抽吸15s，以便吸尽作业表面和吸管中的余水。

6) 真空脱水后，应采用振动梁、滚杠或叶片、圆盘式抹面机重新压实整平，并拉毛、压痕或刻痕。

7) 混凝土试件，应与吸水作业同条件制作、同条件养护。

8) 真空脱水混凝土路面切缝时间可比规定时间适当提前。

表8.8.20-9  最短脱水时间（min）

| 面板厚度h(mm) | 昼夜平均气温T（℃） |
| --- | --- |
|  | 3～5 | 6～10 | 11～15 | 16～19 | 10～25 | >25 |
| 18 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 |
| 22 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 |
| 25 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 24 |

8.8.21 钢筋混凝土路面铺筑应符合下列规范:

1  钢筋加工与安装应符合下列要求：

1) 钢筋网所采用的钢筋直径、间距，钢筋网的设置位置、尺寸、层数等应符合设计图纸的要求。可采用成品冷轧带肋钢筋网，钢筋网焊接和绑扎应符合国家相关标准的规定。

2) 钢筋网应采用预先架设安装方式。单层钢筋网的安装，在确保精度的条件下，可采用两次摊铺，中间摆设钢筋网的安装方式。

3) 单层钢筋网的安装高度应在面板下（1/3～1/2）h处，应配置架立钢筋，保证在拌合物堆压下钢筋网基本不下陷、不移位。单层钢筋网不得使用砂浆或混凝土垫块架立。

4) 钢筋网的主受力钢筋应设置在弯拉应力最大的位置。单层钢筋网纵筋应安装在底部。双层钢筋网底部用30㎜厚的混凝土垫块支撑，数量不少于4～6个/㎡。

5) 双层钢筋网底部到基层表面应有不小于30㎜的保护层，顶部离面板表面应有不小于50㎜的耐磨保护层。

2  钢筋网及钢筋骨架的质量检验

1) 开铺前必须对所有钢筋作质量检验，验收合格后，方可开始铺筑。

2) 钢筋网及钢筋骨架的焊接和绑扎的允许偏差应符合表8.8.21-1的规定。

3) 钢筋网及钢筋骨架安装位置的允许偏差应符合表8.8.21-2的规定。

表8.8.21-1　路面钢筋网焊接及绑扎的允许偏差

| 项目 | 焊接钢筋网及骨架允许偏差（㎜） | 绑扎钢筋网及骨架允许偏差（㎜） |
| --- | --- | --- |
| 钢筋网的长度与宽度 | ±10 | ±10 |
| 钢筋网眼尺寸 | ±10 | ±20 |
| 钢筋骨架宽度及高度 | ±5 | ±5 |
| 钢筋骨架的长度 | ±10 | ±10 |
| 箍筋间距 | ±10 | ±20 |
| 受力钢筋 | 间距 | ±10 | ±10 |
|  | 排距 | ±5 | ±5 |

表8.8.21-2　路面钢筋网及钢筋骨架安装位置的允许偏差

| 项 目 | 允许偏差（㎜） |
| --- | --- |
| 受 力 钢 筋 排 距 | ±5 |
| 钢 筋 弯 起 点 位 置 | 20 |
| 箍筋、横向钢筋间距 | 绑扎钢筋及钢筋骨架 | ±20 |
|  | 焊接钢筋网及钢筋骨架 | ±10 |
| 钢筋预埋位置 | 中心线位置 | ±5 |
|  | 水平高差 | ±3 |
| 钢筋保护层 | 距表面 | ±3 |
|  | 距底面 | ±5 |

3  钢筋混凝土路面铺筑除应满足本规范8.8节有关规定外，尚应符合下列要求：

1) 拌合物的坍落度可比相应铺筑方式普通混凝土路面规定大10～20㎜。

2) 振捣棒组横向间距宜比普通混凝土路面适当加密。采用插入振捣时，振捣棒组不应碰撞和扰动钢筋，插入振捣时不得拖行振捣棒组，应依次逐条分别振捣。

3) 滑模或轨道摊铺机摊铺钢筋混凝土路面时应适当增大振捣频率或减速摊铺。拌合物坍落度相同时，钢筋混凝土路面的振捣密实持续时间应比普通混凝土路面的规定时间延长5～10s。

4) 摊铺被迫中断时，必须设置横向施工缝。纵向钢筋应保持连续，穿过接缝，接缝处钢筋作加密处理，横向施工缝距最近横缝的距离不应小于5m。

5) 设接缝的钢筋混凝土路面在摊铺面板时，每张钢筋网片边缘100㎜须作标记，以便准确对位切纵、横缩缝。纵、横向接缝部位的传力杆、拉杆、钢筋网表面应涂防锈涂层可包裹防锈塑料套管。

8.8.22  钢筋混凝土桥面铺装应符合下列要求:

1  桥面和搭板钢筋网的加工、焊接和安装的质量要求，除应符合本规范8.8.21条的各项要求外，尚应符合下列规定：

1) 所有桥梁、通道钢筋混凝土桥面铺装层均应在梁板混凝土顶面安装锚固架立钢筋，再将钢筋网与锚固架立钢筋相焊接，锚固架立钢筋应有4～8根/㎡。桥面铺装层钢筋网应使用焊接网或预制冷轧钢筋网，不宜使用绑扎钢筋网。

2) 钢筋混凝土桥面极限最薄厚度不得小于90㎜。桥面铺装层钢筋网不得贴梁板顶面，也不得使用非锚固钢筋网支架和砂浆垫块。

3) 采用双层钢筋网一次铺装时，除底层钢筋网应与梁板锚固焊接外，上下层钢筋网亦应焊接。分双层两次铺装的钢筋混凝土桥面，防水找平层中应设置一层钢筋网，横向钢筋位于纵向钢筋之下，并应与架立钢筋及梁板锚固筋相焊接。

4) 桥面板应在梁端或负弯矩切缝部位，按设计要求使用接缝钢筋补强。

5) 桥面钢筋网在整个桥面铺装层内连续，不得因铺装宽度不足或停工而切断纵、横向钢筋。

6) 钢筋混凝土搭板及过渡板端部钢筋应与胀缝钢筋支架相焊接，焊接点不应少于4个/m，也可在双层钢筋混凝土搭板一侧取消胀缝支架，直接利用双层钢筋网，并增加箍筋，箍筋数量不得少于胀缝钢筋支架。

2  铺装前应做如下施工准备：

1) 桥头双层钢筋混凝土搭板在快速路、主干路与路面相接时，应设置不短于10m的单层钢筋混凝土过渡板。

2) 桥头沉降应基本稳定。

3) 桥面铺装层和搭板混凝土强度等级不应低于主梁翼缘板。用于桥面铺装的混凝土中不宜掺粉煤灰，但应掺高效减水剂；有抗冰（盐）冻要求时应掺引气（缓凝）高效减水剂；腐蚀环境下宜掺硅灰或磨细矿渣。

4) 待铺装的裸梁表面应清洗干净，并具有足够的粗糙度。

5) 桥上的基准线桩可与桥梁上的锚固钢筋暂时焊接固定，间距不大于10m。基准线应连接顺直，精确度应满足8.8.20-2规定。

6) 轨道摊铺机、三辊轴机组或小型机具铺装桥面时，轨模或模板应采用特制的低矮（轨）模板。不能整幅铺装桥面时，接续摊铺一侧的模板宜使用中空型，以利钢筋穿过，不得用模板将钢筋网压贴到梁板上。

3  铺装应符合下列要求：

1) 滑模和轨道摊铺机应缓慢、匀速、连续不间断地摊铺。滑模摊铺机上、下桥面，应及时调整侧模高度，使边缘尽量少振动漏料。三辊轴机组铺装桥面时，应符合本规范第8.8.20条条有关规定。

2) 钢筋混凝土桥面铺装层的铺装厚度应采取双控制措施：厚度代表值应满足设计要求；极限最小厚度不应小于设计厚度20㎜。不能同时满足两者要求时，应在保证翼缘板厚度的前提下，凿除突起部分。

3) 应精确放样桥台接缝和伸缩缝位置。铺装前应在伸缩缝、桥台底部设隔离层，待桥面铺装后，剔除伸缩缝位置末硬化混凝土，然后按规定安装伸缩缝装置。

8.8.23  钢纤维混凝土路面和桥面铺筑应符合下列要求：

1  钢纤维混凝土路面和桥面的厚度、平面尺寸和钢纤维掺量等符合设计图纸的规定。

2  钢纤维混凝土路面的布料与摊铺应满足滑模、轨道和三辊轴机组摊铺普通混凝土路面的规定外，尚应符合下列规定：

1) 所有的各种机械布料与摊铺方式，应保证面板内钢纤维分布的均匀性及结构连续性，在一块面板内的浇筑和摊铺不得中断。

2) 布料松铺高度应通过试铺确定。拌合物坍落度相同时，宜比相同机械施工方式的普通混凝土路面松铺高度高10㎜左右。

3) 钢纤维混凝土拌合物应与所选的摊铺方式相适应，坍落度可比表8.8.11-4的规定值小20㎜。

3  钢纤维混凝土路面的振捣与整平

1) 所采用的振捣机械和振捣方式除应保证钢纤维混凝土密实性外，尚应保证钢纤维混凝土中分布的均匀性。

2) 除应满足各交通等级路面平整度要求外，整平后的面板表面不得裸露上翘的钢纤维，表面下10～30㎜深度内的钢纤维应基本处于平面分布状态。

3) 采用滑模摊铺机、轨道摊铺机铺筑钢纤维混凝土路面时，振捣棒组的振捣频率不宜低于100Hz，振捣棒组底缘应严格控制在面板表面位置，不得将振捣棒组插入路面钢纤维混凝土内部振捣。

4) 采用三辊轴机组摊铺钢纤维混凝土路面时，不得将振捣棒组插入路面钢纤维混凝土内部振捣，也不得使用人工插捣。可采用大功率平板式振捣器振捣密实，再采用振动梁压实整平。振动梁底面应设凸棱以利表层钢纤维和粗集料压入。然后用三辊轴整平机将表面滚压平整。再用3m以上刮尺、刮板或抹刀纵横向精平表面2～3遍，直至平整度合格。

4  钢纤维混凝土路面施工的特殊工艺要求应符合下列要求：

1) 钢纤维混凝土从出料到运输、铺筑完毕的允许最长时间不宜超过表8.8.23的规定。在浇筑和摊铺过程中严禁加水，可喷雾防止水分蒸发。

表8.8.23　钢纤维混凝土拌合物从出料到运输、铺筑完毕允许最长时间

| 施工气温*（℃） | 到运输完毕允许最长时间（h） | 到铺筑完毕允许最长时间（h） |
| --- | --- | --- |
|  | 滑模、轨道 | 三辊轴机组 | 滑模、轨道 | 三辊轴机组 |
| 5～9 | 1.25 | 1.0 | 1.5 | 1.25 |
| 10～19 | 0.75 | 0.5 | 1.0 | 0.75 |
| 20～29 | 0.5 | 0.35 | 0.75 | 0.5 |
| 30～35 | 0.35 | 0.25 | 0.50 | 0.35 |

注：*指施工时间的日平均气温，使用缓凝剂延长凝结时间后，本表数值可增加0.20～0.35h.

2) 必须使用硬刻槽方式制作抗滑沟槽，不得使用粗麻袋、刷子和扫帚制作抗滑构造。

8.8.24 面层接缝施工应符合下列要求：

1  纵缝施工

1) 纵缝间距应按设计图纸要求位置设置，纵向缩缝或施工缝应平行于路中心线。当一次铺筑宽度小于路面总宽时，应设纵向施工缝，位置应避开轮迹，并重合或靠近车道线，构造可以采用平缝加拉杆。当所摊铺的面板厚度大于等于260㎜时，也可采用插拉杆的企口型纵向施工缝。采用滑模施工时，纵向施工缝的拉杆可用摊铺机的侧向拉杆装置插入。采用固定模板施工方式时，应在振实过程中，从侧模预留孔中手工插入拉杆。

2) 当一次铺筑宽度大于4.5m时，应采用假缝拉杆型纵缝。即锯切纵向缩缝，纵缝位置应按车道宽度设置，并在摊铺过程中用专用的拉杆插入装置插入拉杆。

3) 钢筋混凝土路面、桥面和搭板的纵缝拉杆可由横向钢筋延伸穿过接缝代替。钢纤维混凝土路面切开的假缝可不设拉杆，纵向施工缝应设拉杆。

4) 插入的侧向拉杆应牢固，不得松动或拔出。若发现拉杆松脱或漏插，应在横向相邻路面摊铺前，钻孔重新植入。

2 横向施工缝

每天摊铺结束或摊铺中断超过30min时，应设横向施工缝。施工缝应采用设螺纹传力杆的企口缝形式。横向施工缝应与路中心垂直，在缩缝处采用平缝加传力杆型，在胀缝处其构造应与胀缝相同。

3  横向缩缝施工

1) 普通混凝土路面横向缩缝宜等间距布置。不宜采用斜缝。不得不调整板长时，最大板长不宜大于6.0m；最小板长不宜小于板宽。

2) 在中、轻交通的混凝土路面上，横向缩缝可采用不设传力杆假缝型。

3) 在重交通道路邻近胀缝或路面自由端的3条缩缝应采用假缝加传力杆型。缩缝传力杆的施工方法可采用前置钢筋支架法。传力杆无防粘涂层一侧应焊接，有涂料一侧应绑扎。

4  胀缝设置与施工

1) 普通混凝土路面、钢筋混凝土路面和钢纤维混凝土路面的胀缝间距视集料的温度膨胀性大小、当地年温差和施工季节综合确定。邻近构造物、平曲线或其他道路相交处的胀缝按设计的规定设置。

2) 普通混凝土路面的胀缝应设置胀缝补强钢筋支架、胀缝板和传力杆。钢筋混凝土和钢纤维混凝土路面可不设钢筋支架。胀缝宽宜为20mm。胀缝板应与路中心线垂直，缝壁垂直，缝隙宽度一致，缝中完全不连浆。

5  纵、横向缩缝均应采用切缝法施工。切缝作业应符合下列规定：

1) 横向缩缝的切缝方式有全部硬切缝、软硬结合切缝和全部软切缝三种。硬切缝时，宜在水泥混凝土强度达到设计强度25%～30%进行，也可参照表8.8.24选用。

表8.8.24  根据施工气温所推荐的切缝方式

| 昼夜温差（℃） | 切 缝 方 式 | 缩 缝 切 深 |
| --- | --- | --- |
| ＜10 | 最长时间不得超过24h | 缝中无拉杆、传力杆时，深度1/3～1/4板厚，最浅60mm，缝中有拉杆、传力杆时，深度1/3～2/5板厚，最浅80mm |
| 10～15 | 软硬结合切缝，每隔1～2条提前软切缝，其余用硬切缝补切 | 硬切缝深度同上。软切深度不应小于60mm；不足者应硬切补深到1/3板厚，已断开的缝不补切 |
| ＞15 | 宜全部软切缝，抗压强度约为1～1.5MPa，人可行走。软切缝不宜超过6h | 软切缝深大于等于60mm，未断开的接缝，应硬切缝补深到≥2/5板厚 |

注：注意降雨后刮风引起路面温度骤降，面板温差在表中规定范围内，应按表中方法，提早切缝。

2) 有传力杆缩缝的切缝深度不应小于1/3板厚，且不得小于70mm；无传力杆缩缝的切缝深度不应小于1/4板厚，且不得小于60mm，纵、横缩缝宜同时切缝。

3) 快速路、主干路的纵向施工缝，应在上半部涂满沥青，然后硬切缝，并填缝。一般道路的纵向施工缝在上半部涂满沥青后，可不切缝。

4) 缩缝切缝宽度宜控制在4～6mm，切缝时锯片晃度不应大于2mm。

5) 在变宽度路面上，宜先切缝划分板宽。匝道上的纵缝宜避开轮迹位置。横缝应垂直于每块面板的中心线。变宽度路面缩缝，允许切割成小转角的折线，相邻板的横向缩缝切口必须对齐，允许偏差不得大于5mm。

8.8.25  填缝应符合下列规定：

1 混凝土养护期满后，应及时灌缝。

2 清除接缝中夹杂的砂石、灰浆等杂物，再使用压力大于等于0.5MPa的压力水和压缩空气彻底清除接缝中的尘土及其他污染物，确保缝壁及内部清洁、干燥。

3 应按设计要求选择填缝料，并根据填料品种制定工艺技术措施。

4 浇注填缝料必须在缝槽干燥状态下进行，填缝料应与混凝土缝壁粘附紧密，不渗水。

5 填缝料的充满度应根据施工季节而定，常温施工应与路面平，冬期施工，宜略低于板面。

6 常温施工式填缝料的养护期，低温天宜为24h，高温天宜为10h。加热施工式填料缝的养护期，低温天宜为2h，高温天宜为6h。在灌缝料养护期间应封闭交通。

8.8.26 抗滑构造施工应符合下列要求：

1  混凝土路面面层竣工时的表面抗滑技术要求应符合设计规定。抗滑构造深度应均匀，不损坏构造边棱，耐磨抗冻，不影响路面和桥面的平整度。

2  抗滑构造施工应符合下列要求：

1) 摊铺完毕或精整平表面后，宜使用叠合麻布、帆布，洒水湿润后作拉毛处理。人工修整表面时，宜使用木抹。用钢抹修整过的光面，必须再拉毛处理，以恢复细观抗滑构造。

2) 抗滑沟槽宜选用拉毛机械施工，没有拉毛机时，可采用人工拉槽方式。在混凝土表面泌水完毕20～30min内应及时进行拉槽。拉槽深度应为2～4mm，槽宽3～5mm，槽间距15～25mm。

3) 快速路、主干路混凝土路面宜采用硬刻槽。为降低噪声宜采用非等间距刻槽，尺寸宜为：槽深3～5mm，槽宽3mm，槽间距在12～24mm之间随机调整。硬刻槽时不应掉边角，不得中途抬起或改变方向，保证硬刻槽到面板边缘。抗压强度达到40%后可开始硬刻槽，并宜在两周内完成。硬刻槽后应随即将路面冲洗干净，并恢复路面的养护。

4) 一般道路可采用横向槽或纵向槽，在弯道或要求减噪的路段宜使用纵向槽。

8.8.27  混凝土路面养护应符合下列要求：

1  混凝土路面铺筑完毕后应及时养护。机械摊铺的各种混凝土路面、桥面宜采用喷洒养护剂同时保湿覆盖的方式养护。在雨天或养护用水充足的情况下，也可采用覆盖保湿膜、土工毡、土工布、麻袋、草袋、草帘等洒水湿养护方式，不宜使用围水养护方式。

2  混凝土路面采用喷洒养护剂养护时，喷洒应均匀、成膜厚度应足以形成完全密闭水分的薄膜，喷洒后的表面不得有颜色差异。喷洒时间宜在表面混凝土泌水完毕后进行。最小喷洒剂量不得少于0.35 kg/m2。

3  覆盖塑料薄膜养护的初始时间，以不压坏细观抗滑构造为准。薄膜厚度（韧度）应合适，宽度应大于覆盖面600mm。两条薄膜对接时，搭接宽度不应小于40cm，横向搭接长度不宜小于200mm。养护期间应始终保持薄膜完整盖满。

4  覆盖养护应保持混凝土表面始终处于潮湿状态，并由此确定每天的洒水遍数。

5  昼夜温差大于10℃以上的地区或日平均温度小于等于5℃施工的混凝土路面应采取保温、保湿养护措施。

6  养护时间高温天不宜少于14d，低温天不宜少于21d。掺粉煤灰的混凝土路面，最短养护时间不得少于28d，低温天应适当延长。

7  混凝土板在达到设计强度40%后，方可允许行人通行。

8.8.28 在面层混凝土弯拉强度达到设计强度，且填缝完成前，不得开放交通。

8.8.29特殊气候条件下施工应符合下列规定:

1 混凝土路面施工如遇下述条件之一者，应禁止施工：

1) 现场降雨或下雪。

2) 风力达到6级及6级以上的强风天气。

3) 现场气温高于40℃，或拌合物摊铺温度高于35℃。

4) 摊铺现场连续5昼夜平均气温低于5℃或夜间最低气温低于-3℃。

8.8.30  高温季节施工应符合下列要求：

1铺筑现场连续4h平均气温高于30℃时，拌合物摊铺温度在30～35℃时，混凝土路面和桥面的施工应按高温季节施工的规定进行。

2  高温天铺筑混凝土路面应采取下列措施：

1) 当现场气温大于等于30℃时，应避开中午高温时段施工，可选择在早晨、傍晚或夜间施工，夜间施工时应有良好的操作照明，并确保施工安全。

2) 砂石料堆应设遮阳篷；抽用地下冷水或采用冰屑水拌和；拌合物宜加允许最大掺量的粉煤灰或磨细矿渣，但不宜掺硅灰。拌合物中应掺足够剂量的缓凝剂、高温缓凝剂、保塑剂或缓凝（高效）减水剂等。

3) 自卸车上的混凝土拌合物应加遮盖。

4) 应加快施工各环节的衔接，尽量压缩搅拌、运输、摊铺、饰面等各工艺环节所耗费的时间。

5) 可使用防雨篷作防晒遮荫蓬。在每日气温最高和日照最强烈时段遮荫。

6) 高温天气施工时，混凝土拌合物的出料温度不宜超过35℃，并随时监测气温、水泥、拌和水、拌合物及路面混凝土温度。必要时加测混凝土水化热。

7) 在采用覆盖保湿养护时，应加强洒水，并保持足够的湿度。

8) 切缝应视混凝土强度的增长情况，以防止断板。特别是在夜间降温幅度较大或降雨时，应提早切缝。

8.8.31  施工质量标准应符合下列规定:

1  水泥混凝土面层施工质量应符合下列规定：

1) 各种原材料及混凝土的弯拉强度应符合设计规定。

2) 混凝土面层厚度应符合设计规定，允许偏差为±5mm。

3) 水泥混凝土面层应板面平整、密实，边角应整齐、无裂缝，并不应有石子外露和浮浆、脱皮、踏痕、积水等现象，蜂窝麻面面积不得大于总面积的0.5%。

4) 伸缩缝应垂直、直顺，缝内不应有杂物。伸缩量在规定的深度和宽度范围内应全部贯通，传力杆应与缝面垂直。

8.8.32 混凝土路面质量检验应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第10.8.1条的规定。混凝土路面允许偏差应符合表8.8.32的规定。

表8.8.32 混凝土路面允许偏差

| 项目 | 允许偏差或规定值 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 城市快速路、主干路 | 次干路、支路 | 范围 | 点数 |  |
| 纵断高程(mm) | ±15 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
| 中线偏位(mm) | ≤20 | 100m | 1 | 用经纬仪测量 |
| 平整度 | 标准差σ(mm) | ≤1.2 | ≤2 | 100m | 1 | 用测平仪检测 |
|  | 最大间隙(mm) | ≤3 | ≤5 | 20m | 1 | 用3m直尺和塞尺连续量两尺，取较大值 |
| 宽度(mm) | 0 -20 | 40m | 1 | 用钢尺量 |
| 横坡（%） | ±0.30%且不反坡 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
| 井框与路面高差(mm) | ≤3 | 每座 | 1 | 十字法，用直尺和塞尺量，取最大值 |
| 相邻板高差(mm) | ≤3 | 20m | 1 | 用钢板尺和塞尺量 |
| 纵缝直顺度(mm) | ≤10 | 100m | 1 | 用20m线和钢尺量 |
| 横缝直顺度(mm) | ≤10 | 40m |  |  |
| 蜂窝麻面面积（%）① | ≤2 | 20m | 1 | 观察和用钢板尺量 |

注： ①每20m查1块板的侧面。

# 9   人行地道结构

## 9.1　一般规定

9.1.1　新建城镇道路范围内的地下人行地道，宜与道路同步配合施工。

9.1.2　人行地道宜整幅施工。分幅施工时，临时道路宽度应满足现况交通的要求，且边坡稳定。需支护时，应在施工前对支护结构进行施工设计。

9.1.3　挖方区人行地道基槽开挖应符合本规范第5.2节的有关规定，且边坡稳定。填方区内的人行地道应在填土至地道基底标高后，及时进行结构施工。

9.1.4　遇地下水时，应先将地下水降至基底以下50cm方可施工，且降水应连续进行，直至工程完成到地下水位50cm以上且具有抗浮及防渗漏能力方可停止降水。

9.1.5　人行地道地基承载力必须符合设计规定。地基承载力应经检验确认合格。

9.1.6　人行地道两侧的回填土，应在主体结构防水层的保护层完成，且保护层砌筑砂浆强度达到3MPa后方可进行。地道两侧填土应对称进行，高差不宜超过30cm。

9.1.7　变形缝（伸缩缝、沉降缝）止水带安装应位置准确、牢固，缝宽及填缝材料应符合国家现行有关标准的规定。

9.1.8　为人行地道服务的地下管线，应与人行地道主体结构同步配合施工，并应符合国家现行有关标准的规定。

9.1.9　采用暗挖法施工时，应符合国家现行有关标准的规定。

9.1.10　有装饰的人行地道，装饰施工应符合国家现行有关标准的规定。

## 9.2　现浇钢筋混凝土人行地道

9.2.1　基础结构下应设混凝土垫层。垫层混凝土宜为C20级，厚度宜为10～15cm。

9.2.2　人行地道外防水层作业应符合下列规定：

1材料品质、规格、性能应符合设计规定。

2结构底部防水层应在垫层混凝土强度达到5MPa后铺设，且与地道结构粘贴牢固。

3防水材料纵横向搭接长度不应小于10cm，应粘接密实、牢固。

4人行地道基础施工不得破坏防水层。地道侧墙与顶板防水层铺设完成后，应在其外侧做保护层。

9.2.3　模板的制作、安装与拆除应符合国家现行标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的有关规定外，尚应符合下列规定：

1基础模板安装允许偏差应符合表9.2.3-1的规定。

9.2.3-1　基础模板安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 相邻两板表面高差 | 刨光模板 | ≤2 | 20m | 2 | 用塞尺量 |
|  | 钢模板 |  |  |  |  |
|  | 不刨光模板 | ≤4 |  |  |  |
| 表面平整度 | 刨光模板 | ≤3 | 20m | 4 | 用2m直尺、塞尺量 |
|  | 钢模板 |  |  |  |  |
|  | 不刨光模板 | ≤5 |  |  |  |
| 断面尺寸 | 宽度 | ±10 | 20m | 2 | 用钢尺量 |
|  | 高度 | ±10 |  |  |  |
|  | 杯槽宽度① | +20 0 |  |  |  |
| 轴线偏位 | 杯槽中心线① | ≤10 | 20m | 1 | 用经纬仪测量 |
| 杯槽底面高程（支撑面）① | +5 -10 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
| 预埋件① | 高程 | ±5 | 每个 | 1 | 用水准仪测量，用钢尺量 |
|  | 偏位 | ≤15 |  |  |  |

注：①发生此项时使用。

2侧墙与顶板模板安装允许偏差应符合表9.2.3-2的规定。

表9.2.3-2　侧墙与顶板模板安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围（m） | 点数 |  |
| 相邻两板表面高差（mm） | 刨光模板 | 2 | 20 | 4 | 用钢尺、塞尺量 |
|  | 钢模板 |  |  |  |  |
|  | 不刨光模板 | 4 |  |  |  |
| 表面平整度（mm） | 刨光模板 | 3 |  | 4 | 用2m直尺和塞尺量 |
|  | 钢模板 |  |  |  |  |
|  | 不刨光模板 | 5 |  |  |  |
| 垂直度 | ≤0.1％H且≤6 |  | 2 | 用垂线或经纬仪测量 |
| 杯槽内尺寸①（mm） | +3 -5 |  | 3 | 用钢尺量，长、宽、高各1点 |
| 轴线偏位（mm） | 10 |  | 2 | 用经纬仪测量，纵、横各1点 |
| 顶面高程（mm） | +2 -5 |  | 1 | 用水准仪测量 |

注：①发生此项时使用。

9.2.4　钢筋加工、成型与安装除应符合国家现行标准《城市桥梁工程与质量验收规范》CJJ2的有关规定外，尚应符合下列规定：

1钢筋加工允许偏差应符合表9.2.4-1的规定。

表9.2.4-1　钢筋加工允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 受力钢筋成型长度 | +5 -10 | 每根（每一类型抽查10％且不少于5根） | 1 | 用钢尺量 |
| 箍筋尺寸 | 0 -3 |  | 2 | 用钢尺量长、宽、高各1点 |

2钢筋成型与安装允许偏差应符合表9.2.4-2规定。

表9.2.4-2　钢筋成型与安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围（m） | 点数 |  |
| 配置两排以上受力筋时钢筋的排距 | ±5 | 10 | 2 | 用钢尺量 |
| 受力筋间距 | ±10 |  | 2 | 用钢尺量 |
| 箍筋间距 | ±20 |  | 2 | 5个箍筋间距量1尺 |
| 保护层厚度 | ±5 |  | 2 | 用尺量 |

9.2.5　混凝土原材料、配合比与施工除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定外，尚应符合下列规定：

1拌制混凝土的最大水灰比与最小水泥用量应符合表9.2.5-1的规定。

表9.2.5-1　混凝土的最大水灰比与最小水泥用量

| 环境条件及工程部位 | 无筋混凝土 | 钢筋混凝土 |
| --- | --- | --- |
|  | 最大水灰比 | 最小水泥用量（kg/m3） | 最大水灰比 | 最小水泥用量（kg/m3） |
| 在普通地区受自然条件影响的混凝土 | 0.65 | 250 | 0.60 | 275 |
| 在严寒地区受自然条件影响的混凝土 | 0.60 | 270 | 0.55 | 300 |

注：表中水泥用量适用于机械搅拌与机械振捣的水泥混凝土；采用人工捣实时，需增加水泥25 kg/m3。

2集料中有活性集料时，应采用无碱外加剂，混凝土中总含碱量应符合表9.2.5-2的规定。

表9.2.5-2　混凝土总含碱量控制

| 项目 | 控制值 |
| --- | --- |
| 集料膨胀量（％） | 0.02～0.06 | ＞0.06～0.12 |
| 总含碱量（kg/m3） | ≤6.0 | ≤3.0 |

3混凝土配合比应经试配确定，其强度、抗冻性、抗渗性等应符合设计规定，其和易性、流动性应满足施工要求。

9.2.6　混凝土宜由集中搅拌站供应，自行搭设搅拌站时应符合本规范第8章的有关规定。

9.2.7　混凝土运输应符合本规范第8章的有关规定。

9.2.8　混凝土浇筑前，钢筋、模板应经验收合格。模板内污物、杂物应清理干净，积水排干，缝隙堵严。

9.2.9　浇筑混凝土自由落差不宜大于2m，当不能满足要求时，应加设串筒、溜管、溜槽等装置。侧墙混凝土宜分层对称浇筑，两侧墙混凝土高差不宜大于30cm，宜1次浇筑完成。浇筑混凝土应分层进行，浇筑厚度应符合表9.2.9的规定。

表9.2.9　混凝土浇筑层的厚度

| 捣实水泥混凝土的方法 | 浇筑层厚度（cm） |
| --- | --- |
| 插入式振捣 | 振捣器作用部分长度的1.25倍 |
| 表面振动 | 在无筋或配筋稀疏时 | 25 |
|  | 配筋较密时 | 20 |
| 人工捣实 | 在无筋或配筋稀疏时 | 20 |
|  | 配筋较密时 | 15 |

9.2.10　混凝土应振捣密实，并符合下列规定：

1当插入式振捣器以直线式行列插入时，移动距离不应超过作用半径的1.5倍；以梅花式行列插入时，移动距离不应超过作用半径的1.75倍；振捣器不得触振钢筋。

2振捣器与模板保持5～10cm净距。振捣器与模板的距离不应大于振捣器作用半径的50%，振捣插点间距不应大于振捣器的作用半径的1.4倍。

3振捣至混凝土不再下沉、无显著气泡上升、表面坦一致，开始浮现水泥浆为度。

4在下层混凝土尚未初凝前，应完成上层混凝土的振捣。振捣上层混凝土时振捣器应插入下层5～10cm。

5现场需留置施工缝时，宜留置在结构剪力较小且便于施工的部位。施工缝应在留茬混凝土具有一定强度后进行凿毛处理（人工凿毛时强度宜为2.5MPa，风镐凿毛时强度宜为10MPa）。

9.2.11　特殊部位的混凝土应实行下列加强振捣措施：

1宽度大于0.3m的预留洞底部区域，应在洞口两侧进行振捣，并应适当延长振捣时间；宽度大于0.8m的洞口底部，应采取特殊的技术措施。

2后浇带及施工缝边角处应加密振捣点，并应适当延长振捣时间。

3钢筋密集区域或型钢与钢筋结合区域，应选择小型振动棒辅助振捣、加密振捣点，并应适当延长振捣时间。

4基础大体积混凝土浇筑流淌形成的坡脚，不得漏振。

9.2.12　混凝土运输与浇筑的全部时间不得超过表9.2.12的规定。

表9.2.12　混凝土运输与浇筑的全部时间（min）

| 混凝土的入模温度（℃） | 时间要求 |
| --- | --- |
|  | 使用普通硅酸盐水泥 | 使用矿渣水泥、火山灰水泥或粉煤灰水泥 |
| 20～30 | ≤90 | ≤120 |
| 10～19 | ≤120 | ≤150 |
| 5～9 | ≤150 | ≤180 |

注：当混凝土中掺有促凝剂或缓凝型外加剂时，其允许时间应根据试验结果确定。

9.2.13　混凝土成型后应根据环境条件选用适宜的养护方法进行养护。

9.2.14　人行地道的变形缝安装应垂直，变形缝埋件（止水带）应处于所在结构的中心部位。严禁用铁钉、钢丝等穿透变形带材料，固定止水带。

9.2.15　结构混凝土达到设计规定强度，且保护防水层的砌体砂浆强度达到3MPa后，方可回填土。

9.2.16　现浇钢筋混凝土人行地道结构质量检验应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第14.5.1条的规定。钢筋混凝土结构允许偏差应符合表9.2.16的规定。

表9.2.16  钢筋混凝土结构允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围（m） | 点数 |  |
| 地道底板顶高程（mm） | ±10 | 20 | 1 | 用水准仪测量 |
| 地道净宽（mm） | ±20 |  | 2 | 用钢尺量，宽、厚各1点 |
| 墙高（mm） | ±10 |  | 2 | 用钢尺量，每侧1点 |
| 中线偏位（mm） | ≤10 |  | 2 | 用钢尺量，每侧1点 |
| 墙面垂直度（mm） | ≤10 |  | 2 | 用垂线和钢尺量，每侧1点 |
| 墙面平整度（mm） | ≤5 |  | 2 | 用2m直尺、塞尺量，每侧1点 |
| 顶板挠度 | ≤L/1000且＜10mm |  | 2 | 用钢尺量 |
| 现浇顶板底面平整度（mm） | ≤5 | 10 | 2 | 用2m直尺、塞尺量 |

注：L为人行地道净跨径。

## 9.3  预制安装钢筋混凝土结构人行地道

9.3.1　预制钢筋混凝土墙板、顶板、梁、柱等构件应有生产日期、出厂检验合格标识与产品合格证及相应的钢筋、混凝土原材料检测、试验资料。安装前应进行检验，确认合格。

9.3.2　预制构件运输应支撑或紧固稳定，不应损伤构件。构件混凝土强度不应低于设计规定，且不得低于设计强度的70%。

9.3.3　预制构件的存放场地，应平整坚实，排水畅通。构件应分类存放，支垫正确、稳固，方便吊运。

9.3.4　起吊点应符合设计规定，设计未规定时，应经计算确定。构件起吊时，绳索与构件水平面所成角度不宜小于60°。

9.3.5　构件安装应符合下列规定：

1基础杯口混凝土达到设计强度的75%以后，方可进行安装。

2安装前应将构件与连接部位凿毛并清扫干净。杯槽应按高程要求铺设水泥砂浆。

3构件安装时，混凝土的强度应符合设计规定，且不应低于设计强度的75%；预应力混凝土构件和孔道灌浆的强度应符合设计强度，设计未规定时，不应低于砂浆设计强度的75%。

4在有杯槽基础上安装墙板就位后，应使用楔块固定。无杯槽基础上安装墙板，墙板就位后，应采用临时支撑固定牢固。

5墙板安装应位置准确、直顺并与相邻板板面平齐，板缝与变形缝一致。

6板缝及杯口混凝土达到规定强度或墙板与基础焊接牢固，验收合格，且盖板安装完毕后，方可拆除支撑。

7顶板安装应使顶板板缝与墙板缝错开。

9.3.6　杯口浇筑宜在墙体接缝填筑完毕后进行。杯口混凝土达到设计强度的75%以上，且保护防水层砌体的砂浆强度达到3Mpa后，方可回填土。

9.3.7　人行地道底板的垫层、钢筋混凝土，外防水层、变形（止水、沉降）缝施工应符合本规范第9.2节的有关规定。

9.3.8　预制安装钢筋混凝土人行地道结构质量检验应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第14.5.2条的规定。

1混凝土基础允许偏差应符合表9.3.8-1的规定。

表9.3.8-1  混凝土基础允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 中线偏位 | ≤10 | 20 | 1 | 用经纬仪测量 |
| 顶面高程 | ±10 |  | 1 | 用水准仪测量 |
| 长度 | ±10 |  | 1 | 用钢尺量 |
| 宽度 | ±10 |  | 1 | 用钢尺量 |
| 厚度 | ±10 |  | 1 | 用钢尺量 |
| 杯口轴线偏位① | ≤10 |  | 1 | 用经纬仪测量 |
| 杯口底面高程① | ±10 |  | 1 | 用水准仪测量 |
| 杯口底、顶宽度① | 10～15 |  | 1 | 用钢尺量 |
| 预埋件① | ≤10 | 每个 | 1 | 用钢尺量 |

注：①为发生此项时使用。

2预制墙板、顶板允许偏差应符合表9.3.8-2、表9.3.8-3的规定。

表9.3.8-2  预制墙板允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 厚、高 | ±5 | 每构件（每类抽查板的10%且不少于5块） | 1 | 用钢尺量，每抽查一块板（序号1、2、3、4）各一点 |
| 宽度 | 0 －10 |  | 1 |  |
| 侧弯 | ≤L/1000 |  | 1 |  |
| 板面对角线 | ≤10 |  | 1 |  |
| 外露面平整度 | ≤5 |  | 2 | 用2m直尺、塞尺量，每侧1点 |
| 麻面 | ≤1% |  | 1 | 用钢尺量麻面总面积 |

注：表中L为墙板长度（mm）。

表9.3.8-3  预制顶板允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 厚度 | ±5 | 每构件（每类抽查总数20%） | 1 | 用钢尺量 |
| 宽度 | 0－10 |  | 1 |  |
| 长度 | ±10 |  | 1 |  |
| 对角线长度 | ≤10 |  | 2 |  |
| 外露面平整度 | ≤5 |  | 1 | 用2m直尺、塞尺量 |
| 麻面 | ≤1% |  | 1 | 用尺量麻面总面积 |

3墙板、顶板安装允许偏差应符合表9.3.8-4的规定。

表9.3.8-4  墙板、顶板安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 中线偏位(mm) | ≤10 | 每块 | 2 | 拉线用钢尺量 |
| 墙板内顶面、高程（mm） | ±5 |  | 2 | 用水准仪测量 |
| 墙面垂直度 | ≤0.15%H且≤5mm |  | 4 | 用垂线和钢尺量 |
| 板间高差（mm） | ≤5 |  | 4 | 用钢板尺和塞尺量 |
| 相邻板顶面错台（mm） | ≤10 | 每座地道 | 20%板缝 | 用钢尺量 |
| 板端压墙长度（mm） | ±10 |  | 6 | 查隐蔽验收记录，用钢尺量，每侧3点 |

注：表中H为墙板全高（mm）。

## 9.4  砌筑墙体、钢筋混凝土顶板结构人行地道

9.4.1　砌筑材料应符合下列规定：

1预制砌块强度、规格应符合设计规定。

2砌筑应采用水泥砂浆。

3宜采用32.5～42.5级硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣水泥或火山灰水泥和质地坚硬，含泥量小于5%的粗砂、中砂及饮用水拌制砂浆。

9.4.2　墙体砌筑应符合下列规定：

1施工中宜采用立杆、挂线法控制砌体的位置、高程与垂直度。

2砌筑砂浆的强度应符合设计要求，稠度宜按表9.4.2控制，加入塑化剂时砌体强度降低不得大于10%。

表9.4.2  砌筑用砂浆稠度

| 稠度（cm） | 砌块种类 |
| --- | --- |
|  | 块石 | 料石 | 砖、砌块 |
| 正常条件 | 5～7 | 7～10 | 7～10 |
| 干热季节或石料砌块吸水率大 | 10 | — | — |

3墙体每日连续砌筑高度不宜超过1.2m。分段砌筑时，分段位置应设在基础变形缝部位。相邻砌筑段高差不宜超过1.2m。

4沉降缝嵌缝板安装应位置准确、牢固，缝板材料符合设计规定。

5砌块应上下错缝、丁顺排列、内外搭接，砂浆应饱满。

9.4.3　预制顶板等构件运输、贮存应符合本规范第9.3节的有关规定。

9.4.4　人行地道的现浇混凝土垫层、钢筋混凝土底板、外防水层、变形（止水、沉降）缝和顶板施工应符合本规范第9.2节的有关规定。

9.4.5　砌筑墙体、钢筋混凝土顶板人行地道结构质量检验应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第14.5.3条的规定。墙体砌筑允许偏差应符合表9.4.5的规定。

表9.4.5  墙体砌筑允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 地道底部高程 | ±10 | 10 | 1 | 用水准仪测量 |
| 地道结构净高 | ±10 | 20 | 2 | 用钢尺量 |
| 地道净宽 | ±20 | 20 | 2 | 用钢尺量 |
| 中线偏位 | ≤10 | 20 | 2 | 用经纬仪定线、钢尺量 |
| 墙面垂直度 | ≤15 | 10 | 2 | 用垂线和钢尺量 |
| 墙面平整度 | ≤5 | 10 | 2 | 用2m直尺、塞尺量 |
| 现浇顶板平整度 | ≤5 | 10 | 2 | 用2m直尺、塞尺量 |
| 预制顶板两板底面错台 | ≤10 | 10 | 2 | 用钢板尺、塞尺量 |
| 顶板压墙长度 | ±10 | 10 | 2 | 查隐蔽验收记录 |

# 10   挡土墙

## 10.1  一般规定

10.1.1　挡土墙基础地基承载力必须符合设计规定,且经检测验收合格后方可进行后续工序施工。

10.1.2　施工中应按设计规定施作挡土墙的排水系统、泄水孔、反滤层和结构变形缝。

10.1.3　当挡土墙墙面需立体绿化时，应报请建设单位补充防止挡土墙基础浸水下沉的设计。

10.1.4　墙背填土应采用透水性材料或设计规定的填料，土方施工应符合本规范第5章的有关规定。

10.1.5　挡土墙顶设帽石时，帽石安装应平顺、坐浆饱满、缝隙均匀。

10.1.6　当挡土墙顶部设有栏杆时，栏杆施工应符合国家现代标准《城市桥梁施工与质量验收规范》CJJ2的有关规定。

## 10.2  现浇钢筋混凝土挡土墙

10.2.1　模板、钢筋、混凝土施工应符合本规范第9.2节的有关规定。

10.2.2　现浇钢筋混凝土挡土墙质量检验应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第15.6.1条的规定。

1现浇混凝土挡土墙允许偏差应符合表10.2.2-1的规定。

表10.2.2-1现浇混凝土挡土墙允许偏差

| 项目 | 规定值 或允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 长度（mm） | ±20 | 每座 | 1 | 用钢尺量 |
| 断面尺寸（mm） | 厚 | ±5 | 20 m | 1 | 用钢尺量 |
|  | 高 | ±5 |  |  |  |
| 垂直度 | ≤0.15%H且≤10mm |  | 1 | 用经纬仪或垂线检测 |
| 外露面平整度（mm） | ≤5 |  | 1 | 用2m直尺、塞尺量取最大值 |
| 顶面高程（mm） | ±5 |  | 2 | 用水准仪测量 |

注：表中H为挡土墙板高度。

2预制混凝土栏杆允许偏差应符合表10.2.2-2的规定。

表10.2.2-2预制混凝土栏杆允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 断面尺寸（mm） | 符合设计规定 | 每构件（每类型）抽查10%，且不少于5件 | 1 | 观察、用钢尺量 |
| 柱高（mm） | 0 +5 |  | 1 | 用钢尺量 |
| 侧向弯曲 | ≤L/750 |  | 1 | 沿构件全长拉线量最大矢高 |
| 麻面 | ≤1% |  | 1 | 用钢尺量麻面总面积 |

注：L为构件长度。

3栏杆安装允许偏差应符合表10.2.2-3的规定。

表10.2.2-3栏杆安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 直顺度 | 扶手 | ≤4 | 每跨侧 | 1 | 用10m线和钢尺量 |
| 垂直度 | 栏杆柱 | ≤3 | 每柱（抽查10%） | 2 | 用垂线和钢尺量，顺、横桥轴方向各1点 |
| 栏杆间距 | ±3 | 每柱（抽查10%） | 1 | 用钢尺量 |
| 相邻栏杆扶手高差 | 有柱 | ≤4 | 每柱（抽查10%） |  |  |
|  | 无柱 | ≤2 |  |  |  |
| 栏杆平面偏位 | ≤4 | 每30m | 1 | 用经纬仪和钢尺量 |

注：现场浇筑的栏杆、扶手和钢结构栏杆、扶手的允许偏差可参照本款办理。

## 10.3  装配式钢筋混凝土挡土墙

10.3.1　现浇混凝土基础施工，应符合本规范第9.2节的有关规定。

10.3.2　挡土墙板预制、安装除应符合本规范第9.3节的有关规定外，尚应符合下列规定：

1预制墙板的拼缝应与基础变形缝吻合。

2墙板与基础采用焊接连接时，安装前应检查预埋件位置；墙板安装定位后，应及时焊接牢固，并对焊缝进行防腐处理。

10.3.3　墙板灌缝应插捣密实，板缝外露面宜用相同强度的水泥砂浆勾缝，勾缝应密实、平顺。

10.3.4　装配式钢筋混凝土挡土墙质量检验应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第15.6.2条的规定。挡土墙板安装允许偏差应符合表10.3.4的规定。

表10.3.4  挡土墙板安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 墙面垂直度 | ≤0.15%H且≤15mm | 20 m | 1 | 用垂线挂全高量测 |
| 直顺度（mm） | ≤10 |  | 1 | 用20m线和钢尺量 |
| 板间错台（mm） | ≤5 |  | 1 | 用钢板尺和塞尺量 |
| 预埋件（mm） | 高程 | ±5 | 每个 | 1 | 用水准仪测量 |
|  | 偏位 | ±15 |  |  | 用钢尺量 |

注：表中H为挡土墙高度。

## 10.4  砌体挡土墙

10.4.1　砌筑挡土墙施工应符合本规范第9.4节的有关规定外，尚应符合下列规定：

1地基开挖中应对地质情况进行核对，与设计不符时，应及时处理。

2基坑开挖宜分段跳槽进行。坑内积水应随时排干。

3采用倾斜基底时，基底标高应按设计控制，不得超挖填补。

4应将基底表面风化、松软土石清除。硬质岩石基坑中的基础，宜满坑砌筑。

5雨季在土质或易风化软质岩石基坑中砌筑基础时，应在基坑挖好后及时封闭坑底。当基底设有向内倾斜的稳定横坡时，应采取临时排水设施。

6采用台阶式基础时，台阶与墙体应连在一起同时砌筑，基底及墙趾台阶转折处不得砌成垂直通缝，砌体与台阶壁间的缝隙砂浆应饱满。

7基坑应随砌筑分层回填夯实，并在表面留3%的向外斜坡。

8墙身施工应符合下列规定：

1)墙身要分层错缝砌筑，砌出地面后基坑应及时回填夯实，并完成其顶面排水、防渗设施。

2)伸缩缝与沉降缝内两侧壁应竖直、平齐，无搭叠；缝中防水材料应按设计规定施工。

3)泄水孔应在砌筑墙身过程中设置，确保排水畅通，并应保证墙背反滤、防渗设施的施工质量。

4)当墙身的强度达到设计强度的75%时，方可进行回填等作业。在距墙背0.5～1.0m 以内，不宜用重型振动压路机碾压。

10.4.2　砌体挡土墙质量检验应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第15.6.3条的规定。

1 砌筑挡土墙允许偏差应符合表10.4.2的规定。

表10.4.2  砌筑挡土墙允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 料石 | 块石、片石 | 预制块 | 范围 | 点数 |  |
| 断面尺寸（mm） | 0 ＋10 | 不小于设计规定 | 20 m | 2 | 用钢尺量，上下各一点 |
| 基底高程（mm） | 土方 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 |  | 2 | 用水准仪测量 |
|  | 石方 | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 |  |  |  |
| 顶面高程（mm） | ±10 | ±15 | ±20 | ±10 |  | 2 |  |
| 轴线偏位（mm） | ≤10 | ≤15 | ≤15 | ≤10 |  | 2 | 用经纬仪测量 |
| 墙面垂直度 | ≤0.5%H且≤20mm | ≤0. 5%H且≤30mm | ≤0.5%H且≤30mm | ≤0.5%H且≤20mm |  | 2 | 用垂线测量 |
| 平整度（mm） | ≤5 | ≤30 | ≤30 | ≤5 |  | 2 | 2m直尺和塞尺量 |
| 水平缝平直度 | ≤10 | — | — | ≤10 |  | 2 | 用20m线和钢尺量 |
| 墙面坡度 | 不陡于设计规定 |  | 1 | 用坡度板检验 |

注：表中H为构筑物全高。

2栏杆质量应符合本规范第10.2.2条的有关规定。

## 10.5  加筋土挡土墙

10.5.1　现浇混凝土基础施工，应符合本规范第9.2节的有关规定。

10.5.2　预制挡土墙板安装前应进行检验，确认合格，吊装应符合本规范第9.3.4条的有关规定。

10.5.3　加筋土应按设计规定选土，施工前应对所用土料进行物理、力学试验，不得用白垩土、硅藻土及腐殖土等。

10.5.4　施工前应对筋带材料进行拉拔、剪切、延伸性能复试，其指标符合设计规定方可使用。采用钢质拉筋时，应按设计规定作防腐处理。

10.5.5　安装挡墙板，应向路堤内倾斜，其斜度应符合设计规定。

10.5.6　施工中应控制加筋土的填土层厚及压实度。每层虚铺厚度不宜大于25cm，压实度应符合设计规定，且不得小于95%。

10.5.7　筋带位置、数量必须符合设计规定。填土中设有土工布时，土工布搭接宽度宜为30～40cm，并应按设计要求留出折回长度。

10.5.8　施工中应对每层填土检测压实度，并按施工方案要求观测挡墙板位移。

10.5.9　挡土墙投入使用后，应对墙体变形进行观测，确认符合规定。

10.5.10　加筋挡土墙质量检验应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第15.6.4条的规定。

1加筋土挡土墙板安装允许偏差应符合表10.5.10-1的规定。

表10.5.10-1  加筋土挡土墙板安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 每层顶面高程（mm） | ±10 | 20 m | 4组板 | 用水准仪测量 |
| 轴线偏位（mm） | ≤10 |  | 3 | 用经纬仪测量 |
| 墙面板垂直度或坡度 | 0～－0.5%H① |  | 3 | 用垂线或坡度板量 |

注：1 墙面板安装以同层相邻两板为一组；

2 表中H为挡土墙板高度；

3 ①示垂直度，“＋”指向外，“-”指向内。

2加筋土挡土墙总体允许偏差应符合表10.5.10-2的规定。

表10.5.10-2  加筋土挡土墙总体允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 墙顶 线位 | 路堤式（mm） | －100 ＋50 | 20 m | 3 | 用20m线和钢尺量见注① |
|  | 路肩式（mm） | ±50 |  |  |  |
| 墙顶 高程 | 路堤式（mm） | ±50 |  | 3 | 用水准仪测量 |
|  | 路肩式（mm） | ±30 |  |  |  |
| 墙面倾斜度 | ＋（≤0.5%H①且≤+50①mm －（≤1.0%H①且≥－100①mm |  | 2 | 用垂线或坡度板量 |
| 墙面板缝宽（mm） | ±10 |  | 5 | 用钢尺量 |
| 墙面平整度（mm） | ≤15 |  | 3 | 用2m直尺、塞尺量 |

注：1 ①示墙面倾斜度，“＋”指向外，“－”指向内；

2 表中H为挡墙板高度。

# 11   附属工程

## 11.1  铺砌式面层、人行道、广场与停车场

11.1.1　铺砌式面层、人行道、广场与停车场结构可分为天然石材砌块、水泥混凝土预制块及沥青混合料面层、现浇水泥混凝土面层等结构型式。

11.1.2　铺砌式路面料石应选择符合设计规定的料石。当设计无要求时，宜优先选择花岗岩等坚硬、耐磨、耐酸石材，石材应表面平整，粗糙、色泽、规格、尺寸应符合设计规定，且应符合下列规定：

1料石石材的物理性能和外观质量应符合表11.1.2-1的规定。

表11.1.2-1  石材物理性能和外观质量

| 项目 | 单位 | 允许值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理性能 | 饱和抗压强度 | MPa | ≥120 | 铺砌式路面 |
|  |  |  | ≥80 | 人行道 |
|  | 饱和抗折强度 | MPa | ≥9 | — |
|  | 体积密度 | g/cm3 | ≥2.5 | — |
|  | 磨耗率（狄法尔法） | % | ＜4 | — |
|  | 吸水率 | % | ＜1 | — |
|  | 孔隙率 | % | ＜3 | — |
| 外观质量 | 缺棱 | 个 | 1 | 面积不超过5mm×10mm,每块板材 |
|  | 缺角 | 个 |  | 面积不超过2mm×2mm,每块板材 |
|  | 色变 | 个 |  | 面积不超过15mm×15mm,每块板材 |
|  | 裂纹 | 条 | 1 | 长度不超过两端顺延至板边总长度的1/10（长度小于20mm不计），每块板 |
|  | 坑窝 | — | 不明显 | 粗面板材的正面出现坑窝 |

注：表面纹理垂直于板边沿，不得有斜纹、乱纹现象，边沿直顺、四角整齐，不得有凹、凸不平现象

2料石加工尺寸允许偏差应符合表11.1.2-2的规定。

表11.1.2-2  料石加工尺寸允许偏差

| 项目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- |
|  | 粗面材 | 细面材 |
| 长、宽 | 0 -2 | 0 -1.5 |
| 厚（高） | +1 -3 | ±1 |
| 对角线 | ±2 | ±2 |
| 平面度 | ±1 | ±0.7 |

11.1.3　预制混凝土砌块表面应平整、粗糙，技术性能应符合下列规定：

1砌块的弯拉或抗压强度应符合设计规定。当砌块边长与厚度比小于5时应以抗压强度控制。

2砌块的耐磨性试验磨坑长度不得大于35mm，吸水率应小于8%，其抗冻性应符合设计规定。

3砌块加工尺寸与外观质量允许偏差应符合表11.1.3的规定。

表11.1.3  砌块加工尺寸与外观质量允许偏差

| 项目 | 单位 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 长度、宽度 | mm | ±2.0 |
| 厚度 |  | ±3.0 |
| 厚度差① |  | ≤3.0 |
| 平整度 |  | ≤2.0 |
| 垂直度 |  | ≤2.0 |
| 正面粘皮及缺损的最大投影尺寸 |  | ≤5 |
| 缺棱掉角的最大投影尺寸 |  | ≤10 |
| 裂纹 | 非贯穿裂纹最大投影尺寸 |  | ≤10 |
|  | 贯穿裂纹 |  | 不允许 |
| 分层 |  | 不允许 |
| 色差、杂色 |  | 不明显 |

注：①同一砌块的厚度差

11.1.4　人行道用天然石材料石与水泥混凝土预制块应符合下列规定：

1料石应表面平整、粗糙、色泽、规格、尺寸应符合设计规定，石材物理性能和外观质量应符合表11.1.2-1的规定。料石加工尺寸允许偏差应符合本规范表11.1.2-2的规定。

2水泥混凝土预制人行道砌块的抗压强度应符合设计规定，设计未规定时，不宜低于30MPa。砌块应表面平整、粗糙、纹路清晰、棱角整齐，不得有蜂窝、露石、脱皮等现象；彩色道砖应彩色均匀。预制人行道砌块加工尺寸与外观质量允许偏差应符合本规范表11.1.3的规定。

11.1.5　砌筑砂浆中采用的水泥、砂、水应符合下列规定：

1宜采用现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175中规定的水泥。

2宜用质地坚硬、干净的粗砂或中砂，含泥量应小于5%。

3搅拌用水应符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ63的规定。宜使用饮用水及不含油类等杂质的清洁中性水，PH值宜为6～8。

11.1.6　料石、混凝土预制砌块应具有出厂合格证、生产日期和混凝土原材料、配合比、弯拉、抗压强度试验结果资料。铺装前应进行外观检查与强度试验抽样检验（含见证抽样）。

11.1.7　铺砌式面层、人行道施工准备应符合下列规定：

1施工场地范围内的场地清理，路基开挖，路槽土方回填碾压，压实度应达到设计规定，且不小于90%。

2基层碾压达到要求压实度后，挂线检验高程、横坡度和平整度，并应有不少于一周的洒水养护，保持基层表面湿润。基层及底基层的施工应符合本规范有关章节的规定。

3对各类市政公用事业管线等地面设施应落实专业对口部门，按人行道标高横坡，固定好位置，保护好测量标志。

4沿街房屋有落水管或屋檐滴水地段，应采取防冲刷面层措施，按设计要求设置落水管接水槽。

5结合绿化布置宜先将花池、花坛墙体砌好。铺砌时应与斜坡、踏步，挡土墙等施工结合进行。

6以侧石顶面为基准，按设计横坡和宽度定出边界及其高度，靠近侧石处的人行道面应高出侧石顶面5mm，以利排水。

11.1.8　水泥混凝土预制块面层、人行道铺砌应符合下列规定：

1铺砌应采用干硬性水泥砂浆，虚铺系数应经试验确定。

2铺砌控制基线的设置距离，直线段宜为5～15m，曲线段应视情况适度加密。

3当采用水泥混凝土做基层时，铺砌面层胀缝应与基层胀缝对齐。

4铺砌中砂浆应饱满，且表面平整、稳定、缝隙均匀。与检查井等构筑物相接时，应平整、美观，不得反坡。不得用在砌块下填塞砂浆或支垫方法找平。

5伸缩缝材料应安放平直，并应与砌块粘贴牢固。

6在铺装完成并检查合格后，应及时灌缝。

7预制混凝土砌块面层允许偏差应符合表11.1.8的规定。

表11.1.8  预制混凝土砌块面层允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 纵断高程（mm） | ±15 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
| 中线偏位（mm） | ≤20 | 100m | 1 | 用经纬仪测量 |
| 平整度（mm） | ≤5 | 20m | 1 | 用3m直尺和塞尺连续量两尺，取较大值 |
| 宽度（mm） | 不小于设计规定 | 40m | 1 | 用钢尺量 |
| 横坡（%） | ±0.3%且不反坡 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
| 井框与路面高差 （mm） | ≤4 | 每座 | 1 | 十字法，用直尺和塞尺量，取最大值 |
| 相邻块高差（mm） | ≤3 | 20m | 1 | 用钢板尺量 |
| 纵横缝直顺度（mm） | ≤5 | 20m | 1 | 用20m线和钢尺量 |
| 缝宽（mm） | +3 -2 | 20m | 1 | 用钢尺量 |

11.1.9　天然石材砌块面层、人行道铺砌除应符合11.1.8条的规定外，尚应符合下列规定：

1石材铺砌前应对基层表面进行清理检查，并测量放样，基层压实度及横坡符合设计图纸规定。石材表面应按设计要求进行防污处理。基层为现浇混凝土板时，混凝土板表面应拉毛。水泥砂浆垫层强度应符合设计规定，为铺砌方便宜使用干硬性砂浆。铺筑石板时应在石板底面及垫层顶面刷水泥净浆一道。安装时用木锤或橡皮锤敲击平实、稳固、板下砂浆饱满，纵横缝对齐、缝宽符合设计规定。

2石块铺砌完后及时进行养护，待水泥砂浆垫层终凝后方可灌缝，石料间的缝隙应采用同类水泥砂浆嵌缝抹平。

3天然石材铺筑完工后应及时打扫清理干净不得污染石材表面。

4天然石材料石表面应平整、稳固、无翘动，缝线直顺、灌缝饱满，无反坡积水现象。允许偏差应符合表11.1.9的规定。

表11.1.9  天然石材砌块面层允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 纵断高程（mm） | ±10 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
| 中线偏位（mm） | ≤20 | 100m | 1 | 用经纬仪测量 |
| 平整度（mm） | ≤3 | 20m | 1 | 用3m直尺和塞尺连续量两尺，取较大值 |
| 宽度（mm） | 不小于设计规定 | 40m | 1 | 用钢尺量 |
| 横坡（%） | ±0.3%且不反坡 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
| 井框与路面高差 （mm） | ≤3 | 每座 | 1 | 十字法，用直尺和塞尺量，取最大值 |
| 相邻块高差（mm） | ≤2 | 20m | 1 | 用钢板尺量 |
| 纵横缝直顺度（mm） | ≤5 | 20m | 1 | 用20m线和钢尺量 |
| 缝宽（mm） | +3 -2 | 20m | 1 | 用钢尺量 |

11.1.10　铺砌面层完成后，必须封闭交通，并应湿润养护，当水泥砂浆达到设计强度后，方可开放交通。

11.1.11　沥青混合料铺筑人行道面层应符合下列规定：

1宜选择针入度较大的石油沥青或乳化沥青，沥青混合料的沥青用量宜比车行道用量增加0.3%左右，应用彩色沥青时，应保证色彩一致，并制定专项施工方案。

2表面层应采用细型的细粒式或砂粒式密级配沥青混凝土混合料。在无机动车通行的道路上也可铺筑透水路面。

3各种检查井、井具、消防栓、电杆等附属设施时应预先安装，喷洒沥青或铺筑混合料前应采取措施防止污染，并避免因压路机碾压受到损坏。对使用大型压路机有困难的部位，可采用小型振动压路机、振动夯板、夯锤压实。

4施工中应根据场地环境条件选择适宜的沥青混合料摊铺方式与压实机具。

5沥青混凝土铺装层厚不宜小于3cm，沥青砂铺装层厚不宜小于2cm。

6压实度不应小于95%。表面平整，无明显轮迹。

7施工中尚应符合本规范第8章的有关规定。

11.1.12 沥青混合料铺筑人行道面层的质量检验应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第13.4.3条的规定。沥青混合料铺筑人行道面层允许偏差应符合表11.1.12的规定。

表11.1.12  沥青混合料铺筑人行道面层允许偏差

| 项目 | 允许 偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 平整度 | ≤5 | 20 m | 1 | 用3m直尺和塞尺连续量2尺,取较大值 |
| 横坡（%） | ±0.3%且不反坡 | 20 m | 1 | 用水准仪测量 |
| 井框与面层高差(mm) | ≤5 | 每座 | 1 | 十字法,用直尺和塞尺量,取最大值 |
| 厚度 | ±5 | 20m | 1 | 用钢尺量 |

11.1.13　人行道与相邻构筑物的处理应符合下列规定：

1与树穴相接处应按设计要求在人行道面层铺筑时留出树穴或绿化带，树穴与侧石要方正衔接，绿带与侧石平行。树穴缘石顶面应与人行道面齐平，人行横道处及公交车站不设树穴。

2在绿带部位应按设计间隔尺寸留出断口，绿带与人行道面层衔接处应埋设水泥混凝土缘石。人行横道线范围、公共汽车停车站、路口转角处绿带一般应断开，并铺筑人行道面层。

3检查井与人行道接合处，应按设计标高、纵坡、调整各种检查井高程，面砖与井盖的高差应不大于3mm。

4在相邻建筑处如人行道面层高程高出门口时，应调整设计横坡或按设计规定进行处理，如人行道面层与房门口高差过大时，应请设计单位根据实际情况进行处理。

11.1.14　广场与停车场面层施工应符合下列规定：

1施工中应合理划分施工单元，安排施工道路与社会交通疏导。

2施工中宜以广场与停车场中的雨水口与排水坡度分界线的高程控制面层铺装坡度。面层与周围构筑物、路口应接顺，不得积水。

3广场与停车场的路基、基层施工及检验标准应符合本规范第5章、第6章的有关规定。

4采用铺砌式面层应符合本节的有关规定。料石面层允许偏差应符合表11.1.14-1的规定。预制混凝土砌块面层允许偏差应符合表11.1.14-2的规定。

表11.1.14-1  广场、停车场料石面层允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 高程（mm） | ±6 | 施工单元① | 1 | 用水准仪测量 |
| 平整度（mm） | ≤3 | 10m×10m | 1 | 用3m直尺和塞尺连续量两尺，取较大值 |
| 宽度 | 不小于设计规定 | 40m② | 1 | 用钢尺或测距仪量测 |
| 坡度 | ±0.3%且不反坡 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
| 井框与面层高差（mm） | ≤3 | 每座 | 1 | 十字法，用直尺和塞尺量，取最大值 |
| 相邻块高差（mm） | ≤2 | 10m×10m | 1 | 用钢板尺量 |
| 纵、横缝直顺度（mm） | ≤5 | 40m×40m | 1 | 用20m线和钢尺量 |
| 缝宽（mm） | ＋3 －2 | 40m×40m |  | 用钢尺量 |

注：①在每一单位工程中，以40m×40m定方格网，进行编号，作为量测检查的基本施工单元，不足40m ×40m的部分以一个单元计。在基本施工单元中再以10m×10m或20m×20m为子单元，每基本施工单元范围内只抽一个子单元检查；检查方法为随机取样，即基本施工单元为室内确定，子单元在现场确定，量取3点取最大值计为检查频率中的1个点。

②适用于矩形广场与停车场。

表11.1.14-2  广场、停车场预制混凝土预制砌块面层允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 高程（mm） | ±10 | 施工单元① | 1 | 用水准仪测量 |
| 平整度（mm） | ≤5 | 10m×10m | 1 | 用3m直尺和塞尺连续量两尺，取较大值 |
| 宽度 | 不小于设计规定 | 40m② | 1 | 用钢尺或测距仪量测 |
| 坡度 | ±0.3%且不反坡 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
| 井框与面层高差（mm） | ≤4 | 每座 | 1 | 十字法，用直尺和塞尺量，取最大值 |
| 相邻块高差（mm） | ≤2 | 10m×10m | 1 | 用钢板尺量 |
| 纵、横缝直顺度（mm） | ≤10 | 40m×40m | 1 | 用20m线和钢尺量 |
| 缝宽（mm） | ＋3 －2 | 40m×40m |  | 用钢尺量 |

注：①②同表11.1.14-1注。

5采用沥青混合料面层应符合本规范第8章的有关规定。在大面积行人广场上铺筑沥青层时，应充分注意平整度、坡度及排水符合设计要求，施工时宜设置间距不大于5m方格形样桩，随时用3m直尺检查，不符合要求的及时趁热整修。广场、停车场沥青混合料面层允许偏差应符合表11.1.14-3的有关规定。

表 11.1.14-3  广场、停车场沥青混合料面层允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 高程（mm） | ±10 | 施工单元① | 1 | 用水准仪测量 |
| 平整度（mm） | ≤5 | 10m×10m | 1 | 用3m直尺和塞尺连续量两尺，取较大值 |
| 宽度 | 不小于设计规定 | 40m② | 1 | 用钢尺或测距仪量测 |
| 坡度 | ±0.3%且不反坡 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
| 井框与面层高差（mm） | ≤5 | 每座 | 1 | 十字法，用直尺和塞尺量，取最大值 |

注：①②同表11.1.14-1注。

6采用现浇混凝土面层应符合本规范第8章的有关规定。水泥混凝土面层允许偏差应符合表11.1.14-4的规定。

表11.1.14-4  广场、停车场水泥混凝土面层允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 高程（mm） | ±10 | 施工单元① | 1 | 用水准仪测量 |
| 平整度（mm） | ≤5 | 10m×10m | 1 | 用3m直尺和塞尺连续量两尺，取较大值 |
| 宽度 | 不小于设计规定 | 40m② | 1 | 用钢尺或测距仪量测 |
| 坡度 | ±0.3%且不反坡 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
| 井框与面层高差（mm） | ≤5 | 每座 | 1 | 十字法，用直尺和塞尺量，取最大值 |
| 相邻块高差（mm） | ≤3 | 10m×10m | 1 | 用钢板尺量 |
| 纵、横缝直顺度（mm） | ≤10 | 40m×40m | 1 | 用20m线和钢尺量 |
| 蜂窝麻面面积③（%） | ≤2 | 20m | 1 | 观察和用钢板尺量 |

注：①②同表11.1.14-1注。

③每20m查1块板的侧面。

## 11.2  侧平石与路缘石

11.2.1　侧平石及路缘石宜由加工厂生产，并应提供产品强度、规格尺寸等技术资料及产品合格证。

11.2.2　侧平石及路缘石宜采用石材或预制混凝土标准块。路口、隔离带端部等曲线段路缘石，宜按设计弧形加工预制，也可采用小标准块。

11.2.3　石质侧平石及路缘石应采用质地坚硬的石料加工，强度应符合设计规定，宜选用花岗岩。

1 剁斧加工石质侧平石、路缘石允许偏差应符合表11.2.3-1的规定。

表11.2.3-1  剁斧加工石质侧平石及路缘石允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 外形尺寸(mm) | 长 | ±5 |
|  | 宽 | ±2 |
|  | 厚（高） | ±2 |
| 外露面细石面平整度(mm) | 3 |
| 对角线长度差(mm) | ±5 |
| 剁斧纹路 | 应直顺、无死坑 |

2机具加工石质侧平石、路缘石允许偏差应符合表11.2.3-2的规定。

表11.2.3-2  剁斧加工石质侧平石及路缘石允许偏差

| 项目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- |
| 外形尺寸(mm) | 长 | ±4 |
|  | 宽 | ±1 |
|  | 厚（高） | ±2 |
| 对角线长度差 | ±4 |
| 外露面平整度 | 2 |

11.2.4　预制混凝土侧平石及路缘石应符合下列规定：

1 混凝土强度等级应符合设计规定，设计未规定时，不应小于C30。路缘石弯拉与抗压强度应符合表11.2.4-1的规定。

表11.2.4-1  侧平石及路缘石弯拉与抗压强度

| 直线侧平石及路缘石 | 直线侧平石及路缘石（含圆形、L形） |
| --- | --- |
| 弯拉强度(MPa) | 抗压强度(MPa) |
| 强度等级Cf | 平均值 | 单块最小值 | 强度等级Cc | 平均值 | 单块最小值 |
| Cf3.0 | ≥3.00 | 2.40 | Cc30 | ≥30.0 | 24.0 |
| Cf4.0 | ≥4.00 | 3.20 | Cc35 | ≥35.0 | 28.0 |
| Cf5.0 | ≥5.00 | 4.00 | Cc40 | ≥40.0 | 32.0 |

注：直线侧平石及路缘石用弯拉强度控制，L形或弧形路缘石用抗压强度控制。

2侧平石及路缘石吸水率不得大于8%。有抗冻要求的路缘石经50次冻融试验（D50）后，质量损失率应小于3%，抗盐冻性路缘石经ND25次试验后，质量损失应小于0.5kg/m2。

3预制混凝土侧平石及路缘石加工尺寸允许偏差应符合表11.2.4-2的规定。

表11.2.4-2  预制混凝土侧平石及路缘石加工尺寸允许偏差

| 项目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- |
| 长度 | +5 -3 |
| 宽度 | +5 -3 |
| 高度 | +5 -3 |
| 平整度 | ≤3 |
| 垂直度 | ≤3 |

4预制混凝土侧平石及路缘石外观质量允许偏差应符合表11.2.4-3的规定。

表11.2.4-3  预制混凝土侧平石及路缘石外观质量允许偏差

| 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 缺棱掉角影响顶面或正侧面的破坏最大投影尺寸(mm) | ≤115 |
| 面层非贯穿裂纹最大投影尺寸(mm) | ≤10 |
| 可视面粘皮（脱皮）及表面缺损最大面积(mm2) | ≤30 |
| 贯穿裂纹 | 不允许 |
| 分层 | 不允许 |
| 色差、杂色 | 不明显 |

11.2.5　预制混凝土侧平石应符合下列规定：

1必须使用强制式搅拌机拌制混凝土。

2事先在试验室做好混凝土配合比设计，计量必须准确。每天开工前应先检查计量设备的灵敏度和准确度，确认计量无误方可开工。混凝土拌和物应均匀、粘稠，坍落度符合规定。

3应采用钢模，玻璃钢模或硬质塑料模板，保证构件的几何尺寸及外观质量。

4侧平石、缘石的预制应符合图纸尺寸，混凝土强度应符合设计规定。侧平石预制构件出厂强度不宜小于设计强度的80%。养护时间不宜少于14d，要特别重视前7d的保湿养护。也可采用蒸汽养护。

5预制侧平石、缘石表面应光滑平整，不得有蜂窝、麻面、脱皮、裂缝等现象。

11.2.6　侧平石、缘石安装及施工应符合下列规定：

1基础施工应与相应的基层同步施工。

2路面中线校核后，直线部位宜每10～15m、曲线部位宜每5～10m，路口及分隔带、安全岛等圆弧宜每1～5m设控制桩。

3沥青路面侧平石、缘石应在路面基层完成后，未铺沥青面层前施工，水泥混凝土路应在路面完成后施工。

4缘石可在铺筑路面基层后，施工缘石基础也可以加宽路面基层作为基础，基础厚度及标高应符合设计规定。

5铺筑侧平石基础，基础与路面基层相同时，应在修筑路面基层时加宽基层一起完成。如为水泥砼基础，应先支模再进行砼基础浇筑。

6安砌侧平石、缘石

1)安砌侧石前应按侧石顶面宽度误差的分类分段铺砌，以达美观。应干硬性砂浆砌筑，砂浆应饱满，厚度均匀。曲线段应注意外形圆滑，侧石铺砌长度不能用整块侧石时，应用切割机锯断。

2)侧石顶应顺直圆滑平顺，无凹进凸出前后高低错牙现象。缘石线要求顺直，顶面平整。

3)侧石安装后，应及时采用混凝土加固后背，后背砼应按设计要求的强度等级、现场浇筑捣实，要求表面平整。

4)缘石安装后，人工刨槽的内外侧沟槽应分层填实，也可利用路面基层剩余混合料填实，压实度不得小于90%。

5)侧平石安装后，应及时勾缝，缝内的土及杂物应剔除干净，并用水润湿，然后用1:2水泥砂浆（水泥标号不低于32.5MPa级）灌缝填实，勾成平缝或凹缝。侧平石表面砂浆及污物必须清理干净，洒水覆盖养护不少于3天，最后达到整齐美观。

11.2.7　侧平石与路缘石质量检验应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第16.11.1条的规定。侧平石、缘石安砌允许偏差应符合表11.2.7的规定。

表11.2.7  侧平石、缘石安砌允许偏差

| 项目 | 允许偏差(mm) | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围(m) | 点数 |  |
| 直顺度 | ≤10 | 100 | 1 | 用20m线和钢尺量① |
| 相邻块高差 | ≤3 | 20 | 1 | 用钢板尺和塞尺量① |
| 缝宽 | ±3 | 20 | 1 | 用钢尺量① |
| 顶面高程 | ±10 | 20 | 1 | 用水准仪测量 |

注：1  ①随机抽样，量3点取最大值；

2   曲线段缘石安装的圆顺度允许偏差应结合工程具体制定。

## 11.3  雨水口及雨水支管

11.3.1　一般规定：

1雨水口是路表水进入雨水支管的构筑物，其作用是排除路面表面的雨水。当设计规定位置不能满足路面排水要求时，应在施工前办理变更设计。

2雨水口由进水篦、井框、井壁、基础等部分组成。分单篦式、双篦式或多篦式雨水口。雨水口一般为预制体，所用预制体应符合相关规定。铸铁井篦，井框必须完整无损，不得翘曲，井身结构尺寸，井篦、井框规格尺寸必须符合设计图纸规定。

3平篦雨水口设在平石位置，立篦式雨水口应与侧平石平齐，盖座外缘应与侧石紧靠、盖座必须稳固安放在井框上。

4雨水支管是将雨水口内的集水流入雨水管道检查井的构筑物。雨水支管必须按设计的管径与坡度埋设，管线要顺直，接口要严密。

11.3.2　雨水口施工：

1雨水口的施工应与道路侧平石同期进行。严禁在沥青面层铺筑后开挖面层，施工雨水口及砌筑侧平石。

2按井位放线开槽，井周边缘留出30cm的余量。控制设计标高，检查槽深、槽宽、清平槽底，进行夯实。

3 浇筑混凝土基础底板，强度不应低于C15级。若基底土质软，可加一层10cm厚碎石或砂砾垫层，再浇混凝土底板，捣实，养护达一定强度后再砌井体。

4 砌筑雨水口应符合下列规定：

1) 雨水管端面应露出井内壁，管端面必须平整完好，其露出长度不应大于2cm。

2) 雨水口井壁，应表面平整，砌筑砂浆应饱满，勾缝应平顺。

3) 雨水管穿井墙处，管顶应砌砖券。

4) 井底应采用水泥砂浆抹出雨水口泛水坡。

5 预制式雨水口应符合下列规定：

1) 预制构件尺寸误差不超过±2mm，对角线尺寸误差不超过±2mm。

2) 预制构件安装时均需坐10mm厚M10水泥砂浆。

3) 预制构件安装后，需用干硬砂浆吊装孔洞封堵。

4) 预制式雨水口回填时，要求四周同时进行，分层夯实，防止预制构件错位。

5) 预制构件应注意在运输、堆放及安装过程中保持构件的完好性，避免破损。

6沥青路面施工时，雨水口应妥善保护，检查井处应设置标志或路障防止破坏，确保施工安全。

11.3.3　雨水支管施工应符合下列规定：

1雨水支管敷设应直顺，不应错口、反坡、凹兜。检查井、雨水口内的外露管端面应完好，不应将断管端置入雨水口。

2雨水支管与雨水口四周回填应密实。处于道路基层的雨水支管应做360°混凝土包封，且在包封混凝土达到设计强度75%前不得放行交通。

3雨水支管与既有雨水干线连接时，宜避开雨期。施工中，需进入检查井时，必须采取防缺氧、防有毒和有害气体的安全措施。

4支管与雨水干管连接，需新建检查井，其砌筑施工中应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的有关规定。

5 管材应符合现行国家标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836的有关规定。

11.3.4　检查井及升降：

1道路内雨污水检查井，施工中不得破坏井身井筒，应保护原有井井身强度。

2路床施工推土时要离开检查井0.5～1.0m，不准推土机正对井筒直推，防止挤坏井筒。井周土方采取人工挖除，井周填筑基层时，采用冲击夯分层夯实，达到路基不同深度的相应的密实度。

3需升降检查井时，应取下井具后按设计高程升降井筒。升降量较大时，要重新收口，使检查井结构符合设计规定。

4检查井升降完毕后，井内壁用水泥砂浆抹面，井内与管头相接部位，用1:2.5砂浆抹平压实，最后把井内泥土杂物清除干净。

5井周回填土必须夯、压密实。宜在基层部位井周外围浇筑一圈加固混凝土，加固宽度及厚度不宜小于20cm。应留出铺筑沥青混凝土面层的厚度，井圈外仍用基层材料按设计规定回填夯实。

6检查井井圈底座应铺筑牢固，并应有足够强度。位于路面内的检查井井周80cm范围从井底至路面面层下1m采用砂砾或灰土回填，压实度满足规定。道路面层底以下1m范围采用C20混凝土回填，但需预留沥青面层铺筑厚度。位于人行道、绿化带内的检查井井周围采用素土回填。井盖顶面标高应与路面标高一致。

11.3.5　雨水支管及雨水口质量检验应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第16.11.2条的规定。雨水支管及雨水口施工允许偏差应符合表11.3.5的规定。

表11.3.5  雨水支管及雨水口施工允许偏差

| 项目 | 允许偏差(mm) | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围(m) | 点数 |  |
| 井框与井壁吻合 | ≤10 | 每座 | 1 | 用钢尺量 |
| 井框与周边路面吻合 | 0 -10 |  | 1 | 用直尺靠量 |
| 雨水口与路边线间距 | ≤20 |  | 1 | 用钢尺量 |
| 井内尺寸 | +20 0 |  | 1 | 用钢尺量，取最大值 |

## 11.4  排水沟与截水沟

11.4.1　排水沟与截水沟应与道路配合施工。位置、高程应符合设计规定。

11.4.2　土沟不得超挖，沟底、边坡应夯实，严禁用虚土贴底、贴坡。

11.4.3　砌体和混凝土排水沟、截水沟的土基应夯实。

11.4.4　砌体沟应坐浆饱满、勾缝密实，不应有通缝。沟底应平整，无反坡、凹兜现象；边坡、侧墙应表面平整，与其他排水设施的衔接应平顺。

11.4.5　混凝土排水沟、截水沟的混凝土应振捣密实，强度应符合设计规定，外露面应平整。

11.4.6　盖板沟的预制盖板，混凝土振捣应密实，混凝土强度应符合设计规定，配筋位置应准确，表面无蜂窝、无缺损。

11.4.7　排水沟与截水沟质量检验应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第16.11.3条的规定。 砌筑排水沟或截水沟允许偏差应符合表11.4.7的规定

表11.4.7  砌筑排水沟或截水沟允许偏差

| 项目 | 允许偏差 （mm） | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围（m） | 点数 |  |
| 轴线偏位 | ≤30 | 100 | 2 | 用经纬仪和钢尺量 |
| 沟断面尺寸 | 砌石 | ±20 | 40 | 1 | 用钢尺量 |
|  | 块石 | ±10 |  |  |  |
| 沟底高程 | 砌石 | ±20 | 20 | 1 | 用水准仪测量 |
|  | 块石 | ±10 |  |  |  |
| 墙面垂直度 | 砌石 | ≤30 | 40 | 2 | 用垂线、钢尺量 |
|  | 块石 | ≤15 |  |  |  |
| 墙面平整度 | 砌石 | ≤30 |  | 2 | 用2m直尺、塞尺量 |
|  | 块石 | ≤10 |  |  |  |
| 边线直顺度 | 砌石 | ≤20 |  | 2 | 用20m小线和钢尺量 |
|  | 块石 | ≤10 |  |  |  |
| 盖板压墙长度 | ±20 |  | 2 | 用钢尺量 |

## 11.5  倒虹管及涵洞

11.5.1　遇地下水时，应将地下水降至槽底以下50cm，直到倒虹管与涵洞具备抗浮能力，且能满足施工要求后，方可停止降水。

11.5.2　倒虹管施工应符合下列规定：

1管道水平与斜坡段交接处，应采用弯头连接。

2主体结构建成后，闭水试验应在倒虹管充水24h后进行，测定30min渗水量。渗水量不应大于计算值。

渗水量应按下列计算：

（11.5.2）

式中：——实测渗水量（m3/24h·km）；

——补水量（L）；

——实测渗水量观测时间（min）；

——倒虹管长度（m）。

11.5.3　矩形涵洞施工应符合本规范第9章的有关规定。

11.5.4　采用埋设预制管做涵洞（管涵）施工，应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的有关规定。

11.5.5　倒虹管及涵洞质量检验应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第16.11.4条的规定。

1虹管允许偏差应符合表11.5.5-1的规定。

表11.5.5-1  倒虹管允许偏差

| 项目 | 允许偏差 （mm） | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 轴线偏位 | ≤30 | 每座 | 2 | 用经纬仪和钢尺量 |
| 内底高程 | ±15 |  | 2 | 用水准仪测量 |
| 倒虹管长度 | 不小于设计值 |  | 1 | 用钢尺量 |
| 相邻管错口 | ≤5 | 每井段 | 4 | 用钢板和塞尺量 |

2预制管材涵洞允许偏差应符合表11.5.5-2的规定。

表11.5.5-2  预制管材涵洞允许偏差

| 项目 | 允许偏差 （mm） | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 轴线位移 | ≤20 | 每道 | 2 | 用经纬仪和钢尺量 |
| 内底高程 | D≤1000 | ±10 |  | 2 | 用水准仪测量 |
|  | D＞1000 | ±15 |  |  |  |
| 涵管长度 | 不小于设计值 |  | 1 | 用钢尺量 |
| 相邻管错口 | D≤1000 | ≤3 | 每节 | 1 | 用钢板尺和塞尺量 |
|  | D＞1000 | ≤5 |  |  |  |

## 11.6  无障碍设施

11.6.1　一般规定：

1城市道路中必须设置无障碍设施，确保行动不便者能方便、安全使用城市道路。

2城市道路无障碍设施包括缘石坡道、盲道、人行天桥和人行地道处设置的坡道和提示盲道，公交车道提示盲道，立体交叉人行道的缘石坡道与盲道等无障碍设施。

3路口处盲道应铺设为无障碍形式。

11.6.2　无障碍设施施工应符合下列规定：

1人行道盲道砖质量及规格及各种无障碍设施材料必须符合设计规定。

2缘石坡道路的坡面应平整，且不应光滑，坡道长度、坡度必须符合设计规定。缘石坡道下的高出车行道的地面不得大于10mm。

3单面坡缘石坡道的坡度不应大于1：20，三面坡缘石坡道的正面及侧面的坡度不应大于1：12。

4人行道设置的盲道位置和走向，应方便视残者安全行走和顺利到达无障碍设施位置。盲道应连接，中途不得有电线杆、拉线、树木等障碍物。盲道上的障碍物应及时通知有关部门拆除。

5行进盲道的位置宜设在距围墙、花池或绿地带、树池0.25～0.5m处。行进盲道砖与提示盲道砖砌块不得混用。

6人行天桥、人行地道的坡道坡度不应大于1：12。

7坡道和梯道两侧扶手施工必须牢固、光滑，不应影响残疾人的安全使用。

8立体交叉中的盲道、缘石坡道、轮椅坡道等无障碍设施应与人行道相对应和衔接，施工中如发现障碍物时，要及时通知有关部门处理。

## 11.7  隔离墩及隔离栅

11.7.1　隔离墩宜由有资质的生产厂供货。现场预制时宜采用钢模板，拼装严密、牢固，混凝土拆模时的强度不得低于设计强度的75%。

11.7.2　隔离墩吊装时，其强度应符合设计规定，设计无规定时不应低于设计强度的75%。

11.7.3　安装必须稳固，坐浆饱满；当采用焊接连接时，焊缝应符合设计规定。

11.7.4　隔离网、隔离栅板应由有资质的工厂加工，其材质、规格形式及防腐处理均应符合设计规定。

11.7.5　固定隔离栅的混凝土柱宜采用预制件。金属柱和连接件规格、尺寸、材质应符合设计规定，并应做防腐处理。

11.7.6　隔离栅立柱应与基础连接牢固，位置应准确。

11.7.7　立柱基础混凝土达到设计强度75%后，方可安装隔离栅板、隔离网片。隔离栅板、隔离网片应与立柱连接牢固，框架、网面平整，无明显凹凸现象。

11.7.8　隔离墩及隔离栅质量检验应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第16.11.6条、16.11.7条的规定。

1隔离墩安装允许偏差应符合表11.7.8-1的规定。

表11.7.8-1  隔离墩安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差 （mm） | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 直顺度 | ≤5 | 每20m | 1 | 用20m线和钢尺量 |
| 平面偏位 | ≤4 | 每20m | 1 | 用经纬仪和钢尺量测 |
| 预埋件位置 | ≤5 | 每件 | 2 | 用经纬仪和钢尺量测（发生时） |
| 断面尺寸 | ±5 | 每20m | 1 | 用钢尺量 |
| 相邻高差 | ≤3 | 抽查20% | 1 | 用钢板尺和钢尺量 |
| 缝宽 | ±3 | 每20m | 1 | 用钢尺量 |

2隔离栅施工允许偏差应符合表11.7.8-2的规定。

表11.7.8-2  隔离栅允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围（m） | 点数 |  |
| 直顺度（mm） | ≤20 | 20 | 1 | 用20m线和钢尺量 |
| 立柱垂直度(mm/m) | ≤8 | 40 | 1 | 用垂线和直尺量 |
| 柱顶高度（mm） | ±20 |  | 1 | 用钢尺量 |
| 立柱中距（mm） | ±30 |  | 1 | 用钢尺量 |
| 立柱埋深（mm） | 不小于设计规定 |  | 1 | 用钢尺量 |

## 11.8  护坡

11.8.1　坡面防护施工前，应对边坡进行修整，清除边坡上的危石及不密实的松土。坡面防护层应与坡面密贴结合，不得留有空隙。

11.8.2　施工护坡所用砌块、石料、砂浆、混凝土等均应符合设计规定。

11.8.3　干砌片石护坡施工应符合下列规定：

1边坡为粉质土、松散的砂或粉砂土等易被冲蚀的土时，碎石或砂砾垫层厚度不宜小于100mm。

2基础应选用较大石块砌筑，如基础与排水沟相连，其基础设在沟底以下，并按设计规定砌筑浆砌片石。

3砌筑应彼此镶嵌紧，接缝要错开，缝隙间用小石块填满塞紧。

11.8.4　浆砌片石护坡施工应符合下列规定：

1路基边坡采用浆砌片石护坡，宜在路基沉降稳定后施工。

2在冻胀变化较大的土质边坡上，护坡底面应铺设10～15cm厚的碎石或砂砾垫层。

3浆砌片石护坡每10～15m及在基底地质有变化处应留设变形缝，缝宽20～30mm。

4泄水孔的位置和反滤层的设置应符合设计规定。

11.8.5　浆砌片石护面墙施工应符合下列规定：

1修筑护面墙前，应清除边坡风化层至新鲜岩面。对风化迅速的岩层，清挖到新鲜岩面后应立即修筑护面墙。

2护面墙的基础应设置在稳定的地基上，地基承载能力不够时，应采取加固措施。基础埋置深度应根据地质条件确定，冰冻地区应埋置在冰冻深度以下至少25cm。

3护面墙背必须与路基坡面密贴，边坡局部凹陷处，应挖成台阶后用与墙身相同的圬工砌补，不得回填土石或干砌片石。坡顶护面墙与坡面之间应按设计规定做好防渗处理。

4按设计规定做好变形缝。当护面墙基础修筑在不同岩层上时，应在变化处设置沉降缝。

5泄水孔的位置和反滤层的设置应符合设计规定。

11.8.6　水泥混凝土预制块护坡施工应符合下列规定：

1在寒冷地区，预制块混凝土强度等级不宜低于C20。

2路基边坡护坡宜在路基沉降稳定后施工。

3铺设混凝土预制块前应将坡面平整，碎石或砂砾垫层的厚度不宜小于10cm。

4预制块应错缝砌筑，砌筑坡面应平顺，并与相邻坡面顺接。

5泄水孔的位置应符合设计要求，并保证畅通

11.8.7　砌体护坡质量检验应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第16.11.5条的规定。砌体护坡允许偏差应符合表11.8.7的规定。

表11.8.7  砌体护坡允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 干砌片石 | 浆砌块石、片石 | 浆砌料石 | 混凝土砌块 | 范围 | 点数 |  |
| 基底高程 | 土方 | ±20 | 20m | 2 | 用水准仪测量 |
|  | 石方 | ±100 |  | 2 |  |
| 垫层厚度 | ±20 | 20m | 2 | 用钢尺量 |
| 砌体厚度 | 不小于设计值 | 每沉降缝 | 2 | 用钢尺量顶、底各1处 |
| 坡度 | 不陡于设计值 | 每20m | 1 | 用坡度尺量 |
| 平整度 | ≤40 | ≤30 | ≤15 | ≤10 | 每座 | 1 | 用2m直尺、塞尺量 |
| 顶面高程 | ±50 | ±50 | ±30 | ±30 | 每座 | 2 | 用水准仪测量两端部 |
| 顶边线型 | ≤30 | ≤30 | ≤10 | ≤10 | 100m | 1 | 用20线和钢尺量 |

注：H为墙高。

11.8.8　植物防护施工应符合下列规定：

1植被施工，铺、种植被后，应适时进行洒水、施肥等养护管理，直到植被成活。

2种草施工，草籽应撒布均匀，同时做好保护措施。

3灌木（树木）应在适宜季节载植。

4养护用水应不含油、酸、碱、盐等有碍草木生长的成分。

11.8.9　三维植被网防护施工应符合下列规定：

1三维植被网中的回填土应符合设计要求，宜采用客土，或土、肥料及腐殖质土的混合物。

2三维植被网应符合设计及有关标准。

3三维植被网的搭接宽度不宜小于10cm。

## 11.9  护栏

11.9.1　护栏应由有资质的工厂加工。护栏的材质、规格形式及防腐处理应符合设计规定。加工件表面不得有剥落、气泡、裂纹、疤痕、擦伤等缺陷。

11.9.2　护栏立柱应埋置于坚实的基础内，埋设位置应准确，深度应符合设计规定。

11.9.3　护栏的栏板、波形梁应与道路竖曲线相协调。

11.9.4　护栏的波形梁的起、讫点和道口处应按设计要求进行端头处理。

11.9.5　护栏质量检验应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第16.11.8条的规定。护栏安装允许偏差应符合表11.9.5的规定。

表11.9.5  护栏安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 顺直度(mm/m) | ≤5 | 20m | 1 | 用20m线和钢尺量 |
| 中线偏位（mm） | ≤20 |  | 1 | 用经纬仪和钢尺量 |
| 立柱间距（mm） | ±5 |  | 1 | 用钢尺量 |
| 立柱垂直度（mm） | ≤5 |  | 1 | 用垂线、钢尺量 |
| 横栏高度（mm） | ±20 |  | 1 | 用钢尺量 |

## 11.10  防眩板

11.10.1　防眩板的材质、规格、防腐处理、几何尺寸及遮光角应符合设计规定。

11.10.2　防眩板应由有资质的工厂加工，镀锌量应符合设计要求。防眩板表面应色泽均匀，不得有气泡、裂纹、疤痕、端面分层等缺陷。

11.10.3　防眩板安装应位置准确，焊接或栓接应牢固。

11.10.4　防眩板与护栏配合设置时，混凝土护栏上预埋连接件的间距宜为50cm。

11.10.5　路段与桥梁上防眩设施衔接应直顺。

11.10.6　施工中不得损伤防眩板的金属镀层，出现损伤应在24h之内进行修补。

11.10.7　防眩板质量检验应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第16.11.10条的规定。防眩板安装允许偏差应符合表11.10.7的规定。

表11.10.7  防眩板安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差 (mm) | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 防眩板直顺度 | ≤8 | 20m | 1 | 用10m线和钢尺量 |
| 垂直度 | ≤5 | 20m且不小于5处 | 2 | 用垂线和钢尺量，顺、横向各1点 |
| 板条间距 | ±10 |  | 1 | 用钢尺量 |
| 安装高度 | ±10 |  |  |  |

## 11.11  声屏障

11.11.1　声屏障所用材质与单体构件的结构形式、外形尺寸、隔声性能应符合设计规定。

11.11.2　砌体声屏障施工应符合下列规定：

1 混凝土基础及砌筑施工应符合本规范第9.2节和第9.4节的有关规定。

2 施工中的临时预留洞净宽度不应大于1m。

3 当砌体声屏障处于潮湿或有化学侵蚀介质环境中时，砌体中的钢筋应采取防腐措施。

11.11.3　金属声屏障施工应符合下列规定：

1焊接必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定。焊接不应有裂缝、夹渣、未熔合和未填满弧坑等缺陷。

2 基础为砌体或水泥混凝土时，其施工应符合本规范第11.1.2条的有关规定。

3 屏体与基础的连接应牢固。

4 采用钢化玻璃屏障时，其力学性能指标应符合设计规定。屏障与金属框架应镶嵌牢固、严密。

11.11.4　声屏障质量检验应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中第16.11.9条的规定。

1砌体声屏障允许偏差应符合表11.11.4-1的规定。

表11.11.4-1  砌体声屏障允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围(m) | 点数 |  |
| 中线偏位(mm) | ≤10 | 20m | 1 | 用经纬仪和钢尺量 |
| 垂直度 | ≤0.3%H |  | 1 | 用垂线和钢尺量 |
| 墙体断面尺寸（mm） | 符合设计规定 |  | 1 | 用钢尺量 |
| 顺直度（mm） | ≤10 | 100 | 2 | 用10m线与钢尺量，不少于5处 |
| 水平灰缝平直度（mm） | ≤7 |  | 2 | 用10m线与钢尺量，不少于5处 |
| 平整度（mm） | ≤8 | 20 | 2 | 用2m直尺和塞尺量 |

2金属声屏障安装允许偏差应符合表11.11.4-2的规定。

表11.11.4-2  金属声屏障安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 基线偏位(mm) | ≤10 | 20m | 1 | 用经纬仪和钢尺量 |
| 金属立柱中距（mm） | ±10 |  | 1 | 用钢尺量 |
| 立柱垂直度（mm） | ≤0.3%H |  | 2 | 用垂线和钢尺量，顺、横向各1点 |
| 屏体厚度（mm） | ±2 |  | 1 | 用游标卡尺量 |
| 屏体宽度、高度（mm） | ±10 |  | 1 | 用钢尺量 |
| 镀层厚度（mm） | ≥设计值 | 20m且不少于5处 | 1 | 用测厚仪量 |

## 11.12  土工合成材料

11.12.1　土工合成材料可根据道路工程的不同结构，不同部位予以应用，以充分发挥其多功能优点，有效地提高结构的安全性与经济性。

11.12.2　在道路工程不同结构物，不同部位应用土工合成材料，可以达到土体及结构加固、抗渗、防裂并增强道路结构的强度、耐久性和稳定性，使用时应对其进行合理的选择。与土工合成材料接触的岩土、路面材料或其它材料中，不应含有严重损害土工合成材料物理力学性能的强酸性、强碱性等化学物质。

11.12.3　应用土工合成材料的工程，必须按设计要求精心施工。当设计未提出详实的施工要求时，应在施工前充分领会设计意图，提出具体施工方案，并遵照本规范要求组织施工。

11.12.4　土工合成材料以高分子聚合物或其复合物制成，一般分为土工织物、土工膜、特种土工合成材料、复合型土工合成材料等类型。

11.12.5　土工合成材料的性能指标应包括以下内容：

1 物理性能：单位面积质量、厚度、材料比重、孔径等。

2力学性能：条带拉伸、握持拉伸、撕裂、拉破、CBR顶破、刺破、直剪磨擦、拉拨磨擦、蠕变、筋带偏斜度。

3水力学性能：渗透系数、淤堵、防水。

4耐久性能：抗紫外线、化学稳定性、生物稳定性。

5工程使用的土工合成材料，其技术性能必须符合设计规定。

11.12.6　土工合成材料应经国家、部或当地主管部门认可的测试单位提出测试报告。材料进施工现场时，应经抽检合格。

11.12.7　土工合成材料应有标志牌，并注明商标，产品名称、代号、等级、规格、执行标准、生产厂名、生产日期、毛重、净重等。

11.12.8　材料运送过程中应有封盖，在现场存放时应通风干燥，不得长时间受日光照射，并应远离火源。

11.12.9　用于路基填土加筋、台背填土加筋、加筋土挡墙等结构的施工应符合下列规定：

1土工带、织造型土工织物、土工格栅、复合土工带等材料必须符合设计规定。

2加筋土的稳定性取决于土体颗粒与土工带的摩擦力。必须选用合适的填料、与填料界面和高摩擦力的土工带。加筋土的压实度必须达到设计规定的压实标准。

3台背填土加筋工程适宜的台背高度为大于5m的高填方路基。路基高度一般不宜高于10m。

4 台背填土加筋材料宜采用土工网或双向拉伸土工格栅。

5台背填料应有良好的水稳定性与压实性能，以砂砾、砂砾土、碎石土为宜，也可用石灰土或石灰粉煤灰。其压实度标准与路基填土标准一致。

6加筋用土工网片或土工格栅应在相互平行的水平面上分层铺设，最下一层可设置在构造物基础顶面，最上一层可设在路床顶面或桥台搭板底部，竖向间距至少0.3cm并以不大于1.0m为宜。

7填料应在最佳含水量时，用压路机分层压实。压实层厚度不宜大于20cm。压实标准应符合设计规定或相同层位的路基压实度标准。压路机碾压不到的部位，应采用小型机具夯压，压实层厚不大于15cm。必要时用人工夯实。

8 严禁施工车辆或其它机具直接在已铺好、张紧、固定的土工合成材料上直接碾压。

9 土工合成材料加固路基应符合下列规定：

1) 下承层应平整，摊铺时应拉直、平顺，紧贴下承层，不得扭亏增盈曲、折皱。在斜坡上摊铺时，应保持一定松紧度。

2) 铺设土工合成材料，应在路堤每边各留一定长度，回折覆裹在已压实的填筑层面上，折回外露部分应用土覆盖。

3) 土工合成材料的连接，采用搭接时， 搭接长度宜为30～60cm；采用缝接时，缝接宽度应不小于5 cm，缝接强度应不低于土工合成材料的抗拉强度；采用黏结时，黏合宽度应不小于5 cm，黏合强度应不低于土工合成材料的抗拉强度。

4) 施工中应采取措施防止土工合成材料受损，出现破损时应及时修补或更换。

5) 双层土工合成材料上、下层接缝应错开，错开长度应大于50 cm。

11.12.10　应用土工合成材料作防渗措施的道路工程，应符合下列规定：

1用于隔水、防渗措施的土工合成材料，可选用土工膜、复合土工膜等。

2隔水、防渗措施的高程、尺寸、范围、防震要求等，必须与主体工程的结构安全、稳定相适应。防渗土工膜垫层种类，必须符合设计规定。

3 防渗土工膜厚度不应小于设计规定。

4为保证防渗结构的稳定，应按台阶形、锯齿形或折皱形铺设等方法，提高其稳定性。应及时在膜两侧回填，并防止下端绕渗。

5土工膜的连接部位，应用专用的焊接机具严密焊接，严禁随意搭接，使防渗层出现缝隙，导致防渗失效。

6土工膜应储存在不受日光直接照射、不受雨水冲淋的地点，根据工程进度，确定储存用量。

7 施工时严禁将石料直接抛落在土工膜上，严禁施工机械直接在土工膜上作业。

8坡面上铺设土工膜。宜自下而上紧贴下垫层。以不产生伸长变形的拉力张紧，随拉随铺。出现接缝要就地联接。

9土工膜铺设后，应在48h内及时覆盖或回填。

11.12.11　土工合成材料可应用于旧沥青路面补强、旧水泥混凝土路面加铺层的底部，用以减少或延缓反射裂缝的产生。也可用于新建复合式水泥混凝土路面、沥青路面的沥青混凝土面层底部，用于防治裂缝的产生。道路防裂土工合成材料的施工应符合下列规定：

1用于裂缝防治的玻纤格珊和土工织物应分别满足表11.12.11-1及表11.12.11-2的规定。

2土工织物应采用聚酯纤维长丝为原料的编织物或无纺织物，其软化点温度在238℃以上，化学性能稳定。

表11.12.11-1  玻纤格栅技术要求

| 指标名称 | 技术要求 | 测试温度0C |
| --- | --- | --- |
| 抗拉强度（KN/m） | ≥50 | 20±2 |
| 最大负荷延伸率% | ≤3 | 20±2 |
| 格栅孔径（mm×mm） | 12×12～20×20 | 20±2 |

表11.12.11-2  土工织物技术要求

| 指标名称 | 技术要求 | 测试温度0C |
| --- | --- | --- |
| 抗拉强度（KN/m） | ≥8 | 20±2 |
| 单位面积质量（g/m2） | ≤200 | 20±2 |

3应用土工合成材料防治裂缝，不应影响路面结构型式及厚度。

4新建路面的裂缝防治施工：

1) 土工合成材料应设置在基层与下封层或沥青底面层之间。

2) 路基清洁与整平。路基应清扫干净，局部坑洞应用沥青混合料补齐、整平。

3) 铺筑土工合成材料时，应采用专用摊铺机械铺筑。采用人工铺筑时，先将一端用固定器固定，然后用机械或人力拉紧，张拉的伸长率宜为0.5～1.0%。并用固定器固定另一端。可用水泥钉或射钉打入基层固定。

4) 土工合成材料的搭接：

应用玻纤格栅及土工织物，横向应搭接300～500mm，纵向应搭接100～200mm，并应将后一端压在前一端之下。横向搭接应采用固定器，纵向搭接可用尼龙绳或粘层沥青粘结固定，其间距不应超过1.5m。

5) 洒布粘层沥青

粘层沥青量应先通过试验路段确定。当应用玻纤格栅，应先铺格栅，然后洒布粘层沥青，粘层沥青用量约0.4～0.6kg/m2；如用土工织物，应先洒布粘层沥青，用量约0.3～0.4kg/m2，再在其上铺设土工织物，最后在土工织物上再洒布用量约0.4～0.6kg/m2粘层沥青。粘层沥青总用量以浸入土工布不露白并不形成游离沥青层为度。

6) 摊铺沥青面层

施工工艺及施工组织与常规沥青混凝土面层相同。应严禁施工车辆在已铺好的土工织物上转弯，以免破坏土工织物。摊铺沥青混合料时，摊铺机械出现打滑现象，应在粘层表面撒布用量为3～5m3/1000m2的洁净石屑。

5旧沥青路面补强层的裂缝防治施工：

旧路面应清扫干净，表面宜进行铣刨形成粗糙面，再铺设土工布合成材料。施工方法与新路面的裂缝防治施工方法相同。

11.12.12　用于过滤与排水土工合成材料的施工应符合下列规定：

1用于过滤的土工合成材料，宜用无纺土工织物；用于排水的土工合成材料，可采用无纺土工织物、塑料排水板、软式排水管、塑料盲沟管。

2 用于过滤或排水的土工织物，单位面积质量宜为300～500g/m2，同时具有挡土、透水、防淤堵三方面的技术性能。

3 施工

1) 根据设计规定，选择土工合成材料型号及规格长度，做好裁剪、联接工作。

2) 根据不同联接方式，土工织物用缝合法的缝合宽度不小于0.1m，缝合断面抗拉强度应达到织物抗拉强度的60%；搭接法，搭接宽度不小于0.3m。软式透水管的联结用绑扎法，接头处外包的织物应相互覆盖，并不小于0.2m。

3 )铺设前应平整场地，清理树根、灌木、尖石等杂物，以免损伤土工合成材料。

4) 在回填石料时严禁将石料抛落在土工合成材料上，并严禁施工机械直接在土工合成材料上作业。可在其上铺砂垫层或其它细粒料，达到保护的目的。

5) 施工中如发现土工合成材料被破坏，应及时修补，其修补面积，不少于破坏面积的4倍。

6) 在坡面上铺设土工合成材料时，宜自下而上铺设，为避免土工合成材料顺坡滑动位移，造成其上保护层不稳定，应设置阶梯形防滑台阶。

7)铺设土工合成材料后，应在24h内及时覆盖或回填。

11.12.13　采用土工材料处理软土路基应符合下列规定：

1土工材料应由耐高温、耐腐蚀、抗老化、不易断裂的聚合物材料制成，其抗拉强度、顶破强度、负荷延伸率等均应符合设计及有关产品质量标准的规定。

2土工材料铺设前，应对基面压实整平。宜在原地基上铺设一层30～50cm厚的砂垫层。铺设土工材料后，运、铺料等施工机具不得在其上直接行走。

3每压实层的压实度、平整度经检验合格后，方可于其上铺设土工材料。土工材料应完好，发生破损应及时修补或更换。

4铺设土工材料时，应将其沿垂直于路轴线展开，并视填土层厚度选用符合要求的锚固钉固定、拉直，不得出现扭曲、折皱等现象。土工材料纵向搭接宽度不应小于30cm，采用锚接时其搭接宽度不得小于15cm；采用胶结时胶接宽度不得小于5cm，其胶结强度不得低于土工材料的抗拉强度。相邻土工材料横向搭接宽度不应小于30cm。

5路基边坡留置的回卷土工材料，其长度不应小于2m。

6土工材料铺设完后，应立即铺筑上层填料，其间隔时间不应超过48h。

7双层土工材料上、下层接缝应错开，错缝距离不应小于50cm。

## 11.13  桥面沥青铺装层

11.13.1　大中型水泥混凝土桥桥面铺装的沥青铺装层，应满足混凝土桥面的粘结、防止渗水、抗滑及有较高抵抗变形的能力等功能性要求，并设置有效的桥面排水系统。

11.13.2　铺装沥青层的下卧层必须符合平整、粗糙、整洁的要求，桥面纵横坡符合要求。

11.13.3　水泥混凝土桥面板表面应先做铣刨拉毛处理，消除浮浆，除去过高的突出部位。

11.13.4　铺设桥面铺装必须确保混凝土完全干燥，严禁在潮湿条件下铺设防水粘结层及摊铺沥青混合料，防止混凝土中的水分在施工或使用过程中遇热变成水汽使防水粘结层产生鼓包。

11.13.5　喷洒沥青或改性沥青类桥面防水粘结层的施工应符合下列规定：

1整个铺筑过程直至铺设石屑保护层前严禁包括行人在内的一切交通。

2不洒粘层油，直接分2～3层喷洒或人工涂刷热沥青、热融或溶剂稀释的改性沥青、改性乳化沥青的防水粘结层，必须均匀一致，且达到要求的厚度。

3喷洒防水粘结层后应立即撒布一层洁净的尺寸为3～5㎜的石屑作保护层，并用6～8t轻型压路机以较慢的速度碾压。

11.13.6　防水卷材防水层的铺筑应符合下列规定：

1防水卷材应符合相关质量要求，无破洞、不漏水，内部有金属或聚合物纤维，表面有均匀的石屑撒布层。

2铺设前应喷洒粘层油和涂刷粘结剂，铺筑时边加热边滚压，粘结后必须检查确认任何部位都不能被人工或铁锨撕、揭开。

3铺设卷材后不得通行任何车辆或堆放杂物，防止卷材污染。

4防水卷材防水层不得在摊铺机或运料车作用下遭到损坏。

11.13.7　沥青桥面铺装宜采用轮胎压路机、振荡压路机、钢筒压路机进行碾压，不宜采用振动压路机碾压。经试验或经验证明不致损坏桥梁结构时，也可采用振动压路机碾压。

# 12   季节性施工

## 12.1  一般规定

12.1.1　施工中应根据工程所在地的气候环境，确定冬、雨期、高温天气的起、止时间。

12.1.2　冬、雨期及高温天气施工应加强与气象部门联系，及时掌握气象条件变化，做好防范准备。

## 12.2　雨期施工

12.2.1　各地区的防汛期，宜作为雨期施工的控制期。

12.2.2　雨期施工应充分利用地形与既有排水设施，做好防雨和排水工作。

12.2.3　施工中应采取集中工力、设备，分段流水、快速施工，不宜全线展开。

12.2.4　雨中、雨后应及时检查工程主体及现场环境，发现雨患、水毁必须及时采取处理措施。

12.2.5　路基施工应符合下列规定：

1 路基土方宜避开主汛期施工。易翻浆与低洼积水地段宜避开雨期施工。

2雨季施工应适当缩小工作面，土方采用随挖、随运、随铺、随压实的方法，尽量当天施工当天成活，妥善安排好现场的排水和交通，不应在全线大挖大填。

3路基填土每日完工前，应将表面整平作好横坡压实，以免积水浸软路基。填土施工中遇雨要立即机械摊平排压并留出横坡或将土堆成大堆，存于高处，以免雨水浸泡。

4开挖路基应在两侧路肩或人行道部位每隔适当距离挖出临时排水沟，以使雨水及时流至路基以外或流入下水道雨水口内。

5当施工地段低洼而又无排水设施，应设临时泵站，开挖临时排水沟将雨水汇集到适当地点，用临时水泵将水排出施工地段，但要注意保持环境不受污染。

6 路基因雨产生翻浆时，应及时进行逐段处理，不应全线开挖。

7 挖方地段每日停止作业前应将开挖面整平，保持基面排水与边坡稳定。

8低洼地带填方宜在主汛期前填土至汛期水位以上，且做好路基表面、边坡与排水防冲刷措施。

9 当日填土应当日碾压密实。填土过程中遇雨，应对已摊铺的虚土及时碾压。

12.2.6　雨后摊铺基层时，应先对路基状况进行检查，符合要求后方可摊铺。

12.2.7　石灰稳定土类、水泥稳定土类基层施工应符合下列规定：

1 宜避开主汛期施工。

2 搅拌厂应对原材料与搅拌成品采取防雨淋措施，并按计划向现场供料。

3 施工现场应计划用料，随到随摊铺。

4 摊铺段不宜过长，并应当日摊铺、当日碾压成活。

5 未碾压的料层受雨淋后，应进行测试分析，按配合比要求重新搅拌。

12.2.8　在土路床上施工级配砂石基层，摊铺后宜当日碾压成活。

12.2.9　沥青混合料类面层施工应符合下列规定：

1 注意气象预报，加强工地现场与沥青拌和厂之间联系，控制施工长度，各项工序紧密衔接。

2 沥青混合料运输车辆和工地应备有防雨设施，并做好基层排水。

3当遇雨或下层潮湿时，不得摊铺沥青混合料，对未经压实即遭雨淋的沥青混合料，应全部清除，更换新料。

4 拌制混合料所用各种材料，应采取措施避免雨淋。

5 降雨或基层有积水或水膜时，不应施工。

6 施工现场应与沥青混合料生产厂保持联系，遇天气变化及时调整产品供应计划。

12.2.10　水泥混凝土面层施工应符合下列规定：

1 搅拌站应具有良好的防水条件与防雨措施。

2 根据天气变化情况及时测定砂石含水量，准确控制混合料的水灰比。

3 雨天运输混凝土时，车辆必须采取防雨措施。

4 施工前应准备好防雨棚等防雨设施。

5施工中遇雨时，应立即使用防雨设施完成对已铺筑混凝土的振实成型，不应再开新作业段，并应采用覆盖等措施保护尚未硬化的混凝土面层。

## 12.3　冬期施工

12.3.1　当施工现场环境日平均气温连续5d稳定低于5℃，或最低环境气温低于-3℃时，应视为进入冬期施工。

12.3.2　挖土应符合下列规定：

1 施工中遇有冻土时，应选择适宜的破冻土机械与开挖机械设备。施工严禁掏洞取土。

2 每日先开挖向阳面，当气温回升再开挖背阴面，以减少施工难度。

3路基土方开挖宜每日开挖至规定深度，并及时采取防冻措施。当开挖至路床时，必须当日碾压成活，成活面亦应采取防冻措施。

4 路堑的边坡应在开挖过程中及时修整。

12.3.3　路基填方应符合下列规定：

1 铺土层应及时碾压密实，不应受冻。

2填方土层宜用未冻、易透水、符合规定的土。气温低于-5℃时，每层虚铺厚度应较常温施工规定厚度小20％～25％。

3城市快速路、主干路的路基不应用含有冻土块的土料填筑。次干路以下道路填土材料中冻土块最大尺寸不应大于10cm，冻土块含量应小于15％。

4填土前先清除原地面冻雪，并根据工程需要及设计规定决定是否刨除原地面冻层，再进行分层填土，及时压实。

5路基填料应选用未冻结的砂类土、碎石、卵石土、石渣等透水性良好的材料，不得用含水量过大的粘性土。

6 填筑路基应按横断面全宽平填，松铺厚度不得超过30cm，当天填土应当天完成碾压。

7 中途停止填筑时，应整平填层和边坡并进行覆盖防冻，恢复施工时应将表层冰雪清除，并补充碾压。

8 分段施工的接头部分，应按台阶形搭接分层压实，每层搭接宽度不小于1.0m。冬季填筑路基需预留沉降量。

12.3.4　石灰及石灰粉煤灰稳定土（粒料、钢渣）类基层，宜在进入冬期前30～45d停止施工，不应在冬期施工。水泥稳定土（粒料）类基层，宜在进入冬期前15～30d停止施工。当上述材料养护期进入冬期时，应在基层施工时向基层材料中掺入防冻剂。

12.3.5　级配砂砾、级配碎石和级配碎砾石施工，应根据施工环境最低温度洒布防冻剂溶液，随洒布、随碾压。当抗冻剂为氯盐时，氯盐溶液浓度和冰点的关系应符合表12.3.5的规定。

表12.3.5  不同浓度氯盐水溶液的冰点

| 溶液密度（g/cm3）15℃时 | 氯盐含量（g） | 冰点（℃） |
| --- | --- | --- |
|  | 100g溶液内 | 100g水内 |  |
| 1.04 | 5.6 | 5.9 | －3.5 |
| 1.06 | 8.3 | 9.0 | －5.0 |
| 1.09 | 12.2 | 14.0 | －8.5 |
| 1.10 | 13.6 | 15.7 | －10.0 |
| 1.14 | 18.8 | 23.1 | －15.0 |
| 1.17 | 22.4 | 29.0 | －20.0 |

注：溶液浓度应用相对密度控制。

12.3.6　沥青类面层施工应符合下列规定：

1 粘层、透层、封层严禁冬期施工。

2城市快速路、主干路的沥青混合料面层严禁冬期施工。次干路及其以下道路在施工温度低于5℃时应停止施工。

3沥青混合料施工时，应视沥青品种、标号，比常温适度提高混合料搅拌与施工温度。

4当风力在6级及以上时，沥青混合料不应施工。

5贯入式沥青面层与表面处治沥青面层严禁冬期施工。

6当城市快速路和主干路施工气温低于10℃、其他等级道路施工气温低于5℃时，不应摊铺热拌沥青混合料。必须摊铺时，应采取以下措施。

1) 提高混合料拌和温度，使其符合表11.4.2的低温施工温度要求。

2) 运料车必须覆盖保温。

3) 采用高密度的摊铺机，熨平板应加热。

4) 摊铺后紧接着碾压，缩短碾压长度，并适当增加压路机台数。

12.3.7水泥混凝土面层施工应符合下列规定：

1施工中应根据气温变化采取保温防冻措施。当连续5昼夜平均气温低于-5℃，或最低气温低于-15℃时，应停止施工。

2水泥应选用水化总热量大的R型水泥或单位水泥用量较多的32.5级水泥，不宜掺粉煤灰。

3对搅拌物中掺加的早强剂、防冻剂应经优选确定。

4采用加热水或砂石料拌制混凝土，应依据混凝土出料温度要求，经热工计算，确定水与粗细集料加热温度。水温不得高于80℃；砂石温度不宜高于50℃。

5搅拌机出料温度不得低于10℃，摊铺混凝土温度不应低于5℃。

6养护期应加强保温，保湿覆盖，混凝土面层最低温度不应低于5℃。

7养护期应经常检查保温、保湿隔离膜，保持其完好。并应按规定检测气温与混凝土面层温度。

8应加强保温保湿覆盖养护，可先用塑料薄膜保湿隔离覆盖或喷洒养护剂，再采用草帘、泡沫塑料垫等保温覆盖初凝后的混凝土路面。

12.3.8　当面层混凝土弯拉强度未达到1MPa或抗压强度未达到5MPa时，必须采取防止混凝土受冻的措施，严禁混凝土受冻。

## 12.4　高温施工

12.4.1  当地市级以上气象主管部门所属气象台站向公众发布的日最高气温35℃以上的天气，应视为高温施工。

12.4.2  日最高气温达到40℃以上,当日应当停止工作；当气温高于36℃时,要立即停止露天施工作业；当气温高于35℃时,11:00至15:00间不得在阳光直射下施工作业；日最高气温达到35℃以上至37℃以下,应当采取措施缩短连续作业时间,且不得安排户外露天加班作业。

12.4.3  高温施工时，严控混凝土的配合比，保证其和易性，必要时可适当掺加缓凝剂，特高温时段混凝土拌合可掺加降温材料。尽量避开气温过高的时段，可选晚间施工。加强拌制、运输、浇筑、做面等各工序衔接，尽量使运输和操作时间缩短。加设临时罩棚，避免混凝土面板遭日晒，减少蒸发量。及时覆盖，加强养护，多洒水，保证正常硬化过程。

12.4.4  混凝土浇筑后，应及时浇水覆盖养护，对后浇带、施工缝等应蓄水养护，减少混凝土因失水产生裂纹。

12.4.5  砌筑砌块砌体，遇天气干燥炎热，宜在砌筑前对其喷水湿润。

12.4.6  采用铺浆法砌筑砌体，施工期间气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm。

12.4.7  高温作业应合理安排劳动休息制度。根据具体情况，在气温较高的条件下，适当调整作息时间。

# 13  安全生产与文明环保施工

## 13.1  一般规定

13.1.1  应根据城镇道路施工特点，做好安全生产工作。施工前，施工单位应对员工进行安全生产教育，树立安全第一的思想，落实安全生产责任制度。

13.1.2  道路施工期间应加强文明施工和环保的教育，增强环保意识，并加强施工场地环境卫生管理、监督和检查。

13.1.3  施工现场，要按照当地文明施工标准组织施工。并采取各种便民措施，沿线居民区、机关、工厂、学校、商店的出入交通，应保持交通畅通，施工机械和各种建筑材料要存放整齐，施工现场设置围栏，力求整洁。对临时断交通的道路竣工后及时恢复，作到工完料净场清。

## 13.2  安全生产

13.2.1  施工单位应建立健全安全生产保证体系，制定施工安全技术措施。

13.2.2  施工现场应设置醒目的安全警示标志和安全防护设施。

13.2.3  应制定各种大型施工机械设备及辅助机械的安全操作规程，并在施工中严格执行。

13.2.4  施工作业人员，必须遵守本工种的各项安全技术操作规程。作业人员、进场现场人员必须按规定佩戴和使用劳动防护用品。由人工配合机械进行辅助作业时，作业人员应注意观察，严禁在机械正在作业的范围内进行辅助作业。

13.2.5  路基施工前，应了解施工范围内地下埋设的各种管线、电缆、光缆等情况并与相关部门联系，制订合理的安全保护措施。施工中如发现有危险品及其他可疑物品时，应立即停止施工，报请有关部门处理。

13.2.6  沥青路面施工应确保施工安全，施工人员应有良好的劳动保护。沥青拌和厂应按照国家有关规定配置消防设施和器材，设置消防安全标志。

13.2.7  施工便道、便桥应设置警示和交通标志，必要时应设专人维护、指挥交通。施工车辆必须遵守道路交通法规。

13.2.8  进行爆破作业必须制定安全技术操作规程，严格执行现行《爆破安全规程》（GB6722）确保爆破安全。爆破作业人员必须持证上岗。

13.2.9  在搅拌站的拌和缸内清理粘结物时，无电视监控的搅拌站必须有两人以上方可进行，一人清理，一人值守操作台。有电视监控的搅拌站，必须打开电视监控系统，关闭主电机电源，并在主开关上挂警示红牌。

13.2.10  施工现场必须做好交通安全工作。在不中断交通的情况下，应在施工现场和交通繁忙的路口应设立明显标志，夜间应配警示红灯，并有专人守管和负责指挥，维持交通，确保施工和交通安全。

13.2.11  施工机电设备应有专人负责保养、维修和看管，施工现场的电机、电线、电缆应尽量放置在无车辆、人、畜通行部位，确保用电安全。

13.2.12  施工现场的临时用电，应严格执行现行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）。夜间施工时，现场应设有保证施工安全要求的照明设施。

## 13.3  文明环保施工

13.3.1  施工路段应经常清理环境卫生，排除积水，并及时整治运输道路和停车场地，做到文明施工。

13.3.2  施工现场临时堆放的材料均应分类、有序堆放。施工现场的钢筋、工具、机械设备等应摆放整齐。

13.3.3  不得随意丢弃生产和生活垃圾，垃圾的掩埋和处理，应按当地环保部门的要求进行。不得随意排放含油废水及生活污水。

13.3.4  使用工业废渣填筑路基，当废渣中含有可溶性有害物质，可能造成土质、水污染时，应采取措施，予以处理。

13.3.5  在居民聚居区或其他噪声敏感建筑物附近施工时，当噪声超过规定时，应及时采取措施，减少施工活动对沿线居民的干扰。

13.3.6  施工过程中应采取措施控制扬尘、废气排放等。

13.3.7  施工堆料场、拌和站、材料加工场等宜设于主要风向的下风处的空旷地区。当无法满足时，应采取必要的环保措施。

13.3.8  粉状材料运输应采取措施防止材料散落。粉煤灰、石灰等在露天堆存时，应采取防水防尘措施。

13.3.9  路基填料或对路基填料进行现场改良施工时，应避免在大风天作业，施工人员应佩戴防尘口罩等劳动防护用品，并采取环境保护措施。

13.3.10  对现场的物料堆、杂物堆及裸露地面进行全部覆盖，防止扬尘污染。

13.3.11  土方挖掘作业过程中要求湿法作业，要配套有喷洒水设备防止挖掘作业扬尘。施工过程中同步要进行喷淋水，要求水雾喷洒要全方位，要面向整个施工作业面。

# 附录A  山西省沥青路面使用性能气候分区

A.0.1  一般规定

1 选择沥青结合料等级、沥青混合料配合比设计和检验应符合道路环境条件的需要，能承受高温、低温、雨（雪）水的考验。沥青路面的气候条件按本规范的气候分区执行。

2 各地宜按照本规范的方法对本地区作更为具体的气候区划分，以适应地区具体气候条件的需要。

A.0.2  气候分区指标的选择

1 公路沥青路面施工技术规范》JTG F40规定的我国沥青路面的气候分区，是国家“八五”科技攻关课题“道路沥青及沥青混合料的路用性能”的重要研究成果。按此研究成果，山西省沥青路面使用性能按照高温、低温气候分为1-3（夏炎热冬冷）、2-2（夏炎冬寒）、2-3（夏炎冬冷）等三个区，见表A-1，按年降雨量分为2（湿润区）、3（半干区），见表A-2。本规范主要是针对气候分区提出沥青路面的技术指标。

表A-1  山西省沥青使用性能气候分区表（温度）

| 气候分区 | 1-3夏炎热冬冷 | 2-2夏炎冬寒 | 2-3夏炎冬冷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 七月份平均最高气温 | ＞30℃ | (20-30(℃ |
| 年极端最低气温 | (-21.5～-9.0) ℃ | (-37.0～-21.5) ℃ | (-21.5～-9.0) ℃ |
| 地名 | 运城地区各县(市) 临汾地区： 侯马市、曲沃县、翼城县、襄汾县、浮山县(除寨圪塔乡外)、古县、霍州市、洪洞县(堤村乡、马牧乡、马安镇、龙马乡、白石乡及河东各乡镇)、临汾市(吴村镇、土门镇、魏村镇、果村场乡、刘村镇小榆乡、泊庄乡、龙祠乡、金殿镇及河东各乡镇) | 大同市各县(市) 朔州市各县(市) 忻州地区各县(市) 太原市各县(市) 吕梁地区各县(市) 晋中地区各县(市) 长治市： 武乡县、沁县、沁源县、襄垣县、黎城县、潞城县、屯留县城区、郊区、长子县、长治县、平顺县(东青北乡、北社乡、苗庄镇、羊井底乡)、壶关县(辛村乡、集店乡、城关镇、东崇贤乡、晋庄镇、五龙山乡、西川底乡、黄家川乡、黄山乡、固村乡、店上镇、东柏林乡、百尺镇、常行乡、东井岭乡) 晋城市： 沁水县(王必乡、郑庄乡、苏庄乡、必底乡、端氏镇、胡底乡、樊庄乡、固县乡、十里乡、东峪乡、柿庄乡)高平市、陵川县(城关镇、礼义镇、杨村乡、平城镇、奏家庄乡) 临汾地区： 安泽县、浮山县(寨圪塔乡)、隰县、永和县 | 阳泉市： 城区、郊区、平定县 临汾地区： 大宁县、蒲县、汾西县、吉县、乡宁县、临汾市(一平垣乡、西头乡、枕头乡、河底乡)、洪洞县(刘家垣镇、山头乡、双昌乡、左家沟乡、左木乡) 晋城市： 阳城县、城区、郊区、沁水县(城关镇、樊村河乡、王寨乡、杏峪乡、中村镇、下川乡、土沃乡、张村乡、郑村乡、加丰镇)、陵川县(西河底乡、附城镇、丈河乡、夺火乡、曹庄乡、潞城乡、横水河乡、马疙当乡、马武寨乡、候庄乡、治头乡、六泉乡、古郊乡) 长治市： 平顺县(实会乡、北眈乡、阳高乡、石城乡、王家庄乡、中五井乡、城关镇、虹梯关乡、苤兰岩乡、西沟乡、东寺头乡、羊老岩乡、石窑滩乡、王峡关乡) |

表A-2  山西省沥青使用性能气候分区表（雨量）

| 雨量分区 | 2湿润区 | 3半干区 |
| --- | --- | --- |
| 年降雨量 | (500-1000)mm | (250-500)mm |
| 地名 | 运城地区各县(市) 晋城市各县(区) 长治市各县(市) 临汾地区： 永和县、隰县、汾西县、大宁县、蒲县、吉县、乡宁县、襄汾县、临汾县、浮山县、侯马市、曲沃县、翼城县、安泽县、洪洞县(山头乡、刘家垣镇、双昌乡、左家沟乡、左木乡) 吕梁地区： 临县、方山县、离石县、柳林县、中阳县、石搂县、交口县、孝义市 晋中地区： 灵石县、榆社县、左权县、和顺县、昔阳县、寿阳县、榆次市 阳泉市各县(市) 忻州地区 五台县 | 大同市各县(区) 朔州市各县(区) 忻州地区(除五台县以外) 太原市各县(区) 吕梁地区： 兴县、岚县、汾阳县、文水县、交城县 晋中地区： 太谷县、祁县、平遥县、介休县 临汾地区： 霍县、古县、洪洞县(堤村乡、马牧乡、万安镇、龙马乡、白石乡及河东各县) |

# 附录B  本规范用词说明

B.0.1  对执行规范条文严格程度的用词采取以下写法：

1  表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4  表示稍有选择，在一定条件下可以这样做的用词：

采用“可”。

B.0.2  条文中应按指定的其他有关标准、规范的规定执行，其写法“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”。

如非必须按指定的其他有关标准、规范的规定执行，其写法为“可参照……”

# 附录C   引用标准名录

1．《通用硅酸盐水泥》  GB 175

2．《爆破安全规程》  GB 6722

3．《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB11836

4．《混凝土结构工程施工质量验收规范》  GB 50204

5．《给水排水管道工程施工及验收规范》  GB 50268

6．《道路硅酸盐水泥》  GB/T 13693

7．《混凝土用水标准》  JGJ 63

8．《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG-E20

9．《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTG E51

10．《公路沥青路面施工技术规范》  JTG F40

11.《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1

12. 《透水沥青路面技术规程》 CJJ/T 190

13.《公路路基施工技术规范》 JTG/T 3610

14. 《公路路面基层施工技术细则》 JTG/T F20

15．《公路水泥混凝土路面施工技术细则》 JTG/T F30

16. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ 1

17.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》  CJJ 2

18.《城市测量规范》  CJJ/T 8

19.《城镇道路沥青路面再生利用技术规程》 CJJ/T 43

20.《城市道路彩色沥青混凝土路面技术规程》 CJJ/T 218

21. 《混凝土用钢纤维》  YB/T151

附件：

城镇道路工程施工技术标准

（DBJ04-271-2024）

# 条文说明

目   次

1  总则	215

2  术语及代号	216

3  施工准备	217

4  施工测量	218

5  路基工程	223

6  基层	226

7  透层、粘层及封层	230

8  面层	232

9  人行地道结构	258

10  挡土墙	259

11  附属工程	260

12  季节性施工	262

13  安全生产与文明环保施工	263

1  总则

1.0.1  本规范参照了建设部有关城市道路技术标准及公路工程有关施工技术规范，结合我省的实际情况，为统一全省城市道路施工技术标准而组织编制的。

1.0.3  本条是对企业施工人员不断提高技术素质的基础要求。

1.0.4  有些地方没有认真执行国家基本建设程序，在没有健全有关手续的情况下就开工建设，给以后管理带来很多麻烦，故道路工程建设必须按照基本建设程序进行。

1.0.5  本条是施工技术安全、质量管理方面的主要要求。是落实操作人员实现技术要求、生产优质产品、保证安全生产的重要施工管理措施。安全技术教育与培训是企业对作业层人员教育的基本内容，在施工前进行有针对性的技术安全教育，对安全生产具有重要的现实意义。作业前由主管技术人员向作业人员进行详尽的安全技术交底是落实安全生产的重要措施，同时明确了责任。故列为强制性条文。

1.0.6  道路工程施工是一个复杂的系统工程，为确保施工质量，提出相关要求。

1.0.7  成熟实用的新技术、新工艺、新材料和新设备的推广应用，会极大地推进技术进步，提高工程质量水平和工效。

1.0.8  路基施工中，应重视土地的节约，在满足设计要求，确保工程质量的前提下应充分利用当地材料，在符合有关环境保护要求下使用工业废料。

1.0.9 本条强调分项工程验收的重要性，故列为强制性条文。

1.0.11  本条强调应按合同规定并经过审批的有效设计文件组织施工。

1.0.12  城镇道路的特点之一是道路范围内是各种基础管线设施的走廊。上述管线的检查井给城市道路的使用与管理带来很多要求。为保证道路使用安全，本条提出了对检查井圈、井盖的最基础的要求。检查井盖、井座应与道路交通等级匹配，在施工中应特别注意。

1.0.13  阐明了本规范在施工应用中与其他标准、规范的关系与衔接原则。

2  术语及代号

在编写本章术语及代号时，参考了《道路工程术语标准》GBJ124，《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300等国家标准和行业标准的相关术语。

本规范的术语是从本规范的角度赋予其涵义的，但涵义不一定是术语的定义。同时还分别给出了相应的推荐性英文。

3  施工准备

3.0.1  施工准备

3.0.1  开工前的工作内容如下：

1路基开工前，施工单位应在全面熟悉设计文件和设计交底的基础上，进行现场核对和施工调查，发现问题应根据有关程序提出修改意见。

2本条是对城市道路施工中建立施工控制测量的基本要求。城镇道路工程施工涉及诸多方面，测量工作的精确性，对保证工程质量，保护既有构筑物、地下设施具有重要意义，应当将在施工过程中作好测量工作并贯彻始终。

3.0.2  本条概述了在城镇道路工程施工中遇到各类管线、构筑物的保护、加固与挪移时的处理原则，应事先与管理部门做好处理方案并妥善组织实施，这对保证工程进度、施工安全，减少施工对社会影响十分重要。

3.0.4  本条是对施工组织设计的基本内容要求。施工单位在施工中应根据工程规模、特点、合同要求，依据施工组织设计组织施工，遇有突变情况应及时对施工组织设计进行具体的补充完善，并及时与监理工程师沟通，且应履行相应审批程序。

3.0.5  建立健全质量保证体系是保证工程质量的关键因素，应充分重视。

4  施工测量

4.1  一般规定

本条的内涵中包括施工测量放线后,应核对新建构筑物间和新建与已建构筑物及地下管线的关系,遇有矛盾时应报请设计单位、监理工程师确认，并进行设计变更。

4.1.3  施工控制网、线、点的各控制点应予拴柱，且应加强维护、校测，校测应根据现场条件，不定时地经常校测，以实现并满足道路质量标准要求。

4.1.4施工单位应在规定期限内向建设单位提交测量复测报告，该报告未获监理工程师书面批准前，施工单位不得施工使用。施工单位建立的施工控制网、线、点，应报监理工程师确认。在工程范围内，施工控制测量应分别提供至少两个高程与平面的控制点。

4.1.5施工测量承担对施工图提供控制的复核任务,复核的依据等级和精度由建设单位确定,对建设单位应提供相应的依据成果资料。施工测量承担对复核数据的统计责任，并将复测数据统计后形成测量复测报告。

施工单位对施工图提供成果的复核中，对于平面控制的复核可采用以下方法：（1）重测检查的方法，重测施工图提供成果点，计算测角中误差、方位角闭合差（或三角形最大闭合差）、导线相对闭合差等，是否满足对应等级的技术指标要求，如果满足再复核施工图提供的坐标。（2）先根据成果点的坐标反算各转角和各边长；实地观测出各转角的平均值（可一个测回）及导线各边长平均值（可连续观测3～4次），二者进行对比。

4.2  平面控制测量

4.2.3  道路工程施工控制点可分为三级，施工图交桩点（施工首级控制）、施工控制点、放样测量点。国家有关技术标准规定的各种精度的三角点、导线点以及相应精度的GPS点，是市政道路工程施工图测设的控制依据，经过复测并被批准使用的施工图控制点，可作为施工控制布桩、放线测量和平面线形控制的依据；经过监理工程师批准的施工控制布桩放线测量控制点，应作为施工高程的作业测量和验收测量的控制依据。

交桩时，施工单位应了解建设单位提供施工图测量控制点的精度等级。

4.2.5  4.2.6  测角中误差的计算：

1 三角网的测角中误差（″）：

（1）

式中 W——三角形闭合差（″）；

n1——三角形个数。

2 导线（网）的测角中误差（″）：

（2）

式中——附合导线或闭合导线环的方位角闭合差（″）；

n2——计算时的测站数；

N——附合导线或闭合导线环的个数。

4.2.8 水平角观测所用的光学经纬仪、电子经纬仪和全站仪，使用前，应进行下列项目的检验，并应符合规定的技术要求：

1 照准部旋转轴正确，各位置长气泡读数误差，DJ2型仪器不得超过一格；

2 光学仪器的测微器行差、仪器的隙动差，DJ2型仪器不得大于2″；

3 水平轴不垂直于垂直轴之差，DJ2型仪器不得超过15″；

4 仪器垂直微动螺旋使用时，视准轴在水平方向上不得产生偏移；

5 仪器底部在照准部旋转时，应无明显位移；

6 光学对点器的对中误差，不得大于1mm。

4.2.9  电磁波测距仪使用前应对仪器及辅助工具进行检定。新购置或修理后的光电测距仪，应送技术监督部门或授权的专业检定部门检定。与仪表配套使用的温度计、气压计，亦应送检，以保证其示值准确及一致的检定周期。操作仪器时，应符合下列要求：

1 应在仪器送电达到规定时间后观测。

2 测距应在目标棱镜成像清晰和气象条件稳定时进行，雨、雪和大风天气不宜作业，严禁将仪器照准头对向太阳。

3 当在测线延长方向上有反射物体时，应在棱镜后方采用测伞遮挡；

4宜按仪器性能在规定的测程范围内使用规定的棱镜个数，作业中使用的棱镜应与仪器检定时的棱镜一致。

5 仪器安置后，测站、镜站不得离人。测距时，对讲机应暂时停止通话。

6 测距过程中，当视线被遮挡出现偏差时，应重新启动测量。

7采用全站仪进行平面、距离测量，应满足相应精度的经纬仪和电磁波测距仪的操作要求和技术指标。为此：

1)测量人员首次使用，应熟悉使用说明，操作熟练后，方可上岗。

2) 迁站（包括近距离）应取下仪器装箱。仪器装箱时应先关电源。电池充电时间不能超过充电器规定时间。仪器存放在清洁、干燥的环境，电池存放温度以0～40℃为宜。

3) 测量操作应先精确测定视准误差，进行竖盘指标差的消除，当倾角超出3″时应重新进行整平。

4.3  高程控制测量

4.3.1  根据城市道路的工程质量需要，验收标准选取其水准点闭合差±12mm为三等水准的指标，但我国许多城市，作为施工图依据的规划给定的水准点多为四等甚至五等水准，其精度不能满足城市道路质量需要，为此，施工图测量时，应选取给定的某水准点作为相对“基点”，在施工工程范围内，按本规范第3.3.2条要求进行测量。道路工程按±12mm控制，路内管线按±4mm控制。

4.3.5  按照传统方法，三角高程测量达不到三等水准的要求。道路施工测量使用全站仪进行高程测量应有一定的限制条件，其使用条件的计算结果见表1。

表1 全站仪三角高程精度计算结果

| 竖向角 | 误差项目 | 50m | 100m | 500m | 700m | 1000m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1° | 竖直角误差（mm） | 0.12 | 0.47 | 11.75 | 23.03 | 46.99 |
|  | 测距误差（mm） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  | 仪器高误差（mm） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 高程中误差（mm） | 2.91 | 3.15 | 7.42 | 10.01 | 14.00 |
| 10° | 竖直角误差（mm） | 0.11 | 0.46 | 11.40 | 22.34 | 45.59 |
|  | 测距误差（mm） | 0.42 | 0.46 | 0.85 | 1.09 | 1.51 |
|  | 仪器高误差（mm） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 高程中误差（mm） | 3.18 | 3.41 | 7.55 | 10.09 | 14.01 |
| 20° | 竖直角误差（mm） | 0.10 | 0.42 | 10.38 | 20.34 | 41.51 |
|  | 测距误差（mm） | 1.61 | 1.77 | 3.29 | 4.23 | 5.85 |
|  | 仪器高误差（mm） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 高程中误差（mm） | 3.86 | 4.09 | 7.92 | 10.31 | 14.05 |
| 三等水准限差±12（mm） | 2.68 | 3.79 | 8.49 | 10.04 | 12 |
| 四等水准限差±20（mm） | 4.47 | 6.32 | 14.14 | 16.73 | 20 |

注：表中计算按：测距精度按5+5×10-6×D（mm），竖直角误差2″，仪器高误差2mm进行。

一般上午10点到下午4点，大气折光比较稳定，由对向观测求得的高差平均值，可以在很大程度上消除大气折光的不利影响，对成果的精度最为有利。然而在中午前后进行观测，望远镜内成象有时会呈现上下跳动现象。如果较为严重，则会影响到照准精度，应避开。阴天、有微风的天气则可全天进行观测。路基以上道路各结构层的中线、高程传递要求，在高程传递中，路基、基层的施工桩标高误差应控制在±4.5mm之内，按±12计算，视线长为0.075km；与外观有关构筑物的施工桩标高误差应控制在±3.6mm之内，按±12计算，视线长为0.05km。

4.4  施工放线测量

4.4.2  开工前应全面复测并恢复中桩,避免相邻施工段的路中线与结构物中心错位。

4.4.3  中线和横断面放样，是正确进行组织施工的前提，同时纵断横断面复测与补测可同时复核现状地面标高。

4.4.9道路中心线桩，在每层结构施工时均被掩埋，在下一结构层施工时应及时恢复。

1 道路中线的恢复宜采用解析法，当采用正倒镜分中法延长直线时，正倒镜点位的横向偏差，每100m不应大于5mm。曲线部分除解析法外，还可采用极坐标法、偏角法、中心角放射法或支距法等。

2 道路工程施工中线控制测量应给出：中线的起（终）点、折点、交点、平曲线的直圆、圆直点、缓和曲线的直缓、缓直点和曲中点，竖曲线的中点等特征点，整百米桩、施工分界点等。

3 道路工程分段施工时，中线测量应进入相邻施工合同段50～100m；对分界点的相邻施工单位共同进行校核确认。

4 为便于恢复施工中线，宜采用栓桩法、边线桩法进行控制。栓桩点应选取不妨碍施工及拆迁的地点，可选用交会法、顺切线延长量距法栓桩，该控制点应作为施工点的一部分，报经建设单位确认和验收。

5 自路基以上，每完成一分项工程后，均应对中线、边线桩进行测设。保持中心桩点、折线点及其控制的各点的准确传递。测设时应以附近控制点为准，并用相邻控制点或其他准确参照物进行校核。

4.4.10 采用两已知水准点间的附合测量，应进行两次。已知水准点应经过验收，一个测点应经过两次不同仪器高的测量，目的是保证工程的衔接质量。

4.4.11 点位允许偏差指标M为新增指标，需要使用中积累经验总结。

对于有中（轴）线偏位要求，并需要考虑预留标记误差和施工误差的道路施工，其放样点的点位误差控制，经有关文献推导，一般有如下关系，偏位控制指标与放样允许误差之比为3：2。凡表中未示的直线偏位指标的施工放样允许误差可自行补充。

其他施工放样的测量要求的制定，主要是按照施工控制测距中误差2cm，横向偏差按等精度，则点位中误差2.82cm，允许误差取5cm。对于J6经纬仪和钢尺量距应该满足该要求。

由于使用J6经纬仪和钢尺量距的施工放样，仪器精度所限，应注意施工控制导线点设置位置，限制放样（前视）距离。建议放样距离如下表：

| 质检偏位指标（cm） | ≤1 | ≤1.5 | ≤2 | ≤3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放样距离（m） | ＜25 | ＜35 | ＜45 | ＜70 |

检验方法可采用复测的方法，测两次，两次之距离应不大于允许点位误差1.4M（对于两次之距离的限差一般取M，也可M，本次因第一次实施，所以取1.4M）。然后取两点之中点为放样点。

施工放样应注意后视大于前视（放样距离），极坐标法测设宜使用全站仪或测距仪、经纬仪。

4.4.12在施工图规定的水准点高程的基础上建立临时水准点，临时设置的水准点距离应采用闭合水准方法为原则；其间距不大于200m。临时水准点的位置应选在施工范围以外，必要时应加密。临时水准点必须坚固稳定，应定期校核，在雨后及季节变化时应及时进行校核。

分段施工时，相邻施工段间的水准点，宜布设在施工分界点附近，并在工程开工前，由工程监理组织双方共同校核加以确认；施工高程测量应进入相邻施工段100～200m；当对高程有疑问时，应检查原因，并向监理工程师查询，避免在施工中造成大的系统误差，直接影响工程质量。

施工前，应对道路中线现状地面高程进行校核，并与设计纵断面图进行核对；道路补强施工，还应进行旧路路拱横断的高程核对。

4.5  竣工测量

4.5.1工程验收时的测量依据是经监理工程师确认的施工控制放线测量的控制桩、点，也是复验施工图给定的基准点、线和标高的控制依据。以这些控制实测得到的工程实际成果标明于竣工图上。

5  路基工程

5.1  一般规定

5.1.1  1 城市道路拆迁物多，地下管线复杂，为保证路基施工安全，要求施工前对拆迁物及各类管线位置、埋深进行现场核对与补充调查，重要地下管线要求所属单位派人现场监护。

5.1.4  本条是在道路施工中对处于路基范围内的既有管线、构筑物进行处治的基本技术要求。其中心要点是：在施工过程中保证既有管道、构筑物不受影响，处于安全状态。在既有管道、构筑物不具备承受施工荷载能力条件时，不得进行相关的施工，应在对既有管道、构筑物采取防护、加固措施后方可施工。

5.1.6  文物是国家的一种特殊财产，必须得到保护，但是由于地下文物具有不可见性和不可恢复性，故该条作了明确规定。

5.1.7  本条规定的土工试验项目，是填筑路基施工前的必要技术准备。施工过程中各地区可依据本地区情况，对本条所列的检测项目进行必要的选项或扩充。土的粒径试验成果应执行城镇道路宜就地取材原则，确定使用条件。而土的承载比CBR值，是考虑到它是路基土材料强度指标，是柔性路面设计的主要参数之一。

5.1.8  特殊地段路基施工，具有变化因素多，施工方案难以和现场情况完全吻合等特点，故本条作了明确规定。

5.2  路基挖方

5.2.1  路基开挖之前做好施工准备，对地下管线位置、埋深要进行核对及标注。开挖土方前应做好对临近构筑物的安全保护。

5.2.4 本条是关于机械配合土方作业的技术安全要点，从文字上看本条为双向控制，是禁令性条文。列为强制性条文。

5.2.5 土方路基开挖方法应根据现场实际情况确定采取不同的施工方法，应做到高效、安全。路基开挖的适用材料，用于路基填筑可减少弃方，但不能混杂，混杂材料均匀性差，路基的压实质量难以保证。

5.2.6  本条是保证开挖施工安全、施工质量的施工技术规定。不按条文规定要求作业极易造成安全事故，列为强制性条文。

5.2.7 《爆破安全规程》GB 6722是国家标准，是一部强制性的技术法规，必须遵照执行，配套的有《爆破安全规程实施手册》。

5.2.11  旧路开挖产生的废旧沥青混合料、混凝土块及基层旧料等材料宜采用再生技术重复利用。符合国家节能减排，减少环境污染，建设节约型社会的要求，应积极推广应用。

5.3  路基填方

5.3.1  路基填方材料应按《公路土工试验规程》JTJ051规定的方法进行颗粒分析，含水量与密实度、液限及塑限、有机质含量、承载比（CBR）试验和击实试验，合格后方可用做路基填筑材料。

5.3.2  对基底原状土的CBR不满足表5.3.1的规定时，应进行处理。基底的天然密度小于规定时，应进行压实，以保证路基基底的强度。土质地基应做成不小于2%的横坡，并碾压密实。

5.3.4 本条是石方、土石方的填料强度、填筑方法、分层松铺厚度的基本规定，是保证压实效果及路基稳定的必须条件。其中第3款是对压实机械的选用基本规定。第4款规定通过试验段，确定压实工艺与沉降差，来保证填石路基质量。

5.3.8  桥、涵及结构物的回填应分层填筑、分层压实，主要是确保回填的压实度，减小填料的下沉变形，避免跳车。通过选择好的填料，分层压实，采用小型机具也是可以达到这一目的的。另外，可以创造条件，使用压路机压实，压路机压不到的边角处，使用小型夯实机配合施工，也能很好保证回填质量。

城镇道路下方多埋设各种市政基础设施管道工程。在与道路同期施工时，其管道胸腔回填土必须符合本条规定，以保护管道结构安全，管顶50cm范围不得用压路机压实，也是为了保证管道结构安全。当管径直径为900mm以上的钢管或其他柔性管材，回填土时管道内尚需竖向支撑。

5.4  路肩

5.4.3 城市道路路床路肩所处位置地下管线及地面各种检查井等设施多，施工难度大，故本节对路床路肩的施工提出了具体要求。

5.5  特殊土路基

5.5.1  山西省是黄土分布比较广泛的地区，应充分重视黄土路基，特别是湿陷性黄土路基的施工质量。黄土的湿陷性，应按室内压缩试验在一定压力下测定的湿陷系数δs值判定，当湿陷系数δs小于0.015时，应定为非湿陷性黄土；当湿陷系数δs值等于或大于0.015时，应定为湿陷性黄土。湿陷性黄土地基的湿陷等级，应根据基底下各土层累计的总湿陷量和计算自重湿陷量的大小等因素确定。

1  为防止湿陷性黄土路基基底受水浸泡而湿陷，可按设计要求或根据实际情况采用垫层法、强夯法、冲击压实法、素土桩（石灰桩、碎石桩）、挤密加固法、重锤法、换填土、预浸水法、灰土改性加强、压力注浆法等措施加固黄土地基，加固的目的是消除或减少黄土湿陷性，提高土层的承载力，减少路基的下沉量。

2  黄土地区多半干旱少雨。低于或稍低于最佳含水量的黄土，采用15t以上重型压路机，控制层厚，可以获得满意的压实效果。含水量较大地段可采用加入石灰的处理方法，十分有效。拌和一般采用稳定土拌和机，压实厚度不宜大于200mm。

3 黄土路基压实宜采用重型振动羊足碾，松铺厚度250～300mm，一般碾压5～7遍，即可达到规定的压实度。如采用50t特重型压路机，松铺厚度可达400mm，。准确控制松铺厚度，是保证压实度的前提。压实质量的好坏直接影响路基的整体强度、稳定性，压实是道路工程施工过程中的一个重要环节。

当采用振动压路机时，第一、二遍不振动静压，采用低碾压速度，先慢后快，一般为2～4km/h，继而由弱振至强振，但最大行驶速度不宜超过6km/h。

在碾压时，严格掌握土的含水量，可略小于试验的最佳含水量，低于最佳含水量1%～2%，压实效果会更好一些。碾压过程中，要注意碾压遍数。如增加碾压遍数，会造成路基表面出现土质干裂成粉（约10～20mm厚），继续增加碾压遍数，干裂深度会加深，反而难以压实，所以应注意碾压吨位与碾压遍数的协调， 做到一次压实成功。

6 湿陷性黄土处理的关键是防止水侵入，应进行积极疏导，同时要采取措施消除因水的冲蚀与溶蚀形成的暗沟、暗洞、暗穴等。

8 施工中应详探道路范围内的陷穴，强调设计遗漏时要补充设计。因陷穴处理对道路质量关系很大，且不易处理。对于小而直的陷穴，可用干砂灌实整个洞穴；对于洞不大，洞壁起伏曲折较大，并离路基中线较远的小陷穴可用灌浆法处理。

5.5.9  杂填土路基施工

城市道路施工，特别是城市道路的改、扩建工程，经常会遇到杂填土。杂填土在使用之前应做好试验研究，充分论证，在确保质量的前提下尽量应用，以减少城市垃圾的外运，降低工程造价。杂填土应用的部位本条作了明确规定。

5.5.10  沿河路基施工

沿河路基施工主要是要做好防护工程，防止路基坡脚由于洪水的冲刷，导致路基破坏，所以要特别重视河道边坡的防护施工质量。另外要重视保护好环境，文明施工，严禁随意向河床中倾倒任何垃圾。

5.5.11 黄土、湿黏土、膨胀土、软土、盐渍土、杂填土等均为特殊土。在特殊土地区施工路基，应根据具体工程环境条件、路基土特点因地制宜制定施工方案。关键是对工程地质、水文地质资料、特殊土分布状况的充分掌握；对土的室内试验和现场试验的成果掌握；布设好监控系统，对监测数据即时收集与分析验证；作好工程排水；把握施工时机，对特殊土采取针对性治理。

从工程实际出发，只要在外荷载加在土基上有可能出现有害的过大变形和强度不够等问题时，都应认真对待，进行必要的处理。在城镇道路中处理软基，应考虑对环境及周围构筑物的影响。一般含水量大的路基，宜首先考虑采用改善路基土的方法，提高路基强度。包括：翻晒、换填、掺加石灰、粒料加固等处理方法。用上述方法处理含水量大的路基土，一般来讲是经济适用的。

5.5.17～5.5.34 对特殊路段超饱和的软土、淤泥质土、杂填土等不满足路基强度的各类土质，应根据实际情况按设计要求采用塑料排水板、粉喷桩、砂桩、CGF桩及强夯等技术措施进行处理。

6  基层

6.1  一般规定

6.1.1 水泥稳定材料

2  水泥稳定材料包括水泥稳定细粒材料，水泥稳定砂砾及水泥稳定碎石（简称水稳碎石）。水泥稳定材料有良好的板体性，其水稳性和抗冻性都较石灰稳定材料好。

4  水泥稳定细粒材料其干缩系数和干缩应变以及温缩系数都明显大于水泥稳定砂砾和水稳碎石，其收缩裂缝影响沥青面层增加裂缝。同时，水泥稳定材料的抗冲刷能力明显小于水泥级配集料。因此，不宜使用水泥稳定材料用做高级沥青路面的基层，而只能用做底基层或垫层。

5  水泥稳定碎（砾）石的水泥剂量在5～6%时，收缩系数最小，为减少收缩应控制水泥剂量不超过6%。改善集料的级配可以明显增加混合料的强度和耐久性。级配良好的集料只要加3～4%的水泥稳定，就可以达到要求的强度。

6  养护温度对水泥稳定材料的强度有很明显的影响，温度越高水泥稳定材料的强度也越高。

7 7）水泥是水硬性材料，从加水拌和到碾压终了的延迟时间，对水泥稳定材料混合料的强度和所能达到的干密度影响很大，延迟时间越长，强度及干密度损失越大。延迟时间在2小时内强度损失较小。为保证工程质量应对混合料的初凝与终凝时间进行容许延迟时间控制。

8）规定城市快速路及主干路、次干路必须采用厂拌法拌制混合料。原则上应采用摊铺机摊铺基层，底基层经批准也可采用平地机摊铺。

9）撒布薄层水泥或水泥浆是为了增强上下层间的粘结，以提高整个基层整体性和承载能力。

6.1.2 石灰稳定材料

2  石灰稳定细粒材料，因干缩应变大，易受水影响产生表层软化，只能用做垫层或底基层，不得用做快速路、主干路路面的基层。

4  养护温度对石灰土抗压强度有明显的影响，养护温度愈高，石灰土的抗压强度也愈高，在温度低于5℃时，石灰土的强度几乎不增长。当石灰土经常处于过分潮湿状时，也不易形成较高强度的板体。在冰冻地区，当石灰土用潮湿路段时，冬季石灰土层中可能产生聚冰现象，从而使石灰土的结构遭受破坏，导致路面产生过早破坏。

6 石灰稳定材料属于缓凝材料，施工延迟时间对其强度的影响不大，但也宜在当天碾压完成。但由于某种特殊原因当天不能完成碾压的，也应在第2天完成碾压。石灰与土拌和后，如堆置较长时间不进行摊铺碾压，也会影响其可能达到的强度。在整形过程中，严禁形成薄层贴补现象。薄层贴补容易脱落和被推移或易被压碎，导致其上面层破坏。

6.1.3  综合稳定材料

2  综合稳定材料包括综合稳定细粒材料，综合稳定砂砾及综合稳定碎石（如：石灰粉煤灰稳定级配碎石、水泥粉煤灰稳定级配碎石）。综合稳定土有良好的板体性，其水稳性和抗冻性都较石灰稳定土好。

4 综合稳定细粒材料其干缩系数和干缩应变以及温缩系数都明显大于综合稳定砂砾和综合稳定碎石，其收缩裂缝影响沥青面层增加裂缝。同时，综合稳定细粒材料的抗冲刷能力明显小于综合稳定级配集料。因此，不宜使用综合稳定细粒材料用做高级沥青路面的基层，而只能用做底基层或垫层。

5  养护温度对综合稳定材料的强度有很明显的影响，温度越高综合稳定材料的强度也越高。

6.1.4  石灰或水泥工业废渣稳定材料

1  工业废渣包括：粉煤灰、煤渣、高炉矿碴、钢渣等，由于使用最广的石灰工业废渣是石灰粉煤灰类。

2  石灰工业废渣稳定材料主要指石灰粉煤灰稳定材料。二灰稳定材料具有良好的力学性能、板体性、水稳性和一定的抗冻性。石灰工业废渣的初期强度低，但随龄期强度增长幅度大，在二灰稳定材料中加入粒料或少量水泥可提高其早期强度，但由于干缩、冷缩大，易产生裂缝。二灰稳定材料禁止用做高级路面的基层。

6.1.5  级配碎石及级配砾石

1  级配型集料包括级配碎石、级配碎砾石，级配碎石由几种不同粒径的碎石组成。颗粒组成符合级配要求，能达到较高的强度和稳定性。级配碎石中没有水泥、石灰等结合料，其结构本身不会产生干缩裂缝。就力学性质和稳定性而言，级配碎石是级配级料中最好的材料，也是无机结合料材料中最好的材料，级配砾石则是级配集料中最差的，级配碎砾石处于前两者之间。级配碎石可用做快速路、主干路路面的基层，级配碎砾石可用做次干路基层，级配砾石可用做支路路面基层。或用做沥青面层与水硬性结合料基层之间的中间层，以减少半刚性基层反射裂缝。

6  级配碎石施工的关键有两条：一是严格掌握碎石的颗粒组成，使其符合要求并拌和均匀；二是严格控制碾压密实度。用振动压路机碾压，不难达到99%压实度。

6.2  水泥稳定材料

6.2.1材料

3  集料的最大粒径必须有限制。粒径越大，拌和机、平地机和摊铺机等施工机械越容易损坏，混合料越容易产生粗细集料离析现象，平整度也难达到要求。实际施工中应尽量采用最大粒径较小的集料。进场的集料应严格控制最大粒径和级配。如果原集料最大粒径和颗粒组成不符合要求，则混合料的级配不可能符合要求。

6.2.2  混合料配合比设计

1  水泥稳定级配集料的强度标准一般情况下采用3～5MPa，对重载交通的道路宜采用强度6MPa的水泥稳定级配集料。

6.2.3  施工

2  2）用摊铺机摊铺水泥稳定土混合料，主要控制平整度、高程和横坡，采用挂钢丝绳进行控制，也可采用已砌筑完成的侧平石做为基准线。

6.3  石灰稳定材料

6.3.1  材 料

1  塑性指数大于17的粘性土用石灰稳定效果较好；塑性指数小于17的土不宜用石灰来稳定，而适宜用水泥来稳定；塑性指数17以上的材料也可用水泥、石灰综合稳定。

2  块状石灰在使用前必须充分消解。使用消解不充分的石灰稳定材料，碾压完成后，在养护过程中，未充分消解的石灰继续吸水消解会引起局部胀松鼓包，影响稳定材料层的强度和平整度。石灰放置时间过久，其有效钙和氧化镁的含量会有很大损失。露天堆放3个月可从原来的80%以上降至40%左右；放置半年则降至30%左右。其有效钙和氧化镁的含量会大幅度下降，使混合料的强度和稳定性都受到明显影响。

6.3.2 混合料配合比设计

1  如石灰稳定材料混合料的强度达不到表6.3.1规定的抗压强度标准，应添加部分水泥，或改用另一种土。无侧限抗压强度是施工过程控制基层质量的重要技术指标，按本规范第6.3.2条试验，可以得到的值。但在工程中过高强调未必有益。作基层石灰稳定材料一般宜不低于0.5MPa，石灰粉煤灰砂砾宜为0.6～0.8 MPa。

6.3.3  施工

2 目前多数城市都在为降低环境污染而努力，为保护环境减少污染，城镇道路稳定材料类基层施工应尽量采用厂拌法或采用专用的稳定材料搅拌机拌制。不得采用路拌方式施工。 对于少量需人工搅拌的灰土材料，应符合本标准规定，在实施中尚应制定详细措施。

6.4  综合稳定材料

6.4.1  材料

1  集料的最大粒径必须有限制。粒径越大，拌和机、平地机和摊铺机等施工机械越容易损坏，混合料越容易产生粗细集料离析现象，平整度也难达到要求。实际施工中应尽量采用最大粒径较小的集料。进场的集料应严格控制最大粒径和级配。如果原集料最大粒径和颗粒组成不符合要求，则混合料的级配不可能符合要求。

6.4.2  混合料配合比设计

1  水泥粉煤灰稳定级配集料的强度标准一般情况下采用2～4MPa，对重载交通的道路宜采用强度5MPa的综合稳定级配集料。

6.5  石灰工业废渣稳定材料

6.5.1  材料

1  粉煤灰的烧失量不宜超过20%，烧失量过大将明显降低混合料的强度和耐久性。粉煤灰的含水量不应过大，含水量大时粉煤灰颗粒会凝聚成团。

6.5.2  混合料配合比设计

1  由于工业废渣作为一种有一定级配的混合料，可将其视为一种土类，可参照本标准水泥稳定材料或石灰稳定材料的相关要求，确定其强度。

6.5.3  施工

1  5）石灰工业废渣混合料是一种缓凝材料，延迟压实的时间稍长对其所能达到的密实度和强度的影响不大，但延迟时间过长仍会明显影响其密实度和强度。因此，石灰工业废渣混合料堆放时间不宜超过24h。

6.6  级配碎石及级配砾石

6.6.1  材料

5 由于级配砾石的颗粒形状、颗粒组成和塑性指数的变异性较大，其强度的变化也可能较大，因此，在确定使用前，应做承载比试验。现在试件采用重型击实试验法制作，故承载比应不小于160％。

6、7  级配碎石主要要控制颗粒的级配组成，特别是其中的最大粒径，4.75mm以下、0.6mm以下和0.075mm以下的颗粒含量以及塑性指数。施工要严格控制级配集料的均匀性和压实度。

决定级配碎石力学性质的因素是集料间的摩阻作用、嵌锁作用和粘接作用，其次是集料加工和摊铺的均匀性、含水量、碾压密实度以及下承层的承载能力。

实践证明，塑性指数对级配集料的水稳性有很大影响。塑性指数越大，承载比越小，水稳性越不好。塑性指数小于6，在含水量增加时，仍能保持集料有足够的强度。

6.6.2  施工

1  厂拌法施工应尽量选用专用厂拌设备拌和。普通拌和设备，产量低一般不能满足摊铺机的摊铺能力。

7  透层、粘层及封层

7.1  透层

7.1.1、7.1.2 由于半刚性基层表面致密，渗透量很小，如材料使用不当可能产生流淌，有的工程不得不取消了透层，这是不对的。无论对何种基层，都必须喷洒透层沥青，即使铺设下封层的基层，也不能省却喷洒透层沥青。应针对不同基层类型，由试验确定适宜的透层油品种和用量。

透层油要渗透入基层，这是个先决条件。透入深度，通常认为至少应该有5～10mm以上，如果不能透入基层，只洒在表面形成了一层油膜（或油皮），它并不能起到固结、稳定、联结、防水等作用，就不是真正意义上的透油层。

由于在固化的半刚性基层上洒布透层油不好透，现在不少工程改作下封层，但是它不能替代透油层。下封层能与下面层成为一个整体，它不可能与基层成为一个整体。如果它挡不住半刚性基层开裂的反射逢，仍不能解决水的渗入逐渐引起界面分离的问题。

从渗透性来说，煤沥青的效果最好，但是煤沥青的毒性较强。因此一般并不推荐采用煤焦油作透层油。

稀释沥青作透层油，可透入半刚性基层5～10㎜的深度。液体沥青作透油层在国外最普便，用量比乳化沥青大得多。

7.1.4　透层油的用量，根据实践经验确定，只要能透下去，需要量肯定是越多越好，但实际上渗透也都是有一定限度的。需要量与基层类型、透层油品种的关系极大，各地都有一些经验。规范规定的液体沥青、乳化沥青的用量是指总量，以沥青乳液和稀释沥青的总量表示。

7.1.5　规范要求“透层宜紧接在基层施工结束表面稍干后浇洒”，经过近年来的专题研究，规定是正确的。有些工程在施工养护1周后喷洒，这是错误的做法。这是因为半刚性基层经过养护将逐步产生强度，内部结构将越来越密。试验可知，半刚性基层在水泥尚未结硬的时候喷洒透层油透入的深度最深，随着龄期的增长及强度的增长，透层油越来越难以透入。而且及时洒透层油对基层中的水分有良好的保护作用，基层表面也不容易松散，透层油还起保护半刚性基层不受太阳暴晒开裂的作用。

7.2  粘层

7.2.1规定三种情况必须喷洒粘层油，主要作用在于使上、下沥青层或沥青层与构造物完全粘结成一整体。沥青路面的结构设计以弹性层状体系理论为基础，结构层之间完全连续是一个整体，只有这样才能符合完全连续的界面条件。如果几层沥青层没有粘结好，在使用过程中进入水分，则沥青层与沥青层之间的界面条件将变成不完全连续，甚至完全不连续，就如三合板在使用过程中逐渐脱胶一样，导致沥青路面的受力状态发生质的变化。在车辆荷载作用下，易发生拥包、推移等病害。因此粘层油是必须喷洒的。

7.2.2  粘层油通常采用乳化沥青或改性乳化沥青，但采用什么类型的乳化沥青，各国做法有所不同。我国的实践证明慢裂型乳化沥青在洒布后流淌严重，用快裂型的较为适宜。

7.3  封层

7.3.1  上封层是铺设在沥青层上面，起封闭水分及抵抗车轮磨耗作用的层次。可根据实际情况选择乳化沥青稀浆封层、改性沥青集料封层、改性乳化沥青微表处等方法。

7.3.2  必须严格地区分下封层与透层油的区别：下封层的目的在于封闭表面，不一定要求透下去；透层油要求渗透到一定深度。同时，其作用和目的也有很大的区别。现在一些工程因为在半刚性基层上喷洒透层油透不下去，便将透层油上撒集料和砂作为下封层，因此，它也许能够起到封闭的作用，但不能代替透层油。

7.3.4  采用稀浆封层和微表处必须使用专用的摊铺进行摊铺。微表处必须采用改性乳化沥青，稀浆封层可采用普通乳化沥青或改性乳化沥青。当封层用于新建沥青面层的磨耗层或保护层时，宜采用拌和法施工。

8  面层

8.1 一般规定

8.1.2  沥青混合料施工需要保证一定的环境条件，为保证质量，将此条列为强制条文。

8.1.4 为充分利用资源、保护环境，可采取对剩余（含铣刨）沥青混合料加收，旧沥青混合料应再生利用。

8.1.5  热拌沥青混合料（HMA）的分类，是根据我国的习惯，并参照国际上的分类方法制定的。沥青碎石（AM）是一种半开级配的沥青混合料；沥青稳定碎石混合料（ATB）主要用于柔性基层一般是密级配；还有一种大孔隙的排水式沥青碎石（OGFC及ATPB）。

8.1.6  实践证明，我国通行的中下面层的层厚较薄，采用的工程最大集料粒径往往偏大，混合料离析严重，碾压过程中石料压碎情况较严重，不仅达不到增强抗车辙能力，相反还会造成沥青层透水，导致局部早期损坏。本规范参照了国外及国内工程施工的经验，对压实层厚与工程最大粒径的关系作出明确规定。

有的沥青路面厚度较薄，为了满足层厚与集料粒径的要求，除选择粒径较细的混合料外，最好是考虑减少路面的层次。

8.1.7  工程建设单位在审查设计文件时，对路面的结构层和沥青混合料的类型经常有异议，经常要通过专家论证提出进行修改，施工单位也经常有不同看法。为此，本条规定“当发现混合料结构组合及级配类型的设计不合理时，应进行修改、调整”。这是施工阶段的一项重要工作，这样做能避免许多由于设计不合理造成的早期损坏。

8.1.9  现在有的工程组织管理混乱，不按科学规律管理，建设“形象”工程、 “业绩”工程，随便要求缩短工期，赶工、抢工，成为路面早期损坏的重要原因。由于赶工期的需要，硬性要求在当年完工，便不顾施工气温，在寒冷的气候条件下施工，严重影响了沥青路面的压实，往往导致早期损坏。同时由于工期不合理，前期准备工作迟缓，实际开工日期晚，在施工路面面层时赶工期，造成多道工序交叉施工。沥青路面的层间污染严重，沥青层不成整体也是沥青层早期损坏的重要原因。

8.1.10 要求有施工资质是因为有的城市特别是小城市沥青混合料拌和站技术力量薄弱，质量控制检测手段不完善，虽然拌和站是2000型或3000型、4000型的，但仍生产不出合格的沥青混合料。

8.2 沥青混合料面层

8.2.1  材料

1道路石油沥青

1）国标《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）规定有两个石油沥青技术要求：“重交通道路石油沥青技术要求”和“中、轻交通道路石油沥青技术要求”。2004年交通部发布《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）将原来的两个技术要求合并为一个“道路石油沥青技术要求”，根据当前我国沥青使用和生产水平，按技术性能分为A、B、C三个等级。我省很多城市也已开始按新“道路石油沥青技术要求”进行路面的施工。B级沥青与“重交通道路沥青”相近，相当于国际上的普通沥青，C级沥青比“中、轻交通道路石油沥青”技术要求稍有提高。A级沥青比“重交沥青”技术要求要高。

2）沥青等级及标号的选用至关重要，近年来国际上使用的沥青有向稠的方向发展的趋势，以增强抗车辙能力。我省大部分城市使用沥青针入度较大，如90号沥青。由于重载交通及气候等原因大部分地区都出现了严重的车辙。对比国际上气候条件相当的地区，我国许多地方宜使用70号或50号沥青。特别是在城市快速路、主干路上应适当选择针入度较小的70级或50级沥青的适用范围。我省北部地区与南部地区气温相差比较大，在沥青的选择使用上应根据本地区的实际情况选用。

4） 当沥青标号不符合使用要求时，可掺配使用，但掺配后的质量指标不得降低。我国道路所用的沥青基本上不分上下层均采用同一标号，考虑上层对抗车辙能力要求较高，下层对抗弯拉能力要求较高，故可采用上稠下稀的掺配方式。

3  改性沥青

1）改性沥青近年来在我国应用越来越多。改性沥青混合料路面可大大增加混合料的动稳定度系数，明显提高路面的抗车辙能力。但实践证明，许多道路没有使用改性沥青，路面使用情况也很好。说明并不一定要使用改性沥青才能铺好沥青路面。因此工程上首先还是要重视提高施工水平，减少施工变异性。不能因为怕增加初期投资就不使用改性沥青，更不能不顾实际情况盲目使用改性沥青而忽视其他材料、设计、施工工艺的重要性。

2）SBS改性沥青的高温、低温性能都好，且有良好的弹性恢复性能，所以采用软化点、5℃低温延度、回弹率作为主要指标。SBR改性沥青的低温性能较好，所以以5℃低温延度作为主要指标。EVA及PE改性沥青的特点是高温性能改善明显，以软化点作为主要指标。实践证明，热塑性树脂类改性沥青具有较好的高温稳定性；橡胶类改性沥青具有较好的低温抗裂性；热塑性橡胶类改性沥青则兼有上述两种特性。SBS改性沥青为热塑性橡胶类，目前使用最广泛。近年来我国使用SBS剂量普遍偏高，大部分在4.5～5.0%左右，实际上国外很多情况下只用到3%，技术性能也可达到要求。我省地区可选择Ⅰ-D级SBS改性沥青。

7）  目前，国内改性沥青的制备工艺主要有胶体磨法、高速剪切法、直接投入法及混溶法生产制作改性沥青。施工单位可在沥青拌和厂集中制作，也可采购成品改性沥青。不论采用何种制作方法，只要成品改性沥青的技术性能符合要求，几种制备方法都可以采用。

4 改性乳化沥青

改性乳化沥青是以乳液状高分子聚合物对乳化沥青进行改性或者以高分子聚合物改性沥青进行乳化所得的产品。分为喷洒型与拌和型改性乳化沥青，喷洒型改性乳化沥青目前多用作粘层油及下封层，拌和型改性乳化沥青主要用于微表处和稀浆封层。

乳化沥青的改性方法分为两大类：对乳化沥青改性；对改性沥青乳化。对乳化沥青改性的方法是：乳液状的高分子聚合物为改性剂，在乳化沥青生产或使用时掺入进去，成为改性乳化沥青。对改性沥青进行乳化的方法是：先以热沥青改性的方法生产出改性沥青，然后再以生产出的改性沥青产品生产乳化沥青。相比之下，以胶乳为改性剂对乳化沥青改性的方法比较简单，切实可行，易于掌握。这种方法在国内已普遍使用，并且效果很好。

5 粗集料

1）城市道路施工单位大多没有自己的石料场，基本上都是采购于社会料场。各料场质量、规格参差不齐，有的石料强度不足，压碎值达不到要求，使用时离析严重，导致实际级配与配合比设计有很大的差距，这是造成沥青路面早期破坏的重要原因。购买集料首先要讲究石料强度及规格，但往往重视不够，尤其是对较细的集料、细粉含量控制不严，很可能是含泥量大，而这是保证路面质量的重要一环。

应尽量使用当地满足技术要求的石料。只要符合技术要求或采取一些技术措施，酸性及碱性石料都可使用。国外对酸性石料只要采取掺加消石灰等技术措施应用很普遍。在德国应用最多的是辉绿岩，日本应用最多的是砂岩，美国有的地区只产花岗岩都在使用。美国有的高速公路的表面层也用石灰岩铺筑。近年来，磨光值符合要求的石灰岩已经开始在我国用作高速公路的表面层，这对充分利用当地材料，降低造价是很重要的。

集料在进入拌和机前，需经200℃以上的高温。有些常用的石料，如花岗岩、石灰岩、辉绿岩等，都可能因此发生质量上的改变。对这些集料，最好对其烘后质量进行测定。

8）城市快速路、主干路使用酸性石料时，应采取技术措施提高集料与沥青的粘附性能。通常采取掺加抗剥落剂后能使粘附性能提高到4至5级，并不说明使用中的水稳定性就好，所以抗剥落剂前面加上“耐热、耐水、长期性能好的”条件。

6 细集料

1）细集料包括机制砂、天然砂、石屑。工程上配合比设计时经常对究竟采用石屑和天然砂有不同的看法，不少工程对石屑情有独衷，盲目排斥天然砂。其实砂和石屑各有其优缺点。首先必须明确石屑与人工破碎的机制砂是有本质不同的。机制砂是由制砂机生产的细集料，粗糙、洁净、棱角性好，应该推广使用。而石屑是石料破碎过程中表面剥落或撞下的棱角、细粉，它虽然棱角性好、与沥青的粘附性好（如果不是石灰岩石屑也不一定好），但石屑中粉尘含量很多，强度很低、扁片含量及碎土比例较大，且施工性能较差，不易压实，路面残留空隙率大，在使用中还有继续细化的倾向。因此，国外标准大都限制石屑，而推荐采用机制砂。天然砂与沥青的粘附性较差，呈浑圆状，使用太多对高温稳定性不利；但使用天然砂在施工时容易压实，路面好成型是其很大的优点，所以石屑和天然砂共同使用往往能起到互补的效果。

4）石屑在我国使用相当普遍，这是材料中最薄弱的一环。本规范对其生产过程作了明确要求，以减少石屑中的粉尘含量。

7 填料

在沥青混合料中，矿质填料通常是指矿粉，其他填料如消石灰粉、水泥常作为抗剥落剂使用，粉煤灰则使用很少，在我国由于粉煤灰的质量往往不稳定，一般不允许在高速公路及城市快速路、主干路上使用。矿粉在沥青混合料中起到重要的作用，矿粉要适量，少了不足以形成足够的比表面吸附沥青，矿粉过多又会使胶泥成团，致使路面胶泥离析，同样造成不良的后果。

8.2.2 配合比设计

1沥青混合料的配合比设计是施工过程中一件十分重要的工作。配合比设计不能仅满足于达到规范的技术要求，满足规范指标只是一个起码要求，并不一定是最优化的设计。一个好的设计应该具有良好的使用性能，施工操作性好及变异性小、容易压实，尤其是经得起实践考验，确保沥青路面不产生损坏。

工程上存在的一个普遍问题是施工使用的材料与配合比设计使用的材料不一样，所以施工单位施工采用的材料应尽可能保证与配合比设计所使用的材料一样。

2  沥青混合料的矿料级配范围在应用中应注意以下几个问题：

1)规范规定的级配范围适用于不同道路等级、不同气候条件、不同层次，故级配范围规定的很宽。尤其是沥青面层在同一个级配范围中可以配制出不同空隙率的混合料，这样可以给设计单位和工程建设单位有充分选择级配的自由。对常用的密级配沥青混合料，分为粗型和细型，主要供不同的交通及气候条件选择级配范围时参考。

2)工程设计的范围一般应在规范规定的级配范围内，但必要时也允许超出。除了密级配沥青混合料以外的混合料，如各种类型的沥青稳定碎石（ATB、AM、OGFC、ATPB）及沥青玛蹄脂碎石（SMA）可直接采用规定级配范围作为工程设计级配范围。

3)各地市可根据当地的实际情况，提出适合本地区的矿料级配范围。对行驶重载交通的道路及城市快速路、主干路、公交专用车道等道路可采用粗型的密级配混合料，并配合平坦的S型的级配曲线。调整级配时，适当减少靠近最大粒径的粗集料和细集料中较细部分的比例，控制矿粉部分的比例，适当增加中间档次的粗集料（如5～10mm、10～15mm）。这种S型级配的沥青混合料属于嵌挤密型级配，具有适宜的空隙率，渗水性小，有较好的高温稳定性，表面还具有较大的构造深度。这种级配已经在许多高速公路工程大规模使用，证明具有较好的使用性能。但必须注意的是，这种S型混合料特别需要加强压实，提高压实度，才能取得良好的效果。

3规定沥青混合料的设计方法，是以马歇尔试验方法做为标准试验方法，同时也允许采用其他设计方法。当采用其他设计方法时，应按照马歇尔试验方法进行检验。如采用美国标准superpave试验方法，沥青混合料的各种配合比设计方法都以体积设计为主，但是必须进行高温抗车辙性能、水稳定性、抗裂性能、渗水性检验以验证设计的合理性。

空隙率是沥青混合料配合比设计最重要的指标之一，要认真确定设计空隙率在一个合理范围。在施工中可通过适当提高压实度，对重载交通适当提高设计空隙率和减少沥青用量的方法来解决交通荷载增大，压路机重量加重而造成的沥青用量和空隙率变化问题。

4规定了在马歇尔试验配合比设计的基础上进行的各种配合比混合料的性能检验，包括高温稳定性检验、水稳定性检验、低温性能检验等。

沥青混合料的各项性能指标与石料品种的关系很大，各地有很大差别。例如，动稳定度要求不低于800次/mm，有的工程认为很容易达到，但确实有一些工程怎么调整级配也难以达到。有时表面层使用玄武岩时动稳定度很高，而用了石灰岩就不易达到。一些工程在配合比设计的油石比减少后动稳定度大幅度提高，但有可能影响水稳定性、渗水系数、低温抗裂性能指标。所以在进行配合比设计检验时，对各项指标需辩证、综合判断。

车辙试验被认为是沥青混合料性能检验中最重要的指标。车辙大小受混合料自身影响外，与荷载、温度、时间（含车速）的关系很大。我国绝大部分地区夏季高温季节，连续7d的平均最高气温在28℃以上的日子里都有可能发生车辙。而且经常发生在中间面层或下面层。中面层虽然温度会略低于表面层，但剪应力比表面层更大，所以对动稳定度的要求不能降低。

其中高温抗车辙性能试验要特别重视，以往我省大部分城市道路没有重视抗车辙性能的检验，施工单位对自己生产的沥青混合料的抗车辙性能不清楚，施工有相当的盲目性，导致施工质量低，道路的使用功能下降。有能力的施工单位可自行进行沥青混合料配合比设计，否则必须请有资质的试验室进行配合比设计。严禁采用一成不变的经验配合比应用在工程中。

有人认为配合比设计检验达到了规范指标，路面就不应该发生车辙或者出现坑槽等水损坏了。路面发生车辙或水损坏更重要的是受施工质量与均匀性、设计（如路面结构组合）、气温、荷载等的影响。动稳定度高不等于路面不会发生车辙，水稳定性检验指标达到要求不等于路面不会发生水损坏。除了沥青混合料自身的因素外，温度、荷载、速度对高温性能的影响大得多，而这些因素是车辙试验所解决不了的。因为车辙试验的条件并不与实际发生车辙的条件一致，所以即使沥青混合料动稳定度达到了要求，并不能避免沥青路面在高温、超载等路段产生车辙变形。

5实践证明沥青混合料的配合比进行阶段设计方法是十分重要的。在实践过程中，有三种错误的倾向必须引起注意：

1)有的施工单位很重视马歇尔试验目标配合比设计，但是从料堆上取样缺乏代表性，其实配合比设计的结果并不代表真正拌合的实际级配。

2)有的施工单位直接做生产配合比设计，认为控制了热料仓的材料比例，目标配合比设计没有意义。这种做法实际上无法严格控制各料仓中不同材料的比例，因为不同冷料仓中的料可能进入同一个热料仓，而且目标配合比设计是控制冷料仓的依据。

3)有的单位不重视试拌试铺阶段，误认为试拌试铺主要是检验施工工艺。实际上只有通过混合料拌和、摊铺、碾压，仔细观察才能判断配合比设计的合理性。

因此，这三阶段配合比设计是一个完整的整体，必须通过设计找到一个平衡点，然后得出一个标准配合比，取得监理、业主的批准，方可在生产中使用。

8.2.3施工

1 施工准备

2）目前我省城市道路路面结构形式比较单一，基本上使用半刚性基层沥青路面。本规范从实际出发，规定了柔性基层、半刚性基层、混合式基层3种基层类型，以便于根据实际情况选择合理的基层结构。

3）旧沥青路面作为基层在其上加铺沥青混合料面层，其施工工艺应符合现行的路面设计规范和施工技术规范的规定。新的面层施工前应对作基层的旧路面进行检查，当质量符合要求后方可修筑新沥青面层。

5) 随着城市的发展，在原有的水泥混凝土路面层上加铺新的沥青混凝土面层，成为新的路面结构，正在不断发展，本条给出了基本的施工技术要求。

2 热拌沥青混合料生产

施工温度是沥青路面施工控制的重要参数，与沥青混合料种类、气候条件等均有关系。施工温度应按粘温曲线确定，但它对改性沥青及SMA混合料是不适用的。由于我省城市道路很少按粘温曲线来确定施工温度，为方便生产起见列出了表11.4.2-2所示的沥青加热、拌和及压实温度及开放交通温度等各种施工温度规定，这样更具可操作性。有条件的施工单位应测定粘度-温度曲线，确定沥青混合料拌和及压实温度的适宜温度。沥青混合料的废弃温度在施工时应根据实际情况确定，而达到废弃温度的混合料，根据回收利用的原则，进行回收，处理后再利用。

3 热拌沥青混合料的拌制

国内试验和使用证明，热拌沥青混合料的拌制采用间歇式搅拌机符合当前国情。间歇式拌合机是每拌均分别计量，所以能保证配合比计量准确。连续式拌合机是连续不间断对原材料计量，所用原材料必须是均匀一致，否则很难保证配合比。故一般不宜采用连续式拌和机。间歇式搅拌机热矿料进行二次筛分用的振动筛筛孔选择非常重要，根据我国实践经验，拌和机热料振动筛与标准筛的等效筛孔可参考下表选用。

间歇式拌和机用振动筛的等效筛孔（方孔筛，㎜）

| 标准筛孔（mm） | 2.36 | 4.75 | 9.5 | 13.2 | 16 | 19 | 26.5 | 31.5 | 37.5 | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 振动筛筛孔（mm） | 2.5 | 6 | 11 | 15 | 19 | 22 | 30 | 35 | 41 | 60 |

7） 沥青混合料搅拌厂应对搅拌均匀性、搅拌温度、出厂温度及各个料仓的用量进行检查，并应取样进行马歇尔试验，检测混合料的矿料级配和沥青用量，这是加强施工过程中的质量管理与检查的重要保证。有关试验资料应随时准备接受监理、质量监督部门的检查。

4 热拌沥青混合料的运输

1）摊铺机前方有卸料车等候卸车是保证摊铺机连续摊铺的条件。根据大多数地区情况建议开始摊铺时等候的卸料车不少于5辆。

3）运料车将混合料卸在转运车上，转运车一边对混合料进行二次拌和，一边与摊铺机完全同步前进，向摊铺机供料，可有效地改善混合料的离析和温度不均的问题。

4）在城市道路施工中，文明施工防止路面污染越来越受到重视，要求要尽量减少对路面产生的交叉污染。所以运料车进入摊铺现场时要干净。

5热拌沥青混合料的摊铺

3）为了防止粗、细集料的离析，提高混合料摊铺原始密度，防止混合料温度过快下降，本规范规定一台摊铺机铺的宽度宜小于6m。国外摊铺机单机摊铺宽度一般不超过7～9m，本规范考虑到城市道路的特点，规定最大铺筑宽度不得超过7.5m。

6）平整度是沥青路面的最重要的指标之一。每铺筑一层能使平整度减小标准差0.2～0.3mm，但分层多了将影响沥青层的整体性，很可能得不偿失。因此提高平整度减小标准差不能寄希望于增加分层，能2层铺筑的最好不要分三层。近年来，越来越多使用非接触式的平衡梁，实践证明有良好的使用效果。特别适用于粘度大的改性沥青和SMA混合料，以及转弯半径小、匝道、城市道路中的检查井等特殊的路段，使用非接触式平衡梁的平整度能比接触式的提高5％以上。

9）“摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺，不得随意变换速度或中途停顿，以提高平整度，减少混合料的离析”是摊铺的核心。想提高铺筑时的平整度，首先要做到摊铺时的两个不要：不要停下摊铺机；不要碰撞摊铺机。

沥青路面施工工序中，厚度、压实度及平整度是3个最重要的指标。这里需要摆正平整度和压实度的关系，一定要在确保压实度的前提下努力提高平整度。沥青路面的平整度是施工队伍人员素质、操作水平、组织管理水平的综合反映，它不仅取决于面层本身，还应从基层甚至路槽开始加强平整度控制，才能保证路面平整度。即使是面层，除了摊铺工序外，压实的影响也很大。据调查，影响平整度最主要的原因是基层不平整及施工机械不配套，突出表现在摊铺机不能缓慢、均匀、连续不断地摊铺，由于搅拌机能力小，沥青混合料运输跟不上，或摊铺机速度过快，致使时停时铺，压路机也跟着时停时压，严重影响路面铺筑质量，因此施工机械的配套极为重要。提高平整度应从以下方面入手提高平整度：

从基层做起，逐层提高平整度。

保证充分供料，摊铺机均匀、连续地摊铺，避免间断和停顿。

采用较长的平衡梁控制方式的自动找平装置，尽量采用非接触式平衡梁。

控制摊铺宽度，避免全幅摊铺，做好摊铺机接缝。

科学地安排压路机，均衡地跟在摊铺机后面及时碾压。对轮胎压路机要采取合理的组合排序，通常是轮胎压路机在前，压实效果好，平整度通过振动压路机弥补。

特别要注意接缝的平整度，要仔细操作以避免造成跳车。

除了迫不得已的情况外，要避免摊铺后人工修正。

所有机械不能在未冷却结硬的路面上停留。

10）当摊铺机性能正常时，在摊铺机摊铺后进行辅助修整的操作工人不宜进行过多修整。人工修整不易正确判断摊铺高程，且易出现集料离析的情况。

6沥青路面的压实及成型

1）沥青路面发生早期损坏，经常是由于压实不足造成的。改善压实工艺，保证混合料充分压实是提高路面质量的关键。尤其是当沥青层层厚较薄，采用的混合料中的粗集料含量较多时，混合料温度下降更快，可供碾压的时间更短，对压实的要求更高。

3）沥青混合料表面温度大于70℃时，通车极易形成车辙，所以表面温度应低于50℃后再开放交通。否则形成车辙后，将造成永久性缺陷，故列为强制性条文。

6）在高温下紧跟压路机碾压是提高碾压效果的重要手段。错过了时机将使压实很难进行。沥青混合料在高温碾压时是一种润滑剂，如果沥青混合料的温度降到一定温度以下，就不能得到很好的压实。

混合料在碾压过程中发生推移是密级配沥青混合料的一种常见的现象，那是因为集料的嵌挤作用不足以抵抗压路机碾压过程中的水平力造成的，这时只能将温度降下一些再碾压。

8）复压是整个压实过程中的关键，采用什么样的压路机十分重要。不同的压路机具有不同的特点，它与压实层厚度关系很大，薄压实层适宜于采用静态的刚性碾，不宜用振动压路机。轮胎压路机可以适宜于不同厚度的压实层。

轮胎压路机具有几大优点：具有特别好的搓揉作用，密水性效果好，碾压均匀，不需要洒水，不会出现发裂，能比刚性碾压达到更大的密实度，有较大的温度适应范围等。但对于粗集料含量多、粒径大的混合料，尤其是大粒径沥青稳定碎石基层，以及SMA混合料，采用轮胎压路机碾压的效果将不及振动压路机。

轮胎压路机和振动压路机同时使用时谁前谁后的问题，各地的做法不尽相同。通常情况下，振动压路机在开始阶段比轮胎压路机好，而轮胎压路机的后期搓揉压实效果好。但为使轮胎压路机的轮胎尽快发热，应放在最前面趁高温碾压使轮胎发热，再调到后面。

10）对SMA和OGFC等严格按集料嵌挤设计的混合料，由于集料的嵌挤作用，在碾压过程中不会发生推移。所以能不能在高温情况下采用重型压路机振动碾压而不产生推移是鉴别是否真正的SMA的重要标志。对SMA混合料，由于沥青含量高，采用轮胎压路机碾压可能使沥青玛蹄脂胶浆挤出来，所以通常不能用轮胎压路机。采用振动压路机时，其振动频率和振幅应该随压实进行调整，不能保持一成不变。振动压路机应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则。

7接缝

2）沥青路面纵向接缝不好极易造成纵向开裂，严重影响路面使用寿命。这主要是由于采用切割机在冷却后切割形成了光滑的切割面，造成接缝不严密，形成永久性纵缝，这是不允许的。同样，横向接缝接不好也易形成开裂和跳车。关键是接缝处要形成粗糙面，且要涂刷粘层油，确保接缝规范牢固，不开裂，减少跳车现象。

8 冷拌沥青混合料路面

5）当采用阳离子乳化沥青搅拌时，宜先用水湿润集料。若湿润后仍难与乳液搅拌均匀捍，应改用破乳速度更慢的乳液或用氯化钙水溶液。

6）～10） 乳化沥青碎石混合料面层施工在常温条件下除搅拌与热拌沥青混合料不同外，其他与热拌沥青混合料无太大差别，主要是乳化沥青混合料有一个乳液破乳、水分蒸发的过程，摊铺必须在破乳前完成。而压实又不可能在水分蒸发前完成。故规定该混合料摊铺前必须用轻碾碾压，使其初步压实，待水分蒸发后再作补充碾压。在完全压实前不能开放交通，且应做上封层。

8.2.4 施工质量标准

1 施工压实度的检查应以现场钻孔法为准，用核子密度仪检查时应通过与钻孔密度的标定关系进行换算，并应增加检测次数。当钻孔检验的各项指标持续稳定并达到质量控制要求时，经主管部门同意，钻孔频度可适当减少，增加核子密度仪检测频度，控制碾压遍数。

8.3 再生沥青混合料面层

8.3.1施工

1）常规沥青混合料拌合设备需要根据再生工艺要求进行必要的改装：必须增加计量系统，以准确计量回收沥青路面材料(RAP)、再生剂用量；增设烘干加热系统，使回收沥青路面材料（RAP）加热温度达到95℃～130℃，以便于回收沥青路面材料（RAP）拌合分散。当回收沥青路面材料（RAP）掺配比例低于5％时，对混合料拌合温度影响较小，可不增设烘干加热系统。

3）厂拌热再生混合料拌制过程中，应确保有合适的拌合温度与充足的拌合时间，以不加剧回收沥青路面材料（RAP）的再老化，提高生产能力、降低能耗、使新旧沥青可以充分融合并拌合出均匀稳定的沥青混合料为原则。

5）常规沥青混合料拌合设备需要根据再生工艺要求进行必要的改装：必须增加计量系统，以准确计量回收沥青路面材料(RAP)、再生剂用量；增设烘干加热系统，使回收沥青路面材料（RAP）加热温度达到95℃～130℃，以便于回收沥青路面材料（RAP）拌合分散。当回收沥青路面材料（RAP）掺配比例低于5％时，对混合料拌合温度影响较小，可不增设烘干加热系统。

9）厂拌热再生混合料拌制过程中，应确保有合适的拌合温度与充足的拌合时间，以不加剧回收沥青路面材料（RAP）的再老化，提高生产能力、降低能耗、使新旧沥青可以充分融合并拌合出均匀稳定的沥青混合料为原则。

11）厂拌冷再生拌合设备通常不设置筛分装置，回收沥青路面材料（RAP）和新集料的用量由料仓料门开度和冷料输送带速度调整来控制。无连续式拌合设备时，也可采用间歇式拌合设备。

14）含水率对压实效果会产生较大影响，充足的水分可以起到润滑作用，利于压实，但是含水率过大会导致混合料压实度降低。施工过程中应根据原材料含水率计算确定外加水用量，以严格控制再生混合料含水率。集料含水率过大，会导致混合料含水率无法控制，因此，集料含水率过大时，不得采用。

15）厂拌冷再生混合料一般应遵循"随拌随用"的原则，尽快将再生混合料用于路面施工，否则水泥的水化反应、乳化沥青的破乳等都会影响再生混合料的性能。对于不以水泥作为填料的泡沫沥青冷再生混合料，在不影响其性能的情况下，可以适当延长储存时间。

16）冷再生混合料的拌合时间应保证混合料拌合均匀，但不宜过长。乳化沥青混合料若过度拌合，则会导致乳化沥青提前破乳，粗集料表面的乳化沥青容易脱落。如果拌合时间过短，会造成新集料和回收沥青路面材料（RAP）裹覆性不佳。乳化沥青冷再生混合料拌合工艺为：新集料、回收沥青路面材料（RAP)与水拌合时间一般不小于15s，使新集料与回收沥青路面材料(RAP）拌合均匀并完全润湿，然后加入规定用量的乳化沥青，形成沥青膜均匀地裹覆集料，混合料中应无花白集料，呈褐色为宜，拌合时间宜在20s～30s内。如出现花白料或出锅呈黑色，应停机分析原因，并予以改进。

2运输

4）再生混合料施工和易性略差于热拌沥青混合料，因此，摊铺温度和压实温度应适当提高。

3摊铺和压实

9）再生混合料的黏度往往较新沥青混合料大，再生时温度往往又不够高，而且降温较快，因此碾压时应采用大吨位压路机，紧跟碾压。

12）本条规定的目的是保证再生加铺层的联结，提高面层结构的整体性。

17）冷再生混合料的压实非常关键。在冷再生混合料的压实过程中，建议采用重型压实机具，在集料不破碎的情况下，尽量增大压实功。使用轮胎压路机可显著改善压实效果。

由于现场施工的压实功往往大于试验室的击实功，因此现场的最佳含水率比试验室确定的最佳含水率要略低，且压实度大于100％属正常情况。

8.3.2施工质量标准

1 厂拌热再生中回收沥青路面材料（RAP）的含水率不能过高，否则会造成回收沥青路面材料（RAP）的加热效率低，并可能影响再生混合料的性能。

回收沥青路面材料（RAP）掺配比例小于20％的热再生混合料，施工用的级配控制范围应严格按普通热拌沥青混合料的相应标准执行。回收沥青路面材料（RAP）掺配比例大于20％的厂拌热再生混合料，如果生产过程中不能满足施工级配质量控制的要求，建议加强回收沥青路面材料（RAP）的管理或降低回收沥青路面材料（RAP）掺配比例。如果需要调整施工级配允许波动范围，应进行混合料试验验证与试验段验证。

11级配作为厂拌冷再生沥青混合料生产质量控制的关键指标之一，在发现异常时应随时检测调整。厂拌冷再生沥青混合料因已掺有乳化沥青或泡沫沥青、水等材料，而无法准确检测混合料级配。结合已有工程经验，可通过下列两种方法检测混合料级配：

对布有所有矿料与回收沥青路面材料（RAP）的进料输送带取样进行级配试验。根据试验结果，分析级配波动情况。

对各新集料与回收沥青路面材料（RAP）分别进行级配试验，并按配合比计算合成级配。根据合成级配结果，分析级配波动情况。

12 压实度是冷再生层施工现场质量控制最关键的指标。对乳化沥青冷再生层，采用钻芯法取样或者灌砂法测定密度，然后根据混合料的理论最大相对密度计算再生层的压实度。对泡沫沥青冷再生层，采用钻芯法取样或者灌砂法测定密度，由于难以实测理论最大相对密度，因此采用室内重型击实试验方法获得的密度作为确定压实度的标准密度。由于室内试件击实成型的击实功比现场碾压的压实功要小，标准密度偏低，因此其压实度要求值比使用理论最大相对密度作为标准密度的乳化沥青冷再生层的要求值高。

8.4 彩色沥青混合料面层

8.4.1材料

1 一般规定

1）本条强调了彩色沥青混凝土路面使用的各种原材料在施工前的检验规定。在供货前原材料供应商一般都提供商检报告，由于道路材料的变异性较大，所以在施工前和施工过程中必须对原材料进行检测，不得以供应商提供的检测报告或商检报告代替现场检测。

2）彩色沥青混凝土路面使用的原材料种类很多、质量变异大，不同厂家、品种和规格的原材料混堆无法保证工程质量。

6彩色路面防护剂

1）为了提高彩色沥青混凝土路面的使用性能，防止光照老化、水溶化、增加其表面的耐腐蚀性和耐磨性，在施工结束开放交通以前，宜在其表面加罩一层防护剂。在彩色沥青混凝土路面使用期，宜定期喷洒彩色路面防护剂，以加强对彩色沥青路面的养护。

7颜料

1） 颜料是彩色沥青混凝土路面的一种主要材料，决定着彩色沥青混凝土路面的成败。彩色沥青混凝土路面常用的无机颜料有氧化铁红、浅铬黄、钴蓝、钛铬、二氧化钛等，其中氧化铁红呈红色、浅铬黄呈黄色、钴蓝呈蓝色、钛铬绿呈绿色、二氧化钛呈白色。

8集料

1）与普通沥青混凝土路面集料一致，彩色沥青混凝土路面集料也分为粗集料、细集料两种。人造彩色陶粒是一种新型的彩色沥青混凝土路面集料。对于彩色沥青混凝土路面，集料是非常重要的一种原材料，与普通的沥青路面使用的集料差别很大。彩色沥青混凝土路面最佳的集料是人造彩色陶粒，其次是和路面颜色接近的天然石料，再次是浅色天然石料。

国外的彩色沥青混凝土路面集料大多选用人造彩色陶粒，因为人造彩色陶粒色差小、颗粒均匀、级配稳定可以使用连续式拌和机。另一个原因是国外发达国家环保意识强，原则上不允许开采使用天然石料。但是由于人造彩色陶粒造价高，国内应用的较少。随着我国经济实力的增强，人造彩色陶粒会逐步推广应用。

国内有在彩色抗滑磨耗层掺入反光玻璃、彩色玻璃、铝矾土等彩色材料，丰富了路面的色彩，这些材料理论上也是彩色沥青路面集料的范畴，本规程不再列出，只要质量满足彩色沥青路面集料质量要求，实际工程中允许使用。比如在彩色沥青混凝土路面裂缝处理、坑槽修补、微表处表面修补等养护中，凡规定撒布彩色集料的地方，不仅仅可以使用彩色石料、人造彩色陶粒，也可以撒布与原路面颜色接近的彩色玻璃、铝矾土等材料。

2） 制订粗集料技术要求时参考了《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008和《公路沥青路面施工技术规范》 JTG F40-2004，将机动车道、和非机动车道分别考虑。选择粗集料首先要考虑颜色是否符合要求。

9细集料

由于我国石料加工远远落后于世界先进水平，所以本规程规定天然石料作为细集料宜采用彩色机制砂，这也是出于无奈。实际上我国的细集料大部分是石料生产中的下脚料，含泥量严重超标，影响了路面的整体质量。

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008和《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004中亚甲蓝值均要求≤25，研究结果表明亚甲蓝值≤25要求过低，无实际限制意义，所以本规程将亚甲蓝值调整为≤10。

目前实际施工中对细集料的砂当量重视不够，很多工程对细集料的砂当量控制不严格。《路面稀浆罩面技术规程》CJJ/T 66对细集料的砂当量提出了不小于65%的要求，由于彩色微表处对细集料的砂当量要求较高，为保证工程质量，本规程采用了微表处用细集料砂当量不小于65%。

细集料吸水能力很强，含水量过大不但浪费燃料而且严重影响着混合料的拌和质量，所以细集料储存宜搭建防雨棚。

10填料

1）与普通沥青混凝土路面不同，彩色沥青混凝土路面填料由颜料和矿粉两部分组成。

沥青混合料中矿粉是很重要的一种材料，以前在施工中对矿粉质量没有充分重视。《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008和《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004均按道路等级对矿粉提出了不同的等级要求，鉴于彩色沥青混合料的特殊性(填料由颜料和矿粉两部分组成)，本规程不再对矿粉按机动车道和非机动车道进行分级，统一采用了机动车道指标，相当于提高了非机动车道对矿粉的质量要求。

2） 《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40-2004 规定:粉尘可作为矿粉的一部分回收使用，回收粉尘的用量不得超过填料总量的25%，掺有回收粉尘的填料塑性指数不得大于4%。国外大多数国家允许使用回收矿粉，进行沥青混合料配合比设计时，应掺人相同数量的回收矿粉进行配合比设计。只有德国规范上面层不允许掺加回收矿粉。

但是鉴于我国石料加工水平落后的现实，石料中含泥量较大，回收粉尘中大部分是土，使用回收粉尘影响沥青混合料的路用性能。所以本规程规定:彩色沥青混凝土路面施工中不得使用回收粉尘作为填料。

3）彩色微表处中矿粉的主要作用是改善矿料级配和增加石料的粘附性。水泥、消石灰等具有化学活性的填料的主要作用是调整稀浆混合料的可拌和时间、成浆状态和成型速度等。

8.4.2施工

2 施工准备

1）原材料质量是彩色沥青混凝土路面施工的关键，应与普通沥青混凝土路而重视程度一致。施工材料重点检查各种材料的来源和质量，以及原材料的堆放、保存和各种防护措施。

2）彩色沥青混凝土路面施工设备与普通沥青混凝土路面没有大的区别，施工前要确保施工机械工况良好。设备检查重点是各种施工机械的配置、性能，计量装置的精度、标定，以及设备的调试、安装等。

3） 本规程参照《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1 -2008、《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004沥青混合料配合比设计的有关内容，规定了彩色沥青混合料配合比设计的内容和步骤。

4）做试验段是沥青混凝土路面施工一个必不可少的工作环节，彩色沥青混凝土路面也不例外。

3本条规定了彩色沥青混合料的设计原则。

1）研究表明，随着我国城市道路的快速发展，沥青混凝土路面的施工水平显著提高，机械设备的水平也与发达国家接近。沥青混合料存在的突出问题是:施工中的级配在相关规范给出的范围内，但施工的道路却存在诸多问题，有的沥青混凝土路面施工结束几个月就出现质量问题，发生早期破坏。根据已建沥青路面现场取样分析和室内试验研究，从抽提级配来看，绝大多数路段的实际级配在相关规范推荐设计级配的范围内，并有大多数路段的实际级配与目标设计级配基本是一致的，偏离较小，但是实际的沥青混凝土路面仍然发生了严重的早期损坏。这说明:沥青混合料的级配即使符合现行规范推荐设计级配的范围，也不能保证实际路面具有优良的使用性能。

造成上述问题的主要原因是国家或行业规范在出台时考虑照顾全国不同地域。由于我国南北东西气候条件、地理条件差别很大，国家或行业规范在制定混合料级配范围时给了一个很宽的界限，规范在条文说明中特别强调各地宜参照国家或行业规范优化适合自己的级配范围，或者针对具体的工程设计一个适合本工程的级配范围。但是很多施工单位、监理单位和业主单位并不理解出台规范的初衷，照搬规范，以为只要施工级配在规范允许中就没有问题。

沥青混合料设计常规方法是马歇尔试验法，本规程推荐采用马歇尔试验法。GTM法和Superpave法是两种很成熟的混合料设计方法，在公路行业已推广应用，可在城市快速路及主干道使用但必须使用马歇尔试验进行配合比验证。

本款参照《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004规定了彩色沥青混合料的马歇尔试验技术标准。结合彩色沥青路面仅作为城市道路功能层的特点，由于气候分区主要是出于结构考虑的需要，所以彩色沥青混合料马歇尔试验技术标准不再考虑气候分区，只区分机动车道和非机动车道。

考虑到城市快速路、主干路、交叉口、公交车停靠路段对路用性能要求较高，虽然现在我国的大、中城市白天都对货车禁行，但是晚上仍允许货车通行。城市快速路及主干道同样面临渠化交通、超载等问题，所以本规程规定对城市快速路、主干道及特殊段落的CAC、COGFC混合料，要进行车辙试验、浸水马歇尔试验和冻融劈裂试验、弯曲试验等，以检验混合料的高、低温性能、水稳定性。

4	本条为彩色沥青混合料拌和的有关规定。

1）我国道路施工机械发展很快，公路工程普遍采用了新型的大功率、全自动化控制的拌和机，城市道路许多工程仍在使用小功率(1000或2000型)陈旧的拌和机，这些拌和机使用多年已近淘汰，生产出的混合料质量不稳定。现在新型的拌和机已经普及，市场上大量拥有。为了保证城市道路的工程质量，根据拌和机的市场现状，城市道路施工应选择近3年～5年生产的国产或进口拌和机。

当工程量较小或不以彩色沥青混凝土生产为主的拌和机，颜料可以从搅拌仓观察口加入。

2）对于过去生产普通沥青混凝土的拌和机械，搅拌仓、沥青输送管道、沥青泵、沥青喷嘴、计量泵等粘附有黑色沥青,如不清洗会影响彩色沥青混凝土的颜色，必须进行全面的清洗，或重新布置沥青输送管道、沥青泵、计量泵等。沥青罐清洗非常困难，实际施工中基本做不到，所以要求设置新沥青罐。具体如下:

沥青罐:根据工程的实际情况，有条件的可以增加一个沥青罐;不具备条件的可以做一个简易的沥青池，直接用管道连接到拌缸上的计量管道即可。

管道:由于黑沥青管道内部积聚了大量的黑沥青残渣，无法清洗干净，所以需要一整条新的管道，并带有加热系统，防止管道被彩色沥青堵塞。管道的上端直接接到原黑沥青计量泵上。原计量泵可以用热柴油进行清洗，一般冲刷2、3次即可。

沥青泵:配合管道需要增加一个沥青泵，保证彩色沥青能够满足设备的正常运转。根据拌和楼的实际情况，确定沥青泵的型号。

其他部分:沥青拌缸需要用热骨料或粗砂进行搅拌清洗，要将找缸内的黑沥青残渣彻底清洗干净。

首次拌和彩色沥青混合料时，应先拌和一盘白料，然后再正式生产，第一盘彩色沥青混合料应予以废弃，保证以后生产的混合料颜色的一致。

施工前对拌和机的全而清洗是重要工作，尤其一些缝隙、死角不容易清洗。清洗拌和机对混合料颜色稳定起到关键作用。

3）拌和机的上料装置、计量称重装置决定着混合料配合比，所以要定期标定。

4）普通沥青混合料拌和时间一般为45s(含干拌时间)，由于彩色沥青混合料加有颜料，要求色彩均匀，增加了拌和难度，所以本规程规定间歇式拌和机每盘料的生产周期不宜少于55s。对于特种彩色沥青混合料，拌和难度又增大，拌和时间宜在55s的基础上适当延长。

5）本款彩色沥青混合料施工温度是根据彩色沥青及彩色沥青混合料的性能特点制定的。

工程实践及研究证明《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CIJ1-2008规定的碾压终了的表面温度标准过低，本规程将彩色沥青混凝土碾压终了的表面温度适当提高了10℃～20℃。

夏天施工时，路表温度50℃时，路面内部温度尚有60℃～70℃，这时开放交通显然会造成高温车辙，所以本规程将彩色沥青混凝土路面开放交通时的路表温度定为不高于40℃，比《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 降了10℃。

5 本条规定了彩色沥青混合料的运输要求。

3）严禁使用普通乳化沥青、柴油、煤油等作为防粘剂或隔离剂，因为普通乳化沥青影响彩色沥青混凝土路面的颜色;柴油、煤油溶解彩色沥青，会对路面造成破坏。

4）城市彩色沥青混凝土路面施工时，拌和机一般在郊处，混合料运距较远。为了增加保温效果，本款规定运输车辆要双层。

6本条规定了彩色沥青混合料的摊铺要求，也适合于温拌合料。

1) 路面摊铺宽度与摊铺机匹配问题是工程中经常遇到的问题，选单机或双机题困扰着施工人员。《城镇道路工程施工与质量验收规范》CIJ1-2008规定:“城市快速路、主干道宜采用两台以上摊铺机联合摊铺，每台机器的摊铺宽度宜小于6m”。这项规定是在该规范制订时(2008年)摊铺机市场现状出台的，当时国内、外的大型摊铺机还不成熟，摊铺9m～12m路面宽度时离析严重，无法满足施工要求。

欧美、日本等发达国家在几十年前建设高速公路时并未使用宽幅摊铺机，原因在于当时生产的摊铺机受综合机械、控制等技术水平的限制，基本上均为小型(小于3.6m)、中型(4m～6m)和大型(7m～9m) 机型，不具备宽幅摊铺的能力。而改进型的宽幅摊铺机，也只是将传统大型(7m～9m)摊铺机螺旋和熨平板加长为12m，整机参数基本不变，因此也不具备完成宽幅摊铺的能力。前几年市场上供应的进口宽幅摊铺机大多是为适应我国旧规范要求全幅摊铺而生产的，仅仅是加长了螺旋输料器和熨平板，在其他方面并未做过多的优化，这样的改进型宽幅摊铺机并不符合我国的初衷。

随着机械市场国际化大采购的普及，我国的摊铺机得到快速发展，现在已成功开发出摊铺宽度18m的大型摊铺机，新的大型摊铺机质量稳定，摊铺宽度大于进口机，性能优于同类进口机型，能满足路面宽幅摊铺要求。进口宽幅摊铺机经过多年的升级换代，性能大大提高，也能满足路面宽幅摊铺要求。

2) 铺机复杂的道路施工机械，施工时要调整多个工作参数和施工参数，如预热熨平板，调整摊铺机作业宽度、工作仰角、拱度、松铺系数、熨平板前缘与分料螺旋距离、刮板输料器输料速度、螺旋输料器高度、螺旋输料器转速、刮料板高度、熨平板振捣装置的振动频率和振幅、摊铺速度等，并且在施工中要根据摊铺质量变化及时校正这些工作参数和施工参数。

摊铺机开工前应提前0.5h～1h预热熨平板不低于100℃，铺筑过程中应合理选择熨平板振捣式夯锤的振捣频率和振幅，以提高路面初始压实度;熨平板加宽连接处应仔细调节，至摊铺的混合料没有明显的离析痕迹。

4)普通沥青混凝土施工一般采用乳化沥青或改性乳化沥青作为黏层油，但是彩色沥青混凝土不能使用。不能因为彩色沥青混凝土工程量小或图省事使用普通的乳化沥青或改性乳化沥青作为黏层油，否则将严重影响路面色彩。

5) 保持摊铺机匀速行走和连续均匀供料是很难的，首先是摊铺机要顶推运料车前行，第二是向摊铺机供料的运输车辆不停地更换，造成摊铺机不能匀速行走和连续均匀供料。为了解决上述问题公路系统使用了沥青混合料转运车,市政工程也有采用。使用沥青混合料转运车有下面几大优点:

运输车在向摊铺机送料时产生直接碰撞，不仅增加摊铺机的负荷，而且影响摊铺机在摊铺过程中的平整度。使用沥青混合料转运车后，转运车与摊铺机保持恒速、恒距离，运料车不再将混合料直接倒入摊铺机料斗，而是先倒入转运车，运料卡车不会对摊铺机产生撞击。

转运车巨大的贮料仓，可贮存足够的混合料，使运料卡车在卸料时不必再排长队，减少了运料卡车的数量。

通过沥青混合料转运车，可以不间断地向摊铺机输送混合料，从而减少停工待料及过多路面接缝的产生，摊铺效率可提高20%。

运料卡车将已产生级配离析和温度离析的混合料倒人沥青混合料转运车，进行二次拌和，有效消除了级配离析和温度离析。

提高了作业质量和路面的使用性能，延长了路面的使用寿命，大大节约了路面的养护和长期维修费用。

摊铺时片状离析主要是由于摊铺机收斗产生的，所以在摊铺时应尽量减少收斗次数。

7养护

1) 彩色沥青混凝土路面造价高，养护与维修困难、成本高，所以要加强预防性养护，有了小病害要尽快处理，不要等到酿成大的病害再维修。总的思路是勤养护、少维修。

2) 彩色沥青混凝土路面应定期进行检测、路面技术状况评价、养护状况评定，掌握真实的信息资料，为科学制订养护决策提供依据。

《城镇道路养护技术规范》CJJ 36规定城市道路养护与维修工程要进行竣工验收，并对验收的工作内容、验收程序和方法作了明确的规定。

3) 城市道路彩色沥青混凝土路面一般铺筑在黑色沥青或水泥混凝土路面的上面，大多情况下都是在交通临时断行或不完全断行的时候施工，要特别注意减少对通行车辆的影响。

4) 本条规定了彩色沥青混凝土路面预防性养护的主要工作内容。

5) 日常清洗就是路面污染后随时清洗，定期清洗根据季节、浮尘及降雨情况不同灵活掌握。

6) 喷洒彩色路面防护剂目的是防止光照老化、水溶化，增加其表面的耐腐蚀性和耐磨性。第二次喷洒时宜加入颜料，具有恢复路面颜色的功能。

8.4.3施工质量标准

4本条规定了色彩质量验收办法。

色彩的测定有两种，一种是使用仪器进行比色，另一种是目视比色法。目前，国内对涂料、建筑的色彩检测大多使用目测法。目测法比较直观、方便，所以本规程采用了目视比色法。

目视比色法有相关的要求，规定在相同的实验条件下，包括严格按照规则制作试板、选择光源、背景、角度和观察者等，进行平行比较。具体操作如下：将试板与参照标准板并排放置，使相应的边互相接触或重叠。眼睛至样板的距离约为500mm，为改善比色精度，试板位置应时时互换。色差的评级分为：近、似、稍、较4级。色差相差多少，认为是合格，需要根据实际情况制定。

目视比色法因观察人不同会有不同的结果，但作为土木工程，只要掌握一定的色度学知识和观测经验，不影响检测结果的准确性。

色彩质量鉴定目前按目视比色法进行，随着彩色路面施工对色彩的重视和色彩检测仪器的推广，以后逐步过渡到使用仪器进行比色。

目前色彩色差计国内、国外有很多生产厂家，有适合路面色

彩检测要求的小型色彩色差计，国产仪器价格约1.5万元左右，进口产品约3万元～4万元。设计院适宜大型台式的色彩色差计。

配色管理软件社会上很多，印刷、纺织、装饰等行业广泛使用。

彩色雾封层用的颜料可在施工前加入彩色雾封层材料中，要充分搅拌均匀；也可在生产彩色雾封层材料时加入。不管何时加入颜料，要经过试验，保证喷洒后的路面色彩与原路面的设计色彩接近。

彩色雾封层还具有治理彩色沥青混凝土路面轻微的透水病害的作用。

8.5透水沥青混合料面层

8.5.1材料

2较之于密实型沥青混合料，透水沥青混合料更容易受到紫外线、水和空气等外界不利因素的影响。降雨时，车辆在高速行驶的过程中，轮胎和路面相互作用产生的动水压力，对裹覆混合料的沥青薄膜有剥离作用，如果沥青与集料的黏附性能差，则混合料容易发生松散。因此透水沥青混合料中，应选用高黏度的改性沥青。

3目比前国内使用的高黏度改性沥青主要有两大类：一类是成品高黏度改性沥青，另一类是将改性剂直接投放到沥青混合料内达到高黏度改性的目的。

5透水沥青混合料形成的是骨架一空隙结构。与普通密级配沥青混凝土相比，粗集料用量明显增大，约占集料总质量的85%,集料之间的接触面积大幅减少，接触点的应力提高，因此，对粗集料的压碎值提出了较高的要求。粗集料的针片状颗粒含量也是透水沥青混合料重要的控制指标之一。若集料中细长扁平状颗粒过多，在施工过程中容易被压路机压碎、折断，从而在沥青混合料内部留下没有被沥青覆盖的断面，降低混合料之间的粘结力，并且还会影响级配，导致空隙率堵塞变小，影响透水效果。这些断裂面还有可能成为混合料内部的微裂缝，在荷载作用下产生应力集中而导致路面加速开裂。

7当粗集料黏附性不符合规定时，宜掺加消石灰、水泥或用饱和石灰水处理后使用，必要时可同时在沥青中掺加耐热、耐水、长期性能好的抗剥落剂。粗集料磨光值及与沥青的黏附性试验方法应符合现行行业标准《公路工程集料试验规程》JTG E42和《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20的相关规定。

8天然砂表面圆滑，与沥青的黏附性较差，使用太多对高温稳定性不利。石屑是石料破碎过程中表面剥落或撞击下的棱角、细粉，棱角性较好，但石屑中粉尘含量很多，强度很低、扁片含量比例较大，且施工性能较差，不易压实。因此，本规程中要求透水面层的细集料采用机制砂。细集料试验方法应符合现行行业标准《公路工程集料试验规程》JTGE42的相关规定。

11纤维的掺加比例以沥青混合料总量的质量百分率计算，通常情况下木质素纤维不低于0.3%，矿物纤维不低于0.4%，必要时可适当增加纤维用量。纤维掺加量的允许误差为士5%。

8.5.2 设计

2 结构组合设计

1) 透水沥青路面适用于新建、扩建、改建的道路工程、市政工程、广场、停车场、人行道等。其中透水沥青路面Ⅰ型仅路面表面沥青层作为透水功能层，沥青表面层下设封层，雨水通过沥青表面层内部水平横向排出。其主要功能是排除路面积水、降低噪声、提高路面抗滑性能和行车安全性能。透水沥青路面I型也包含路表水进入沥青表面层或进入沥青中下面层排到邻近排水设施的这种类型。透水沥青路面Ⅱ型是沥青面层和基层均具有透水能力，雨水降落到路面后，渗入路面直至基层，在基层底部横向排出，透水沥青路面Ⅱ型除了具备I型所具备的功能外，还具有路面储水功能，减少地面径流量，减轻暴雨时城市排水系统的负担等功能。透水沥青路面Ⅲ型是整个路面结构即面层、基层和垫层都具有良好的透水性能，雨水在降雨结束后的一定时间内，通过路面结构渗入土基，透水沥青路面Ⅲ型除了具备透水沥青路面Ⅰ型和Ⅱ型的功能外，另一个重要的特点是补充城市地下水资源，改善道路周边的水平衡和生态条件，提供良好的人居环境。

透水沥青路面从结构上主要分为面层、基层和垫层,面层一般采用透水沥青混合料；透水基层在面层下，一方面参与路面结构的承载，具有力学强度，另一方面可以作为暂时的储水层；垫层不同于传统路面的垫层，在土基渗透性良好的路面结构如砂性土路基中可以不设置该层，可通过在墊层与土基之间设置土工织物，起到隔离土基细粒料堵塞透水层的过滤作用；当路基土渗透性一般如黏性土，为了改善土基的水温状况，提高路面结构的水稳性和抗冻胀能力，则应当设置砂垫层。

2）在面层透水沥青混合料的配合比设计中,一般借鉴日本较为成熟的设计方法，以2.36mm筛孔的通过率在中值级配附近以士3%左右相差暂定3个级配，并按矿料表面黏附的沥青膜厚14μm,用经验公式计算暂定沥青用量。然后按照三个级配成型马歇尔试件（双面击实50次），测定试件的空隙率，确定试件的空隙率是否与目标空隙率一致或者目标空隙率在这三组级配得到的空隙率范围中，必要时根据2.36mm筛孔通过率同空隙率的关系对集料级配进行调整。根据混合料的析漏试验和马歇尔试件的飞散试验，确定最佳沥青用量，最后进行混合料性能验证。透水沥青混合料的试验方法应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的相关规定。

3）级配碎石透水基层是由各种大小不同粒径碎石按照一定级配组成的开级配混合料。在这种结构中，粗集料之间的内摩阻力和嵌挤力对混合料强度起决定作用。级配碎石透水基层虽然具有较好的高低温性和良好的透水性，但其强度低，模量小，永久变形大。因此如何提高级配碎石透水基层的强度成为能否成功应用的关键。为了提高级配碎石透水基层的强度，需要严格选材，控制碎石原材料强度、压碎值以及细料的塑性指数、针片状含量。

级配碎石的最大粒径为37.5mm时CBR值较高，但粒径越大在运输、施工过程中离析现象越严重。最大粒径为31.5mm特别是26.5mm的级配碎石相对不易离析，质量均匀，同时可以满足较高的CBR值和干密度，所以在设计中可推荐选用最大粒径为31.5mm或者26.5mm的碎石。

6 垫层

透水垫层介于透水基层与土基之间。可改善土基水温状况，提高路面结构的水稳性和抗冻胀能力，并扩散荷载，减小土基变形，扩大渗透面积，提高透水能力，还可以作为反滤层，防止土基材料进入透水基层。目前，透水垫层可采用粗砂、砂砾、碎石等透水性好的粒料类材料，通过0.075mm筛孔颗粒含量不宜大于5%。当土基受冻胀影响较小、且为渗透性较好的砂性土或者底基层为级配碎石时可不设垫层。

7 路基

Ⅲ型透水沥青路面为全透水结构，雨水直接通过路面各结构层向路基渗透，湿陷性黄土、盐渍土、膨胀土等路基土因雨水直接渗入而不稳定，路面结构会因路基的不稳而受损，在此类路基土上不宜直接铺筑Ⅲ型透水沥青路面。

8 排水设施

透水沥青路面排水应接入城市排水系统。在城市排水系统未建立时，应按临时排水设计。

9 透水路基、基层施工

路基开工前，应在全面理解设计要求和设计交底的基础上，对施工地段进行详细的现场调查研究与核对。

10 透水面层施工

1)当透水沥青混合料中采用高黏度改性沥青时，在进行配合比设计与施工时，不宜采取沥青的黏温关系确定混合料拌和与压实温度，而应修筑试验路采用实际试拌试铺的试验方法，确定各种施工温度。

3)透水沥青混合料温度过高，易产生沥青的流淌；温度过低则施工作业极为困难。因此施工中温度控制尤为重要，考虑由拌和厂至施工现场的运距及运输时间等因素，施工单位应采取严格的温度管理措施。

8.7沥青贯入式与沥青表面处治面层

8.7.2沥青贯入式面层

2沥青贯入式路面质量是以结构层厚度、路面弯沉值、压实度作为主要控制项目，施工中应严格要求。

8.8  水泥混凝土路面

8.8.1  一般规定

1 我国当前水泥混凝土路面主要有滑模、轨道、三辊轴机组、小型机具等施工工艺，适用于不同等级公路和城市道路水泥混凝土路面施工。《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87仅规范了小型机具施工方法，已不能适应当前水泥路面施工装备、工艺和技术水平的要求。

2按照我省目前城市道路水泥路面施工情况，尚没有用滑模、轨道摊铺机施工城市道路水泥路面。考虑到今后发展的趋势和可能性，将上述施工方法列入了本规范，以适应水泥路面施工技术发展的需要。

8.8.2  原材料应符合下列规定：

1 水泥路面应优先采用旋转窑生产的道路硅酸盐水泥，没有道路水泥的情况下，可采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。为了施工需要，表8.8.2-1给出了不同交通等级下水泥R3、R28的弯拉（抗折）强度。现行有关水泥标准中，水泥强度是由抗压强度决定的，并不完全代表水泥的弯拉强度。而水泥混凝土道路面层的第一力学指标是弯拉强度，故路面层混凝土用水泥均应以实测水泥弯拉强度为准来选择使用。路面常用水泥化学成分、物理性能见下表2。

表2  路面常用水泥化学成分、物理性能汇总

| 水泥性能 | 道路水泥 GB 13693 | 硅酸盐水泥 GB 175 | 普通水泥 GB 175 | 矿渣水泥 GB 1344 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝酸三钙 | 不得大于5.0%② | — | — | — |
| 铁铝酸四钙 | 不得小于16.0%② | — | — | — |
| 游离氧化钙 | 旋窑不得大于1.0%②立窑不得大于1.8%② | — | — | — |
| 氧化镁 | 不得大于5.0%② | 不宜大于5.0%～6%① | 不宜大于5.0%～6%① | 不宜大于5.0%～6%① |
| 三氧化硫 | 不得大于3.5%① | 不得大于3.5%① | 不得大于3.5%① | 不得大于4.0%① |
| 碱含量 | 供需双方商定 | 双方商定或有活性集料不得大于0.6% | 双方商定或有活性集料不得大于0.6% | 供需双方商定 |
| 混合材种类 掺量 | 0～10%活性② | Ⅰ不掺② ，Ⅱ≤5% 石灰石或矿渣② | 6%～15%活性混合材，5%窑灰，≤10%非活性混合材 | 20%～70%矿渣② |
| 烧失量 | 不得大于3.0%② | Ⅰ≤3.0%② Ⅱ≤3.5%② | 不得大于5.0%② | — |
| 细度（80μm） | 筛余量② 不得大于10% | 比表面积② 大于300m2/kg | 筛余量② 不得大于10% | 筛余量② 不得大于10% |
| 初凝时间 | 不早于1h① | 不早于45min① | 不早于45min① | 不早于45min① |
| 终凝时间 | 不迟于10 h② | 不迟于390min② | 不迟于10 h② | 不迟于10 h② |
| 安定性 | 蒸煮必须合格① | 蒸煮必须合格① | 蒸煮必须合格① | 蒸煮必须合格① |
| 20d干缩率 | 不得大于0.10%② | — | — | — |
| 耐磨性 | 不得大于3.6kg/m2② | — | — | — |

注：①示任一项不符合标准指标者，为废品；

②示任一项不符合标准指标者或强度低于商品强度等级时，为不合格品。

2 粗集料应符合下列规定：

1）施工试验证明，水泥路面混凝土的抗压强度可达到C35～C50级，粗集料使用级别的规定应不低于Ⅱ级。

2）规定粗集料的最大粒径主要是：有利于得到较高的混凝土弯拉强度；有利于防止混凝土离析和塌边；有利于减少摊铺机等施工机具的磨损；有利于提高混凝土的抗冻性、耐磨性和耐疲劳性。

3 细集料应符合下列规定：

水泥路面宜使用细度模数大于2.5的中、粗砂，同时考虑到目前的技术条件下，通过使用引气高效减水剂减少用水量，降低水灰比，可以做到使用细砂的混凝土能够满足弯拉强度和低水灰比。规定了机制砂的砂浆磨光值大于35。这主要是从抗滑安全和耐磨性出发提出的砂硬度规定，砂的硬度对行车安全和耐磨有很大的影响。

8.8.4 外加剂的质量等级：鉴于水泥路面工程的重要性，本规范规定外加剂的产品质量应达到一等品的要求，不允许合格品。另一方面，目前国内外加剂市场相当混乱，此规定对保证水泥路面和桥面工程质量有利。

引气剂不仅引气而且具有普通减水剂的减水率，它可增大新拌混凝土的粘聚性，防止泌水离析，提高了混凝土的匀质性；引气剂所引含气量增大了混凝土中水泥浆的体积，使施工出的混凝土结构表面光滑密实、平整度高、外观规矩；适宜含气量的引气混凝土，弯拉强度提高10%～15%，降低了抗弯弹性模量，减少了干缩和温缩变形，提高了抗冻性和抗渗性，缓解了碱集料反应和化学侵蚀膨胀，改善了路面混凝土的耐候性，增强了耐久性。

8.8.6本条规定钢纤维抗拉强度不宜小于600Mpa是同时考虑了钢纤维的拔出应力、设计应力、施工便利和疲劳寿命的综合效果。钢纤维长度的规定是考虑到提高混凝土的弯拉强度、抗拉强度、抗裂和增加韧性等作用，同时规定钢纤维长度不宜大于粗集料最大公称粒径的2倍是为减少搅拌不均匀或搅拌困难。

8.8.7  胀缝接缝板：在目前使用的各类胀缝板材料当中，泡沫橡胶胀缝板是性能和使用效果较理想的胀缝板材料。

8.8.8  性能良好的填缝料和正确的填缝工艺，才能保证填缝深度和填缝料形状系数，有效地提高接缝的灌缝质量。

8.8.10 胀缝传力杆套帽加工及安装对传力杆使用效果影响较大。安装传力杆易发生的问题是传力杆套帽就位不规范、与端部未封口影响质量。拉力杆主要是用于混凝土面层纵缝，采用切假缝作缝时，宜在混凝土铺筑过程中置入，位置应准确。当面层为钢筋混凝土时，可用横向钢筋代替传力杆。

8.8.11混凝土配合比设计应符合下列规定:

1配合比设计必须满足三项基本要求，即弯拉强度、工作性和耐久性。

2城市快速路和主干路、次干路等采用混凝土面层时，混凝土28d设计强度标准值应符合国家现代标准《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG-D40的规定。混凝土配合比设计应由施工单位和监理单位共同委托具有相应试验资质的单位进行。城市道路应采用弯拉控制混凝土配合比设计。

混凝土配合比中水灰比的确定，主要通过满足耐久性要求的最大水灰比确定，并通过使用引气剂、复合高效减水剂技术，将水灰比降至0.35～0.44之间。

3  拌合物凝结时间的控制：在任何气温下，均要求将拌合物的初凝时间控制在施工所必需的3h，终凝不晚于10h。夏季要求缓凝或保塑，低温施工要求早强，负温施工要求防冻。

4 室内配合比确定后，考虑到室外条件的生产状态与室内的差异应进行配合比的确定与调整。

1) 按工作性要求，优选外加剂品种和掺量；调整单位用水量和砂率等。

2) 按拌合物试拌试验得出的混凝土视密度及含气量，调整配合比。

3) 按水灰比、单位水泥用量的规定增减幅度，制作试件，进行强度及耐久性检验。

4) 规定试验室基准配合比的确定程序。实践证明：这样做十分有必要，这是施工技术准备充分与否的标志之一，是保障混凝土能否成功地进行摊铺，且技术指标满足要求的前提。

搅拌站试拌配合比：室内配合比确定后，实际路面铺筑前，还应进行搅拌站配合比试拌检验，检验通过，其配合比方可用于摊铺。

8为了满足路面混凝土变形、抗裂、耐久、抗磨等性能要求，对水泥中掺入非活性混合料（黏土、煤矸石、火山灰等）应严格限制，对掺入粉煤灰等活性材料最大掺量不大于30%，而且使用量应在配合比设计中经试验确定。

8.8.16 施工准备应符合下列规定:

1道路设计中应有板块划分设计。划分板块对混凝土面层浇筑顺序与质量十分重要，特别是城市道路系统中路口多，道路范围内检查井多，划分板块工作的重要性尤为突出。

2面层混凝土施工对连续性、合理分布浇筑顺序有严格要求。本条强调了施工前应检查的重点，以保证施工质量。

4根据我国的施工实践，因路基不稳定、不均匀沉降造成的断板及沉陷破坏比例占多数，水泥路面必须有稳定、密实、均质的路基，甚至比柔性路面对路基的要求还要高。

8.8.17 模板与钢筋应符合下列规定:

1对轨道摊铺机、三辊轴机组、小型机具三种铺筑方式而言，模板比滑模摊铺中的基准线还要重要，它不仅是路面摊铺的几何基准，而且是铺筑设备作业和拌合物所依托的支撑条件。关系到定模摊铺的几何线形顺直度、厚度、平整度及其稳定性等关键质量指标。

2模板安装最主要是稳固，模板（含轨道）安装的精确度影响浇筑后的混凝土的精确度，模板防粘措施应满足拆模需要。

3表8.8.17-3规定最早拆模时间的主要目的，是在拆模时不得损伤或撬坏路面，同时避免模板的损坏。

8.8.18混凝土搅拌机必须是强制式且有自动控制计量系统装置，严禁使用小型自落式滚筒搅拌机，确保混凝土拌合物的拌和质量。

8.8.19  运输到现场的拌和物应保持不离析，且具有适宜摊铺的工作性。

8.8.20混凝土铺筑应符合下列规定:

1根据目前我省城市水泥路面施工水平，应按本条规定组织水泥路面的施工。小型机具施工的水泥路面，受人为因素影响较大，施工质量较难保证。综合施工管理水平较高时，施工质量也是可以保证的。太原市在上世纪80年代末和90年代初采用小型机具修建的两条城市主干道水泥路面，至今未进行过大修，目前仍在正常使用。

9 三辊轴机组铺筑应符合下列规定：

1) 设备选型与配套：三辊轴机组铺筑水泥路面的主要设备有：

三辊轴整平机：三辊轴整平机实质上属于小型机具的改造形式，是将小型机具施工时的振动梁和滚杠合并安装在有驱动力轴的设备上。但仅靠三辊轴整平机是不能保证面板中下部路面混凝土振捣密实的。因此必须同时配备密集排式振捣机施工。

振捣机：目前有仅安装一排振捣棒的形式，也有同时安装有辅助摊铺的螺旋布料器和松方控制刮板的形式，宜采用后一种形式。

振捣梁：桥面铺装时（厚度不超过15cm）可使用振捣梁。

拉杆插入机：是摊铺双车道路面时，在中间纵缝中插入拉杆的专用装置。

3) 三辊轴机组的施工工艺流程：其施工程序与小型机具施工接近。不同之处有两点：一是使用排式振捣机代替手持式振捣棒；二是将振动梁与滚杠两步工序合成为三辊轴整平机一步。三辊轴机组施工时，推荐使用真空脱水工艺和硬刻槽来保证表面的耐磨性和抗滑性。

10  三辊轴机组铺筑：

1) 卸、布料：布料的关键是掌握好松铺系数，松铺高度与横坡满足要求。

2) 密排振实：有间歇插入振实、连续拖行振实两种，一般讲间歇插入振实效果好于拖行振实。振捣速度应缓慢而均匀，连续不间断行进，将拌合物中的气泡排除干净。

3) 拉杆安装：除单车道在侧面插入拉杆外，双车道还应注意使用插入机插入中间假纵缝拉杆的位置。以往无论哪种施工方式，应对拉杆的插入精确度严格要求。否则将造成行车道拉杆端部纵向开裂。

4) 三辊轴整平机作业：应按照本规范规定的作业单元、料位高差、振动滚压遍数、补料、静滚、表面质量控制的要求进行，其中最关键的是料位高差和振动滚压遍数的控制。振动滚压遍数并非越多越好，一般需要2～3遍。

5) 饰面：三辊轴机组摊铺时，饰面相当重要，直接使用三辊轴整平机滚过的表面，实践证明平整度是达不到3m尺不大于3mm要求的。因此，必须配备饰面工具，并认真操作。

12 轨道摊铺机铺筑应符合下列规定：

1 轨道摊铺机选型：根据一次摊铺的宽度，参照表8.8.20-6选择。

2 轨道摊铺机作业要领：

1) 布料：按配置的螺旋布料机、布料刮板或箱式布料机三种方式进行。后者适用于摊铺连续配筋或钢筋水泥路面。布料的关键是按坍落度不同控制松铺系数。

2) 振实作业：振捣棒组操作与三辊轴机组的振捣机一致，宜采用间歇插入振实。

3) 轨道摊铺机的振捣棒组应配备超高频振捣棒，最高11000次/min，工作频率600～10000次/min，如果用手持式振捣棒，其振捣频率仅1500～3000次/min，就不能激发水泥的活性，影响混凝土的弯拉强度。

4) 振动梁：振动梁的振捣频率在3000～6000次/min，（50～100Hz）之间可调。

5) 整平饰面：轨道摊铺机上可配备往复式滚筒、纵向抹平板或斜向抹平板。精平饰面：与三辊轴机组要求相同。

15 小型机具铺筑应符合下列规定：

人工小型机具摊铺主要应控制均匀卸料及松铺系数，保证混凝土的均匀性，由于小型机具施工振捣容易漏振和欠振，且表面外观很难发现，因此一般小型机具施工不应在城市快速路和主干道上应用。

17～21 摊铺主要是控制好卸料及松铺系数，防止混凝土离析，保证混凝土均匀。振实是摊铺中的关键工序，施工中可采取以下措施：

1) 振捣棒：每2m宽度应配备一根，4m宽配2根；8m宽配4根，并排全断面连续振实。

2) 每4m宽度配备1根振动板；8m宽度配备2个振动板，纵横交错两遍振实。

3) 4m宽路面采用1根振捣梁；8m宽度采用2根振捣梁。

4) 滚杠：4m宽路面采用1根滚杠；8m宽度采用2根。

5) 整平饰面：包括滚杠提浆整平、抹面机压浆整平饰面、精整饰面三道工序，这里需强调的是三道整平工序缺一不可，并给出了具体操作要求。

22 真空脱水工艺要求

真空脱水工艺不适宜板厚超过24cm的混凝土面板，吸水时间（min）宜为板厚（cm）的1～1.5倍。相同板厚面板，昼夜平均气温越高脱水时间越短，并应以剩余水灰比来检验真空吸水效果。

真空脱水工艺是希望能够在没有采取减水剂措施降低水灰比时，保留其真空脱水后混凝土拌合物水灰比小、耐磨性得以提高的优点。

真空脱水工艺的缺点也是很明显的，是主要的问题是真空脱水后，面积内形成了众多上下贯通的毛细管通道，有损于面板的实际弯拉强度及其在一块面板内的均匀性，且影响平整度。真空脱水工艺的缺点，是可以在真空脱水后使用较重型的抹面机或三辊轴整平机，再一次反复压实抹面，得到一定程度的弥补或修复的。大量的工程实践已证明：使用了真空脱水工艺的路段，面板的使用年限确实比不使用外加剂也不使用真空脱水工艺的路段要长。

真空脱水工艺推荐采用（重型）叶片式、圆盘式抹面机或三辊轴机压实整平，使上下贯通的毛细管得到一定程度的修复，同时改进真空脱水后中间低四周高的吸水盆不平整现象。采用重型抹面机压实整平后，已经不可能软拉抗滑构造了，只能硬刻槽。真空脱水后的路面一般可略提前切缝。

8.8.21 钢筋混凝土路面与普通水泥路面铺筑的主要区别在于：

1) 选用合适的布料及供料设备，保证钢筋网不被混凝土或机械压变形、变位。

2) 摊铺坍落度可略大10～20mm，钢筋网阻隔对振实有一定影响，为了保证振捣密实度而采取的减小稠度措施，坍落度增大后，由于有钢筋网约束，即使没有模板的滑模摊铺，也不会发生塌边现象。

3) 振捣的核心问题是保证振捣密实，振实时间宜适当延长，推进速度应适当减慢,不使路表面遗留下易于收缩开裂的砂浆暗槽。

4) 连续配筋和钢筋混凝土路面是忌摊铺过程中断，尽管可采取中断部位加强钢筋，但毕竟是混凝土面板的冷接头，在冷接头位置肯定开裂，而且裂缝宽度较大，因此，要尽量避免。

5) 设置横向施工缝，施工中因不可抗拒因素中断摊铺时，采取的加强配筋措施。

8.8.22 待铺装的钢筋混凝土桥面必须有足够的粗糙度并清洗干净，桥面钢筋网焊接、锚固与安装的质量对混凝土铺装的使用寿命影响很大。严格按本规范的规定施工，是保证桥面铺装质量的基础，必须认真执行。

8.8.24面层接缝施工应符合下列要求：

无论采用滑模、轨道、三辊轴机组或小型机具哪种工艺方式施工，其接缝的设置原则和施工方式是相同的。

1 纵缝施工

纵向施工缝：机械摊铺宽度小于路面总宽度时，连续摊铺纵向施工缝为平缝加拉杆型，拉杆由人工或机械装置插入。

纵向缩缝：当机械一次摊铺宽度大于2个以上车道有纵向假缩缝，用机械自动插入拉杆，切缝法施工假纵缝。

2 横向施工缝

混凝土已经初凝、中断或结束摊铺应使用端头钢模板设横向施工缝。位置宜与横缝重合，不能重合时应做带螺纹传力杆的企口缝。

3 横向缩缝

1) 缩缝间距：本规范规定缩缝应按5m板长度间距布置，不推荐斜缩缝和不等间距的缩缝形式。斜缩缝锐角很容易断角；不等间距缩缝长板弯拉应力大、易断，且使用寿命明显缩短，达不到相同的使用期限。

2) 不设传力杆缩缝：适用于中、轻交通道路水泥路面。

3) 传力杆缩缝：在超轴载或特重、重交通的高速公路、一级公路及城市快速路、主干路水泥路面上或渠化交通严重的收费站广场，全部缩缝应设传力杆。

4 胀缝施工：胀缝施工的技术关键有两条：一是保证钢筋支架和胀缝板准确定位，使机械或人工摊铺时不推移，支架不弯曲，胀缝板不倾斜。要求支架和胀缝板较有力的固定。二是胀缝板上部软嵌入临时木条，胀缝板顶部会提前开裂，来不及硬切（双）缝，已经弯曲断开，缝宽不一致，很难处理。解决办法是临时软嵌（20～25）mm×20mm木条，保持均匀缝宽和边角完好性，直到填缝剔除木条（施工车辆通行期间不剔除），再粘胀缝多孔橡胶条或填缝。

5 切缝：目前水泥路面切缝技术有很大进展，设备有软切缝机、普通切缝机、支架切缝机等。切缝方式有：全部硬切缝、软硬结合切缝和全部软切缝三种。应根据我省各地的施工经验，总结当地日温差条件下适宜的切缝方法和深度。

8.8.25水泥路面接缝必须及时灌缝来保证接缝不透水，并维持其宽度，控制板底水冲刷破坏和接缝口破坏，提高面板防水密封性、板间嵌锁和荷载传递能力。城市快速路、主干路推荐使用树脂、橡胶和改性沥青类填料材料，一般道路可用热灌沥青和胶泥类填缝材料。

8.8.26 抗滑构造主要有拉毛处理、塑性拉槽及硬刻槽等施工方法，其适用范围参见本条要求。

8.8.27 现有的养护剂保水率不高，推荐加大喷洒养护剂剂量、喷洒双层养护剂或一层养护剂再覆盖塑料薄膜等养护方式，保证养护效果。保湿膜是新型养护材料，底部是吸水保湿膜，上部为黑色吸热隔水塑料薄膜，保温、保湿效果较好。

8.8.28在水泥混凝土面层铺筑成品质量中，通过养护，保证混凝土弯拉强度达到质量要求是关键。列为强制性条文。

8.8.29 必须制定特殊气候条件的施工方案，采取必要的防范措施，按照本规范的要求组织施工。

8.8.30高温条件下对混凝土路面施工的生产工艺和管理要求较高，且容易导致混凝土面板出现质量问题造成损失，因此建议混凝土路面施工应避开高温时段，选择在早晨、傍晚或夜间施工，并制定好施工方案。

8.8.31应加强施工质量的监控、管理与检查，对出现的质量问题，立即进行纠正或停工整顿，问题不解决不得开工。确保工程质量，为施工质量打好坚实的基础。施工中，施工单位自检水泥混凝土路面技术指标和允许偏差应符合表8.8.32的规定。

9  人行地道结构

人行地道是城市道路交通中重要的人行过街设施，对解决人与车的交通干扰有重要作用。人行地道的形式与设施的水平多种多样。本规范只规定了几种最基本的典型的主体结构相应的施工技术、质量要求。

9.3预制安装钢筋混凝土结构人行地道

9.3.1预制钢筋混凝土墙板等构件安装前应进行质量复验，除检验出厂合格标识及出厂合格证，必须同时检查预制件实体。预埋件位置、外观与外形尺寸，抽样作非破损强度检查，合格后方可使用。

9.4砌筑墙体、钢筋混凝土顶板人行地道

9.4.2砌体挡土墙施工也应执行本条要求，为保证挡土墙墙体的结构安全，每天连续砌筑高度不宜超过1.2m。相邻挡土墙墙体高差较大时应先砌高墙段。挡土墙高度大于或等于1.2m时，应搭设操作平台。

10  挡土墙

10.1.1基槽开挖后应由勘察、设计人员进行验槽，以保证地基承载力，此过程不得忽略。需进行处理的槽基应由勘察、设计人员提出处理方案，待处理完毕后经勘察、设计人员验收合格后方可进行下道工序施工。

10.2.1现浇重力式钢筋混凝土挡土墙应进行模板设计。保证模板具有足够的强度、刚度和稳定性，能承受浇筑混凝土的冲击力、混凝土的侧压力及施工中产生的各项荷载。

10.5.3加筋土挡土墙对填土土质有一定要求。本条明确了禁止使用的土类。砂类土、砾类土力学性能稳定，受含水量影响较小，因此加筋土土料选择时宜选先选用。

10.5.6加筋土挡土墙、填土的种类、每层填土厚度、压实度，对工程质量十分重要，故对每层虚铺厚及压实度提出要求。

10.5.9本条是重要的技术管理与技术保障措施，必须执行。

11  附属工程

本规范将铺砌式面层、广场、停车场、侧平石、无障碍设施、雨水口、排水沟、隔离墩、护栏、声屏障、桥面沥青铺装等纳入其他工程类，实际上是一些特殊的路面工程和城市道路的附属构筑物。

11.1 铺砌式面层、人行道、广场与停车场

11.1.2 目前国内大、中城市石材铺砌路面多数是景观工程，原则上所使用的石材应是目前国内市场上能够供应的一等品或优等品，考虑到石材铺砌路面目前的使用效果，在石材质面层铺装中应选择具有表面平整、粗糙，有一定抗滑性能的材料，以满足交通安全需求。目前对抗滑指标尚无充分实践经验，需要各地注意积累。

11.1.3混凝土路面砖外观应满足表11.1.3的要求，其强度、耐磨性应符合本条规定。

11.1.7规定人行步道的路基、基层的压实度定为大于等于90%。当人行步道的路基、基层与车行道为同一结构形式，且同时施工时，人行步道的路基、基层的压实度应与车行道压实度一致。

11.1.8混凝土路面砖种类很多，但施工方法大同小异，混凝土路面铺砌过程中，垫层的厚度应尽量均匀一致，铺砌后的路面应封闭交通，及时灌缝并养护。待砂浆达到设计强度后方可开放交通。

11.1.10无论是铺砌料石面层还是铺砌混凝土预制块面层，都必须在基层砂浆在达到设计强度后，开放交通，方能保证工程质量，列为强制性条文。

11.2 侧平石与缘石

11.2.4城市道路对侧、平石外观及耐久性要求很高，有的城市混凝土侧、平石质量差，造成道路完工3～5年后混凝土侧、平石产生脱皮、露石等破坏现象，耐久性非常差。其中的主要原因是生产使用的水泥及粗、细集料质量低劣，生产工艺落后，出厂的预制件达不到质量标准。应严格按本规范规定进行原材料检验和抗冻融试验，提高侧平石的耐久性。

11.3 雨水口及雨水支管

11.3.4检查井周围沥青路面极易发生龟裂、下沉、井具松动等现象，影响行车舒适及安全。多年来，各地都在想办法解决处理以上问题，但效果不明显，一般通车1～2年后就会出现以上通病。因此各相关单位应高度重视，总结经验，采取措施，减少检查井周围路面的破损现象。太原市近年来对道路中的检查井升降采用以下处理方法，供各地参考：

1) 将检查井砌筑至土路基高程以下3cm；

2) 将检查井用1cm厚的钢板覆盖，用压路机对路基进行整体碾压，至路床检验合格；

3) 道路基层铺筑完成后，及时挖出钢板，挖掉松散的基层材料，支内模（确保井座全部坐在混凝土上），用C25混凝土将挖出部分浇筑至距设计路面厚度的位置；

4) 用钢板覆盖井口，进行中下面层沥青混凝土的铺筑作业，碾压合格后挖出钢板，按路面设计高用细石混凝土进行检查井的安装，然后统一铺筑沥青混凝土上面层。

11.5 倒虹管及涵洞

倒虹管与涵洞、过街管涵均系穿越道路的构筑物。可依断面形式、所用材料种类、结构种类、使用功能等分成很多种。作为道路工程的一种结构物，其施工方法与人行地道相同。本节列举了承受内压力的倒虹管施工与质量要求和矩形涵洞施工应符合的有关规定。在工程实践中应依据具体情况综合利用有关规定，可以解决多种涵洞施工的技术问题。

11.6 无障碍设施

无障碍设施的完善与否，是反映一个城市道路交通现代化文明程度的一个重要标志。应重视城市道路中无障碍设施的设计与施工。

11.8 护坡

11.8.4、11.8.5砌体防护应执行本规范第9.4.2条的规定。

11.8.8植物防护一般采用种草、铺草皮和植灌木等。种草及铺草皮防护可以防止表面水土流失，固结表面，增强路基的稳定性。

11.8.9三维植草防护是土工织物复合植被防护坡面的一种典型形式。三维植物网能很好地固定充填物（土、营养土、草籽）不被雨水冲走，为植被生长创造良好条件。当植物生长茂盛后，根系与三维网盘错、连接、纠缠在一起，坡面与土相接，形成一个坚固的绿色保护整体，起到复合护坡的作用。

11.13 桥面沥青铺装层

水泥混凝土桥面上摊铺沥青面层时应注意以下问题：

1)混凝土表面要平整、粗糙，不要光滑，无浮浆，并彻底干燥；

2)要做好防水粘结层，要使沥青铺装层与水泥桥面板粘结成为一个整体；

3)严格控制桥面沥青混合料实际空隙率不超过6％，防止在汽车荷载作用下产生很强的动水压力，加速铺装层的水损坏。

12  季节性施工

12.1.1山西省气候条件因地域不同也有较大差别，故冬、雨期、高温天气施工起止时限应根据环境条件自行确定。但冬期的界定条件应符合本规范第12.3.1条规定。

12.3.4本条是保证施工时间临近冬期，用石灰稳定土类与水泥稳定土类材料做道路基层，保证工程质量的重要措施之一。

13  安全生产与文明环保施工

城市道路施工大部分在较繁华、人口密集地区施工，故文明施工更为重要。施工单位应按照当地安全生产、文明施工标准，认真做好各项施工管理工作。另外因城市道路施工不可能完全封闭现场，且施工人员及施工现场附近居民相互干扰大，施工设备多，工艺复杂，工序多，管理难度大，因此安全管理显得尤为重要，故施工单位必须建立质量生产管理制度，加强安全教育，确保施工安全。

13.1  一般规定

施工中，应树立安全第一的思想，增强员工的安全生产、文明施工及环保意识，建立健全安全生产和环保制度。

13.2  安全生产

施工安全与交通安全规定，特别应重视大型机械施工时的安全问题，杜绝人身伤亡事故的发生。关键是安全制度的落实。

13.3  文明环保施工

施工现场的文明环保施工，污染物处理排放、材料堆放和设备停放等要符合规定要求。要尽量减轻施工给当地所带来的扬尘、噪声等环境污染。

城镇道路工程常用施工技术标准、规范、规程

| 序号 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城市桥梁工程施工与质量验收规范 | CJJ 2 |
| 2 | 城市测量规范 | CJJ/T 8 |
| 3 | 城镇道路工程施工与质量验收规范 | CJJ1-2008 |
| 4 | 城市道路路基工程施工及验收规范 | CJJ 44-91 |
| 5 | 城镇道路彩色沥青混凝土路面技术规程 | CJJ/T 218 |
| 6 | 城镇道路沥青路面再生利用技术规程 | CJJ/T 43 |
| 7 | 透水沥青路面技术规程 | CJJ/T 190 |
| 8 | 粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规范 | CJJ 4-97 |
| 9 | 固化类路面基层和底基层技术规程 | CJJ/T80-98 |
| 10 | 钢渣石灰类道路基层施工及验收规范 | CJJ 35-90 |
| 11 | 乳化沥青路面施工及验收规程 | CJJ 42-91 |
| 12 | 热拌再生沥青混合料路面施工及验收规程 | CJJ 43-91 |
| 13 | 联锁型路面砖路面施工及验收规程 | CJJ 79-98 |
| 14 | 公路路基施工技术规范 | JTG/T 3610 |
| 15 | 公路路面基层施工技术规范 | JTJ 034 |
| 16 | 公路水泥混凝土路面施工技术细则 | JTG/T F30 |
| 17 | 公路沥青路面施工技术规范 | JTG F40 |
| 18 | 公路交通安全设施施工技术规范 | JTG F71 |
| 19 | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 | JTG F80/1 |
| 20 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 | JTG E51 |
| 21 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 | JTG E20 |
| 22 | 改性沥青路面施工技术规范 | DB14/T160 |
| 23 | 爆破安全规程 | GB 6722 |
| 24 | 给水排水管道工程施工及验收规范 | GB 50268 |
| 25 | 道路硅酸盐水泥 | GB/T 13693 |
| 26 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB 50204 |
| 27 | 通用硅酸盐水泥 | GB 175 |
| 28 | 混凝土和钢筋混凝土排水管 | GB 11836 |
| 29 | 混凝土用水标准 | JGJ 63 |
| 30 | 混凝土用钢纤维 | YB/T 151 |

# Text boxes

类别

指标

项目

层  位

延度

密度(15℃)