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1 总体要求 
1.1 从严控制城市道路挖掘行为。
对新建、扩建、改建的城市道路，原则上在竣工实际交付使用后五年内不得开挖；对大修的城市道路，原则上在竣工实际交付使用后三年内不得开挖。确因特殊原因需要开挖，除需依法履行行政审批手续外，还要加倍收取挖掘修复费用。竣工后当年不得开挖。竣工后第一年内按照执行标准的3倍收取，第二年按照2.5倍收取，第三年按照2倍收取，第四年按照1.5倍收取，第五年按照1.2倍收取挖掘修复费用。在城市道路横向埋设管线时，应采用非开挖方式施工，确因特殊原因需要开挖，挖掘修复费按照执行标准的1.5倍进行收取。以上情况同时出现时，应累加收取。
在冬季供暖期，除抢修外，原则上不得挖掘城市道路。冬季掘路管理规定由各市县市政道路主管部门根据本地实际情况确定。
1.2 规范执行城市道路挖掘修复收费标准。
各地在执行本《标准》时，可根据所处地域环境、经济发展水平，以本《标准》为基数在0.9～1.1倍的幅度范围内自行确定当地城市道路挖掘修复收费标准，也可结合当地实际情况对个别差异化项目进行修订完善，并向全社会公开发布。
1.3 加强城市道路挖掘修复费收支管理。
按照审批权限收取的城市道路挖掘修复费应统筹专项用于城市道路挖掘修复、养护维修管理。按照国库集中收缴制度相关规定纳入同级国库，纳入一般公共预算，科目列“103043306”城市道路挖掘修复费。
1.4  本《标准》从2025年1月1日起实行。全省之前城市道路挖掘修复有关规定与本标准不一致的，以本标准为准。


















2 标准制定说明
2.1 本标准适用范围为山西省城市及县城建成区内的市政道路，分为城市快速路、主干路、次干路和支路四个等级。
2.2 本修复单价为全费用综合单价。
2.3 道路、人行道损坏的挖掘面积按区域最大宽度×最大长度计算，不足1㎡时按1㎡计。道路修复面积在1-20（含）㎡按修复费的1.5倍收取。
2.4 掘路修复内容、施工操作规程及质量验收需严格执行相关标准。
2.5 挖掘修复涉及特殊结构或非常规市政材料，价格与常规修复单价差异较大时，可另行委托具有相关资质单位编制专项修复单价，并报市政主管部门进行审核确定。
2.6 各市县市政道路主管部门应于每年12月25日前编制市政道路台账，明确各条道路等级，并向社会公示。 
2.7 挖掘道路面积应按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）的要求确定。增设出入口的，应按照出入口设计图及所在道路等级机动车道标准计算掘路修复费。




3 标准制定参考依据
3.1 《山西省建筑工程预算定额》（2018年）
3.2 《山西省市政工程预算定额》（2018年）
3.3 《山西省装饰工程预算定额》（2018年）
3.4 《山西省安装工程预算 定额》（2018年）
3.5 《山西省建设工程费用定额》（2018年） 
3.6 《山西省工程建设其他费用标准》（晋建标字2009[9]号）
3.7 《建设项目总投资及其他费用项目组成规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部）
3.8 关于调整2018《山西省建设工程计价依据》人工单价的通知（晋建科字〔2022〕65号） 
3.9 材料价格主要采用2024年第四期《太原市工程建设造价信息》。







4 道路修复工程建设标准
4.1机动车道
4.1.1沥青混凝土路面
快速路：总厚度76cm
4cm沥青玛蹄脂碎石混凝土（SMA-16,抗滑耐磨石料）90A；
改性乳化沥青黏层油；
6cmSBS中粒式沥青混凝土（AC-20）90A；
改性乳化沥青黏层油；
10cm粗粒式密级配沥青碎石（ATB-25）70A；
1cm沥青表处下封层（乳化沥青）；
乳化沥青透层油；
20cm水泥稳定碎石（水泥含量5%）；
36cm水泥稳定碎石（水泥含量3%）。
主干路：总厚度74cm
4cmSBS细粒式沥青混凝土（AC-13,抗滑耐磨石料）90A；
改性乳化沥青黏层油；
6cm中粒式沥青混凝土（AC-20）90A；
改性乳化沥青黏层油；
8cm粗粒式沥青混凝土（AC-25）70A；
1cm沥青表处下封层（乳化沥青）；
乳化沥青透层油；
20cm水泥稳定碎石（水泥含量5%）；
36cm水泥稳定碎石（水泥含量3%）。
次干路：总厚度67cm
5cmSBS细粒式沥青混凝土（AC-13,抗滑耐磨石料）90A；
改性乳化沥青黏层油；
8cm粗粒式沥青混凝土（AC-25）70A；
1cm沥青表处下封层（乳化沥青）；
乳化沥青透层油；
20cm水泥稳定碎石（水泥含量5%）；
34cm水泥稳定碎石（水泥含量于3%）。
支路：总厚度50cm
4cmSBS细粒式沥青混凝土（AC-13,抗滑耐磨石料）90A；
改性乳化沥青黏层油；
6cm中粒式沥青混凝土（AC-20）70A；
1cm沥青表处下封层（乳化沥青）；
乳化沥青透层油；
20cm水泥稳定碎石（水泥含量5%）；
20cm水泥稳定碎石（水泥含量3%）。
4.1.2水泥混凝土路面
主干路：总厚度78cm
22cmC30水泥混凝土（增加钢筋网片）；
20cm水泥稳定碎石（水泥含量5%）；
36cm水泥稳定碎石（水泥含量4%）。
次干路：总厚度60cm
20cmC30水泥混凝土；
20cm水泥稳定碎石（水泥含量5%）；
20cm级配碎石。
支路：总厚度53cm
18cmC30水泥混凝土；
20cm水泥稳定碎石（水泥含量5%）；
15cm级配碎石。
4.2非机动车道 
4.2.1沥青混凝土路面
总厚度44cm
4cm厚细粒式沥青混凝土（AC-13）90A；
改性乳化沥青黏层油；
5cm中粒式沥青混凝土（AC-20）70A；
20cm水泥稳定碎石（水泥含量5%）；
15cm米水泥稳定碎石（水泥含量3%）。
4.2.1水泥混凝土路面
总厚度51cm
18cmC30水泥混凝土；
18cm水泥稳定碎石（水泥含量5%）；
15cm级配碎石。
4.3人行道 
4.3.1人行道砖
总厚度34cm
6cm人行道砖；
3cm水泥砂浆找平层；
10cmC20水泥混凝土；
15cm级配碎石。
4.3.2人行道透水砖
总厚度34cm
6cm透水砖；
3cm水泥砂浆找平层；
10cm无砂大孔水泥混凝土；
15cm级配碎石。
4.3.3石材（花岗岩）
石材铺装总厚度36cm：
8cm花岗岩石材；
3cm水泥砂浆找平层；
10cmC20水泥混凝土；
15cm级配碎石。
4.4花岗岩、水泥混凝土路缘石、平石
99.7cm*15cm*35cm
4.5回填料  素土、8%灰土、砂砾、级配碎石。
5 挖掘修复工程单价标准
	项目
	单位
	综合单价（元）

	机动车道
（沥青混凝土）
	快速路
	m2
	697

	
	主干路
	m2
	661

	
	次干路
	m2
	551

	
	支路
	m2
	436

	机动车道
（水泥混凝土）
	主干路
	m2
	398

	
	次干路
	m2
	270

	
	支路
	m2
	240

	非机动车道
	沥青混凝土
	m2
	391

	
	水泥混凝土
	m2
	234

	人行道
	人行道砖铺装
	m2
	238

	
	人行道透水砖铺装
	m2
	270

	
	石材铺装
	m2
	431

	路缘石
	花岗岩路缘石
	m
	226

	
	混凝土路缘石
	m
	78

	
	混凝土平石
	m
	72

	反开挖费用
	挖沟槽土方
	m3
	15

	
	土方外运
	m3
	31

	路基回填
	回填土
	m3
	62

	
	回填8%灰土
	m3
	165

	
	回填砂砾
	m3
	241

	
	回填碎石
	m3
	350

	注：综合单价为全费用综合单价，包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、规费及税金等所有费用。





